Исследование процесса накопления повреждений в поверхностных слоях алюминий-литиевых сплавов при воздействии коррозионной среды и испытаниях на усталость в режиме жесткого цикла нагружения

Морозова Л.В., Жегина И.П., Григоренко В.Б., Фомина М.А.

admin@viam.ru

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» Государственный научный центр Российской Федерации, 
г. Москва

Аннотация:

С помощью высокоразрешающих металлофизических методов исследования, включающих электронную, лазерную и оптическую микроскопию изучена кинетика процесса накопления линий, полос скольжения и коррозионных повреждений в пластической зоне образцов из алюминиево-литиевых сплавов 1441 и В-1469 при проведении испытаний на усталость по жесткому циклу в условиях совместного воздействия приложенных напряжений и коррозионной среды.

Выполнена количественная оценка деформационных параметров (плотности полос скольжения, размеров пластических зон под изломом, шероховатости поверхности в выделенных зонах) и параметров поврежденности (размеров и площади коррозионных питтингов).

Ключевые слова:

жесткий цикл нагружения, накопление повреждений, поверхность, коррозионно-активная среда, линии скольжения, фрагментация, излом, микроструктура.

Keywords:

hard loading cycle, surface, damage accumulation, corrosive environment, microstructure, fragmentation, slip lines.

Введение

Эволюции повреждений при совместном воздействии нагрузок и коррозионной среды, представляет большой интерес, как с прикладной, так и с фундаментальной точки зрения, а количественная оценка деформационных параметров, таких как плотность полос скольжения, размер пластических зон под изломом, шероховатость поверхности в выделенных зонах и параметров поврежденности (размеров и площадь коррозионных питтингов) позволяет оценить остаточную прочность материала и спрогнозировать остаточный ресурс деталей конструкций.

Сплавы В-1469 и 1441 с пониженной плотностью рекомендованы к применению во всеклиматических условиях. Сплав В-1469 является высокопрочным, коррозионностойким и свариваемым, сплав 1441 - среднепрочный высокоресурсный. Поэтому важен комплексный подход к изучению поведения сплавов в условиях воздействия коррозионной среды и приложенной нагрузки.

Материалы и методика исследований

Проведены усталостные испытания образцов из конструкционных алюминиево-литиевых сплавов 1441 и В-1469 в режиме жесткого нагружения до и после экспозиции в коррозионно-активной среде.  Для испытаний использовались образцы с цилиндрической рабочей частью диаметром 5 мм и длиной 25 мм (рис. 1 а).

Испытания проводились по следующим схемам:

схема 1: испытания на МЦУ по жесткому циклу на воздухе, как до разрушения, так и с остановкой испытания при достижении максимальной степени деформации 0,7 % и частоте 1 Гц.

схема 2: выдержка в коррозионной среде камеры солевого тумана (КСТ) в течение 15, 30 и 45 сут. и последующее испытание  на МЦУ по жесткому циклу при максимальной степени деформации 0,7 % и частоте 1 Гц.

схема 3: выдержка 90 сут. в условиях морского климата под навесом с ежедневным обливом морской водой и последующее испытание  на МЦУ по жесткому циклу при максимальной степени деформации 0,7 % и частоте 1 Гц.

При анализе испытанных образцов было использовано современное исследовательское оборудование, а также комплекс высокоразрешающих металлофизических методов исследований, включающий в себя оптическую, электронную и лазерную микроскопию.

Результаты исследований и их обсуждение

Методами оптической и электронной микроскопии изучена кинетика процесса накопления линий, полос скольжения и коррозионных повреждений на поверхности образцов сплавов 1441 и В-1469 вблизи поверхности излома, оценена их плотность на различном расстоянии от излома, а также на поверхности неразрушенных образцов.

Установлено, что в образцах, испытанных по схеме 1, множественные линии скольжения, расположенные «пакетами», ориентированными под различными углами относительно друг друга, фрагментация поверхности и вторичные микротрещины преимущественно сосредоточены в сильнодеформированной зоне вблизи излома (hyh),  размер которой составляет 2-4 мм (рис. 1 б).

а)                                                                         б)

Рисунок 1. Образец для испытаний на малоцикловую усталость (МЦУ) по жесткому циклу

а – общий вид образца; б – расположение зон в образце после испытания до разрушения.

Плотность линий скольжения вблизи излома составляет 400-600 мм-1 и уменьшается до 100 мм-1 на расстоянии 1,5-2 мм от излома. В слабодеформированной зоне (hy) присутствуют лишь единичные линии скольжения (рис. 2).

Наличие линий скольжения, представляющих собой выходы на поверхность кристаллографических плоскостей, по которым происходит скольжение в масштабах зерна, а также наличие фрагментации поверхности может служить диагностическим признаком, свидетельствующем о снижении сопротивления материала к развитию систем скольжения и готовности к формированию очага разрушения после исчерпания способности к пластической деформации. Наибольшее количество линий скольжения сосредоточено непосредственно у образовавшихся макротрещин, что позволяет прогнозировать возникновение разрушения в зонах (hyh) с наибольшей плотностью линий скольжения.

зона (hy)

зона (hy)

а)                                                       б)

зона (hyh)

зона (hyh)

в)                                                         г)

Рисунок 2. Линии скольжения в слабо (hy) и сильно (hyh) деформированных зонах.

а, в – сплав 1441; б, г – сплав В-1469.

Несмотря на наличие трещин по поверхностным дефектам, таким как риски от механической обработки, разрушение развивается от микротрещин, образовавшихся непосредственно на линиях скольжения (рис. 3).

направление приложения нагрузки

Рисунок 3. Образование микротрещин на линиях скольжения.

Коррозионные испытания позволили определить кинетику накопления коррозионных повреждений в образцах из сплавов В-1441 и В-1469. Для образцов из сплава В-1441 среднее значение скорости коррозии составило 0,1 г/м2·сут, для сплава В-1469 - 0,25 г/м2·сут. То есть, для сплава В-1469 в большей степени выражена склонность к потере материала в ходе воздействия коррозионно-активной среды.

Поверхностные коррозионные поражения исследуемых сплавов носят различный характер.  Для сплава В-1441 характерно преобладание общей коррозии, при которой коррозионные питтинги распространяются преимущественно по поверхности и не имеют четко очерченных границ (рис. 4 а). Сплав В-1469 характеризуется появлением глубоких питтингов, вытянутых вдоль оси образца и имеющих четкие границы (рис. 4 б).

Фрактографические исследования выявили превалирующие механизмы разрушения при испытаниях по двум схемам: в случае испытаний по схеме 1 на участке слияния поверхностных микротрещин, образовавшихся на линиях скольжения, формируется зона развития усталостной трещины (hu). В случае испытаний по схемам 2 и 3, усталостная трещина развивается от коррозионных повреждений поверхности, как от глубоких питтингов, так и от мелких.

а)                                                            б)

Рисунок 4. Поверхностные коррозионные повреждения в сплавах В-1441 (а) и В-1469 (б).

Методом лазерной микроскопии установлено, что шероховатость поверхности (Ra) в зоне hyh в 1,5 (образцы сплава В-1441) или в 2 раза (образцы сплава В-1469) превышает шероховатость в зоне hy.

4. Выводы

При проведении исследований кинетики накопления повреждений в поверхностных слоях образцов литийсодержащих алюминиевых сплавов В-1441 и В-1469, испытанных на усталость в режиме жесткого цикла нагружения и совместного воздействия приложенной нагрузки и коррозионно-активной среды, получено:

- Сильнодеформированная зона (hyh) в образцах сплавов В-1441 и В-1469 сосредоточена непосредственно у излома и занимает не более 8% и 16% от общей длины рабочей части соответственно. Независимо от сплава, плотность линий скольжения в зоне (hyh) в 4-6 раз превышает плотность линий скольжения в слабодеформированной зоне (hy).

- При воздействии коррозионно-активной среды сплав В-1441 более склонен к коррозионному растрескиванию, а сплав В-1469 к общей коррозии. Для образцов из сплава В-1441 среднее значение скорости коррозии в КСТ составляет 0,1 г/м2·сут, для сплава В-1469 - 0,25 г/м2·сут. После выдержки в условиях морского климата среднее значение скорости коррозии для сплава 1441 составляет 0,03 г/м2·сут., а для сплава В-1469 - 0,34 г/м2·сут.

- Фрактографическим анализом установлено, что испытания на МЦУ в условиях жесткого цикла нагружения приводят к образованию многоочагового разрушения и  ускоренному росту трещины с формированием грубых усталостных бороздок и мелких ямок в усталостной зоне. В образцах из сплава В-1441 зона усталостного развития трещины (hu) занимает 10-20%, а в  образцах из сплава В-1469 24-30% от общей площади излома образца. В зоне статического разрушения (hs) формируется вязкий ямочный излом.

- Наличие коррозионной среды приводит к локализации деформации (уменьшению зон пластической деформации) и снижению сопротивления разрушению в условиях усталостных испытаний по жесткому циклу  в 1,5-2 раза для обоих сплавов.

- Наличие линий скольжения и фрагментации поверхности, сосредоточенных на малом участке, позволяет прогнозировать возникновение разрушения именно на этом участке, что может быть использовано для диагностики состояния материала детали в процессе эксплуатации и прогнозирования остаточного ресурса.

- Сравнительный анализ деформационного поведения алюминий-литиевых сплавов В-1441 и В-1469 в условиях воздействия коррозионной среды и приложенной нагрузки показал, что в сплаве В-1469 зона максимальной деформации, предшествующей разрушению и сопротивление разрушению в условиях усталостных испытаний по жесткому циклу в 1,5-2 раза больше, чем в сплаве В-1441, но при этом, в 2 раза выше скорость коррозии. Полученные результаты позволят более точно рекомендовать область использования сплавов, обосновывать выбор материала для применения в различных условиях эксплуатации.