УДК 54-114

Влияние температуры синтеза на состав и свойства синтетических неорганических наполнителей

Тужиков О.О., д.т.н.; Бочкарёв Е.С.; Буравов Б.А.; Арисова В.Н.; Гаджиев Р.Б.

cand@vstu.ru

Волгоградский государственный технический университет

Аннотация:

Взаимодействием средних и основных солей переходных металлов с силикатом щелочного металла получены тальки различного строения. Методами рентгеноструктурного и рентгенофлуоресцентного анализов исследована структура продуктов и соотношение компонентов в них. Дериватографическими исследованиями показано, что полученные продукты содержат как внутри, так и межмолекулярную кристаллогидратную воду. Проведена оценка эффективности микроволной сушки тальков различного строения.

Ключевые слова:

силикаты, тальки, переходные металлы, строение

Abstract:

There were obtained talcums with different structure by interaction of secondary and basic salts of transition metals with alkali metal silicate. There were studied structure of products and the ratio of components by X-ray and X-ray fluorescence analysis. It was shown that obtained products contain intra- and intermolecular crystalline hydrated water. Estimation of microwave drying of talcums with different structure was done.

Keywords:

silicates, talc, transitional metals, structure

Введение

Свойства полимерных композиций во многом определяются компонентным составом и свойствами вводимых ингредиентов. Значительное влияние на свойства композиций оказывают наполнители [1]. В настоящее время известно более 200 видов наполнителей для полимеров и это число увеличивается с каждым годом, что связано с расширением областей применения полимерных материалов [2]. Ряд работ посвящен применению неорганических наполнителей и их влиянию на свойства полимеров [3, 4], в том числе использованию природных тальков в составах эластомерных материалов [5, 6].

Нами, с целью исследования дальнейшего применения в составах полимерных композиционных материалов, синтезированы силикаты металлов переменной валентности (Ni, Cu, Cr) и магния путем взаимодействия их средних и основных солей с силикатом щелочного металла.

Синтез силикатов средних солей металлов проводили путем смешения
 20 % (масс.) водных растворов солей металлов с 20-25 % (масс.) раствором силиката натрия.

Получение силикатов основных солей металлов проводили после предварительной обработки средних солей металлов водным раствором гидроксида натрия в эквимолярных соотношениях.

Для определения влияния температуры синтеза на свойства конечных продуктов, сравнивали свойства продуктов, полученных при 293К и при 353К с последующим кипячением реакционной массы в течение 2 часов. Влияние режима сушки оценивали путем сопоставления результатов дериватографических исследований продуктов, высушенных до постоянной массы в сушильном шкафу при температуре 393К, и высушенных под действием микроволнового излучения (МВ) при этой же температуре.

Экспериментальная часть

20 % водные растворы солей металлов готовили путем растворения соответствующих солей или их кристаллогидратов в дистиллированной воде. В качестве исходного силиката щелочного металла использовали 20-25% водный раствор жидкого стекла. Концентрацию силиката определяли потенциометрическим титрованием.

Получение силикатов из растворов средних солей

47,68 г (0,328 моль) хлорида никеля (или 87,42 г NiCl2∙6H2O) растворяли в 190,71 мл. воды (или 150,97 мл. воды в случае использования NiCl2∙6H2O) и при активном перемешивании добавляли 100 г (0,164 моль в расчете на Na2SiO3) 20 % -го раствора жидкого стекла. Реакционную массу выдерживали 24 часа в покое, затем фильтровали. Полученный осадок отмывали дистиллированной водой до нейтрального рН. Осадок сушили в микроволновой печи или в сушильном шкафу при температуре 383К до постоянной массы. Температура осадка при микроволновой сушке не превышала 383К.

Синтез при повышенных температурах проводили путем смешения реагентов при 353К и последующего кипячения реакционной массы в течение 2 часов. Фильтрование и промывку дистиллированной водой проводили после охлаждения реакционной массы до комнатной температуры и отстаивания в течение 24 часов.

Аналогично получали силикаты других металлов.

Условия синтеза силикатов представлены в таблице 1.

Полученные силикаты металлов после сушки до постоянной массы при температуре 383К исследовали рентгеноструктурным, рентген флуоресцентным и термогравиметрическим методами.

ИК – спектральный анализ проводили на приборе UR-82 компании CARL ZEISS. В ИК-спектрах дисперсий продуктов в вазелиновом масле явных отличий между продуктами, полученными разными способами, выявить не удалось, что вероятно связано с наложением пиков вазелинового масла с пиками продуктов.

Рентгенфлуоресцентный анализ (РФА) проводили с использованием прибора ThermoNiton XL2-950 Gold, фирма ThermoFisher Scientific. Результаты представлены в таблице 2.

Термогравиметрические исследования полученных образцов силикатов металлов проводили на дериватографе Q-1000, фирмы MOM. Результаты математической обработки полученных данных представлены на рис. 3.

Рентгеноструктурные исследования проводили на дифрактометре ДРОН-3 излучении Cu Kα

Обсуждение результатов

Дифрактограммы продуктов, полученных в различных температурных условиях, имеют большое сходство, подтверждающее, что в обоих вариантах синтеза образуются силикаты. Отсутствие широкого гало в области углов 2θ=20-25о, характерного для не обладающей кристаллическим строением кремниевой кислоты [7], свидетельствует об ее отсутствии в продуктах. Кремниевая кислота могла образоваться в том случае, если бы синтез протекал через стадию гидролиза соли, в результате которого могли образоваться физические смеси гидроксидов металлов и кремниевой кислоты.

Таблица 1

Соотношение ингредиентов, условия синтеза, сушки и формулы предполагаемых продуктов

| Образец | Соотношение реагентов (моль) |  |  | Условия проведения реакций | Условия сушки продукта | Продукт (условная формула) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МеCl2 | NaOH | Na2SiO3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Mg1 | 1 | 1 | 1 | 328К | Микроволновая | (MgOH)2SiO3 |
| Mg2 | 1 | 1 | 1 | 353К + кипячение 2 часа | Микроволновая | (MgOH)2SiO3 |
| Mg3 | 1 | - | 0,5 | 328К | Микроволновая | Mg SiO3 |
| Mg5 | 1 | - | 0,5 | 328К | Сушильный шкаф | Mg SiO3 |
| Ni1 | 1 | 1 | 1 | 328К | Микроволновая | (NiOH)2SiO3 |
| Ni2 | 1 | 1 | 1 | 353К + кипячение 2 часа | Микроволновая | (NiOH)2SiO3 |
| Ni3 | 1 | - | 0,5 | 328К | Микроволновая | NiSiO3 |
| Ni4 | 1 | - | 0,5 | 328К | Сушильный шкаф | NiSiO3 |
| Cu1 | 1 | 1 | 1 | 328К | Микроволновая | (CuOH)2SiO3 |
| Cu2 | 1 | 1 | 1 | 353К + кипячение 2 часа | Микроволновая | (CuOH)2SiO3 |
| Cu3 | 1 | - | 0,5 | 328К | Микроволновая | CuSiO3 |
| Cu4 | 1 | - | 0,5 | 353К + кипячение 2 часа | Сушильный шкаф | CuSiO3 |
| Cr1 | 1 | 1 | 1 | 328К | Микроволновая | (CrOH)SiO3 |
| Cr2 | 1 | 1 | 1 | 353К + кипячение 2 часа | Микроволновая | (CrOH)SiO3 |
| Cr3 | 1 | - | 0,5 | 328К | Микроволновая | (CrCl)SiO3 |
| Cr4 | 1 | - | 0,5 | 328К | Сушильный шкаф | (CrCl)SiO3 |

Дифрактограммы гидроксосиликатов меди и хрома (рис. 1, 2), полученных в различных температурных условиях, имеют рефлексы в областях одинаковых углов 2θ, что свидетельствует об образовании идентичных структур соединений, образующихся при различных температурах. Однако рефлексы рентгенограмм продуктов гидротермального синтеза, проведенного при 363К с последующим кипячением, имеют меньшую интенсивность, а в случае использования солей хрома рефлексы вообще не обнаружены, что можно объяснить формированием многослойных кристаллитов с меньшим геометрическим размером [7] .

Рис. 1 Дифрактограммы «холодного» Cr1(1) и «гидротермального» Cr2 (2) гидроксосиликатов хрома.

Рис. 2 Дифрактограммы «холодного» Cu1(1) и «гидротермального» Cu2 (2) гидроксосиликатов меди.

Результаты РФА гидроксосиликатов меди и хрома, свидетельствуют о том, что продукты, полученные в условиях гидротермального синтеза, содержат большее количество соответствующего металла, чем продукты низкотемпературного синтеза, при сниженном содержании кремния.

В дериватограммах всех полученных силикатов имеет место незначительная (до 2%) потеря массы при температурах до 373К, что отнесено нами к испарению сорбированной воды. Значительные потери массы начинаются при более высоких температурах с некоторой стабилизацией потерь при 473-523К для продуктов, полученных при низкотемпературном синтезе, и при 673-723К в обоих случаях.

Потери массы образцов при температурах 473-723К, вероятно, связано с отщеплением кристаллогидратной воды. Потеря массы образцов за счет выделения воды в результате окисления гидроксидов металлов до оксидов происходит обычно при температурах выше 1000 К [8, с. 430]. Так как нами термогравиметрические исследования проводились при температурах до 900К, то процессы потери массы за счет окислительных процессов металлов не рассматривались. Необходимо отметить, что в условиях дериватографических исследований в закрытых тиглях выделяющиеся при начальных температурах процесса пары воды вытесняют воздух из тиглей, что исключает контакт веществ с кислородом воздуха и тем самым исключает протекание окисления.

Расчет потерь массы (%) при термогравиметрических исследованиях проводили по формуле:

Где 	ms – доля потери массы, %

mк – конечная масса образца, мг,

mн – начальная масса образца, мг,

mТ –масса образца при температуре Т, мг,

Результаты проведенных расчетов представлены на рис. 4.

| Рис. 3 Зависимость доли потери массы от температуры по результатам дериватографических исследований |  |
| --- | --- |

Видно, что условия синтеза силикатов влияют на динамику потери массы продуктов при нагревании. Образцы, синтезированные при повышенной температуре с последующим кипячением, имеют монотонное увеличение потерь массы от температуры. «Низкотемпературные» силикаты теряют массу в две стадии с промежуточным замедлением в области 350-400К. Аналогичный вид кривых потерь массы характерен для кристаллогидратов [9].

Сопоставительный анализ тепловых эффектов сопровождающих дегидратацию силикатов, на различных стадиях показал существенные различия. Потеря массы образцов гидроксосиликатов, полученных гидротермальным способом, сопровождается выраженным экзотермическим эффектом, в то время как потеря массы у образцов, полученных при низких температурах, сопровождается эндотермическим эффектом (рис. 4).

| а | б |
| --- | --- |
| Рис. 4 Зависимость теплового эффекта от доли потери массы гидроксосиликата хрома полученного гидротермальным (а) и холодным (б) способами |  |

Полученный факт можно объяснить тем, что при низкотемпературном формировании гидроксосиликатов сольватная вода удерживается молекулой гидроксосоли металла и входит в структуру силиката, образуя гидратированные кристаллиты. При гидротермальном синтезе такого образования гидратированных кристаллитов не происходит. Однако в этом случае кристаллогидратная вода концентрируется в межкристаллитном пространстве.

При дериватографических исследованиях дегидратации образцов, полученных при пониженных температурах, происходит отщепление кристаллогидратной воды кристаллита, определяющее эндотермический эффект. Наличие эндотермических эффектов связанные с потерей кристаллогидратной воды медного купороса при термогравиметрических исследованиях отмечалось в работе [8]. Уменьшение доли металла за счет наличия кристаллогидратной воды подтверждается результатами РФА, свидетельствующими о меньшем содержании металла в продуктах низкотемпературного синтеза.

Если предположить, что в продуктах, полученных гидротермальным методом, вода находится за пределами формирующихся кристаллов силиката, т.е. в межкристаллитном пространстве, то в результате ее удаления при нагревании должно происходить сжатие кристаллитов и формирование многослойного материала с упорядоченной макромолекулярной структурой. Выделение тепла, в этом случае, может происходить в результате изменения энтропии образующегося продукта. Подтверждением сделанного предположения являются экзотермические эффекты у продуктов гидротермального синтеза, а так же результаты рентгеноструктурных анализов этих образцов, характеризующиеся уменьшением и/или размытием рентгеновских отражений в углах 2θ. При этом отсутствие широкого гало в области углов 2θ=20-25о свидетельствует об отсутствии формирования в продуктах аморфной кремнекислоты [7], логично подтверждающее формирование кристаллических структур силикатов малого геометрического размера.

Таким образом, с учетом высказанных предположений, при низкотемпературном и гидротермальном синтезе имеет место образование силикатов металлов, однако при низкотемпературном синтезе образуются силикаты с гидратированными кристаллитами, а при гидротермальном - силикаты, у которых кристаллизационная вода находится в межкристаллитном пространстве.

При термогравиметрических исследованиях силикатов, полученных минуя стадию формирования гидроксосоли путем прямого взаимодействия солей металлов с силикатом натрия, указанных явлений не обнаружено.

По результатам дериватографических исследований влияния метода сушки на свойства полученных продуктов выявить не удалось. Однако процесс МВ сушки до постоянной массы заканчивается за 15 минут, в то время как образцы в сушильном шкафу достигали постоянной массы в течении 3,5 – 4 часов при температуре 110 оС.

Заключение

Таким образом, показано, что синтез силикатов как при комнатных температурах, а так и при гидротермальном синтезе приводит к получению тальков сходной структуры. Однако кристаллогидратная вода в образующихся кристаллических структурах вероятно распределяется по-разному. При низкотемпературном синтезе гидросиликатов металлов она содержится в основном во внутрикристаллитном пространстве, а при гидротермальном синтезе в межкристаллитном пространстве, что влияет на тепловые эффекты процессов дегидратации полученных силикатов.

Авторы выражают благодарность Алексею Александровичу Папке, представителю компании CCS Service ltd., за проведенный рентгенофлуоресцентный анализ образцов.

Литература

1 Догадкин, Б. А. Химия эластомеров / Б. А. Догадкин, А. А. Донцов, В. А. Шершнев. М.: Химия, 1981, 376 с.

2 Бабич H. Наполнители для полимеров. "Полимеры - деньги" – 2006, №3.

3 Ковалевская И.В. Модификация полиуретановых герметиков дисперсными неорганическими наполнителями/Ковалевская И.В., Хусаинова Г.Р., Сафиуллина Т.Р., Зенитова Л.А./Вестник Казанского технологического университета, 2010. № 1. С. 225-233.

4 Навроцкий А.В. Модификация натриевого монтмориллонита поли(диаллилдиметиламмония) хлоридом/Навроцкий А.В., Кришталь С.Г., Кришталь Е.Г./Известия Волгоградского государственного технического университета. 2010. Т. 2. № 7. С. 146-150.

5 Oscar F. Noel, III, and Dr. Gilles Meli/ Rubber World, April, 2011

6 Nicole Hershberger and Bonnie L/ Rubber World, February 2012

7 Дудкин Б. Н. Синтез силиката магния термообработкой золей и механической активацией твердых компонентов/ Б. Н. Дудкин, О. А. Васюткин//Журн. прикл. химии, вып. 5, Т. 84, 2011, с. 721-725

8 Рогинский С.З. Проблемы кинетики и катализа. Том 10. Физика и физико-химия катализа, М.: АН СССР, 1960, 465 с.

9 Уэндландт У. Термические методы анализа. М.: Мир, 1978. 578 c.