Изыскание путей создания  молниезащитного покрытия на основе углеродной ткани с металлическими включениями и возможности его применения в элементе конструкции крыла ЛА, выполненного из углепластика

Гуняева А.Г., Черфас Л.В., Комарова О.А., Федотов М.Ю.

admin@viam.ru

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» Государственный научный центр Российской Федерации, 
г. Москва

Современное материаловедение в значительной мере посвящено изучению полимерных композиционных материалов (ПКМ). Связано это с тем, что в настоящее время для изготовления несущих элементов конструкций летательных аппаратов все шире используются ПКМ, обладающие конструкционными и специальными свойствами, недостигаемыми в традиционных металлических материалах. Объем применения ПКМ в конструкции планера ряда самолетов и вертолетов в настоящее время превышает уже 50 % по весу, и 80 % по площади, выходящей на внешний контур. Расширение объема применения ПКМ в конструкциях планера самолетов нового поколения поставило задачи по защите конструкций из ПКМ от воздействия молниевого разряда и накопления статического электричества на поверхности летательного аппарата. Все системы молниезащиты для композитного фюзеляжа самолета, применяемые ранее и существующие сегодня – это материалы с высоким уровнем величин поверхностной электро- и теплопроводности – металлическая сетка или алюминиевая фольга различной конфигурации.

В работе представлены результаты исследований, проведенных сотрудниками ФГУП «ВИАМ» по выбору состава и разработке технологии изготовления молниезащитного покрытия марки ВКУ-52МЗ на основе углеродной ткани саржевого плетения с металлическими включениями (медной проволокой) и полимерного эпоксидного связующего, модифицированного наночастицами, предназначенного для изготовления обшивок деталей и агрегатов, выходящих на внешний контур планера самолета, обладающих повышенной молниестойкостью к поражению смещающимися разрядами молнии с силой тока 200 кА, переносимым зарядом равным 20 Кл и работающих в интервале температур от минус 60 до плюс 150 °С. Для минимизации диэлектрических свойств матрицы исследовалась возможность применения в ее составе не только уже опробованных ранее углеродных наномодификаторов фуллероидного типа астраленов, но и наноструктурированного материала – терморасширенного графита.

Приведены результаты исследований механических характеристик покрытия ВКУ-52МЗ, результаты испытаний на молниестойкость ВКУ-52МЗ в составе конструктивно-подборного элемента на основе углепластика ВКУ-47И с интегрированной системой встроенного контроля на брэгговских решетках. Проведена регистрация ударного воздействия молниевого разряда на фрагменты прототипа конструкции панели крыла из углепластика марки ВКУ-47И с молниезащитным покрытием марки ВКУ-52МЗ и с системой встроенного контроля на брэгговских решетках в процессе испытаний на молниестойкость. После воздействия молниевого разряда на конструктивно-подобных образцах исследована зона поражения методом ультразвукового контроля с целью определения образовавшихся внутренних дефектов.

По результатам проведенных исследований было установлено, что молниезащитное покрытие ВКУ-52МЗ, изготовленное по препреговой технологии и совмещенное в одном технологическом цикле с углепластиком ВКУ-47И на основе расплавного связующего ВСЭ-1212, не уменьшает прочностные показатели конструкционного ПКМ, является частью конструктивной силовой схемы, а не используется как «жертвенный» защитный слой; повышает стойкость материала к воздействию динамических и тепловых нагрузок. В конструктивно-подобных образцах углепластика ВКУ-47И с ВКУ-52МЗ отсутствуют сквозной пробой, трещины, отрыв слоев и повреждения обратной стороны. Зафиксировано разрушение волокна верхнего слоя образца на максимальной площади диаметром не более 50 мм и выгар лакокрасочного покрытия.

Технология изготовления конструктивно-подобных элементов крыла из ПКМ с молниезащитным покрытием ВКУ-52МЗ и системой встроенного контроля на брэгговских решетках для оценки воздействия высоковольтного молниевого разряда, позволит своевременно обнаружить, оценить изменения, происходящие в материале при воздействии высоковольтного молниевого разряда, и, в случае необходимости, выполнить ремонтно-диагностические работы, тем самым, обеспечивая безопасность их использования.

Углепластик ВКУ-47И с молниезащитным покрытием ВКУ-52МЗ и с системой встроенного контроля на брэгговских решетках обладает функцией мониторинга высоковольтного молниевого разряда и предназначен для применения при изготовлении особоответсвенных конструкций крыла.