УДК 621.763:620.193.42

Разработка составов полимерных покрытий на основе низковязких эпоксидных связующих с повышенной щелочестойкостью

Низин Д.Р.; Селяев В.П., академик РААСН, д.т.н.; Низина Т.А., д.т.н.

nizindi@yandex.ru

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, г. Саранск

Аннотация:

В настоящее время испытанию полимерных композитов на щелочестойкость уделяется неоправданно малое внимание. Агрессивная среда бетона оказывает существенное влияние на упруго-прочностные характеристики как защитных покрытий, так и композитной арматуры. Разработка составов с повышенной щелочестойкостью позволит снизить издержки, связанные с ремонтно-восстановительными работами бетонных изделий и конструкций.

Ключевые слова:

эпоксидные связующие, щелочестойкость, вязкость, защитные покрытия, композитная арматура.

Abstract:

Currently testing of polymer composites in alkali resistance unduly paid little attention. Aggressive environment of concrete has a significant effect on the elastic-strength properties of protective coatings and composite reinforcement. Development of formulations with high alkali resistance will reduce the costs associated with the repair and recovery operation of concrete products and structures.

Keywords:

epoxy resins, alkali resistance, heat resistance, protective coatings, composite reinforcement.

Постоянный рост негативного влияния внешних агрессивных факторов приводит к необходимости защиты строительных изделий и конструкций на основе цементных вяжущих. В современной строительной практике для защиты бетонных изделий и конструкций, как правило, применяют полимерные пропитки и покрытия на эпоксидной основе [1 – 9]. Несмотря на продолжающееся активное развитие рынка защитных полимерных покрытий, до сих пор достаточно часто не удается получить действительно надежных и долговечных решений, что, на наш взгляд, связано недостаточным вниманием к воздействию щелочной среды, формирующейся в бетоне и оказывающей негативное воздействие на прочностные и адгезионные характеристики защитных составов. Эпоксидные композиционные материалы на основе традиционных отвердителей обладают недостаточной стойкостью к продуктам гидратации бетона, что свидетельствует об актуальности задачи разработки составов эпоксидных композитов с повышенной щелочестойкостью.

Проблема низкой щелочестойкости эпоксидных композитов  также актуальна и для композитной арматуры, что приводит к появлению многочисленных нареканий со стороны ее потребителей. Введенный в действие 1 января 2014 года ГОСТ 31938-2012 «Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций» устанавливает технические требования для композитной арматуры, предназначенной для армирования обычных и предварительно напряженных строительных конструкций и элементов. Однако проектировщики с большой осторожностью используют ее в реальных проектах. Это связано, прежде всего, с тем, что состав классического эпоксидного четырехкомпонентного связующего, состоящего из эпоксидной смолы ЭД-20 (или ЭД-22), разбавителя ДЭГ-1, отвердителя изо-МТГФА и ускорителя твердения УП-606/2, используемого большинством производителей композитной арматуры (в том числе и лидером отрасли – ООО «Гален»), обладает недостаточной щелочестойкостью. Кроме того, он склонен к выкристаллизации при изготовлении и пропитке, а также к разжижению и испарению при температуре скоростной кристаллизации более 200 оС.

До недавнего времени на территории РФ не были регламентированы методы определения свойств композитной арматуры: физико-механических характеристик, стойкости к действию агрессивных сред и долговечности. 1 января 2015 года в силу вступило сразу 3 нормативных документа, регламентирующих проведение испытаний композитной арматуры – ГОСТ 32486-2013, ГОСТ 32487-2013 и ГОСТ 32492-2013, что потребует расширения области проводимых исследований композитной арматуры при совместном действии нагрузки, температуры и щелочной среды.

В последнее время в научной литературе достаточно часто появляются данные, свидетельствующие о недостаточной прочности адгезионного сцепления композитной  арматуры с бетоном. При этом, несомненно, что композитная арматура имеет ряд существенных преимуществ перед стальной: не ржавеет, обладает более высокой прочностью на разрыв, близким к бетону коэффициентом термического расширения и т.д.

Проведенный поиск аналогов показал, что основная часть патентов на композитную арматуру посвящена разработке технологических приемов, обеспечивающих повышение сцепления арматуры с бетоном, исключающих срыв арматуры при работе бетонной конструкции.  Как правило, данную задачу решают за счет повышения площади поверхности арматуры путем рифления, применения обмоточных жгутов, нанесения частиц абразива и т.д. Однако практически во всех используемых на данный момент при производстве композитной арматуры патентах используется изометилтетрагидрофталевый ангидрид, что недопустимо и может привести к серьезным негативным последствиям в будущем.

Предлагается замена традиционной отверждающей системы на основе изометилтетрагидрофталевого ангидрида на новые виды отвердители аминного класса и эпоксидные смолы с повышенными реологическими характеристиками. Разработка полимерных составов с повышенной щелочестойкостью при обеспечении требуемой подвижности и использование ее в качестве защитных покрытий, клеевых и инъекционных систем приведет к существенному увеличению срока службы бетонных и железобетонных изделий и конструкций.

При разработке составов защитных покрытий бетонных оснований особое внимание следует уделять обеспечению высокой адгезионной прочности наносимых покрытий к бетонным основаниям. Сила адгезионного сцепления полимерного покрытия с подложкой является важнейшей физико-химической характеристикой, определяющей долговечность строительных конструкций, эксплуатирующихся в условиях действия агрессивных сред. В результате взаимодействия химических реагентов с материалом в таких конструкциях происходят качественные и количественные изменения, которые зависят от характеристик материалов и особенностей воздействующей на них среды.

Одной из основных характеристик полимерных покрытий, оказывающих наибольшее влияние на величину адгезионной прочности, является вязкость состава, обеспечивающая максимально возможную глубину пропитки бетонного основания, зависящую также от его поверхностной пористости. Повышение глубины проникновения полимерного композита вглубь бетонной подложки позволяет сформировать переходный слой между основанием и покрытием, приводя к образованию надежного адгезионного сцепления и, как следствие, повышению долговечности изделий и конструкций с полимерными покрытиями.

Для снижения вязкости полимерных композитов в их состав традиционно вводятся растворители и пластификаторы, приводящие, однако, к существенному снижению и упруго-прочностных показателей [10]. Использование современных разбавителей в оптимальном соотношении  позволяет достигать значительного снижения реологических параметров полимерных связующих без резкой потери прочностных показателей. Из анализа результатов, представленных на рис. 1,  установлено существенное снижение вязкости при введении в состав полимерного связующего активного разбавителя Этал-1 и использовании эффективного аминного отвердителя. В зависимости от содержания Этал-1 (5÷50% от массы смоляной составляющей) достигнуто снижение вязкости составов, соответственно, в 1,3÷7,8 раз. При этом снижение предела прочности при растяжении при 10 и 25%-ном содержании разбавителя составляет, соответственно, 12 и 22% от аналогичного значения для немодифицированного состава.

Оценка щелочестойкости разработанных составов осуществлялась после экспонирования образцов в течение 30 суток  в растворе NaOH с pH=12,5. Для всех исследуемых составов с содержанием исследуемого разбавителя до 25% наблюдается снижение предела прочности  при растяжении, не превышающее 20% от первоначальной прочности (табл. 1). Кривые деформирования модифицированных эпоксидных композитов для контрольных составов и через 30 суток экспонирования в растворе NaOH с рН=12,5 представлены на рис. 2, 3. Повышение доли Этал-1 до 50% от массы смоляной части приводит к резкому снижению прочностных характеристик; относительная прочность к 30 суткам экспонирования по сравнению с контрольным составом составляет  0,57.  Проведенные исследования позволяют установить предельную концентрацию активного разбавителя, составляющую 25% от массы смоляной составляющей.

Рис. 1. Изменение реологических и прочностных характеристик эпоксидных

композитов в зависимости от содержания активного разбавителя Этал-1

Таблица 1

Результаты исследования составов эпоксидных композитов

после экспонирования в течение 30 суток в растворе NaOH с pH=12,5

| Исследуемая характеристика | Содержание активного разбавителя Этал-1, % от мас. связующего |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 |
| Предел прочности при растяжении, отн. ед. | 0,95 | 0,95 | 0,81 | 0,84 | 0,90 | 0,80 | 0,57 |
| Модуль упругости при растяжении, отн. ед. | 0,91 | 0,90 | 0,85 | 0,84 | 0,89 | 0,83 | 0,45 |
| Относительное удлинение при максимальной нагрузке, отн.ед. | 1,07 | 1,08 | 1,03 | 1,03 | 1,19 | 0,90 | 3,32 |
| Прирост массы, % | 0,56 | 0,62 | 0,83 | 0,86 | 0,92 | 0,95 | 1,91 |

Рис. 2. Изменение кривых деформирования эпоксидных композитов

при растяжении в зависимости от содержания активного

разбавителя  Этал-1  (0, 5, 10 и 15% от мас. связующего)

для контрольных составов (сплошная линия)  и через 30 суток

экспонирования в растворе NaOH с рН=12,5 (штрихпунктирная линия)

Рис. 3. Изменение кривых деформирования эпоксидных композитов

при растяжении в зависимости от содержания активного

разбавителя  Этал-1  (0, 20, 25 и 50% от мас. связующего)

для контрольных составов (сплошная линия)  и через 30 суток

экспонирования  в растворе NaOH с рН=12,5 (штрихпунктирная линия)

Анализ деформативных характеристик исследуемых композитов показал, что относительное удлинение при максимальной нагрузке для всех составов составляет 7÷10%. Экспонирование композитов с содержанием Этал-1 до 20% в растворе NaOH приводит к увеличению относительного удлинения на 3÷19%.

Прирост массы образцов через 30 суток выдержки в растворе NaOH, повышающийся с увеличением содержания Этал-1 от 0 до 25%, составляет от 0,56÷0,95% (табл. 1). Из анализа корреляционных зависимостей, представленных на рис. 4, видно, что чем меньшее количество раствора щелочи продиффундировало в образец, тем выше химическая стойкость эпоксидных композитов.

Рис. 4. Корреляционная зависимость между упруго-прочностными

и сорбционными характеристиками эпоксидных композитов

через 30 суток экспонирования в растворе NaOH с рН=12,5

Анализ результатов проведенных исследований показал,  что составы эпоксидных композитов с содержанием от 10 до 25%  активного разбавителя Этал-1 от массы смоляной части обладают требуемой подвижностью, высокими упруго-прочностными характеристиками и стойкостью в растворе щелочи с pH=12,5, что позволяет использовать их в качестве покрытий и пропиток бетонных оснований.

Литература

1. Чернин И. З. Эпоксидные полимеры и композиции / И. З. Чернин, Ф.М. Смехов, Ю.В. Жердев. – М.: Химия, 1982. – 232 с.

2. Соломатов В.И. Химическое сопротивление материалов  / В. И. Соломатов, В. П. Селяев, Ю. А. Соколова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2001. – 384 с.

3. Хозин В. Г. Усиление эпоксидных полимеров. / В.Г. Хозин. – Казань: Изд-во ПИК «Дом печати», 2004. – 446 с.

4. Низина Т. А. Защитно-декоративные покрытия на основе эпоксидных и акриловых связующих / Т.А. Низина. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2007. – 260 с.

5. Низин Д.Р. Исследование влияния полимерных пропиточных составов на прочностные и деформативные характеристики образцов из ячеистого бетона  / Д.Р. Низин, В.П. Селяев // Материалы VIII Международной конференции молодых ученых «Теория и практика повышения эффективности строительных материалов». – Пенза: Пенз. гос. ун-т архит. и строит., 2013. – С. 125 – 129 .

6. Селяев В.П. Результаты исследования влияния вида и технологии нанесения полимерных пропиточных составов на прочностные и деформативные характеристики функционально-градиентных материалов / В.П. Селяев, Д.Р. Низин, Т.А. Низина, А.Л. Лазарев // Вестник отделения строительных наук, Выпуск 18. – Москва, 2014. – С. 124 – 129.

7. Селяев В.П. Результаты исследования вида и технологии нанесения полимерных пропиточных составов на прочностные и деформативные характеристики образцов из газосиликатного бетона / В.П. Селяев, Д.Р. Низин, А.В. Моисеев, А.Л. Лазарев, И.А. Митрошин  // Разработка эффективных авиационных, промышленных, электротехнических и строительных материалов и исследование их долговечности в условиях воздействия различных эксплуатационных факторов : материалы Междунар. науч.-техн. конф. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2013. – С. 266 – 273.

8. Низин Д.Р. Анализ результатов исследования разрушения образцов из газосиликатного бетона в зависимости от вида поверхностной обработки / Д.Р. Низин // Разработка эффективных авиационных, промышленных, электротехнических и строительных материалов и исследование их долговечности в условиях воздействия различных эксплуатационных факторов : материалы Междунар. науч.-техн. конф. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2013. – С. 219 – 223.

9. Молоков М.В. Результаты экспериментальных исследований полимерных композиционных материалов на основе низковязких эпоксидных связующих / М.В. Молоков, Д.Р. Низин, О.В. Старцев, Т.А. Низина // Огарёв-online. Раздел «Технические науки». 2014. – Спецвыпуск. – Режим доступа: http://journal.mrsu.ru/arts/rezultaty-ehksperimentalnykh-issledovanijj-polimernykh-kompozicionnykh-materialov-na-osnove-nizkovyazkikh-ehpoksidnykh-svyazuyushhikh.

10. Селяев В.П. Влияние алифатического разбавителя Этал-1 на упруго-прочностные характеристики и щелочестойкость эпоксидных композитов / В.П. Селяев, Т.А. Низина, Д.Р. Низин, Н.Е. Фомин, В.А. Юдин // Известия ВУЗов. Строительство. 2014, №  8. – С.14 – 19.