Исследования и испытания металлических и неметаллических материалов нового поколения в Испытательном центре ФГУП «ВИАМ»

Чабина Е.Б., к.т.н.

# admin@viam.ru

# ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов», г. Москва

Аннотация:

В докладе освещены задачи, стоящие перед Испытательным центром  ФГУП «ВИАМ»  в свете «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года». Показаны возможности Испытательного центра по исследованиям и испытаниям металлических и неметаллических материалов. Дана информация по оснащению ИЦ современным оборудованием. Приведены примеры фундаментальных исследований, выполненных с применением комплексного подхода с использованием различных исследовательских методов.

Ключевые слова:

фундаментально-ориентированные исследования, структурно-фазовое состояние, химический состав, теплофизические характеристики, стандартный образец, механические свойства, квалификация материалов, пожаробезопасность, неразрушающий контроль.

В разработанных в 2011 году «Стратегических направлениях развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года», согласно которым ФГУП «ВИАМ» работает в настоящее время, Испытательный центр отвечает за два направления:

№ 2: Фундаментально-ориентированные исследования, квалификация материалов, неразрушающий контроль.

№ 18: Климатические испытания для обеспечения безопасности и защиты от коррозии, старения и биоповреждений материалов, конструкций и сложных технических систем в природных средах.

В настоящем докладе речь пойдёт об исследованиях и испытаниях, выполняемых в рамках стратегического направления №2.

Фундаментальные исследования лежат в основе разработки новых материалов. Целью фундаментальных исследований является установка механизмов физических, химических процессов, проходящих в материале, в том числе на атомном уровне. Если механизм установлен и разработан алгоритм прохождения процесса, то на основе алгоритма строят модель, что, в свою очередь, открывает возможность для расчётов и моделирования новых материалов. Для установления механизмов требуется проведение большого объёма комплексных исследований с привлечением различных исследовательских методов.

Так в лабораториях Испытательного центра ФГУП «ВИАМ»:

-проводят фундаментальные исследования распределения структурных элементов, включая 3D реконструкцию;

-устанавливают механизмы формирования структуры кристаллических и некристаллических материалов, в том числе композитов, защитных и функциональных покрытий в ходе фазовых превращений, деформации и разрушения;

-проводят фундаментальные исследования процессов развития обратимых и необратимых изменений структуры авиационных материалов, направленные на определение их предельного состояния, определяющего безопасную эксплуатацию авиационной техники;

-создают научные основы для диагностики функционального состояния материалов в процессе эксплуатации авиационной техники.

Все структурные исследования проводят с одновременным применением дополняющих друг друга методов: оптическая микроскопия, включая сканирующую лазерную; растровая микроскопия с разрешением до 3 нм с одновременным  анализом структуры, текстуры и химического состава, построением карт распределения элементов, фаз и ориентации кристаллитов; просвечивающая электронная микроскопия с разрешением 0.07 нм, что позволяет проводить фазовый анализ и получать количественные данные - определять  размер включений до 2 нм, плотность дислокаций, объемные доли включений, проводить качественный химический анализ с локальностью 20 нм, получать изображение наноразмерных частиц с разрешением 0,8 нм, а также получать изображения в элементах – картирование  с минимальными временными затратами и высоким разрешением (0,3 нм).

В качестве примеров возможностей современного просвечивающего микроскопа можно привести исследование фазовых превращений в стареющих Al- Li сплавах, которое зачастую требует количественных оценок объемных долей упрочняющих фаз, таких как, например, фаза Т1'. Количественная обработка изображений упрочняющей фазы, полученных методами просвечивающей электронной микроскопии и установление геометрических характеристик включений (площадь, длина, ширина) проводится при помощи программного пакета DigitalMicrograph, входящего в программное обеспечение микроскопа.

Другой пример - исследования с применением прямого наблюдения кристаллических решеток, необходимые для установления механизмов образования упрочняющих выделений при старении Al-сплавов. Представлены результаты исследования в режиме прямого разрешения строения основной упрочняющей фазы в сплаве В-1461 – Т1(Al2CuLi). Показано, что пластина состоит из четырех моноатомных плоскостей и когерентно сопряжена с матрицей.

Для установления механизма упрочнения сплава ВЖ171 при химико-термической обработке необходимо детальное изучение химического состава частиц нитридов различной морфологии, выделяющихся по всему объёму материала, и особенностей взаимодействия их с дислокационной структурой. Работы выполняются с применением просвечивающего микроскопа, в режиме сканирования на просвет, с одновременным определением элементного состава  фаз с  локальностью до 2 нм.

Методом рентгеноструктурного анализа в Испытательном центре ФГУП «ВИАМ» проводят качественный и количественный анализ фазового состава материалов, определяют качественный фазовый состав пленок и слоев толщиной от 10 нм, определяют остаточные напряжения в металлических полуфабрикатах, контролируют ориентацию монокристаллов. На современном оборудовании решаются задачи: построения 3D изображения объемного образца, визуализации дефектов, включений, волокон; контроля качества кристаллов методом рентгеновской томографии с разрешением не менее 55 мкм;  определение размеров частиц (5 нм - 100 нм), их распределения по размерам; определения формы наночастиц, пор, выделений методом малоуглового рентгеновского рассеяния.

Несоответствие периодов решеток является важным параметром, существенно влияющим на жаропрочность монокристаллических лопаток ГТД. Поэтому при разработке жаропрочных сплавов необходима оценка несоответствия решеток γ/γ'-фаз. Разделение дублета рефлексов γ/γ-фаз на синглеты является актуальной проблемой рентгеноструктурного анализа жаропрочных никелевых сплавов, т.к. обычно синглеты не разрешаются вследствие малой разницы между периодами кристаллических решёток γ/γ-фаз, и их приходится выделять с применением специализированного программного обеспечения, что снижает точность определения периодов кристаллических решёток фаз. Современный рентгеновский дифрактометр, имеющийся в Испытательном центре, позволяет получать рентгеновские профили, где рефлексы γ/γ-фаз разрешаются.

Исследовательский комплекс на базе просвечивающего электронного микроскопа позволяет проводить прямые измерения периодов решеток в локальных областях и качественно оценивать элементный состав фаз  на атомном уровне. Таким образом, комплексное применение локальных и интегральных дифракционных методов позволяет всесторонне изучать механизмы формирования и изменения структуры материала в ходе эксплуатации.

С применением комплекса методов (оптическая микроскопия, растровая электронная микроскопия, просвечивающая электронная микроскопия, рентгеноструктурный анализ) определено 12 структурных параметров углепластиков и методики их определения, дающих возможность полного количественного описания структуры углепластиков.

Известно, что одним из основных факторов, определяющих структуру и свойства материала, является его химический состав. В Испытательном центре ведутся работы по разработке методик контроля химического состава материалов, покрытий, нанослоев, продуктов  коррозии на поверхности  наноструктурированных композиционных  материалов, измерения массовой доли примесей в перспективных материалах авиационного назначения. Разрабатываются методики измерений элементного химического состава композиционных, керамических материалов, сталей, титановых, магниевых и алюминиевых сплавов методами рентгеновской флуоресценции и атомной эмиссии с индуктивно связанной плазмой. Ведётся разработка стандартных образцов состава, структуры и  свойств для производственного контроля перспективных наноструктурированных композиционных, интерметаллидных  материалов  и сплавов. Проводятся исследования возможности применения методов лазерной абляции для количественного определения легирующих и микролегирующих элементов в сложнолегированных сплавах и композиционных материалах.

В настоящий момент лаборатория химического анализа Испытательного центра ФГУП «ВИАМ» проводит химический анализ жаропрочных сплавов, сталей, интерметал-лидов, магниевых, алюминиевых сплавов, титановых сплавов и композитов, лигатуры, шихтовых материалов, по большому количеству легирующих элементов, примесей, содержанию газов.

ФГУП «ВИАМ» является головной организацией национальной нанотехнологической сети по направлению «Композитные наноматериалы». В 2009 году на базе ФГУП «ВИАМ» совместно с ФГУП «ВНИИОФИ» создан Отраслевой Центр метрологического обеспечения и оценки соответствия нанотехнологий и продукции наноиндустрии по направлению композитные наноматериалы. Центр оснащен современным оборудованием, стандартными образцами, методиками измерений (МИ) и в целях обеспечения единства измерений и оценки соответствия по направлению композитные наноматериалы проводит комплекс работ, связанных с анализом потребностей в измерительных средствах и возможностей предприятий, разрабатывающих и выпускающих композитные наноматериалы (обеспечение международного признания результатов измерений в этой сфере; информационно-техническое обеспечение работ по стандартизации; обеспечение единства измерений и оценки соответствия в области композитных наноматериалов; введение систем государственных стандартных образцов композитных наноматериалов).

Большое внимание в деятельности Центра метрологического обеспечения и оценки соответствия нанотехнологий и продукции наноиндустрии по направлению композитные наноматериалы уделяется разработке методик измерения геометрических параметров структуры материалов на микро и нано уровнях. Другим важным направлением работы Центра метрологического обеспечения и оценки соответствия нанотехнологий и продукции наноиндустрии по направлению композитные наноматериалы является разработка и аттестация государственных стандартных образцов химического состава сплавов на различной основе. Особое внимание уделяется стандартным образцам для определения содержание элементов в количествах от 0,1 ppm.

Лаборатория исследования теплофизических свойств Испытательного центра ФГУП «ВИАМ» оснащена теплофизическим оборудованием ведущих мировых фирм: «Netzsch» (Германия), SINKU-RIKO (Япония).  Проводятся измерения следующих основных параметров для исследования материалов и их паспортизации: тепловое расширение при температурах от  - 150 до 1600 ºС; температуропроводность при температурах от  -100 до 2000 ºС; теплопроводность при температурах от  -100 до 1400 ºС; теплоемкость в диапазоне температур от  - 150  до 1600 ºС; температура и теплота фазовых и структурных превращений в интервале температур от  - 150  до 1600 ºС; электропроводность в интервале температур от  - 100  до 1400 ºС; плотность. Температуры и теплоты фазовых превращений в сплавах определяются методом калориметрического анализа. Большая доля работы лаборатории посвящена теоретическим исследованиям и моделированию. Например, проводят расчёт теплопроводности композиционных материалов с использованием моделей структуры.

При разработке и квалификации новых материалов требуется  определение большого количества механических характеристик. Лаборатории исследования механических свойств Испытательного центра ФГУП «ВИАМ» оснащены оборудованием ведущих мировых: Zwick/Roell (Германия), MTS (США), Walter+Bai AG (Швейцария) с компьютерным программным управлением.  Исследуются механические свойства металлических материалов (жаропрочные никелевые сплавы, высокопрочные стали, алюминиевые сплавы, титановые сплавы, магниевые сплавы, композиционные материалы); неметаллических материалов (пластмассы, высокопрочные полимерные материалы, полимерные композиционные материалы); теплозащитных материалов; трехслойных конструкций и др. Проводятся статические испытания на растяжение, сжатие, изгиб, сдвиг, отрыв, отслаивание, кручение; усталостные испытания (МЦУ - малоцикловая усталость, МнЦУ - многоцикловая усталость); испытания на трещиностойкость; испытания на длительную прочность и ползучесть; испытания при программном нагружения; испытания при “жестком” цикле нагружения. Температурный диапазон испытаний составляет от -196 до +1400 С. Определение прочностных характеристик металлических и неметаллических материалов проводят как по Российским, так и по международным стандартам.

В Испытательном центре ФГУП «ВИАМ» ведётся разработка широкого комплекса стандартов для квалификационных испытаний  и проведения исследований материалов, элементов соединений и конструкций на прочность, пожарную безопасность. Идёт накопление результатов испытаний материалов для электронной базы данных для выпуска справочника-руководства по расчетным значениям характеристик прочности конструкционных материалов для авиакосмической техники (аналог: справочник-руководство MMPDS-02 (Metallic Materials Properties Development and Standardization), выпускаемый в США).

В специальной лаборатории проводят исследования поведения материалов и элементов конструкций в условиях модельных и реальных пожаров, развивают методологию проведения лабораторных, полумасштабных и полномасштабных испытаний материалов на пожарную безопасность. Выполняется разработка методик лабораторных испытаний, соответствующих современным зарубежным стандартам по оценке пожарных характеристик новых полимерных материалов различного функционального назначения. Проводят испытания материалов на пожаробезопасность согласно требованиям авиационных норм и определяют (по Российским и по международным стандартам): горючесть, тепловыделение, дымообразование, горючесть материалов при воздействии теплового потока, стойкость материалов спасательных надувных конструкций к воздействию теплового потока, кислородный индекс, стойкость к сквозному прогоранию.

Лаборатория неразрушающего контроля оснащена оборудованием и проводит разработку методик и технологий неразрушающего контроля деталей и конструкций из металлических, неметаллических и композиционных материалов на основе рентгеновских, акустических, магнитных, капиллярных, вихретоковых и тепловых методов НК.

Испытательный центр ФГУП «ВИАМ» предлагает сотрудничество по всем упомянутым в докладе исследованиям и испытаниям.