УДК. 536.21

Теплофизические свойства стали 30ХГСА при высоких температурах

Гаджиев Г.Г., к.ф.-м.н.; Абдуллаев Х.Х.; Омаров З.М.; Бакмаев А.Г.; Магомедов М.М.

gadjiev@mail.ru

ФГБУН «Институт физики Дагестанского научного центра РАН»,           г. Махачкала

Аннотация:

Исследована температурная зависимость теплопроводности, температуропроводности, теплоемкости и КТР новой конструкционной стали 30ХГСА в интервале 320-1100К. Обнаружен фазовый переход        при 1023К, а также аномалии на температурной зависимости теплопроводности и КТР.

Ключевые слова:

теплопроводность, температуропроводность, теплоемкость.

Abstract:

The work reports experimental data for thermo-physical properties (thermal conductivity, thermal diffusivity, heat capacity, coefficient of linear thermal expansion) of a new constructional steel 30HGSA in the intervals from room temperatures up to 1100 K. The minimum of thermal  conductivity and thermal diffusivity  stemmed from a ferromagnetic-paramagnetic transition is observed at 1023 K.

Keywords:

thermal conductivity, thermal diffusivity, heat capacity.

Представлены экспериментальные данные теплофизических свойств (ТФС- теплопроводность (), температуропроводность (а), теплоемкость (Сp), коэффициент линейного теплового расширения-КТР () новой конструкционной стали от комнатной до 1100К.

Обнаружены аномалии  (Т),  a(Т) и КТР не свойственные другим конструкционным сталям. При 1023К наблюдается минимум теплопроводности, связанный с переходом от ферромагнитной к паромагнитной фазе (точка Кюри Тc). Оценены вклады решеточной, электронной составляющих в теплоперенос. Из анализа экспериментальных данных получены аналитические уравнения удовлетворительно описывающие температурные зависимости ТФС.

В соответствии с программой развития атомной энергетики и самолетостроения необходимо найти новые конструкционные стали, способные работать в зоне высоких температур и радиации, для реакторов ТВЕЛОВ и чехлов тепловыделяющих сборок ядерных реакторов на быстрых нейтронах.

Для оценки работоспособности новых сталей в экстремальных условиях необходимо иметь надежные данные по теплофизическим свойствам в широком интервале температур (нагрев-охлаждение, термические удары), установить наличие в них аномалий и фазовых переходов.

В данной работе представлены экспериментальные данные температурной зависимости теплопроводности (), температуропроводности (а), удельной теплоемкости при постоянном давлении (Ср) и КТР в интервале 320-1100К стали 30ХГСА.

Образцы для исследований были представлены Институтом металлургии им.Байкова РАН (ИМЕТ) г.Москва. Химический состав стали 30ХГСА по данным спектрального фотоэлектрического анализа на атомно-эмиссионном спектрометре тлеющего разряда SA-2000 фирмы LECO представлены в таблице 1.

Таблица 1

Химический состав стали 30ХГСА (массовая доля элементов в %)

| С | Si | Mn | S | Cr | Ni | Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.48 | 1.31 | 0.487 | 1.37 | 0.507 | 0.454 | 0.121 |

Теплопроводность измерялась абсолютным компенсационным методом в стационарном режиме [1, 2] и установка аттестована в ВНИЦ ГСССД МВ Госстандарта. Методики экспериментального определения теплопроводности. ГСССД №66-1989г. (Г.Г.Гаджиев	, Я.Б.Магомедов).

Погрешность измерений 6% при 1000К.

Температуропроводность –на установке лазерной вспышки LFA 457/2/G Microflash фирмы NETZSCH, погрешность 8%.

Удельная теплоемкость измерялась на дифференциальном сканирующем калориметре DSC 204F1 Phoeix.

Измерение коэффициент теплового линейного расширения проводились емкостно-дилатометрическим методом, разработанным в нашем институте. Погрешность измерений в исследованном интервале (300-1000) составляла 3% [3].

Рис.1 – Температурная зависимость теплопроводности

На рис.1. представлены экспериментальные данные  30ХГСА. Наблюдается  рост  320-630К от 31 до 34.5Вт/мК далее ее уменьшение, где минимум при 1023К(температура Кюри), далее ее интенсивный рост.

Как известно в металлах теплопроводность в основном осуществляется электронной составляющей э=LT (L-число Лоренца, -электропроводность) и фононной (решеточная- р) составляющими

=р+э. Рост э с температурой до 630К можно объяснить вкладом примесной проводимости. Выше 630К растет электросопротивление,  истощение вклада доли примесей, уменьшается при неизменной концентрации носителей.

Оценка  р =- э показала, что она с температурой уменьшается как р~Т-0.8 и составляет 10% от общей  (при 320К-р=3 Вт/м К).

Следует отметить, что расчет =аСр с учетом температурной зависимости теплоемкости и плотности () и по экспериментальным данным на [1] дают удовлетворительное согласие, по Flech-методу.

Рис.2 – Температурная зависимость температуропроводности

На рис.2 представлены экспериментальные данные температуропроводности. Она с температурой падает, как во всех металлах и легированных сплавах [4]. При температуре Кюри наблюдается минимум температуропроводности, далее ее рост. Следует отметить, что при обратном ходе(охлаждение от 1000К) замечено уменьшение обоих параметров по величине, но ниже 400К данные прямого и обратного хода совпадают.

Для проверки влияния   и а измерения были проведены в вакууме, атмосфере аргона и воздуха. Расхождение составляло не более 3%.

На рися3. представлена температурная зависимость теплоемкости. Она с температурой растет и до 980К экспериментальные данные хорошо описываются уравнением Cp=а+вТ-сТ-2 (а=382; в=0.285; с=1.283106). Выше 980К наблюдается ее уменьшение с минимумом при 1033К. Видимо переход ферромагнетик-паромагнетик происходит в пределах 30 градусов.

На рис.3 представлены экспериментальные данные температурной зависимости теплоемкости.

Рис.3 – Температурная зависимость теплоемкости

Рис.4 – Температурная зависимость КТР

На рис.4 представлена температурная зависимость КТР. До 610К наблюдается его рост с максимумом при 615К. Далее его уменьшение  до 700К, минимум при 730К, далее линейный рост. Такой температурный ход КТР в сталях обнаружен впервые. Найти объяснение этому факту мы не можем.

Для оценки возможности ошибок при измерении КТР [3] нами заново были измерены КТР вольфрама, молибдена, меди. Показано, что стандартные данные этих металлов с высокой точностью совпадали с измерениями на нашей установке, т.е. установка работает по стандарту.

В заключение можно сказать следующее: по данным ТФС эта сталь по теплофизическим параметрам аналогичен сталям мартенситно-ферритного класса IX12В2МФ [6] и способны работать в экстремальных условиях до 8000С.

Работа поддержана Грантом РФФИ №14-08-00156

Литература

- Магомедов Я.Б., Гаджиев Г.Г. // Теплофизика высоких температур. 1990. №1, С.185.

- Магомедов Я.Б., Гаджиев Г.Г. // ПТЭ, 2004, В.4. С.396

- Магомедов Я.Б., Камилов И.К., Омаров З.М. // ПТЭ

- Зиновьев В.И. // Теплофизические свойства металлов при высоких температурах. Справочник. Изд-во “Металлургия” 1989. С.382.

- Ермаков С.С. Физика металлов. Изд-во Ленинградского университета, 1973. 175С.

- Чиркин В.С. // Теплофизические свойства материалов ядерной техники. Справочник.  Атомиздат. М. 1968