УДК 621.791.722; 620.18; 620.17

Исследование микроструктуры и механических свойств сварных соединений бронзы CuCrZr-IG, выполненных электронно-лучевой сваркой

Гончаров А.Л., к.т.н.; Терентьев Е.В., к.т.н.; Марченков А.Ю. Портнов М.А.

GoncharovAL@mpei.ru

Национальный исследовательский университет «МЭИ», г. Москва

Аннотация:

Работа посвящена исследованию сварных соединений бронзы CuCrZr-IG, полученных электронно-лучевой сваркой (ЭЛС) и разработке рекомендаций по повышению прочности сварных соединений.

Ключевые слова:

бронза, электронно-лучевая сварка, сварные соединения, механические свойства, микроструктура.

Abstract:

The paper is devoted to the research of mechanical characteristics and microstructure of CuCrZr-IG bronze weld joints, made by an electron beam welding (EBW) and contains suggestions for increasing the mechanical characteristics of weld joints.

Keywords:

bronze, electron beam welding, weld joints, mechanical characteristics, microstructure.

Реферат

В работе приведены результаты исследования микроструктуры и распределения механических свойств после сварки различных видов термической обработки. Установлено, что структура металла шва состоит из пересыщенного твердого раствора с единичными включениями хромовой фазы. Показано, что в процессе сварки происходит снижение твердости металла шва и зоны термического влияния. Выбран режим термической обработки, позволяющий повысить твёрдость металла шва.

Введение

Бронзы применяются в различных отраслях промышленности, преимущественно в конструкциях с особыми условиями эксплуатации (температура, агрессивные среды, высокая электро- и теплопроводность). Например, некоторые элементы внутрикорпусных конструкций и первой стенки модуля бланкета международного термоядерного реактора ИТЭР изготавливаются из бронзы марки CuCrZr-IG [1, 2]. Данный сплав относится к жаропрочным бронзам с высокой тепло- и электропроводностью и является трехкомпонентным сплавом системы Cu-Cr-Zr. Отечественным аналогом данной бронзы является бронза марки БрХ1Цр. Требования к химическому составу бронз CuCrZr-IG и БрХ1Цр представлены в таблице 1.

Таблица 1

Химический состав бронз CuCrZr-IG и БрХ1Цр

| Марка бронзы | Легирующие элементы, % |  |  | Примеси, % не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Cr | Zr |  |
| CuCrZr-IG | основа | 0,6…0,9 | 0,07…0,15 | Всего – 0,15, в т.ч. Co ≤ 0.05; Nb ≤ 0,10; Ta ≤ 0,01 |
| БрХ1Цр | основа | 0,6…0,8 | 0,07…0,15 | Всего – 0,06, в т.ч. О – 0,004, |

Использование подобных материалов обусловлено тем, что компоненты ИТЭР, обращенные к плазме, подвергаются экстремальным тепловым нагрузкам и радиационному воздействию [1, 2].

С целью рационального применения дорогостоящих материалов, таких как медь и сплавы на ее основе, в промышленности используют сварные конструкции. В таких конструкциях изготавливают отдельные простые по форме элементы, которые затем сваривают, что обеспечивает повышение производительности и увеличение коэффициента использования материала, например, за счет снижения количества отходов при механической обработке деталей.

При сварке бронз существует склонность металла шва к возникновению в нем пористости и кристаллизационных трещин, при этом происходит активное поглощение и растворение газов, особенно кислорода и водорода, которые оказывают вредное влияние на прочностные и технологические характеристики сварного шва.

Большинство проблем сварки бронзы может быть решено при использовании электронно-лучевого способа, который отличается высокой концентрацией плотности мощности источника нагрева и обеспечивает высокую степень защиты металла шва от атмосферных газов. Вакуумная защита металла при сварке обеспечивает большую степень дегазации металла и предотвращает вредное взаимодействие с газами атмосферы. В целом, данный способ представляется наиболее перспективным для получения сварных соединений в конструкциях компонентов ИТЭР из бронзы CuCrZr-IG.

Целью данной работы является установление закономерностей изменения структуры и механических свойств металла сварного соединения бронзы БрХ1Цр и разработка рекомендаций по совершенствованию технологии ЭЛС.

Методика исследования

Объектом исследования являлся образец-имитатор сварного соединения внутрикорпусных конструкций реактора ИТЭР, полученный с помощью ЭЛС, имеющий вид углового соединения (рисунок 1).

Рис. 1 – Эскиз сборки соединения под электронно-лучевую сварку: 
ЭЛ – электронный луч; Vсв – направление сварки

Электронно-лучевую сварку осуществляли на установке Languepin, при давлении в рабочей камере 10-4 мм рт. ст. на режиме, параметры которого приведены в таблице 2.

Таблица 2

Режим сварки и основные геометрические параметры сварных швов при ЭЛС

бронзы CuCrZr-IG

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Ускоряющее напряжение Uуск, кВ | 40 |
| Ток луча Iл, мА | 200 |
| Мощность луча Р, кВт | 8,0 |
| Высота шва Н, мм | 12 |
| Ширина шва в вершине В, мм | 5,0 |
| Средняя ширина шва Вср, мм | 1,9 |
| Площадь проплавления S, мм2 | 22,8 |

Предметом исследований являлось изучение влияния сварочного термического цикла и последующей термообработки на микроструктуру и механические свойства сварных соединений, поэтому исследования проводили в состоянии после сварки и после термообработки.

Контроль химического состава основного металла и металла шва использовали атомно-эмиссионный спектрометр с лазерным возбуждением LAES Matrix.

Металлографические исследования проводили на оптическом микроскопе NU-2E. Исследование проводилось на поперечных образцах сварных соединений. Шлифы подвергали электрополировке и травлению. Травление для выявления микроструктуры осуществлялось в растворе перекиси водорода и аммиака в соотношении 1:1, и затем в 3%-ном водном растворе хлорного железа.

Для исследования структуры металла бронзы CuCrZr-IG после ЭЛС также изготавливали образцы для просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ). Образцы представляли собой диски диаметром 3 мм, которые вырезали из основного металла и металла шва. Места вырезки образцов приведены на рисунке 2.

1

2

Рис. 2 – Схема вырезки образцов для исследования методом ПЭМ:

1 – основной металл; 2 – металл шва

Для подготовки образцов для ПЭМ использовали стандартные методы подготовки. Сначала механическим путем изготавливали полированную фольгу толщиной около 100…70 мкм с лункой глубиной 20…30 мкм с обеих сторон. Затем образцы подвергали ионному травлению. В результате получали образец с отверстием, края которого имеют достаточную для просвечивания толщину.

Исследования структуры образцов проводили на просвечивающем электронном микроскопе Tecnai G2 20 с ускоряющим напряжением 200 кВ. Изображения были получены в режиме просвечивания в сходящемся пучке в светлом поле (BF) и в режиме просвечивания сканирующим пучком (STEM) с применением кольцевого детектора электронов рассеянных на большие углы (HAADF). Для определения химического состава использовалась приставка EDAX для энергодисперсионного рентгенофлуорисцентного анализа (РФА).

Механические испытания проводили с использованием стандартных методик, а также специальных методик, разработанных в МЭИ. Для сварных соединений наиболее эффективным является безобразцовый контроль механических свойств, основанный на вдавливании в металл сферического индентора [3]. В результате такого контроля могут быть определены характеристики твердости металла в различных зонах сварного соединения, которые затем пересчитываются на характеристики прочности металла с помощью корреляционных зависимостей, установленных для отдельных групп материалов.

Временное сопротивление оценивается по твердости на пределе прочности при достижении пластической контактной деформации уровня предельной равномерной деформации при растяжении образца. Предел текучести оценивается по твердости на пределе текучести при достижении пластической контактной деформации при вдавливании индентора значения 0,2%.

Для обоснования использования методики безобразцового определения механических характеристик для бронзы CuCrZr-IG были предварительно получены диаграммы вдавливания и диаграммы растяжения. Диаграммы ступенчатого вдавливания сферических инденторов разных диаметров (D = 5; 2,5 и 1 мм) были получены на приборе МЭИ-Т7. Диаграммы растяжения пятикратных цилиндрических образцов диаметром 6 мм, выполненных по ГОСТ 1497-84, получены на универсальной испытательной машине Instron 5982 при растяжении со скоростью деформирования 2 мм/мин. Сопоставление значений механических характеристик, определенных методами растяжения и вдавливания, позволил установить корреляционные соотношения для определения предела текучести 0,2 и временного сопротивления В бронзы CuCrZr-IG:

,					(1)

,				(2)

где НВ0,2 – значение твердости на пределе текучести НВ0,2 при вдавливании сферического индентора диаметром D = 5 мм;

НВ 1/30/10 – значение твердости по Бринеллю, определенные с помощью сферического индентора диаметром D = 1 мм под нагрузкой 30 кГ с выдержкой под нагрузкой 10 с.

Определение значений твердости НВ0,2 и НВ 1/30/10 металла сварных соединений производился также на приборе МЭИ-Т7. Для получения более подробного распределения значений механических характеристик в узких локальных зонах сварных соединений был применен метод измерения твердости по Виккерсу под нагрузкой 3 кГ на твердомере Instron Tukon 2500.

Результаты исследований

Исследование микроструктуры показало, что в металле шва от  частично оплавленных зерен основного металла происходит направленный рост кристаллов в сторону, противоположную теплоотводу, с образованием столбчатых дендритов, а в средней по ширине части шва формируются равноосные кристаллы. Микроструктура участка сплавления представлена на рисунке 3а, а центральной части шва – на рисунке 3б. Участок сплавления (рисунок 3а) состоит из зоны столбчатых и равноосных кристаллов; левее линии сплавления – рекристализованное зерно в зоне термического влияния. Центральная часть шва (рисунок 3б) состоит из равноосных кристаллов.

а 						       б

Рис. 3 – Микроструктура участка сплавления (а) и центральной части шва (б), х200

В вершине ширина зоны равноосных кристаллов составляет 1,0 мм при ширине шва около 5 мм. В корне ширина шва находится в пределах 0,9…1,1 мм, а ширина зоны равноосных кристаллов составляет 0,5…0,6 мм. Следует отметить, что зерна в этой зоне весьма крупные: в верхней части – №4 и №3 по ГОСТ 5639-82 при толщине свариваемого металла 10 мм. В корневой части швов размер равноосных кристаллов небольшой: №7 и №8. В наклепанном металле, прилежащем к шву, вследствие отвода тепла от металла шва, произошла первичная рекристаллизация. Номер мелкого рекристаллизованного зерна на исследуемых образцах соответствует №9 и №8.

Согласно тройной диаграмме состояния Cu-Cr-Zr, в области «медного угла» диаграммы, помимо α-твердого раствора на основе меди находятся фазы двойных систем, а именно Cr и интерметаллид Cu5Zr. В бронзе CuCrZr-IG цирконий практически не образует упрочняющих фаз, однако цирконий существенно изменяет дисперсность частиц выделяющейся при старении хромовой фазы, благодаря замедлению диффузии атомов хрома через медную матрицу [4]. Для выявления дисперсных включений хрома использовали шлифы с малой степенью травления.

В основном металле включения имеют округлую форму и распределены равномерно. Вместе с тем, более крупные включения в отдельных участках образца располагаются в виде облачных скоплений, вытянутых в направлении деформации (рисунок 4), при этом средний размер включений составляет 8,5х4,9 мкм. Ориентированность и вытянутость включений можно объяснить направленностью деформации, а также закономерностью их выделения по границам матрицы, кристаллографические плоскости которой при деформировании также оказываются закономерно ориентированы относительно направления деформирования.

Рис. 4 – Облачные включения хромовой фазы в бронзе CuCrZr-IG в состоянии поставки, х200

На полированном шлифе (без травления) выявляются только крупные включения в виде вытянутых участков, имеющих сероватый оттенок.

Исследования образцов основного металла под электронным микроскопом показали, что часть включений имеет плавную округлую форму, другая часть – напоминает «стержни» прямоугольной формы. Размер включений составляет около 0,1…0,5 мкм в ширину, а длина составляет 1…5 их ширины (рисунок 5а). Отдельные включения имеют очень вытянутую форму, в этом случае их длина может в несколько десятков раз превышать ширину (рисунок 5б). По характеру расположения включений их можно отнести к групповому, т.к. встречаются как области с большим количеством включений, так и области, где включения практически полностью отсутствуют (рисунок 5в). Для всех этих включений на спектре отчетливо обнаруживается линия хрома (рисунок 5г).

а 				  б 				        в

г

Рис. 5 – Микрофотографии включений хрома в основном металле (а – в) и спектр от одного из включений (г) (место набора спектра указано окружностью)

Исследование образцов металла шва показало практически полное отсутствие включений хрома, отдельные из них имеют меньший по сравнению с основным металлом размер – около 0,1…0,2 мкм, и более округлую форму (рисунок 6).

а						      б

в

Рис. 6 – Микрофотографии включений хрома в металле шва (а, б) и спектр от одного из включений (в) (место набора спектра указано окружностью)

Следует отметить, что в основном металле, как и в металле шва, выявлены лишь единичные включения, содержащие цирконий (рисунок 7). Эти включения обнаружены вблизи включений хрома и существенно меньше по размерам.

а							б

в

Рис. 7 – Микрофотографии включений циркония (а, б) и спектр от одного из включений (в) (место набора спектра указано окружностью)

В то же время, результаты исследования химического состава не указывают на уменьшение содержания хрома в металле шва. Это позволяет сделать вывод о том, что имеющийся в металле хром преимущественно находится в твердом растворе, а сам твердый раствор при таком его содержании должен являться пересыщенным. Это создает предпосылки для исследования возможности термической обработки сварного шва непосредственно после сварки с целью повышения его механических свойств за счет старения. Результаты определения механических свойств металла сварных соединений представлены в таблице 3.

Таблица 3

Результаты определения механических свойств сварных соединений бронзы CuCrZr-IG, выполненных ЭЛС

| Схема сварного соединения | № точки измерения | HB 1/30/10 кГ/мм2 | σВ, МПа | НВ0,2, кГ/мм2 | σ0,2, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 124 | 377 | 119 | 341 |
|  | 2 | 116 | 353 | 98 | 319 |
|  | 3 | 67 | 206 | 62 | 193 |
|  | 4 | 69 | 207 | 58 | 189 |
|  | 5 | 72 | 216 | 61 | 198 |
|  | 6 | 123 | 373 | 119 | 338 |
|  | Осн. металл | 161 | 554 | 132 | 428 |

Из результатов определения механических характеристик видно, что для всех сварных соединений в металле шва и зоне термического влияния вблизи линии сплавления наблюдается существенное снижение твердости НВ 1/30/10, предела текучести σ0,2 и временного сопротивления σВ. Максимальное снижение твердости HB 1/30/10 и временного сопротивления металла шва достигает 63%, а предела текучести – 56% относительно основного металла.

Таким образом, в сварных соединениях бронзы CuCrZr-IG под действием сварочного термического цикла в шве и околошовной зоне наблюдается значительное разупрочнение, что связано с переходом хрома в раствор и фиксацией пересыщенного твердого раствора при быстром охлаждении расплава. Для обеспечения приемлемого уровня механических свойств сварных соединений необходимо предусмотреть меры по упрочнению сварных швов и зоны термического влияния. В качестве таких мер может быть использована послесварочная упрочняющая термическая обработка.

Проведение закалки с последующим старением нецелесообразно по нескольким причинам. Во-первых, проведение термообработки медных сплавов желательно проводить в вакууме ввиду высокой склонности металла к поглощению вредных примесей при высоких температурах, что может привести к ухудшению его характеристик пластичности. Однако, термообработка в вакууме приводит к усложнению оборудования и удорожанию технологии производства изделий. Во-вторых, габариты и конструктивные особенности в совокупности с высокой температурой нагрева не всегда позволяют проводить закалку, например, из-за существенных деформаций после закалки.

Для повышения механических свойств целесообразно применять старение. Для выбора температуры старения были построены экспериментальные кривые старения (рисунок 8), из которых видно, что оптимальной температурой, с точки зрения повышения твердости и сокращения времени старения является температура 500ºС.

Рис. 8 – Зависимости твердости бронзы CuCrZr-IG после термической обработки от времени термического старения: 1 – металл шва, закалка 990ºС, 15 мин., вода, старение 500ºС; 2 – металл шва, закалка 990ºС, 15 мин., вода, старение 450ºС; 3 – основной металл, отжиг 770ºС, 3 часа, закалка 990 ºС, 15 мин., вода, старение 500 ºС; 4 – основной металл, отжиг 770ºС, 3 часа, закалка 990ºС, 15 мин., вода, старение 550ºС

На рисунке 9 показаны распределения твердости в поперечном сечении сварного соединения после сварки и старения при температуре 500ºС с различным временем выдержки.

Рис. 9 – Распределения твердости в поперечном сечении сварного соединения бронзы CuCrZr-IG после сварки и старения при температуре 500ºС с различным временем выдержки (15, 25 и 40 мин)

Из представленных графиков видно, что старение при температуре 500ºС с выдержкой в течение 40 минут позволяет повысить уровень твердости металла шва примерно на 60% по сравнению с уровнем твердости шва после сварки, а уровень твердости металла ЗТВ – на 30%.

Выводы

Металлографические исследования и исследования механических свойств сварных соединений бронзы CuCrZr-IG, выполненных ЭЛС, проведенные в настоящей работе, позволяют сделать следующие выводы.

- Под действием сварочно-термического цикла происходит разупрочнение металла шва после сварки более чем на 60%.

- При ЭЛС бронзы CuCrZr-IG структура металла шва представляет собой пересыщенный твердый раствор с отдельными включениями хрома, что позволяет в дальнейшем путем старения повысить механические свойства сварного соединения.

- Выбранные режимы термической обработки сварного соединения позволяют повысить его твердость металла шва на 60% и металла ЗТВ на 30%. Указанные режимы можно рекомендовать к использованию в конструкциях, где неприменима закалка в силу конструктивных размеров и массы изделия.

Литература

- Tanaka, S. ITER materials R&D data bank / S. Tanaka, R. Matera, G. Kalinin, V. Barabash, K.J. Mohri // Nucl. Mater. – 1999. – Vol. 271&272. – P. 478-485.

- Pintsuk, G. Interlaboratory test on thermophysical properties of the ITER grade heat sink material copper–chromium–zirconium / G. Pintsuk, J. Blumm, W. Hohenauer, R.C. Hula, T. Koppitz, S. Lindig, D. Pitzer, M. Rohde, P. Schoderböck // International Journal of Thermophysics – 2010. – Vol. 31. Issue 11. – P. 2147-2158.

- Осинцев, О.Е. Медь и медные сплавы. Отечественные и зарубежные марки. Справочник / О.Е. Осинцев, В.Н. Федоров. – М.: Машиностроение, 2004. – 337 с.

- Матюнин, В.М. Оперативная диагностика механических свойств конструкционных материалов / В.М. Матюнин. – М.: МЭИ, 2006. – 216 с.