УДК 669.14-156

Исследования кинематической вязкости и плотности двухкомпонентных систем Co-B

Латыпова А.И.1; Конашков В. В.2, к.т.н.; Вьюхин В.В.2, к.т.н.

latypova_anna@inbox.ru

1АО “ОКБ «Новатор», г. Екатеринбург

2Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург

Аннотация:

Проведены исследования по определению кинематической вязкости, плотности и поверхностного натяжения для расплавов Co-B различного состава. Отмечено расхождение кривых нагрева и охлаждения на политермах. Концентрационная зависимость плотности расплавов аналогична зависимости плотности тех же образцов в твердом состоянии. Полученные данные по плотности позволили существенно повысить точность расчета вязкости.

Ключевые слова:

кинематическая вязкость, расплав, температурная аномалия, структура, магнитомягкий сплав, аморфные материалы.

Abstract:

Investigations to determine the kinematic viscosity, density and surface tension of molten Co-B of different composition. Noted a discrepancy hot and cold curves on polytherms. The concentration dependence of the melt density similar to the density according to the same samples in the solid state. The data density have significantly improved the accuracy of the calculation of viscosity.

Keywords:

kinematic viscosity, melt, temperature anomaly, structure, magnetic alloys, amorphous material.

Объект исследования

Существование взаимосвязи между характеристиками образующегося твердого металла и свойствами исходного расплава показывает необходимость изучения его структурно-чувствительных свойств в жидком состоянии. В данной работе рассмотрен один из важнейших параметров расплава – кинематическая вязкость на примере двойных сплавов Co-B. Кобальт и бор входят в состав многих сплавов, которые используются для получения современных магнитомягких материалов. В некоторых сплавах, кобальт является главным компонентом (основой). Бор также присутствует почти во всех сплавах, в различных концентрациях. Современные магнитомягкие материалы представляют из себя металлические сплавы в аморфном или нанокристаллическом состоянии. Соответственно технология их получения, почти всегда предполагает закалку из жидкого состояния. Бор является одним из элементов которые позволяют облегчить (упростить) закалку из жидкого состояния (т.е. уменьшить необходимую скорость охлаждения).

Существует много работ по изучению свойств двойных сплавов      Co-B. Однако, в большинстве из них, изучаются свойства сплавов в твердом состоянии. Также, широко представлены работы, посвященные способам получения сплавов Co-B, но очень мало публикаций, в которых представлены свойства этих сплавов в жидком состоянии. При этом, знание того, как бор влияет на свойства расплава, важно для успешной подготовки расплава к закалке из жидкого состояния.

Подготовка образцов

Изначально предполагалось получение серии из 8 образцов сплава Co-B с содержанием бора от 1 до 8 масс.% (с шагом по 1%). Исходные материалы:

- Кобальт электролитический ≈99 масс.% Co;

- Бор аморфный ≈99 масс.% B.

Попытки получить сплав в печи сопротивления, при температуре до 1700 ˚C и с выдержкой 1 час, оказались безуспешными. Включения нерастворившегося бора в слитке кобальта наблюдались визуально. Было решено приготовить лигатуру с содержанием бора 12 масс.%B в вакуумной дуговой печи. Печь имела вольфрамовый электрод сверху. Этот электрод мог перемещаться для лучшего перемешивания расплава. В качестве второго электрода выступал медный охлаждаемый водой тигель, в котором находилась шихта.

Брикет шихты был приготовлен из кобальтовой стружки, полученной на токарном станке и гранул бора. Шихтовая смесь была спрессована с усилием 1000 т. После этого проведено спекание в вакуумной печи сопротивления при температуре 1200 ˚C. Все это было сделано для достижения достаточной механической прочности шихтового брикета. В конце проведено два переплава в дуговой печи. Перед вторым переплавом слиток был перевернут. Полученный слиток имел значительную пористость, которая была частично устранена дроблением слитка на гранулы. Химический анализ лигатуры показал %Co=88,9 масс%; %B=10,5 масс%, 0,6 масс% пришлось на примеси. Различие в химическом составе разных частей слитка оказалась незначительной. Масса получившегося слитка 1,5 кг. Полученная лигатура в дальнейшем использовалась для получения образцов нужного химического состава в печи сопротивления. Образцы, полученные при сплавлении чистого кобальта и лигатуры, получались однородными. В дальнейшем с полученными образцами было проведено две серии экспериментов по изучению кинематической вязкости.

После каждой серии проводился химический анализ, чтобы убедится в неизменности химического состава в ходе экспериментов. Окончательный химический состав полученных образцов представлен в таблице 1.

Таблица 1.

Химический состав полученных образцов

| № п/п | B | Co | other |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,832 | 99,152 | 0,016 |
| 2 | 1,716 | 98,181 | 0,103 |
| 3 | 2,558 | 97,298 | 0,144 |
| 4 | 4,015 | 95,792 | 0,193 |
| 5 | 4,528 | 95,241 | 0,231 |
| 6 | 5,922 | 93,846 | 0,231 |
| 7 | 6,523 | 93,151 | 0,326 |
| 8 | 7,512 | 92,077 | 0,410 |

Методика проведения экспериментов

Для измерения значений кинематической вязкости применен метод крутильных колебаний тигля с расплавом. Этот метод широко применяется для изучения вязкости разными исследователями [1-5]. Метод крутильных колебаний наилучшим образом подходит для измерения вязкости слабовязких жидкостей при высоких температурах. В работе [2] указывается на сложности применения этого метода при высоких температурах. Однако экспериментальная установка, используемая нами, позволяет проводить измерения при температурах до 1900 ˚C. Эта уникальная установка создана в нашем коллективе. Многие технические решения, примененные в вискозиметре, защищены патентами. Суммарная погрешность измерений не превышает 3%. Процесс измерений полностью автоматизирован, что исключает влияние «человеческого фактора» на результаты. Конструкция вискозиметра подробно описана в [3].

Масса образцов составляла 20 г. Образцы помещались в тигли из оксида бериллия. Диаметр тиглей 13,5 мм. Перед экспериментом камера вискозиметра вакуумировалась до 3,3·10-3 мм. рт. ст. Затем камера заполнялась гелием до атмосферного давления. После этого включался нагрев и проводились измерения.

Металлические сплавы, после расплавления, являются существенно неравновесными с термодинамической точки зрения. Их свойства меняются во времени [4]. В данной статье не рассматриваются процессы релаксации жидких сплавов. Однако, чтобы получить равновесный расплав, эксперименты проводились в следующем режиме:

- Медленный нагрев образца от комнатной температуры до         1650 ˚C.

- Выдержка в течение 30 минут.

- Многократное измерение декремента затухания (около 15 измерений в течение 15 минут). При этом в дальнейшем первые 10 измерений отбрасывались, а 5 последних усреднялись.

- Снижение температуры на 20 ˚C и выдержка в течение 3 минут.

Пункты 3 и 4 повторялись до тех пор, пока образец не затвердевал.

Суммарное время одного эксперимента составляло до 7 часов. Масса образцов в ходе одного такого эксперимента уменьшалась менее чем на 0,01 г. Кроме того, повторный химический анализ, проведенный после первой серии из 8 опытов, не выявил существенных изменений в химическом составе образцов.

Математическая обработка экспериментальных данных проведена по методу Е.Г. Швидковского [5].

Также были проведены исследования по определению значений плотности и поверхностного натяжения методом лежачей капли [6,7]. Эксперименты проводились в атмосфере гелия. Капля размещалась на подложке из оксида бериллия. Фотографирование жидкой капли производилось на цифровую камеру с использованием системы светофильтров. Полученные фотографии обрабатывались с помощью специального программного обеспечения. В результате обработки были получены данные по плотности и поверхностному натяжению расплавов. К сожалению, нам не удалось получить воспроизводимости результатов по поверхностному натяжению при повторных опытах. По этой причине, численные значения поверхностного натяжения мы не приводим. Тем не менее, мы можем утверждать, что увеличение содержания бора в целом приводит к увеличению поверхностного натяжения. Все изученные образцы имеют поверхностное натяжение выше, чем у чистого кобальта.

Полученные результаты

Вся описанная выше серия из восьми экспериментов была проведена дважды на установках по вязкости и плотности. При этом были использованы те же самые образцы из первой серии. После первых экспериментов был проведен повторный химический анализ. В результате не было выявлено существенных отклонений от изначального состава. Результаты всех опытов были усреднены. Полученные зависимости вязкости от температуры представлены на рисунке 1.

На рисунке 1 при концентрациях 1% и 8% приведены политермы вязкости при различных температурах нагрева, на которых вязкость уменьшается с увеличением температуры монотонно. Из этих рисунков видно, что значения вязкости, полученные в ходе последующего охлаждения, практически совпадают с таковыми при нагреве. Гистерезиса политерм вязкости не наблюдается. Это может означать, что при любой температуре структура данного расплава однородна (равновесна). Небольшое расхождение ветвей нагрева и охлаждения на этих графиках может быть связано с замедленностью перехода к новому состоянию равновесия после изменений температуры в процессе охлаждения. В соответствии с [8] время релаксации расплава может занять несколько часов.

Рис.1 – Графики зависимости вязкости от температуры:

● - кривая нагрева, ○ – кривая охлаждения

Политермы полученные в пределах концентраций 2÷7%В характеризуются наличием гистерезиса, то есть несовпадением величин свойств при нагреве и охлаждении, причем ветвь охлаждения как правило идет выше ветви нагрева. Этот факт можно объяснить неравновесностью расплава (т.е. расплав в котором имеются прочные атомные группировки - кластеры) имеет меньшую вязкость.Наличие прочных кластеров уменьшает вязкость расплава. Это связано с тем что наиболее сильные насыщаемые связи остаются внутри кластеров и не участвуют в вязком течении.

При значительном перегреве расплава происходит разрушение наиболее прочных неравновесных атомных группировок, расплав становится равновесным и становится возможно наблюдение на политермах аномального увеличения вязкости с ростом температуры (подобного рода аномальные перегибы замечены у расплавов с концентрацией 4% и 7% бора).

Характер и степень упорядоченности металлического расплава существенно влияют на процесс его затвердевания, а, следовательно, и на качество твердых образцов. Расплав компоненты, которого хорошо перемешаны на микроуровне (т.е. максимально разупорядоченый) имеет большую вязкость.

По результатам всех проведенных экспериментов построена концентрационная зависимость вязкости. Увеличение содержания бора повышает вязкость (рис.2). Это хорошо согласуется с данными других авторов. Из рисунка видно, что зависимость вязкости от концентрации бора существенно немонотонная. В интервале 3÷6 масс. % B, имеется практически горизонтальный участок. При остальных концентрациях происходит рост вязкости.

Рис. 2 – Концентрационная зависимость вязкости

Такая немонотонность свидетельствует о существовании ближнего порядка в расположении атомов жидкости и качественном изменении характера упорядочения с изменением концентрации бора.

Полученные зависимости плотности от температуры представлены на рисунке 3. Видно, что плотность монотонно уменьшается с увеличением температуры.

Рис. 3 – Зависимость плотности от температуры

На концентрационной зависимости наблюдается снижение плотности с увеличением содержания бора (рис.4).

Рис. 4 – Концентрационная зависимость плотности

Концентрационная зависимость плотности аналогична зависимости плотности тех же образцов в твердом состоянии. Данные по плотности позволили существенно повысить точность расчета вязкости по формулам Е.Г. Швидковского.

Выводы

Экспериментально изучены кинематическая вязкость и плотность жидких сплавов Co-B. Изучено 8 образцов. Диапазон химических составов – от 0,8 до 7,5 масс.% B. Получены данные в широком температурном интервале (от температуры плавления до 1660 ˚C).

Некоторые из исследованных образцов характеризуются гистерезисом (расхождением кривых нагрева и охлаждения на политерме) и появлением аномальных скачков вязкости при повышении температуры.

Кривая зависимости температуры излома от концентрации бора имеет минимум при эвтектической концентрации бора. Это может свидетельствовать о подобии структур ближнего порядка в жидкости и структуры кристаллических фаз аналогичного состава.

Концентрационная зависимость вязкости показывает увеличение вязкости с увеличением содержания бора. Зависимость кинематической вязкости от концентрации бора имеет пологий участок при концентрациях, близких к эвтектическому составу сплава (2,5 ÷ 5,9 масс.% B). Однако эта зависимость имеет сильно немонотонный характер. Это свидетельствует о качественных изменениях ближнего порядка в жидкости с изменением содержания бора.

Плотность жидких образцов закономерно уменьшается на 4,9% с ростом температуры. С увеличением концентрации бора, плотность жидких образцов уменьшается на 8%, аналогично с твердыми образцами того же состава при комнатной температуре.

Обнаружено, что увеличение содержания бора повышает поверхностное натяжение расплава. Все изученные образцы имеют поверхностное натяжение существенно большее, чем чистый кобальт.

Литература

- Hooman Sabarou, Abolghasem Ataie. Manipulating the structure and morphology of Cobalt-Boron nano-particles through a chemical approach // Advanced Materials Research. – 2014, vol. 829, PP.762-766. (Chapter 7)

- M. Korolczuk-Hejnak. Possibilities of applying rheological measurements in metallurgy. // Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. – 2012, vol. 55, issue 2, PP. 541 – 546.

- Автоматизированная установка для изучения кинематической вязкости высокотемпературных металлических расплавов / В.В. Конашков, В.С. Цепелев, В.В. Вьюхин, А.М. Поводатор, А.И. Подольская // Приборы и техника эксперимента, 2011. -№2.- С. 149-150.

- Borin Dmitry, Odenbach Stefan. Viscosity of liquid metal suspensions – experimental approaches and open issues. // The European Physical Journal. – 2013, vol. 220, PP. 101 – 110.

- Швидковский Е.Г. Некоторые вопросы вязкости расплавленных металлов. М.: Государственное издательство технико - теоретической литературы. 1955. 206 с.

- Antoine Diana, Martin Castillo, David Brutin, Ted Steinberg. Sessile Drop Wettability in Normal and Reduced Gravity. // Microgravity Sci. Technol. – 2012, vol. 24. PP 195-202.

- Вертман А.А., Самарин А.А. Методы исследования свойств металлических расплавов. М.: Металлургия. 1978. 198 с.

- Баум Б.А., Тягунов Г.В., Барышев Е.Е., Цепелев В.С. Металлические расплавы: научный и прикладной аспекты. // Физическая химия и технология в металлургии [Сб. науч. трудов]. Екатеринбург. 1996. С. 56-62