УДК: 623.438

Методика проверки клеевого соединения на соответствие требованиям после ускоренных климатических испытаний, подтверждающая гарантийный срок эксплуатации изделия

Самылкин Н.В.; Ибрагимов В.В.; Бебешев В.Т., д.т.н.

mail@niistali.ru

ОАО «НИИ стали», г. Москва

Аннотация:

В статье приведены результаты исследования прочности клеевого соединения в защитной броневой структуре и разработан метод ее определения.

Ключевые слова:

Клеевое соединение, защитная структура, термопресcованная панель

Abstract:

The results of the research strength of the bond in a protective armor structure and developed a method of determining.

Keywords:

Adhesive bonding, protective structure, termopressovannay panel

Реферат

В настоящее время требования по защите наземных бронированных транспортных средств резко возросли. В связи с этим возникают новые защитные структуры, что, соответственно, требует оценки их технологических, конструктивных свойств. Классическим приёмом такой оценки является испытание этих решений на реальном защищаемом объекте. Однако, очевидна высокая стоимость такого рода экспериментов, к тому же они носят характер единичных разовых испытаний.

В данной работе предлагается новая методика, позволяющая с минимальными затратами оценить прочностные характеристики клеевого соединения защитных структур.

Введение

Перспективными защитными структурами в настоящее время являются структуры, имеющие броневую пластину и подбой из высокопрочных арамидных материалов. Броневая пластина и подбой, скрепляются клеевым соединением, как наиболее технологичным и менее трудоемким. Для оценки прочности клеевого соединения была разработана технологическая установка [см. Рис.2].

Прочность клеевых соединений зависит от многих факторов: конструкции соединения, свойства клея и его адгезии к поверхности соединяемых материалов и т.п. Прочностные свойства влияют на стойкость защитной структуры, живучесть, на стойкость к климатическим и механическим воздействиям. Важно, что при динамическом воздействии клеевые составы могут вести себя не так как в статике, также рассматриваемый образец имеет наборную структуру и аморфное состояние, следовательно, классические методы проверки прочности клея и его адгезии к другим материалам определить по ГОСТ14760-69 не представляется возможным. Кроме того, необходимо гарантировать прочность клеевого соединения на протяжении всего срока эксплуатации изделия военного назначения, соответствующего климатического исполнения.

Образец защитной структуры для испытания клеевого соединения представляет собой  клеёную защитную структуру из стальной броневой карты, и тканево-полимерной термопрессованной  панели  выполненный с  использованием  связующего клея, общий вид образца показан [см. Рис.1]. В броневой карте сделано отверстие, имитирующее пробитие пулей калибра 7,62мм.

Рис.1 – Образцы защитная структура (1 – броневая карта, 2 – связующий клей, 3 – термопрессованая панель)

Методика исследования

Для проведения испытаний прочности клеевого соединения представляют 20 образцов защитной структуры согласно действующей программе ускоренных климатических испытаний клея подтверждающий гарантийный срок эксплуатации [ОАО«НИИ стали»], из которых отбирают произвольным образом 10 образцов, для испытаний клеевого соединения в нормальных условиях и 10 образцов для проведения ускоренных климатических и механических  испытаний.

Первые 10 образцов защитной структуры укладывают в технологическую оснастку [см. Рис.2], закрепляют в разрывной машине [см. Рис3] в горизонтальном положении броневой картой вверх, в отверстие  броневой карты устанавливается вертикально цилиндрический толкатель  диаметром 7,62мм [имитатор пули калибра 7,62]. После этого с регламентированной скоростью, обеспечивающей надежную фиксацию усилия расслоения, производят  нагружение толкателя ползуном разрывной машины. В процессе нагружения  контролируется усилие отрыва тканево-полимерной термопрессованной панели от броневой карты. Под усилием  отрыва тканево-полимерной термопрессованной панели от броневой карты [Рот] следует понимать величину силы, прилагаемой к толкателю в момент отделения всех слоев панели от броневой карты  любых двух сопряженных ребер.

Рис.2 – Технологическая установка (1-толкатель, 2-направляющая стойка, 3-технологическая оснастка)

Рис.3 – Схема испытания защитной структуры (1 – разрывная машина, 2 -  защитная структура, уложенная в оснастку, 3 – динамометр)

Испытания повторяют на 10 образцах и определяют среднее значение усилия отрыва Рср1 в нормальных условиях.

Рср1 =   k=110Рот 10 , где         				[1]

Рот – усилие отрыва.

Таблица 1

Результаты исследования

| № п/п | Марка связующего клея | Рср1 кг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Клей №1 | 800 |
| 2 | Клей №2 | 450 |

Далее проводим ускоренные климатические и механические  испытания, для вторых 10 образцов. Параметры испытательного цикла для проведения климатических  испытаний, имитирующих один год эксплуатации  изделий, приведены в [Табл.№2]. Испытания на воздействие климатических и механических  факторов проводят для проверки способности изделия сохранять свои начальные параметры и внешний вид в пределах заданных норм  после воздействия климатических и механических  факторов.

Таблица 2

Параметры испытательного цикла для проведения климатических  испытаний, имитирующих один год эксплуатации  изделий

| Вид испытаний | Климатичская камера | Температура, ОС | Влаж- ность, % | Продол- житель- ность, ч | Количество циклов | Общая продолжительность, ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Испытания прочности клеевого соединения |  | 20±5 | нормальные условия | Не нормируется | 5 опытов |  |  |
| Теплостойкость | Камера тепла | 50±3 | - | 60 | 1 | 60 |  |
| Холодостойкость | Камера холода | -60±3 | - | 2 | 1 | 2 |  |
| Изменения температуры среды | Камера тепла Камера холода | -60±3 с переходом на 50±3 | - | Совмещается с испытаниями на теплостойкость и холодостойкость |  |  |  |
| Влагостойкость | Камера влаги | 40±3 | 97-100 | 63 | 1 |  | 63 |
| Стойкость к воздействию инея и росы | Камера холода Камера тепла | -15±3 40±3 | 97-100 | 1 1 | 14 |  | 28 |
| Общая продолжительность испытательного цикла (без учета времени на определение прочности клеевого соединения) |  |  |  |  |  |  | 153 |

Параметры испытательного цикла для проведения механических   испытаний, имитирующих один год эксплуатации  изделий, приведены в [Табл.№3].

Таблица 2

Параметры испытательного цикла для проведения механических   испытаний, имитирующих один год эксплуатации  изделий

| Устойчивость при воздействии синусоидальной вибрации, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность ежегодно по трем осям- 2часа (по 40 мин. в каждом направлении) | Диапазон частот, Гц | Частота перехода, Гц | Амплитуда виброперемещения, мм |  | Амплитуда виброускорения, м/с2 (g) |
|  | 5-500 | 25 | 2.0 |  | 49 (5) |
| Прочность при воздействии механических ударов одиночного действия, |  |  |  |  |  |
| Число ударов по трем направлениям 3 (проводятся после 5, 10, 15 цикла испытаний) | Пиковое ударное ускорение, м/с2 (g) | Длительность действия ударного ускорения,мс |  |  |  |
|  |  | допустимая |  | предпочтительная |  |
|  | 735 (75) | 1-5 |  | 3 |  |
| Прочность при воздействии механических ударов многократного действия |  |  |  |  |  |
| Число ударов ежегодно по трем направлениям -6667 | Пиковое ударное ускорение, м/с2 (g) | Длительность действия ударного ускорения,мс |  |  |  |
|  |  | допустимая |  | предпочтительная |  |
|  | 147 (15) | 5-10 |  | 11 |  |
| Общая продолжительность испытательного цикла |  |  |  | 13часов |  |

Образцы структурной защиты прошедшие испытания ускоренных климатических испытаний подвергают испытаниям описанных выше, т.е. укладывают в технологическую оснастку и с помощью разрывной машины находят Рср2. Проверяем условие выполнения [2].

Рср2 ≥0,6Рср1     					 [2]

Таблица 4

Результаты исследования

| № п/п | Марка связующего клея | 0,6*Рср1 кг | Pср2 кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клей №1 | 480 | 600 |
| 2 | Клей №2 | 270 | 230 |

При выполнении условия (2) считаем, что клеевое соединение выдержало и подтверждает гарантийный  срок эксплуатации.

Вывод

Результаты, показанные в работе, показывают, что Клей №1 [Табл.4] исследуемый по методике ускоренных климатический испытаний, подтверждает свой гарантийный срок эксплуатации изделия. Оценка правильности выполнения методики была подтверждена в рамках выполнения НИОКР и ОПП военной техники в ОАО «НИИ стали».

Литературы

- Т.1/Д.А. Аронович, В.П. Варламов, В.А. Войтович и др.; Под общ. ред. Г.В. Малышевой.- М.: Наука и технологии, 2005. – 544 с.; ил.

- Т.2/Д.А.Аронович, С.Н. Гладких, Г.В. Малышева, Г.В. Мотовилин; Под общ. ред. Г.В. Малышевой. – М.: Наука и технолгии, 2005. – 244 с.; ил.

- А.В. Бабкин, В.В. Селиванов. Основы механики сплошных сред  // Прикладная механика сплошных сред В 3т. Т1. М. Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана 2004.376 с.