УДК: 669.01:620

Исследование влияния химикотермической обработки стали 20Х3МВФ на сопротивление многоцикловой усталости в условиях асимметричного цикла нагружения

Морозова Л.В.; Орлов М.Р.; Наприенко С.А.; Автаев В.В.

# admin@viam.ru

# ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов», г. Москва

Аннотация:

В работе представлены результаты усталостных испытаний специальных образцов конструкционной стали 20Х3МВФ с упрочнением поверхности методом химикотермической обработки. Испытания образцов выполнены в условиях многоцикловой усталости в интервале значений коэффициента асимметрии  цикла нагружения Rnorm от 0,5 до 2,0. На основе результатов испытаний построены зависимости условного предела выносливости стали ΔσRN при заданном уровне циклической долговечности N=106 циклов и вклада поверхностного упрочнения КRN в сопротивление многоцикловой усталости от асимметрии цикла нагружения.

Введение

Исследования эксплуатационных разрушений конических шестерен центрального привода авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) из стали 20Х3МВФ позволили классифицировать усталостный механизм развития трещин. Фрактографический анализ изломов шестерен и экспериментальных образцов из стали 20Х3МВФ методами растровой электронной микроскопии в сочетании с моделированием усталостного разрушения образцов позволили установить, что зарождение и развитие эксплуатационных трещин происходит в зоне межзубцовой впадины в условиях действия преимущественно сжимающих напряжений.

Применение химикотермической обработки (ХТО) поверхности зубчатых колес из цементуемых сталей сопровождается структурными изменениями поверхностной зоны, существенным повышением ее твердости и снижением пластических характеристик стали.

В настоящее время отсутствует информация по исследованию трещиностойкости цементуемых сталей с упрочнением поверхности образцов методами ХТО в условиях асимметрично цикла нагружения в диапазоне от циклического сжатия до циклического растяжения.

В соответствии с изложенным, настоящая работа посвящена установлению функциональных зависимостей предела выносливости стали 20Х3МВФ и коэффициента вклада поверхностного упрочнения в усталостную прочность от асимметрии цикла нагружения в условиях многоцикловой усталости.

Материалы и методы исследований

Материалом образцов для испытаний и исследований является сталь 20Х3МВФ, по химическому составу соответствующая требованиям нормативной документации.

Для циклических испытаний были изготовлены экспериментальные образцы с клиновидной формой рабочего сечения, обеспечивающей зарождение и развитие усталостной трещины, как в условиях циклического растяжения, так и циклического сжатия (рис. 1). Для определения прочностных и пластических характеристик стали 20Х3МВФ изготовили стандартные образцы по ГОСТ 1497 с диаметром рабочей части 5 мм.

Поверхность рабочей части образцов была упрочнена методом ХТО по серийной технологии вакуумной нитроцементации с последующей закалкой после аустенитизации при температуре 910оС в течение 30 минут в потоке сжатого азота, обработкой холодом при температуре -100оС в течение 2 часов и отпуском при температуре 300оС в течение 3 часов. Для оценки влияния ХТО на усталостные свойства стали 20Х3МВФ использовали образцы, прошедшие серийную термическую обработку (ТО) по режиму: закалка в масло после аустенитизации при температуре 910оС в течение 30 минут и отпуска при температуре 300оС в течение 3 часов.

1

2

Рис. 1 – Образец для испытаний конструкционных материалов на МнЦУ по схеме поперечного изгиба в диапазоне значений коэффициента асимметрии цикла нагружения от циклического сжатия до циклического растяжения:

1 – место наклейки тензорезистора; 2 – место разрушения

Испытания образцов стали 20Х3МВФ на многоцикловую усталость (МнЦУ) выполнили на резонансной испытательной машине CRACKTRONIC при высокочастотном нагружении на базе N=106 циклов в условиях поперечного изгиба образца с контролем изгибающего момента М.

В соответствии с ГОСТ 25.502-79 предел выносливости в условиях многоцикловой усталости   определяется как максимальное напряжение в цикле нагружения с коэффициентом асимметрии R, при котором не происходит усталостного разрушения до базы испытаний N циклов. Однако в условиях циклического сжатия минимальное с учетом знака напряжение имеет максимальную по модулю величину (рис. 2), при этом максимальное напряжение может иметь нулевое значение, что соответствует точке разрыва коэффициента асимметрии цикла нагружения (R=∞, рис. 3).

R=-1,0

R=0,5

R=0,3

R=0,0

R= ±∞

R=3,0

R=2,0

τ

σ/Δσ

1

2

-2

-1

02

Рис. 2 – Графическое представление циклического нагружения образцов для различных значений коэффициента асимметрии цикла нагружения R. Величина действующих напряжений в цикле нагружения нормирована на величину размаха напряжений Δσ.

В связи с изложенным, в работе были введены новые определения и критерии оценки сопротивления усталостному разрушению металлических материалов, в том числе с упрочненной поверхностью, как в условиях циклического растяжения, так и циклического сжатия:

- нормированный коэффициент асимметрии цикла нагружения Rnorm, равный величине среднего значения напряжений в цикле нагружения, нормированной на величину размаха напряжений:

,

0

R

1

2

-1

4

3

-3

-4

-2

-2

-1

-3

-4

2

3

1

4

Рис. 3 – Зависимость коэффициента асимметрии цикла нагружения R от величины среднего значения напряжения в цикле нагружения, нормированного на величину размаха напряжений (Rnorm).

где: ,  ;

- условный предел выносливости ΔσRN  – максимальная величина размаха напряжений в цикле нагружения с коэффициентом асимметрии Rnorm, при котором не происходит усталостного разрушения образца при достижении N циклов нагружения:

;

- коэффициент вклада поверхностного упрочнения КRN в величину условного предела выносливости ΔσRN для различных значений коэффициента асимметрии цикла нагружения Rnorm для установленной базы испытаний N:

;

- коэффициент чувствительности материалов с поверхностным упрочнением к асимметрии цикла нагружения К±R – соотношение пределов выносливости при асимметричном и симметричном цикле нагружения на заданном уровне циклической долговечности N:

- в условиях циклического растяжения:

;

- в условиях циклического сжатия:

,

где:   Δσ0,5N – условный предел выносливости образцов при Rnorm = 0,5;

Δσ0N   – условный предел выносливости образцов при Rnorm = 0;

Δσ-0,5N – условный предел выносливости образцов при Rnorm = -0,5.

Перед проведением усталостных испытаний строили калибровочную зависимость напряжений σ, действующих в зоне концентратора радиусом r, от величины изгибающего момента M:

σ =С∙M,

где: С – константа.

Для построения калибровочной зависимости использовали аттестованные тензорезисторы TML UFLA-3-350-11, которые наклеивали на цилиндрическую поверхность образца в зоне, противоположной концентратору радиусом r, совмещая ось деформации тензорезистора с образующей цилиндрической поверхности образца.

Для получения величины константы С выполнили пошаговое нагружение образца с наклеенным  тензорезистором в диапазоне упругих деформаций образца в условиях от статического сжатия до статического растяжения. В процессе нагружения фиксировали значения приложенного изгибающего момента M и показания тензорезистора – величину относительной упругой деформации εТ (рис. 4). Полученный массив данных обработали методом наименьших квадратов (НМК), в результате чего получили зависимость:

εТ = А∙M,

где: А – коэффициент пропорциональности, равный 87,9∙10-6 [Н-1∙м-1].

Деформация поверхности  εТ, мкм/м

Рис. 4 – Калибровочный график зависимости деформации ε по данным тензорезистора в точке 1 на рис 1 от приложенного момента изгиба М на установке CRACKTRONIC.

Затем определили зависимость величины упругих напряжений σТ в месте наклеенного тензорезистора от приложенной нагрузки:

σТ =Е∙εТ = Е∙А∙M,

где: Е – модуль Юнга стали 20Х3МВФ равный 200 ГПа.

Для расчета действующих напряжений σ в зоне концентратора радиусом r, величину упругих напряжений σТ в месте наклеенного тензорезистора умножили на коэффициент асимметрии момента сопротивления КW рабочего сечения образца (сечение А-А, рис. 1), определяемый как отношение напряжения в зоне концентратора  радиусом r к напряжению в месте наклеенного тензорезистора при поперечном изгибе образца:

σ = КW∙σТ= КW ·Е∙А∙M.

Величину коэффициента асимметрии момента сопротивления КW рабочего сечения образца рассчитывали методом конечных элементов с помощью программного комплекса ANSYS R15.0. Коэффициент асимметрии момента сопротивления КW рабочего сечения образца, равный отношению напряжения в зоне концентратора  радиусом r к напряжению в месте наклейки тензорезистора при поперечном изгибе образца составляет – 2,34.

Механические испытания

Результаты определения прочностных, пластических характеристик и твердости  образцов стали 20Х3МВФ после ТО и ХТО представлены в таблице 1. Результаты испытаний свидетельствуют о том, что при одинаковой твердости сердцевины образцов, упрочнение поверхности образцов методом ХТО повышает прочностные характеристики и снижает пластические характеристики стали  20Х3МВФ. В условиях растяжения образцы, прошедшие операцию ХТО, разрушаются без признаков пластической деформации.

Результаты испытаний образцов из стали 20Х3МВФ после серийной термообработки  и ХТО представлены в графическом виде на рис. 5. В верхней части графика приведены значения коэффициента асимметрии цикла нагружения R, равного отношению минимального значения напряжения в цикле нагружения к максимальному, применяемому при усталостных испытаниях образцов по ГОСТ 25.502-79.

Таблица 1

Результаты испытаний на растяжение образцов стали 20Х3МВФ после серийных режимов ТО и ХТО

| № п/п | Режим обработки | σ0,2 МПа | σВ, МПа | δ, % | ψ, % | Твердость сердцевины, HV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТО | 1160 | 1330 | 14 | 58 | 410 |
| 2 | ХТО | - | 1535 | - | - | 405 |

Коэффициент асимметрии цикла нагружения Rnorm

Коэффициент асимметрии цикла нагружения R

2

3

0

0,3

0,5

∞

-1

Условный предел выносливости ΔσRN, МПа

Рис. 5 – Зависимость величины условного предела выносливости ΔσRN стали 20Х3МВФ после серийных режимов обработки образцов (ТО, ХТО) от величины асимметрии цикла нагружения Rnorm.

Аналитические зависимости условного предела выносливости ΔσRN стали 20Х3МВФ после серийных режимов обработки образцов (ТО, ХТО) от величины асимметрии цикла нагружения Rnorm, представленные на рис. 5, имеют следующий вид:

- после ТО:       ;

- после ХТО:    .

Коэффициент чувствительности стали 20Х3МВФ к асимметрии цикла нагружения после серийного режима ТО в условиях сжатия имеет значение К-R = 1,03, в условиях растяжения К+R = 0,83.

Коэффициент чувствительности стали 20Х3МВФ к асимметрии цикла нагружения после серийного режима ХТО имеет значения К-R = 1,20.   К+R = 0,64.

Полученные результаты показывают значительно большую чувствительность стали 20Х3МВФ к асимметрии цикла нагружения после ХТО, особенно в условиях циклического растяжения.

Зависимость коэффициента КRN вклада поверхностного упрочнения образцов стали 20Х3МВФ методом ХТО в величину условного предела выносливости ΔσRN от асимметрии цикла нагружения Rnorm представлена на рис. 6. В верхней части графика приведены значения коэффициента асимметрии цикла нагружения R, равного отношению минимального значения напряжения в цикле нагружения к максимальному и применяемого при усталостных испытаниях образцов по ГОСТ 25.502-79.

Аналитическая зависимость коэффициента КRN вклада поверхностного упрочнения образцов стали 20Х3МВФ методом ХТО в величину условного предела выносливости ΔσRN от асимметрии цикла нагружения Rnorm:

Полученные результаты показывают, что применение технологии поверхностного упрочнения стали 20Х3МВФ методом ХТО приводит к значительному повышению усталостной прочности образцов в условиях циклического сжатия и в условиях симметричного знакопеременного цикла нагружения, а  в условиях циклического растяжения ХТО приводит к снижению усталостной прочности.

КRN

2,0

3,0

∞

-1,0

0

0,3

0,5

R

Рис. 6 – Зависимость коэффициента КRN вклада поверхностного упрочнения образцов стали 20Х3МВФ методом ХТО в величину условного предела выносливости ΔσRN от асимметрии цикла нагружения Rnorm.

Выводы

1. Разработана конструкция образцов и методика испытаний металлических материалов с упрочненной поверхностью на многоцикловую усталость в диапазоне асимметрии цикла нагружения от растяжения до сжатия.

2. Исследована усталостная прочность образцов цементуемой стали 20Х3МВФ в условиях многоциклового нагружения на базе 106 циклов при различной асимметрии цикла нагружения.

3. Исследовано влияние химикотермической обработки цементуемой стали 20Х3МВФ на предел выносливости образцов в условиях многоцикловой усталости на базе 106 циклов нагружения.

4. Для расчетов запаса прочности зубчатых колес ГТД построена аналитическая модель вклада поверхностного упрочнения стали 20Х3МВФ методом ХТО в величину предела выносливости, учитывающая асимметрию цикла нагружения.