УДК 621.762:621.763:536.46

Свойства объемных образцов из порошков нержавеющих сталей, полученных методом аддитивных технологий

Барахтин Б.К., к.ф-м.н; Вознюк А.В.; Гончаров И.С.; Кузнецов П.А., д.т.н.; Петров С.Н., к.х.н.

npk3@crism.ru

ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей», г. Санкт-Петербург

Аннотация:

В данной работе необходимо было опробовать технологию, определить возможность и целесообразность ее применения для создания объемных прочностных материалов из порошков сталей разных классов.

Ключевые слова:

Аддитивные технологии, объемные материалы, лазерные технологии, спекание, установка EOSINT M270, расплавление расплава, метод селективного сплавления, порошки нержавеющих сталей.

Abstract:

In this work it was necessary to try the technology, to determine the possibility and expediency of its application for the creation of bulk materials from powders strength steels of different classes.

Keywords:

Additive technology, bulk materials, laser technology, sintering, setting EOSINT M270, melting of the melt, the method of selective fusing, stainless steel powder.

Реферат

Термин «аддитивные технологии» - это «процесс объединения материала с целью создания объекта из данных 3D-модели, как правило, слой за слоем.

Объемные материалы в форме стержней и пластин производились из дисперсных порошков конструкционных сталей марок: AISI 316L (аустенитного класса, отечественный аналог 03Х16Н15М3), AISI 410L (ферритно-мартенситного класса, отечественный аналог 03Х13) и мартенситно-стареющая AISI 17-4 PH (отечественный аналог 07Х16Н4Д4Б) на специализированной установке EOSint M270. После формирования изделий и механической обработки образцы испытывались в соответствии с требованием нормативных актов.

Лазер работал в непрерывном режиме и позволял варьировать скорость перемещения пятна (до 800 мм/сек) и энергию до 200 Вт.

В сравнении с данными испытаний аналогичных сталей, выполненных по классическим технологиям, наблюдается тенденция увеличения предела текучести и предела прочности, а так же уменьшение ударной вязкости.

Для стали 316L: 0,2=567.7-582.2 МПа в=685.5-708.3 МПа (справочные данные: 290 МПа и 558 МПа соответственно)

Для стали 410L: 0,2=580.5-593.6 МПа в=670.6-684.8 МПа (310 МПа 517 МПа)

Для стали 17-4 PH: снижение 0,2=530-535.1 МПа в=1087-1091.5 МПа (1034 МПа,1103 МПа)

Введение

В способах получения композиционных материалов с требуемым уровнем эксплуатационных свойств метод высокотемпературного спекания порошковых смесей известен и применяется не один десяток лет [1]. Совершенствование технологического оборудования и возможность промышленного использования концентрированных потоков энергии в форме электронных, плазменных, лазерных и др. пучков инициировали разработку новых методов высокотемпературного селективного сплавления, получивших название «Аддитивные технологии» [2] как способы создания объемных изделий из порошковых материалов. Основу технологии представляет лазер, движение которого контролируется ПК ЭВМ согласно спроектированной CAD (3-D) модели. Актуальность и перспективность аддитивных технологий определяются возможностью изготовления изделия в один цикл от идеи и проектирования до создания готового образца с заданными свойствами [3,4].

Целью работы являлась апробация методов аддитивных технологий в изготовлении из металлических порошковых смесей объемных образцов, пригодных для аттестации механических свойств полученного композита по Государственным стандартам.

Методика

Для практической реализации методов аддитивных технологий была создана технологическая линия, в составе которой предусмотрены участки производства и контроля порошковых смесей из металлических материалов, сплавления порошков по заданной 3D модели, контроля качества и оценки механических свойств полученного композиционного материала.

В технологической цепочке ключевым звеном являлась установка EOSINT M270 (рис.1), в которой луч твердотельного лазера мощностью  200 Вт в непрерывном режиме сканировал поверхность сплавления со скоростью до 800 мм/сек.

Формирование объемного изделия осуществлялось поэтапно путем последовательного формирования слоев толщиной 40 мкм при периодической подаче исходного порошка на платформу в зону сплавления.

Рис.1 – На фоне принципиальной схемы реализации селективного сплавления врезкой показан внешний вид установки EOSINT M270.

Зона сплавления размером до 250х250х215 мм, в которую подавался порошок, соответствовала заданной 3D модели.

Согласно цели работы были спроектированы модели образцов (рис.2), которые традиционно применяются для оценки механических свойств сталей и сплавов в условиях одноосного растяжения (ГОСТ 1497) и динамического изгиба (ГОСТ 9454).

| Рис.2 – Пример задания 3D модели (слева) и готового образца (справа), пригодного для испытаний динамическим изгибом по ГОСТ 9454. |  |
| --- | --- |

В качестве исходных материалов выбраны дисперсные порошки, произведенные методом («расплавления слоев») из конструкционных сталей марок (табл.1, рис.3): AISI 316L (аустенитного класса, отечественный аналог 03Х16Н15М3), AISI 410L (ферритно-мартенситного класса, отечественный аналог 03Х13) и мартенситно-стареющая AISI 17-4 PH (отечественный аналог 07Х16Н4Д4Б). После формирования изделий и механической обработки образцы испытывались в соответствии с требованием нормативных документов.

Таблица 1

Химический состав порошков сталей

| Марка стали | Массовая доля легирующих элементов, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cr | Ni | Mn | Si | Mo | Cu | Nb |
| 410L | 12,039 | - | 0,907 | 0,713 | - | - | - |
| 17-4 PH | 15,539 | 3,113 | 0,715 | 0,383 | - | 3,407 | 0,175 |
| 316L | 16,5 | 10,47 | 1,764 | - | 2,196 | - | - |

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рис.3 – Пример порошковой пробы стали 316L –а) и гистограммы распределения по размерам для порошков использованных сталей –б). |  |

Результаты испытаний показали, что в сравнении с показателями прочности образцов монолитного металла аналогичного химического состава увеличение мощности лазера в технологии селективного сплавления порошков приводит «в среднем» к росту комплекса механических свойств консолидированных композитов в 1,3 раза (табл.2). Например, для композита 316L значения временного сопротивления (σВ) ~700 МПа, предела текучести (σ0,2) ~570 МПа, что превышает марочные значения. Отношение (σ0,2/σВ) ~0,8, как и величина относительного удлинения (δ) ~35% указывают на удовлетворительный запас пластичности произведенного материала. Аналогичная картина складывается из результатов испытания одноосным растяжением образцов композитов 410L и 17-4 PH. Приведенная информация свидетельствует об активации физико-химического взаимодействия сплавляемых частиц при увеличении мощности лазера.

Таблица 2

Механические свойства сталей в состояниях монолита и композита

| Параметры в «среднем» | Монолит | Композит |
| --- | --- | --- |
|  | Сталь марки 316L |  |
| σВ, МПа | 560 | 696 |
| σ0,2, МПа | 290 | 575 |
| δ, % | 50 | 35 |
|  | Сталь марки 410L |  |
| σВ, МПа | 520 | 680 |
| σ0,2, МПа | 310 | 589 |
| δ, % | 25 | 23 |
|  | Сталь марки 17-4PH |  |
| σВ, МПа | 1100-1450 | 1090 |
| σ0,2, МПа | 1000-1300 | 535 |
| δ, % | 5-10 | 13,5 |

Вместе с тем данные о значениях ударной вязкости в зависимости от мощности лазера не столь удовлетворительные (рис.4).

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рис.4 – Изменения ударной вязкости в образцах композитов сталей 316L –а) и 410L –б) при увеличении мощности лазера от 170 до 200 Вт. |  |

Приведенные зависимости показывают, что в композитах, произведенных из стали 316L, существующей в ГЦК модификации кристаллической решетки, с ростом мощности лазера ударная вязкость также увеличивается, что не противоречит выводу об усилении адгезионных связей в формируемой структуре. Иная картина наблюдается в стали 410L, где мартенситно-ферритная структура существует в ОЦК кристаллографической структуре. Данный факт позволяет предположить, что при увеличении мощности лазера выявленная зависимость с экстремумом обусловлена кинетикой фазовых превращений α→γ→α на этапах нагрева порошка и охлаждения расплава. В дополнительных экспериментах, выполненных с помощью деформационно-закалочного дилатометра DIL 805, было показано, что в стали 410L, содержащей хром в количестве ~12%, в зависимости от скорости охлаждения происходят фазовые превращения при температурах T> 696°C и в интервале 450-300°C. Отсюда следует, что морфология, анизотропия и фазовый состав структуры определяют сопротивление композита динамическому воздействию нагрузки. Обнаруженное влияние химического состава исходного порошка на структурное состояния изготавливаемого композита является преодолимым ограничением рассматриваемой технологии селективного сплавления.

По результатам проведенных экспериментов можно заключить следующее.

1. На базе установки EOSINT M270 создана и апробирована технологическая линия для практической реализации аддитивной технологии формирования объемных изделий из стальных порошков разного химического состава по спроектированной CAD (3-D) модели.

2. Методом селективного сплавления металлических порошков получены консолидированные композиты в форме образцов, пригодных для механических испытаний по требованиям действующих стандартов.

3. Результаты механических испытаний образцов произведенных композитов в условиях одноосного растяжения и динамического изгиба обнаружили «в среднем» возрастание показателей в сравнении с монолитными материалами такого же химического состава. Но в создании окончательно готовых изделий из легированных сталей метод селективного лазерного сплавления требует проверки формируемой структуры на адекватность необходимым (требуемым) эксплуатационным параметрам вследствие недостаточной предсказуемости морфологии и фазового состава материала.

Литература

1. Ахманов С.А., Емельянов В.И., Коротеев Н.И., Семиногов В.Н. Воздействие мощного лазерного излучения на поверхность полупроводников и металлов: нелинейно-оптические эффекты и нелинейно-оптическая диагностика // Успехи физических наук, 1985.- т.147, вып.4.- С.675-745.

2. Кузнецов П.А., Фармаковский Б.В. «Вопросы материаловедения»,

3. P. Ganesh, Raju Giri, R. Kaul, P. Ram Sankar, Pragya Tiwari, Ashok Atulkar, R.K. Porwal, R.K. Dayal, L.M. Kukreja. Studies on pitting corrosion and sensitization in laser rapid manufactured specimens of type 316L stainless steel // Materials and Design 39 (2012) 509–521.

Journal homepage: www.elsevier.com/locate/matdes.

4. I.Y. Khalfallah, M.N. Rahoma, J.H. Abboud, K.Y. Benyounis. Microstructure and corrosion behavior of austenitic stainless steel treated with laser // Optics & Laser Technology 43 (2011) 806–813.

Journal homepage: www.elsevier.com/locate/optlastec.