УДК 543.423.1; 543.613.

Определение рения и рутения в наноструктурированных жаропрочных никелевых сплавах для авиационно-космической техники

Титов В.И.1, к.т.н.; Гундобин Н.В.1, к.х.н.; Карпов Ю.А.2, член-корр. АН РФ; Карфидова К.Е.2; Кудрявцева Г.С.2

titov_vi@viamnet.local

# 1ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов», г. Москва

2ОАО «Гиредмет» , г. Москва

Аннотация:

В работе проведено совершенствование методики определения содержаний рения и рутения в наноструктурированных жаропрочных никелевых сплавах (ЖНС). Применен метод атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-OES).

Ключевые слова:

Рений, рутений, жаропрочные никелевые сплавы, атомно-эмиссионная спектроскопия.

Abstract:

In this work the improvement of determination of content of rhenium and ruthenium in nanostructured heat-resistant Nickel alloys. Applied the method of atomic emission spectrometry with inductively coupled plasma (ICP-OES).

Key words:

Rhenium, ruthenium, nickel-base superalloy, atomic emission spectroscopy.

Реферат

В представленной работе проведен эксперимент по определению рения и рутения в наноструктурированных жаропрочных никелевых сплавах. После изучения литературных данных для анализа выбран метод атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. Для получения надежных и достоверных результатов анализа определены спектральные линии анализируемых элементов, наиболее свободные от интерференционных  наложений. Проведен поиск наиболее оптимального варианта подготовки проб для анализа; изучено влияние концентрации серной кислоты на аналитические сигналы определяемых элементов; подобран реагент для улавливания летучих соединений рутения.

Начало систематических исследований жаропрочных сплавов приходится на конец 30-х годов прошлого столетия — период нового этапа в развитии авиационной техники, связанного с появлением реактивной авиации и газотурбинных двигателей.

Широкое применение в авиационных двигателях получили никелевые жаропрочные сплавы, из которых изготавливают рабочие и сопловые лопатки, диски ротора турбины, детали камеры сгорания, способные работать до 1050—1100 °C в течение сотен и тысяч часов при высоких статических и динамических нагрузках [1-5].

Литейные жаропрочные никелевые сплавы имеют сложнолегированную гетерофазную структуру, главные элементы которой – частицы γ’-фазы на основе интерметаллидного соединения Ni3Al и сложнолегированный никелевый γ - твердый раствор.  В состав сплавов, как правило, входят 12 — 15 легирующих и микролегирующих элементов, тщательно сбалансированных для получения необходимых свойств [6-8].

Жаропрочность сплавов оценивается пределами длительной прочности или ползучести при высоких температурах и связана, в первую очередь, с их составом и структурой. Именно введение таких легирующих элементов как рений и рутений позволило использовать ЖНС при температурах свыше 1000 оC.

Рений является одним из наиболее эффективных легирующих элементов,  повышающих жаропрочность никелевых сплавов. Однако при длительном воздействии температуры около 1100 оC наблюдается снижение влияния рения на длительную прочность ЖНС  с увеличением его содержания в сплаве, и при определенных условиях кристаллизации и термической обработки, в ЖНС могут образовываться топологически плотноупакованные (ТПУ) фазы [9], которые снижают фазовую стабильность сплавов, проводящую к снижению их эксплуатационных свойств. Т.о., для стабилизации фазового состава и снижения вероятности выделения ТПУ-фаз в сплав вводят рений до 5-6 % масс.

В настоящее время ЖНС пятого поколения дополнительно легируют рутением [10, 11], придающим сплавам еще большую жаропрочность и обладающим рядом несомненных преимуществ по сравнению с рением. Он имеет почти в два раза меньшую плотность, менее склонен к образованию ТПУ-фаз и практически не ликвирует в процессе кристаллизации. На сегодняшний день существует много марок ЖНС с различным содержанием рения и рутения. Массовая доля рения в данных сплавах варьируется в пределах  1,5 – 6,0; а рутения –0,5 – 6,5 % масс.

И рений, и рутений являются дорогостоящими металлами, поэтому методы их аналитического контроля должны обладать высокой точностью определения. Рений – это редкий, рассеянный элемент, который не имеет своих собственных минералов и, следовательно, его месторождения отсутствуют. Рутений относится к редким платиновым металлам. Рост потребления рутения в авиационной промышленности  связан исключительно с применением его в жаропрочных сплавах последнего поколения. Следует отметить, что рост возможностей аналитических методов применительно к рутению не реализован, также существуют предпосылки для совершенствования методов аналитической химии рения. Одновременное определение рения и рутения в ЖНС является одной из главных задач при контроле состав сплавов.

Для осуществления контроля  содержания рения и рутения в ЖНС при их создании и производстве необходимы достаточно простые, быстрые и надежные современные методы анализа.  На сегодняшний день наиболее точными и экспрессными методами являются спектральные. Из всего набора имеющихся в данное время спектральных методов наиболее эффективным можно считать метод атомно-эмиссионной  спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-OES) [12-15]. Этот метод дает возможность проводить одновременный многоэлементный анализ самых разнообразных материалов и сплавов. Матричные эффекты выражены относительно слабо. Они меньше, чем в большинстве других методов анализа. Кроме того, ICP-OES – спектрометры обладают высокой воспроизводимостью анализа и широким диапазоном определения концентраций элементов, составляющим 5-6 порядков [16].

Важнейшей стадией анализа является химическая пробоподготовка, включающая перевод пробы в раствор. Она должна удовлетворять требованиям инструментального метода ICP-OES, таким как влияния солевого фона, концентраций кислот, матричных эффектов и др.

В литературе описаны различные способы переведения в раствор проб ЖНС, содержащих рений и рутений. Наиболее эффективным и быстрым способом разложения является растворение проб в минеральных кислотах, таких как азотная, соляная, серная, фтористоводородная и другие [17-21].

Т.к. рутений является летучем элементом, необходимо  дополнительно улавливать его. В качестве уловителей в данной работе использованы различные растворы кислот и щелочей.

Таким образом, в литературе описан ряд способов определения рения и рутения. Однако разработки совместного и высокоточного определения этих элементов в многокомпонентных никелевых сплавах отсутствуют и потому являются  актуальными.

Целью настоящей работы являлось совершенствование методик определения рения и рутения в наноструктурированных жаропрочных никелевых сплавах.

Для проведения экспериментальных исследований и последующей разработки методики исследованы пробы никелевого жаропрочного наноструктурированного Re-Ru – содержащего сплава в виде стружки.

Содержания рения и рутения в растворах, полученных после разложения проб, определяли методом атомно-эмиссионного анализа с индуктивно-связанной плазмой на спектрометре iCAP 6300 фирмы Thermo Elektron (США).

В качестве начального этапа работы был проведен предварительный полуколичественный анализ исследуемого образца. Содержание в нем составляло: рения – 6,21% масс.; рутения – 4,28 % масс.

На основании изучения литературных источников о влиянии параметров спектрометра на величину аналитического сигнала были выбраны оптимальные условия измерения.

Для определения содержаний Re и Ru были выбраны наиболее чувствительные, интенсивные и не подверженные интерференции аналитические линии: для рения - 227,5 нм; для рутения - 240,2 нм.

Разложение проб никелевого жаропрочного наноструктурированного сплава проводили с использованием различных минеральных кислот и их смесей.

Контроль правильности проводили методами варьирования навески, добавок и путем сравнения с данными других методов анализа.

На основании литературных данных и с учетом химического состава пробы для разложения использовали реагенты, обладающие сильным окислительным действием, т.к.  проба содержит трудно разлагаемые  металлы. Для выбора оптимальных условий кислотного растворения пробы варьировали состав и объем реакционной смеси, массу навески, температуру нагрева, продолжительность разложения.

Наиболее эффективный способ растворения пробы с последующим определением рутения реализуется в смеси серной кислоты и пероксида водорода с использованием в качестве уловителя 20 % раствора NaOH. Данный способ разложения позволяет полностью перевести пробу в раствор.

При растворении пробы в разбавленной соляной кислоте с добавлением в качестве окислителя азотной кислоты полного растворения не произошло. При этом согласно результатам РФА в остатке, образовавшемся после разложения, концентрируется вольфрам и тантал, присутствия рутения не обнаружено. Заниженные результаты определения рутения возможны вследствие потери рутения за счет образования летучих соединений.

Так как одной из главных задач данной работы является совместное определения рения и рутения, то наиболее эффективный способ растворения пробы реализуется в смеси серной кислоты и перекиси водорода.

Анализируя результаты эксперимента, можно сделать вывод, что в качестве поглотителя рутения рационально использовать 20 % раствор NaOH.

Процесс проходит по следующей реакции:

RuO4 + NaOH → Na2 RuO4 + O2 + H2O  [22].

В ходе работы проведен эксперимент по установлению влияния концентрации серной кислоты на результаты определения рения и рутения в пробе.

Из полученных данных видно, что при повышении концентрации серной кислоты более 0,5 М наблюдается подавление сигналов рения и рутения. Для учета данного влияния в практической работе в случае необходимости использования для разложения проб серной кислоты с концентрацией более 0,5 М кислотность анализируемых и градуировочных растворов поддерживали строго на одинаковом уровне.

С учетом всех факторов, влияющих на определение содержаний  рения и рутения в ЖНС, были получены следующие результаты: содержание рения составляло 6,19 % масс.; рутения – 4,08 % масс.

В результате проведенной работы разработана методика определения  рения и рутения в ЖНС, включающая процедуру пробоподготовки, гармонизированную с методом ICP-OES, который использовался в качестве метода конечного определения.

Выводы

- Для определения содержаний рения и рутения в жаропрочных никелевых сплавах применен  метод атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой.

- Аналитические линии для определения рения и рутения, свободные от спектральных наложений: Re – 227, 5 нм; Ru – 240,2 нм

- Пробоподготовка: растворение пробы в серной кислоте (1:1) с добавлением перекиси водорода и 20 %-ного раствора NaOH

- В качестве поглотителя летучих соединений рутения использован 20 %-ный раствор NaOH

- Контроль правильности проводили методами варьирования навески, добавок и сравнением с результатами других методов анализа

Литература

- Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» //Авиационные материалы и технологии. 2015. №1 (34). С. 3–33.

2. Авиация. Энциклопедия. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1994. С. 201.

3. Литые лопатки газотурбинных двигателей: сплавы, технология, покрытия / Под ред. Е. Н. Каблова. Изд. 2-е. — М.: Наука, 2006. — 632 с.

4. Оспенникова О. Г. Стратегия развития жаропрочных сплавов и сталей специального назначения, защитных и теплозащитных покрытий / Авиационные материалы и технологии: Юбилейный науч.-техн. сб. / Под. ред. Е. Н. Каблова. — М.: ВИАМ, 2012. С. 19 - 36.

5. Каблов Е. Н., Бондаренко Ю. А., Ечин А. Б., Сурова В. А. Развитие процесса направленной кристаллизации лопаток ГТД из жаропрочных сплавов с монокристаллической и композиционной структурой / Авиационные материалы и технологии. — М.: ВИАМ, 2012. С. 3 - 8.

6. Петрушин Н. В., Светлов И. Л., Оспенникова О. Г. Литейные жаропрочные никелевые сплавы / Все материалы: энциклопедический справочник. 2012. № 5. С. 15-19.

7. Каблов Е. Н., Петрушин Н. В., Светлов И. Л., Демо- нис И. М. Никелевые литейные жаропрочные сплавы нового поколения / Авиационные материалы и технологии. — М.: ВИАМ, 2012. С. 36-52.

8. Оспенникова О. Г. Температурный взлет длиной в полвека / Наука и жизнь. 2012. № 7. С. 26 - 28.

9. US Patent № 5482789. Nickel base superalloy / O’Hara К. S., Walston W. S„ Ross E. Z., Darolia R. 09.01.1996.

10. Caron P. High y' Solvus New Generation Nickel-Based Superalloys for Single Crystal Turbine Blade Applications / Super- allovs 2000. — Eds. T. M. Polloc, R. D. Kissinger, R. R. Bowman et al. — Warrendale, PA, USA: TMS, 2000. P. 737 - 746.

11. Koizumi Y.. Kobayashi T., Yokokawa T. et al. Development of next-generation Ni-base single crystal superalloys / Super- Uloys 2004. — Eds. K. A. Green, T. M. Pollock, H. Harada et al. — Warrendale, PA, USA: TMS, 2004. P. 35 - 43.

12. Титов В. И., Гундобин Н. В., Котиков В. Н. Определение рутения в жаропрочных никелевых сплавах методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой / Журнал прикладной спектроскопии. 2013. Т. 80. №4. С. 489-493.

13. Пупышев А. А., Данилова Д. А. Атомно-эмиссионный

спектральный анализ с индуктивно-связанной плазмой и тлеющим разрядом по Гримму. — Екатеринбург: 2002. — 202 с.

14. Золотов Ю. А., Варшал Г. М., Иванов В. М. Аналитическая химия металлов платиновой группы. — М.: Едиториал УРСС, 2003, —592 с.

15. Чудинов Е. Г. Итоги науки и техники. Серия Аналитическая химия.     Т. 2. Атомно-эмиссионный анализ с индукционной плазмой. —             М.: ВИНИТИ, 1990. —251 с.

16. Томсон М., Уолш Д. Н. Руководство по спектрометрическому анализу с индуктивно-связанной плазмой / Пер. с англ. — М.: Недра, 1988. - 288 с.

17. Пупышев А. А., Данилова Д. А. Использование атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой для анализа материалов и продуктов черной металлургии / Аналитика и контроль. 2007. Т. 11. №2-3. С. 131-181.

18. Пупышев А. А., Данилова Д. А. Разработка модели термохимических процессов для метода атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. Ч. 1. Матричные не спектральные помехи / Аналитика и контроль. 2001. Т. 5. №2. С. 112-136.

19. Борисова Л. В., Ермаков А. Н. Аналитическая химия рения. — М.: Наука, 1974.— 319 с.

20. Троеглазова А. В., Злобина Е. В., Карпов Ю. А. Рений. Разработка методик анализа техногенного сырья металлургического производства. — М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. — 124 с.

21. Троеглазова А. В., Злобина Е. В., Кудрявцева Г. С.

Химическая пробоподготовка для атомно-эмиссионного анализа рений содержащего сырья / Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2011. Т. 77. № 9. С. 15 - 19.

22. Николаева Р. Б., Сайкова С. В. Неорганическая химия: учебное пособие. Ч. 2. Химия элементов и их соединений. Изд. 3-е. — Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2007. — 118 с.