Исследование фазового состава диффузионного слоя теплостойкой  стали ВКС10У-Ш.

Дворецков Р.М.; Курпякова Н.А.; Колмыкова Н.А.;. Карачевцев Ф.Н., к.х.н.

admin@viam.ru

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов», г. Москва

Аннотация:

Исследован фазовый состав диффузионного слоя высокопрочной теплостойкой дисперсионно-твердеющей стали ВКС10У-Ш, микролегированной редкоземельными элементами (РЗМ) после комплексной химико-термической обработки (ХТО), включающей стадии: вакуумной цементации (ВЦ), упрочняющей термообработки (ТО) – высокий отпуск (ВО), закалка (З), старение (С)  и ионно-плазменного азотирования - (А). Для этого применялись методы физико-химического фазового анализа (ФХФА), дифракции отраженных электронов (ДОЭ) и растровой электронной микроскопии (РЭМ). Полученные разными методами данные позволили выяснить, какие легирующие элементы формируют фазовый состав стали, и какие карбиды и нитриды придают ей необходимые свойства.

Ключевые слова:

теплостойкая сталь, фазовый анализ, изолирование фаз, ФХФА, РЭМ, МРСА, дифракция отраженных электронов, ДОЭ, карбиды, нитриды

Фазы, входящие в состав диффузионного слоя стали ВКС10У-Ш перечислены в таблице.

| № обр. | Стадии ХТО | Фазовый состав диффузионного слоя стали ВКС10У-Ш. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, 2 | ВЦ + ВО + З | Fe (ОЦК), Fe3C, Fe7C3, Fe2C, Fe5C2 |  | Cr7C3, Cr23C6 |  |  |
| 3 | ВЦ + ВО + З + С | Fe (ОЦК), Fe3C, Fe7C3, Fe2C, Fe5C2 | Mo2C | Cr7C3, Cr23C6 | NbC | WC, W2C |
| 4 | ВЦ + ВО + З + С + А | Fe (ОЦК), Fe3C, Fe7C3, Fe2C, Fe5C2, FeN, Fe2N, Fe3N, Fe8N, Fe16N2, FeNiN | Mo2C, Mo2N | Cr7C3, Cr23C6, CrN | NbC, NbN | WC, W2C |