Влияние масштабного фактора на механические характеристики жаропрочных никелевых сплавов

Орлов М.Р.; Савельева И.Л.

# admin@viam.ru

# ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов», г. Москва

Аннотация:

В работе представлены результаты исследований влияния масштабного фактора на механические характеристики жаропрочных никелевых сплавов с равноосной и монокристаллической структурой при испытаниях на растяжение при комнатной температуре и на длительную прочность при повышенной температуре испытаний. Методом растровой электронной микроскопии исследованы особенности структуры жаропрочных сплавов ЖС6У-ВИ, ЖС26-ВИ, ЖС32-ВИ, механизмы их деформирования и разрушения в условиях кратковременного нагружения и высокотемпературной ползучести.

Ключевые слова:

масштабный фактор, жаропрочные никелевые сплавы ЖС6У-ВИ, ЖС26-ВИ, ЖС32-ВИ, упрочняющая γ´- фаза, системы наилегчайшего скольжения, высокотемпературная ползучесть, разрушение.

Введение

Конструирование, расчеты запаса прочности и прогнозирование ресурса рабочих и сопловых лопаток турбины авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) и наземных газотурбинных установок (ГТУ) основаны на результатах квалификационных испытаний жаропрочных никелевых сплавов. Механические характеристики сплавов в диапазоне температурно-силовых условий эксплуатации турбинных лопаток определяют на образцах, заготовки которых получают по технологии производства лопаток, а изготовление образцов и их испытания осуществляют согласно требованиям государственных и международных стандартов.

Механические характеристики жаропрочных никелевых сплавов при нормальной и повышенной температурах, представленные в отраслевых стандартах и технических условиях, определены на образцах с диаметром рабочей части 5 мм.  Поверхностные слои рабочей части образцов при осевом растяжении находятся в условиях плосконапряженного состояния, в отличие от внутренних объемов, где по мере удаления от поверхности возникает трехосное напряженное состояние вследствие появления радиальной составляющей, связанной с напряжениями, ориентированными в плоскости поверхности  образца посредством коэффициента Пуассона [1];

,                                     (1)

где:   σrr – радиальная составляющая тензора напряжений;

σzz – осевая составляющая тензора напряжений;

σφφ – окружная составляющая тензора напряжений;

ν – коэффициент Пуассона.

Появление трехосного напряженного состояния в объеме материала образца создает шаровую компоненту тензора напряжений, на величину которой повышается несущая способность материала центральной зоны образца в сравнении с поверхностью, находящейся в плосконапряженном состоянии. Из сказанного следует, что тонкие образцы имеют более низкие прочностные характеристики в сравнении с образцами большего сечения.

В связи с тем, что с изменением размеров рабочего сечения испытуемого образца меняется соотношение его поверхности к объему, необходимо учитывать влияние размерного фактора на прочностные характеристики сплавов при расчетах запасов прочности, беем более, что толщины стенок турбинных лопаток охлаждаемой конструкции и толщины выходных кромок лопаток неохлаждаемой конструкции ГТД и ГТУ могут достигать значений 0,4 – 1,0 мм.

Существенное снижение длительной прочности жаропрочных никелевых сплавов с уменьшением поперечного сечения рабочей зоны отмечено в работах зарубежных исследователей [2, 3]. Наиболее интенсивное снижение длительной прочности при уменьшении толщины рабочего сечения образцов от 4,5 мм до 0,5 мм наблюдается у жаропрочных сплавов с равноосной кристаллической структурой (до 70%) и в меньшей степени снижение длительной прочности наблюдается у сплавов с монокристаллической структурой (до 30%) [2]. Дополнительное снижение длительной прочности монокристаллического жаропрочного сплава MAR-M247 в тонких сечениях проявляется при образовании на поверхности образцов рекристаллизованных зерен [3].

Советский ученый И.А. Одинг наблюдал «противоположный» масштабный эффект при исследованиях усталостной прочности конструкционных материалов, заключающийся в значительном снижении предела выносливости при увеличении размеров рабочего сечения образцов от Ø5 мм до Ø50 мм, что может быть обусловлено изменением условий нагружения – увеличением запаса упругой энергии нагружающей системы при увеличении рабочего сечения образца [4].

Помимо увеличения податливости нагружающей системы с увеличением размера образцов, масштабный фактор может проявляться при наличии несоосности захватов нагружающей системы. Упругое деформирование образца при его нагружении сопровождается совмещением его оси с осью нагружения системы, что приводит к неравномерному распределению  поверхностных напряжений в рабочем сечении образца. При этом различие в величине поверхностных напряжений пропорционально диаметру рабочего сечения.

В качестве примера неоднородности поверхностных напряжений при нагружении образца конструкционной стали с рабочим сечением Ø7,5 мм можно привести график изменения поверхностных напряжений в продольном направлении по данным тензорезисторов, наклеенных с противоположных сторон рабочей части образца (рис. 1). Как показывают результаты тензометрирования, различие в величине напряжений на противоположных сторонах рабочей части образца достигает 140 МПа и сохраняется во всем интервале упругих деформаций.

В соответствии с изложенным, для корректных расчетов запасов статической прочности лопаток турбины ГТД и ГТУ в наиболее нагруженных сечениях пера необходимо использовать результаты испытаний образцов с толщиной рабочего сечения, соответствующей толщине стенок охлаждаемых каналов и выходных кромок, или вводить поправочные коэффициенты на результаты механических испытаний стандартных образцов.

Материалы и методы исследований

Для исследований были использованы жаропрочные никелевые сплавы:

- ЖС6У-ВИ с равноосной структурой;

- ЖС26-ВИ с равноосной структурой;

- ЖС26-ВИ с монокристаллической структурой с отклонением кристаллографического направления [001] относительно оси образца не более 10 градусов;

- ЖС32-ВИ с монокристаллической структурой с отклонением кристаллографического направления [001] относительно оси образца не более 10 градусов.

Все образцы пошли серийную термическую обработку по режимам обработки лопаток турбины.

Образцы для испытаний на растяжение по ГОСТ1497 и испытаний на длительную прочность по ГОСТ 10145 изготовили с диаметром рабочего сечения Ø5 мм, после чего часть образцов в специально изготовленной оснастке перешлифовали с двух сторон на размер ≠1 мм (рис. 2).

Испытания образцов на кратковременную и длительную прочность проводили на машинах Kappa 50DS  для проведения испытаний на растяжение по ГОСТ1497  и  Kappa  50LA   для проведения испытаний на длительную прочность по ГОСТ10145

Исследование микроструктуры образцов жаропрочных сплавов после механических испытаний проводили на растровом электронном микроскопе (РЭМ) JSM-6490LV.

Результаты механических испытаний и их анализ

Полученные результаты механических испытаний жаропрочных никелевых сплавов ЖС6У-ВИ, ЖС26-ВИ и ЖС32-ВИ с равноосной и монокристаллической структурой показывают, что уменьшение рабочего сечения образцов жаропрочных никелевых сплавов, как с равноосной, так и с монокристаллической структурой приводит к снижению прочностных характеристик при нормальной температуре при испытаниях на кратковременную прочность.

Испытания на длительную прочность показали значительное снижение времени до разрушения образцов с равноосной структурой при уменьшении рабочего сечения образцов от Ø5 мм до ≠1 мм:

- для сплава ЖС6У-ВИ – до ~ 50 %;

- для сплава ЖС26-ВИ – до ~ 40 %.

Снижение длительной прочности жаропрочных никелевых сплавов с монокристаллической структурой менее существенно:

- для сплава ЖС26-ВИ с КГО [001] время до разрушения образцов с рабочим сечением ≠1 мм составляет 80 % от длительной прочности стандартных образцов с рабочим сечением Ø5 мм;

- для сплава ЖС32-ВИ с КГО [001] результаты испытаний на длительную прочность образцов с рабочим сечением Ø5 мм и ≠1 мм статистически неразличимы.

Следует отметить, сто результаты выполненных испытаний согласуются с данными работ зарубежных исследователей [2, 3]. Для исключения масштабного эффекта, обусловленного чувствительностью характеристик длительной прочности и ползучести жаропрочных никелевых сплавов к несоосности системы нагружения, необходимо разрабатывать систему крепления образцов, автоматически компенсирующую кривизну и неравномерность окисления резьбы захватов, а также несоосность резьбовых головок образцов.

Для изучения особенностей проявления масштабного эффекта при испытаниях образцов жаропрочных никелевых сплавов с равноосной и монокристаллической структурой на кратковременную прочность при нормальной температуре и длительную прочность при повышенных температурах, были выполнены структурные и фрактографические исследования образцов после испытаний.

Исследование микроструктуры и разрушения жаропрочных никелевых сплавов

Результаты исследований микроструктуры жаропрочных никелевых сплавов с равноосной и монокристаллической структурой методом РЭМ показали, что после серийных режимов термической обработки структура сплавов представлена никелевой матрицей: γ- фазой на основе твердого никелевого раствора упрочняющей γ´- фазой на основе интерметаллида Ni3Al кубической морфологии и пластинчатыми карбидами на основе монокарбида МС. В сплавах с равноосной структурой монокарбиды МС присутствуют в дисперсном виде на границах зерен.

В процессе механических испытаний жаропрочных никелевых сплавов при комнатной температуре пластическая деформация, протекающая по механизму пластического сдвига в системах наилегчайшего скольжения в никелевой матрице {111}<011>, сопровождается блокировкой полос скольжения границами зерен, развитием множественного скольжения, завершающегося образованием трещин и внутризеренным разрушением образца.

В случае отсутствия границ зерен в монокристаллических жаропрочных сплавах, пластическая деформация образца сопровождается выходом полос скольжения на цилиндрическую поверхность образца с образованием ступенек. В полосе скольжения монокристаллического жаропрочного сплава методом РЭМ выявляется пластическая деформация сдвига, представляющая собой набор дискретных линий сдвига, отстоящих друг от друга на расстоянии около 1 мкм, пересекающих как никелевую γ- фазу, так и интерметаллидную упрочняющую γ´- фазу без разрушения межфазных границ [5] и без образования клиновидных трещин .

В процессе испытаний на длительную прочность образцов жаропрочных никелевых сплавов с равноосной и монокристаллической структурой развиваются процессы высокотемпературной ползучести. В результате процессов диффузионной, дислокационной и зернограничной ползучести в жаропрочных никелевых сплавах протекают необратимые структурные изменения, сопровождающиеся растворением и коагуляцией частиц упрочняющей γ´- фазы, образованием зернограничных пор , а также развитием карбидных реакций в зернограничных объемах с выделением карбидов М6С. Слияние зернограничных пор в процессе испытаний на длительную прочность жаропрочных никелевых сплавов с равноосной структурой завершается зернограничным разрушением образцов.

Под воздействием напряжений растяжения при повышенных температурах в жаропрочных никелевых сплавах формируется «рафт»- структура в результате сращивания частиц упрочняющей  γ´- фазы в форме пластин, ориентированных перпендикулярно приложенной нагрузке. Пластинчатые карбиды, обладающие меньшей пластичностью в сравнении с металлической матрицей, разрушаются в процессе деформации образца по механизму высокотемпературной ползучести, давая начало росту клиновидных трещин.

Выводы

1. Исследовано влияние масштабного фактора на механические характеристики жаропрочных никелевых сплавов с равноосной и монокристаллической структурой.

2. Установлено, что уменьшение сечения образцов с Ø5 мм до ≠1 мм сопровождается снижением длительной прочности сплавов ЖС6У-ВИ и ЖС26-ВИ с равноосной структурой до 50 и 40 % соответственно. Уменьшение сечения образцов сплава ЖС26-ВИ с монокристаллической структурой с Ø5 мм до ≠1 мм приводит к снижению длительной прочности до 80 %. Монокристаллический жаропрочный сплав ЖС32-ВИ не проявляет чувствительности к размеру образцов.

3. Для исключения масштабного эффекта, связанного с несоосностью испытуемых образцов и системы нагружения, необходимо разрабатывать оснастку, позволяющую автоматически компенсировать кривизну и повреждение резьбовых захватов.

4. Методами растровой электронной микроскопии исследованы особенности структуры жаропрочных никелевых сплавов после вакуумной термической обработки и после испытаний на кратковременную прочность при нормальной температуре и после испытаний на длительную прочность при повышенной температуре.

Литература

1. Штремель М.А. Разрушение. В 2 книгах. Книга 1.Разрушение материала: монография. М.: Изд. дом МИСиС. 2014. 670 с.

2. David N. Duhl. Directionally Solidified Superalloys // Superalloys II.- N.Y.: John Wiley &  Song Inc. 1987. P. 189 – 214.

3. Bond S.D., Martin J.W. Surface recrystallization in a single crustal nickel-base superalloys // J. of Materials Science. 1984. v.19. No 12. P. 3867 – 3872.

4. Бернштейн М.Л., Займовский В.А. Механические свойства металлов. М.: «Металлургия». 1079. 494 с.

5.  Орлов М.Р., Оспенникова О.Г., Автаев В.В.  Деформация и разрушение монокристаллов жаропрочных никелевых сплавов при кратковременном и длительном статическом нагружении // Деформация и разрушение материалов. 2014. № 3. С. 17 – 23.