УДК 620.179.148

Определение электромагнитных параметров стали 18ХГТ импульсным методом

Митрофанов В.А., к. ф.-м. н.

mitr_eti@rambler.ru

Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова, г. Ярославль

Аннотация:

Описана методика контроля свойств стального образца, основанная на решении задачи о проникновении в него импульса стороннего тока через иголочный электрод. Представлена зависимость от времени кажущегося сопротивления, измеренного на поверхности открытой сердцевины образца и цементованного слоя. Получены значения проводимости и магнитной проницаемости металла.

Ключевые слова:

электропотенциальный, синхронное накопление, кажущееся сопротивление, временная зависимость, аппроксимация.

Abstract:

A method for controlling the steel sample properties, based on the solution of the problem of the penetration into the sample of the external current pulse through needle electrode, is described. Given the time dependence of apparent resistance measured on the surface of the open core sample and cemented layer. The values of conductivity and magnetic permeability of the metal are obtained.

Keywords:

electropotential, synchronous accumulation, apparent resistance, time dependence, approximation.

Электропотенциальный (ЭП) неразрушающий контроль упрочнённых слоёв конструкционных сталей затруднён их высокой проводимостью и малой толщиной слоя. При небольших межэлектродных расстояниях (порядка 1 мм) для увеличения полезного сигнала до приемлемого уровня (десятки мкВ) требуется поднимать ток до 10 А, что за 1 сек выводит из строя токовые электроды. Применение коротких импульсов тока с большой скважностью в сочетании с синхронным накоплением откликов на них существенно облегчает задачу неразрушающего контроля.

В основе предложенной методики контроля лежит задача о проникновении внезапно включаемого электрического тока I и сопровождающих его полей E, H в проводящее полупространство через перпендикулярный его поверхности z = 0 иголочный электрод. В идеализированной постановке задачи в цилиндрических координатах r, z контактная площадка электрода предполагается исчезающее малой (точечный ввод тока), а сторонний ток – ступенчатым: , где , а θ(t) – функция Хевисайда.

Её решение согласно [1] может быть получено из решения задачи с гармоническим сторонним током  формальной заменой i на переменную s преобразования Лапласа. В итоге для потенциала  электрического поля Er на поверхности  z = 0 получается выражение

.		(1)

Здесь  – дополнительный интеграл вероятности,  – интегральная показательная функция,  – постоянная Эйлера, r – расстояние от точки ввода тока,  – автомодельная переменная,  – комбинированный параметр свойств металла: абсолютной магнитной проницаемости  и электропроводности . Выражение (1) удовлетворяет условию стремления потенциала  (при ) к его стационарному виду  при постоянном токе I0.

Приведённая функция  использовалась нами для интерпретации результатов измерений поверхностной разности потенциалов U12(t) четырёхэлектродным ЭП преобразователем (рис. 1):

.

Здесь аргументами r... служат расстояния от токовых электродов «+» и «–» до потенциальных электродов 1 и 2. Для симметричного относительно средней плоскости (штриховая линия на рис. 1) преобразователя

,

где , . Информативной величиной служит кажущееся сопротивление Rк одиночному току I участка образца между контактными точками электродов 1 и 2, определяемое отношением U12/(2I).

Рис. 1 –  ЭП преобразователь (датчик)

Рассмотрим сначала зависимость величины Rк от t отдельно на ранних (малое t) и поздних (большое t) временах. Используя степенные (при ) и асимптотические (при ) разложения функций  и  с удержанием необходимого количества членов для потенциала  имеем

,        .

Отсюда в случае симметричного преобразователя получаем выражения

,       ,		(2)

где  – кажущееся сопротивление постоянному току.

Временные зависимости (2) линеаризуются соответственно по отношению к переменным  и . На рис. 2 показаны их графики, полученные с помощью симметричного ЭП преобразователя с межэлектродными расстояниями r1 = 0.5 мм, r2 = 1.5 мм. Измерения производились на стальном образце (цилиндр диаметром 26 мм) марки 18ХГТ, прошедшем ХТО в атмосфере CO2 (без закалки). Датчик располагался на одном из оснований цилиндра, с которого был срезан упрочнённый слой, т. е. на открытой сердцевине образца.

Рис. 2 – Линеаризация временной зависимости кажущегося сопротивления Rк на а) ранних и б) поздних временах. Сердцевина образца.

Жирными точками на рис. 2 представлены данные измерений, снятые с временным шагом ∆t = 10 мкс. Выделение полезного сигнала при высоком уровне шума производилось путём синхронного накопления 1000 откликов на импульсы тока. На поздних временах (рис. 3б) ввиду понижения относительной точности данных дополнительно применялось скользящее усреднение с окном 2n∙∆t при n = 10 (21 значение сигнала).

Линейная аппроксимация опытных данных на рис. 2 средствами пакета MathCAD показана пунктиром. Для поздних времён согласно второй формуле (2) она даёт значения

R0 = 42.5 мкОм,  σ = 4.99 МСм/м,  a = 0.04 ,  μ = 99.3.

Для ранних времён по первой формуле (2) можно найти произведение

σ∙a = 197.3 .

При найденном выше значении σ, получим  a = 0.04 , μ = 102.

Общим недостатком представления опытных данных на рис. 2 является большая неравномерность положения экспериментальных точек.

Первая формула (2), вообще, не позволяет находить параметры σ и a раздельно, а только в комбинации σ∙a. К тому же прямолинейный участок на рис. 2а весьма короткий: на него ложатся от силы 3 точки. Вывести на общий луч, выходящий из начала «координат», ещё одну (первую) точку отклика, лежащую за пределами интервалов графика, путём варьирования её временного сдвига δt по отношению к переднему, априори отвесному, фронту импульса тока не получается. (Названная точка, очевидно, лежит на коротком интервале подъёма тока). Указанная комбинация σ∙a, таким образом, определяется с немалой погрешностью.

Впечатляющая прямолинейность расположения экспериментальных точек на рис. 2б на самом деле достигнута варьированием полуширины n окна усреднения, что также должно учитываться при расчёте погрешности искомых величин σ и a.

Преодолеть указанные недостатки можно, представляя опытные данные в переменных 1/Rк2 и t, то есть с равномерным шагом по времени ∆t. Первоначально пропорциональный времени t рост величины 1/Rк2 почти сразу начинает замедляться по мере проникновения тока проводимости в глубину образца (см. рис. 3а). Опишем данный процесс функциями

,  ,

где аргументы напряжения U и потенциалов V в точках 1 и 2 прописаны полностью очевидным образом. Тогда параметры σ и a можно будет найти раздельно уже на стадии ранних времён, минимизируя на плоскости переменных σ, a сумму квадратов отклонений

,				(3)

где i – номера точек на взятом интервале времени. Результат такой регрессии в пакете MathCAD на интервале до 500 мкс (с отбракованной первой точкой отклика) показан на рис. 3а сплошной линией, которая аппроксимирует опытные данные с параметрами

σ = 4.999 МСм/м,  a = 0.038 , откуда  μ = 110.2.

Та же линия, экстраполированная до конца импульса (3800 мкс), показана на рис. 3б, который убеждает в надёжности данной методики определения электромагнитных параметров однородной стали.

Рис. 3 – Аппроксимация опытных данных на а) интервале до 500 мкс

и б) её экстраполяция до конца импульса. Сердцевина образца.

Покажем теперь результаты подобного анализа данных измерений на обратной стороне того же образца, с цементованным слоем. Они получены с помощью симметричного преобразователя с межэлектродными расстояниями r1 = 2 мм, r2 = 5 мм путём синхронного накопления 250 откликов на импульсы тока.

На рис. 4 представлены ранние времёна процесса а) в переменных Rк и  и б) в переменных 1/Rк2 и t. Здесь первая точка отклика, лежащая за пределами интервалов на рис. 4а, уверенно ложится на общий луч, выходящий из начала «координат», при выборе её временного сдвига δt = 0.35 ∆t по отношению к переднему фронту импульса тока. Линейная аппроксимация начального участка графиков до 100 мкс (10 точек), показанная пунктиром, даёт произведение

σ∙a = 625.7 ,

в точности которого не приходится сомневаться.

Для раздельного нахождения параметров σ и a, как и выше, средствами пакета MathCAD минимизировалась сумма (3). Результат данной регрессии на интервале до 500 мкс показан на рис. 4б сплошной линией. Расположение экспериментальных точек вокруг неё визуально говорит о правильном выборе интервала аппроксимации и ещё о том, что, по крайней мере, до 500 мкс проникающим в образец полем затронут лишь поверхностный, однородный слой стали со свойствами

σ = 7.76 МСм/м,  a = 0.08  и  μ = 16.0.

Рис. 4 – Анализ данных измерений для образца с цементованным слоем.

а) Кажущееся сопротивление Rк на ранних временах.

б) Аппроксимация опытных данных на интервале до 500 мкс.

Заметим, что величина a характеризует скорость проникновения  электромагнитного поля в материал образца (a2 – аналог коэффициентов температуропроводности и диффузии). Эта скорость в указанном выше однородном слое оказалась вдвое больше, чем в сердцевине образца. Магнитная проницаемость μ там получилась ожидаемо низкой: почти в 7 раз меньше, чем в сердцевине, но проводимость σ, как ни странно, в полтора раза больше. Цементация должна понижать как μ, так и σ.

Рис. 5 – Экстраполяция кривой регрессии до конца импульса на фоне

опытных данных для образца с цементованным слоем.

Представим, наконец, опытные данные на всём протяжении импульса. Экспериментальная (иззубренная без фильтрации шумов) кривая на рис. 5 за пределами интервала аппроксимации (500 мкс) резко расходится с кривой регрессии, что говорит об изменении свойств материала (σ, μ) на некоторой глубине h образца. Оценим её как ,  где t = 500 мкс. Сравнивая полученное значение h = 1.8 мм с известной нам толщиной цементованного слоя 1.6 мм, можно предположить, что датчик почувствовал границу этого слоя и сердцевины образца. Но достоверная интерпретация расхождения кривых на рис. 5 – предмет дальнейшего исследования.

ЭП измерения выполнялись на автоматизированном лабораторном комплексе, созданном на базе ПК с платой АЦП-ЦАП L-305 ЗАО “Л-КАРД”. Ток в импульсах представленных серий составлял величину 2 А и 2.25 А. Количество импульсов в серии могло назначаться произвольно, частота их следования была порядка 1 Гц. Аналоговые схемы источника тока и дифференциального усилителя напряжения, а также общая наладка аппаратуры комплекса выполнены Лобачёвым А. С. Программное обеспечение для него на языке Pascal написано Калиным А. А. Второй датчик изготовлен Спириным Н. С., который в Демидовском университете разработал первую установку ЭП контроля сталей на импульсном токе [2].

В целом данная работа показывает, что ЭП метод на импульсном токе может с успехом применяться для контроля свойств стальных изделий, в том числе их упрочнённых слоёв. Доработка метода предполагает как совершенствование измерительного комплекса, так и решение задач интерпретации временных зависимостей кажущегося сопротивления на неоднородных образцах.

Литература

- Уэйт Дж.  Р. Геоэлектромагнетизм. М.: Недра, 1987, 235 с.

2. Митрофанов В. А., Спирин Н. С. Электропотенциальное измерение параметров однородного стального образца импульсным методом. Физический вестник Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова. Сборник научных трудов. Выпуск 1. Ярославль, 2006. с. 242-246.