УДК 53.09

Структура и микротвердость медноматричного композиционного материала, модифицированного углеродными нанотрубками

Щетинин Ю.А.

yurii.kbxa@yandex.ru

Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж

Аннотация:

В представленной работе исследована структура и микротвёрдость композиционных материалов на основе медной матрицы и углеродных наноструктур. Подробно описана технология получения композиционных материалов. Основное внимание уделено исследованию структуры и микротвердости композитов, подвергнутых предварительной деформационно-термической обработке.

Ключевые слова: нанокомпозит, медь, углеродные нанотрубки, термическая стабильность, микротвердость.

Abstract:

In the present paper structure, and microhardness of the composite materials based on cooper matrix and carbon nanostructures are investigated. Technology of producing of composite materials is described in detail. The main focus is investigation of structure and mechanical properties of composites after thermal treatment.

Keywords: nanocomposite, cooper, carbon nanotubes, thermal stability, microhardness.

Введение

Чистая медь, имеющая теплопроводность 380 Вт/мК, не обладает достаточной жаропрочностью, так как способна пластически деформироваться при относительно низких напряжениях и при температурах порядка 0,4-0,5 от температуры плавления. Введение в металлическую матрицу наноразмерных частиц различных материалов позволяет существенно увеличить жаропрочность, достигнув температурного порога рекристаллизации и разупрочнения порядка 0,95 от температуры плавления, сохранив при этом высокую теплопроводность.

Повышение теплопроводности также возможно за счет создания композита армированного (дисперсионно упрочненного) высокопрочной фазой, обладающей одновременно высокой теплопроводностью. Выше указанные свойства характерны для углеродных каркасных наноструктур, к которым относятся однослойные и многослойные углеродные нанотрубки [1,2].

В работе [3]  рассмотрены различные способы смешения исходных компонентов медного порошка и углеродных наноматериалов с целью их равномерного распределения в объеме матричного материала. Изучены различные способы с применением стандартных методов сухого смешения в различного рода планетарных мельницах, а также методы «растворной» технологии в которых в качестве жидких сред использовались: толуол; различные поверхностно-активные вещества; и др. Необходимо также отметить, что с целью достижения максимально эффективной дезинтеграции углеродных наноструктур применялись специально разработанные нестандартные технологические приемы такие как: пленочная экстракция и  электрохимическое диспергирование. Из полученных такими способами смесей порошков меди и УНТ методами одноосного прессования изготавливались лабораторные образцы для измерения механических и физических (температуропроводность)  свойств и проведения структурных исследований.

Принимая во внимание, что разрабатываемые композиты предполагается в перспективе использовать в изделиях, полученных после дополнительных деформационно-термических обработок  в данной работе исследовалась термическая стабильность, структура и свойства материалов в результате такого рода воздействий.

- Методика проведения эксперимента

1.1. Подготовка исходных порошковых смесей.

Для экспериментов в настоящем исследовании применялась порошковая медь ПМС-1 (размер до 63 мкм по ГОСТ 4960), дополнительно выделенной фракцией менее 40 мкм и наноразмерная медь (50нм ТУ  1791-003-36280340-2008).

Упрочняющие составляющие – малослойные углеродные нанотрубки (УНТ) и фуллерены (С60). Необходимо обратить внимание, что внешние поверхности углеродных наноструктур имеют значительное количество дефектов, которые могут оказывать существенное влияние на сорбционные способности и на энергию взаимодействия УНТ с атомами металлов  в композитах.

На рис.1 представлены электронно-микроскопические микрофотографии применяемых углеродных нанотрубок.

10 nm

Рис.1 – Электронно-микроскопические снимки малослойных УНТ.

Состав, маркировка образцов и среда растворения компонентов представлены в таблице 1.

Таблица 1

Состав, маркировка образцов и среда растворения компонентов

| Маркировка образца | Состав образцов | Среда растворения компонентов |
| --- | --- | --- |
| А | ПМС-1 + 0,1% УНТ + 0,2% ПВП | спирт |
| B | Cu (50) + 0,1% С60 | толуол |
| C | Cu (50) + 0,1% УНТ + 0,2% ПВП | толуол |
| D | ПМС-1 + 0,1% УНТ + 0,2% ОС-20 | толуол |

Подготовку смесей металлического порошка и углеродных наноструктур осуществляли с применением технологий мокрого смешения.

Смесь медного порошка и малослойных УНТ готовили по технологии пропитки суспензией. На начальном этапе получают суспензию углеродных нанотрубок (УНТ) в этаноле следующим способом: готовится навеска УНТ из расчета 0,1 % от массы медного порошка и заливается раствором этанола и поверхностно-активного вещества (ПАВ) «Поливинилпирролидон-А» (0,2 % от массы меди). Обработка смеси УНТ в этаноле с ПАВ производится с применением магнитной мешалки в течение 1 часа и  ультразвуковой установки, обеспечивающей частоту колебаний 22 КГц, в течение 3-5 мин при комнатной температуре. Далее суспензия УНТ подвергается ударно-механической активации. Полученный раствор отстаивается 1 сутки, затем снимается с осадка путем переливания через фильтр в другой сосуд.

На втором этапе, небольшими порциями, перемешивая стеклянной палочкой, засыпается порошок меди, при этом для пропитки нанопорошка меди Cu(50) массой 600 грамм необходимо 700-750 мл суспезии УНТ, для порошка ПМС-1 массой 600 грамм – 300 мл суспензии. Затем этанол выпаривается в низкотемпературной лабораторной электропечи при температуре  80 – 90 С не менее 11 часов.

Фуллерены С60 обладают заметной растворимостью в широком классе органических растворителей (толуоле, бензоле, ксилоле, и др.), поэтому вводятся в толуол без последующего применения ПАВ.

При добавлении 0,6 г. фуллеренов С60 в 300 мл толуола для пропитки ПМС-1 и 750 мл для пропитки Cu(50) получается раствор насыщенно фиолетового цвета. Далее, обработка толуольных растворов производится с применением магнитной мешалки в течение 20-30 мин. На следующем этапе также как для УНТ, небольшими порциями засыпаются порошки меди в соответствующие объемы растворов, перемешивая стеклянной палочкой. Затем, для удаления толуола сушка происходит на воздухе при температуре 110–120˚С не менее 12 часов.

1.2. Предварительное прессование, вакуумный отжиг порошковых смесей.

Для получения уплотнённых образцов перед прессованием проводили вакуумный отжиг подготовленной смеси порошков (вакуум 0,013 Па, выдержка при 200 ˚С – 1 час, далее при 400 ˚С – 2 часа, охлаждение в вакууме до комнатной температуры) и предварительное прессование.

Усилие предварительного прессования каждой композиции – 160 МПа. Внутренний диаметр пресс-формы 28 мм. Высота засыпанных в данную форму порошковых композиций ~23 мм, после прессования ~10 мм. В ходе прессования усилием не более 150 МПа шихта уплотняется до относительной плотности 50-60 % от теоретической, что обеспечивает транспортабельность и технологичность прессовки. Прессование большим давлением приведет к перепрессовке (появление трещин) заготовки. Полученные прессованием образцы подвергали отжигу в вакууме 0,013 Па (выдержка при 650 ˚С – 1 час, далее при 700 ˚С – 2 часа, охлаждение в вакууме до комнатной температуры).

В ходе выдержки при спекании происходит восстановление окислов меди, что повышает плотность и физико-механические свойства получаемого композита. Оптимально подобранная скорость нагрева до температуры спекания обеспечивает равномерный прогрев заготовки по объему, что позволяет избежать образования закрытой пористости.

В результате указанных технологических операций были  получены спеченные образцы в виде небольших дисков диаметром ~ 27,5 мм, высотой ~6 мм, плотностью ~7,2 г/см3 (81 % от плотности чистой меди).

1.3. Горячее изостатическое прессование.

Горячее изостатическое прессование (ГИП) –  прессование пористого тела (предварительно уплотненного порошка) в металлических контейнерах при высоких температурах в условиях однородного всестороннего сжатия аргоном.  При этом температура прессования, как правило, не превышает температуру рекристаллизации основного компонента.

Для практических целей наиболее востребованы компактные изделия, состоящие из наноразмерных структурных элементов. Если реализуется одновременно два условия –высокая температура (обычно выше 2/3 ТS, где ТS – температура плавления массивного материала) и сильное взаимодействие между частицами, то в результате будет происходить процесс, называемый коалесценцией. При этом за определенный продолжительный промежуток времени происходит слияние частиц. Как следствие, утрачивается их исходная форма и образуется единая частица более равновесной конфигурации. [4]

Газостатическое прессование образцов осуществлено по режиму: Т= 950 ºС, давление аргона Р=130 МПа. Время выдержки на режиме – 3 часа.

2. Результаты исследований и их обсуждение.

2.1. Исследование термической стабильности и механических свойств.

Исследование термической стабильности  и оценка деформационной способности материала, а также влияние деформационного упрочнения на механические свойства материала (твердость) выполнены на выше указанных модельных образцах.

В таблице 2 приведены значения твердости по Виккерсу полученного композиционного материала от температуры отжига. Образцы последовательно проходили отжиг при температурах 400, 600 и 800 °С в течение 6 часов в вакууме 0,013 Па.

Таблица 2

Значения твердости по Виккерсу

| Образец | HV до отжига при 20˚ С, кгс/мм2 | HV после отжига 400˚С, кгс/мм2 | HV после отжига 600˚С, кгс/мм2 | HV после отжига 800˚С, кгс/мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 56 | 44 | 37 | 28 |
| B | 104 | 103 | 80 | 66 |
| C | 119 | 114 | 95 | 92 |
| D | 48 | 47 | 41 | 39 |
| Бронза БрХ08 | 67 | – | 64 | 45 |
| Бронза БрХЦрТ | 76 | – | 55 | 47 |

Из полученных результатов прежде всего следует, что разупрочнение образцов композиционных материалов, изготовленных на основе наноразмерной меди наступает значительно при более высоких температурах. Важно подчеркнуть, что данное свойство характерно для композитов, в которых упрочняющими частицами являются как фуллерены, так и УНТ. Можно предположить, что прочность нанокомпозита при температуре 800 °С будет в два раза выше, чем прочность бронзы.

Как уже отмечалось, разрабатываемые сплавы предполагается в дальнейшем использовать в качестве конструкционных материалов подвергающихся деформационным и термическим воздействиям. В связи с этим были проведены исследования образцов медных нанокомпозитов подвергнутых деформационной обработке и отжигу.

Последовательная деформация осуществлялась путём сжатия образцов на разрывной машине FPZ-100. После первой операции сжатия и последующего отжига при температуре 750 °С в течение 30 минут, твёрдость нанокомпозитов на основе микронной меди меняется незначительно: для образца А (смешение в спирте) снижается на ~11%; для образца D (смешение в толуоле) повышается на ~4%. Твёрдость композита на основе наноразмерной меди, упрочнённого фуллеренами существенно возрастает (~32%). Повторная деформация (сжатие в двух взаимоперпендикулярных направлениях)  и последующий отжиг при температуре 750 °С в течение 30 минут повышают твёрдость образцов на основе наноразмерной меди в 2 раза (образец B) по сравнению с недеформированным состоянием.

Из результатов, представленных в таблице 3 следует, что образцы, упрочненные УНТ обладают повышенной термической стабильностью даже после  деформационных воздействий перед отжигом.

Таблица 3

Деформация образцов

| Название образца | HV | Деформация, % | HV после отжига | Деформация, % | HV | HV после отжига |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 54 | 14 | 48 | 25; 26 | 86 | 41 |
| B | 44 | 19 | 58 | 12; 30 | 97 | 88 |
| C | 75 | 29 | 73 | 16; 51 | 132 | 92 |
| D | 47 | 22 | 49 | 14; 21 | 82 | 35 |

2.2. Исследование микроструктуры.

Микроструктурный анализ проводился на оптическом микроскопе МБИ-15У42.

Из рассмотрения микроструктуры  можно заключить, что в композитах изготовленных из порошковой меди ПМС в результате прессования и спекания (ГИП) формируется неравноосное зерно, а также присутствуют области повышенной травимости обогащенные углеродом. В случае применения в качестве матричной основы наноразмерной меди формируются более равноосные зерна.

Анализ микроструктуры всех образцов после ГИП не выявил пористости по телу композита. Структура плотная. На травленных шлифах четко просматриваются границы зерен (рис.2).

а)

б)

Рис. 2 – Микроструктура образцов (травление  реактивом Марбле). а) - образец А – ПМС + УНТ (смешение в спирте), б) - образец С –  Cu(50) + УНТ (смешение в толуоле).

Фрактографический анализ изломов, выполненный на растровом электронном микроскопе ZEISS EVO MA10 (рис. 3), свидетельствует о том, что разрушение вязкое и происходит путем слияния микропор. Микропоры зарождаются на поверхностях раздела между матрицей и частицами – такими, как окислы меди, дисперсные выделения и включения. В данном случае очагами зарождения микропор явились частицы размером ~10 мкм.

Рис.3 – Фрактография поверхности разрушения образца медного нанокомпозита.

Анализ структуры изломов на сканирующем электронном микроскопе при высоких разрешениях, позволил различить области с локальным скоплением УНТ (рис 4, а) и отдельных УНС (рис 4, б).

а)							б)

Рис.4 – Внешний вид скоплений УНТ (а) и отдельной УНС (б).

Также был проведён анализ на общее количество  углерода и серы в компактированных заготовках полученных из порошков  смешанных различными технологическими способами (таблица 4). Анализ содержания углерода и серы производился на установке LECO CS-46 (США).

Таблица 4

Количество  углерода и серы в компактированных заготовках

| № образца | Состав медного нанокомпозита | С, % | S, % |
| --- | --- | --- | --- |
| A | ПМС-1 + 0,1 % УНТ | 0,037 | 0,0062 |
| B | Cu(50) + 0,1 % С60 | 0,013 | 0,0055 |
| C | Cu(50) + 0,1 % С60 | 0,0266 | 0,0042 |
| D | ПМС-1 + 0,1 % УНТ | 0,039 | 0,0040 |

Из полученных механических свойств, анализа микроструктуры, электроннофрактографических исследований и анализа содержания углерода можно сделать вывод о том, что в модельных образцах не удалось полностью восстановить окись меди в вакууме и предотвратить возможность окисления заготовок при последующих технологических операциях. Вследствие этого при горячем изостатическом прессовании произошло взаимодействие окислов меди  с углеродными наноструктурами с образованием СО и СО2. Вместе с тем результаты механических испытаний нанокомпозитных образцов показали перспективность данного направления с целью достижения высоких значений термической и деформационной стабильности материалов. Наиболее заметно повышение механических свойств проявляются на композитах, изготовленных из наноразмерного медного порошка.

Выводы

1. Показана возможность создания медного композита, легированного углеродными наноструктурами. Получены удовлетворительные результаты по распределению УНС как в нанопорошке меди Cu(50) так и в ПМС-1 (размер медных частиц менее 63 мкм).

2. Анализ микроструктуры всех образцов после ГИП не выявил пористости по телу композита. На травленных шлифах четко просматриваются границы зерен.

3. Применение ультразвуковой обработки в процессе смешения не обеспечило идеально равномерного распределения углеродных наноструктур без скоплений (агломератов) в медной матрице, но размер агломератов заметно меньше, чем на образцах, полученных с применением метода механического легирования (без ультразвука).

4. Микротвёрдость образцов композита превышает микротвёрдость образцов бронз БрХ08 и БрХЦрТ как в исходном состоянии, так и после каждого этапа отжига.

Литература

1. Chu Ke, Wua Qingying, Jia  Chengchang, Liang Xuebing, Nie Junhui, Tian Wenhuai, Gai  Guosheng, Guo Hong.  Fabrication and effective thermal conductivity of multi-walled carbon nanotubes reinforced Cu matrix composites for heat sink applications. Composites Science and Technology 70 (2010) 298–304

2. Marcos-Gómez, J. Ching-Lloyd, M.R. Elizalde, W.J. Clegg, J.M. Molina-Aldareguia. Predicting the thermal conductivity of composite materials with imperfect interfaces. Composites Science and Technology 70 (2010) 2276–2283.

3. В.Е.Ваганов, В.Д.Захаров, В.В.Решетняк. Углеродосодержащие нанокомпозиты на основе меди функционального и конструкционного назначения.  Материаловедение, №3 2013.

4.  Наноматериалы: учебное пособие / Д.И. Рыжонков, В.В. Лёвина, Э.Л. Дзидзигури. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 365 с.