ТестМат-2015

сборник материалов VII Всероссийской конференции по испытаниям и исследованиям свойств материалов

ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ

г. Москва, ул. Радио, д. 17

3 декабря 2015 года

Научное электронное издание локального распространения

© Все права защищены, при перепечатке

ссылка на данное издание обязательна. ФГУП ВИАМ, 2015

Аннотация: в сборнике материалов VII Всероссийской конференции по испытаниям и исследованиям свойств материалов «ТестМат-2015» отражена информация по следующим тематическим направлениям:

– исследование структурно-фазового состояния, механических свойств и причин разрушения металлических конструкционных материалов;

– методики определения химического состава материалов;

– исследование теплофизических и физических свойств материалов;

– современное оборудование для механических испытаний, определения химического состава и анализа структуры материалов.

Содержание:

1. Исследования и испытания металлических и неметаллических материалов нового поколения в Испытательном центре ФГУП «ВИАМ». Чабина Е.Б. (ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ).

В докладе освещены задачи, стоящие перед Испытательным центром  ФГУП «ВИАМ»  в свете «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года». Показаны возможности Испытательного центра по исследованиям и испытаниям металлических и неметаллических материалов. Дана информация по оснащению ИЦ современным оборудованием. Приведены примеры фундаментальных исследований, выполненных с применением комплексного подхода с использованием различных исследовательских методов.

Ключевые слова: фундаментально-ориентированные исследования, структурно-фазовое состояние, химический состав, теплофизические характеристики, стандартный образец, механические свойства, квалификация материалов, пожаробезопасность, неразрушающий контроль.

2. Зависимость температуры полного растворения гамма-штрих фазы в гранулах жаропрочных никелевых сплавов от их размера и некоторые следствия из этой зависимости. Рынденков Д.В., Рыбанцова Е.Н. (ОАО «Ступинская металлургическая компания»).

В статье рассматривается зависимость температуры полного растворения ’-фазы в гранулах жаропрочного никелевого сплава от размера гранул, а также делается вывод о возможности влияния разности в температуре полного растворения ’-фазы в гранулах различной крупности на аномалию структуры компакта, заключающуюся в том, что отдельные гранулы компакта сохраняют признаки литой структуры после газостатирования.

Ключевые слова: металлургия гранул,  температура полного растворения ’-фазы, литая структура, жаропрочные никелевые сплавы.

3. Исследование влияния химикотермической обработки стали 20Х3МВФ на сопротивление многоцикловой усталости в условиях асимметричного цикла нагружения. Морозова Л.В., Орлов М.Р., Наприенко С.А., Автаев В.В. (ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ).

В работе представлены результаты усталостных испытаний специальных образцов конструкционной стали 20Х3МВФ с упрочнением поверхности методом химикотермической обработки. Испытания образцов выполнены в условиях многоцикловой усталости в интервале значений коэффициента асимметрии  цикла нагружения Rnorm от 0,5 до 2,0. На основе результатов испытаний построены зависимости условного предела выносливости стали ΔσRN при заданном уровне циклической долговечности N=106 циклов и вклада поверхностного упрочнения КRN в сопротивление многоцикловой усталости от асимметрии цикла нагружения.

4. Свойства объемных образцов из порошков нержавеющих сталей, полученных методом аддитивных технологий. Барахтин Б.К., Вознюк А.В., Гончаров И.С., Кузнецов П.А., Петров С.Н. (ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» ГНЦ РФ).

В данной работе необходимо было опробовать технологию, определить возможность и целесообразность ее применения для создания объемных прочностных материалов из порошков сталей разных классов.

Ключевые слова: аддитивные технологии, объемные материалы, лазерные технологии, спекание, установка EOSINT M270, расплавление расплава, метод селективного сплавления, порошки нержавеющих сталей.

5. Определение рения и рутения в наноструктурированных жаропрочных никелевых сплавах для авиационно-космической техники. Титов В.И., Гундобин Н.В. (ФГУП «ВИАМ» ГНЦРФ).

В представленной работе проведен эксперимент по определению рения и рутения в наноструктурированных жаропрочных никелевых сплавах. После изучения литературных данных для анализа выбран метод атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. Для получения надежных и достоверных результатов анализа определены спектральные линии анализируемых элементов, наиболее свободные от интерференционных  наложений. Проведен поиск наиболее оптимального варианта подготовки проб для анализа; изучено влияние концентрации серной кислоты на аналитические сигналы определяемых элементов; подобран реагент для улавливания летучих соединений рутения.

Ключевые слова: рений, рутений, жаропрочные никелевые сплавы, атомно-эмиссионная спектроскопия.

6. Исследование фазового состава диффузионного слоя теплостойкой стали ВКС10У-Ш. Дворецков Р.М., Курпякова Н.А., Колмыкова Н.А., к.х.н. Карачевцев Ф.Н. (ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ).

Исследован фазовый состав диффузионного слоя высокопрочной теплостойкой дисперсионно-твердеющей стали ВКС10У-Ш, микролегированной редкоземельными элементами (РЗМ) после комплексной химико-термической обработки.

Ключевые слова: теплостойкая сталь, фазовый анализ, изолирование фаз, ФХФА, РЭМ, МРСА, дифракция отраженных электронов, ДОЭ, карбиды, нитриды

7. Влияние масштабного фактора на механические характеристики жаропрочных никелевых сплавов. Орлов М.Р., Савельева И.Л. (ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ).

В работе представлены результаты исследований влияния масштабного фактора на механические характеристики жаропрочных никелевых сплавов с равноосной и монокристаллической структурой при испытаниях на растяжение при комнатной температуре и на длительную прочность при повышенной температуре испытаний. Методом растровой электронной микроскопии исследованы особенности структуры жаропрочных сплавов ЖС6У-ВИ, ЖС26-ВИ, ЖС32-ВИ, механизмы их деформирования и разрушения в условиях кратковременного нагружения и высокотемпературной ползучести.

Ключевые слова: масштабный фактор, жаропрочные никелевые сплавы ЖС6У-ВИ, ЖС26-ВИ, ЖС32-ВИ, упрочняющая γ´- фаза, системы наилегчайшего скольжения, высокотемпературная ползучесть, разрушение.

8. Определение электромагнитных параметров стали 18ХГТ импульсным методом. Митрофанов В.А. (Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова).

Описана методика контроля свойств стального образца, основанная на решении задачи о проникновении в него импульса стороннего тока через иголочный электрод. Представлена зависимость от времени кажущегося сопротивления, измеренного на поверхности открытой сердцевины образца и цементованного слоя. Получены значения проводимости и магнитной проницаемости металла.

Ключевые слова: электропотенциальный, синхронное накопление, кажущееся сопротивление, временная зависимость, аппроксимация.

9. Структура и микротвердость медноматричного композиционного материала, модифицированного углеродными нанотрубками. Щетинин Ю.А. (Воронежский государственный технический университет).

В представленной работе исследована структура и микротвёрдость композиционных материалов на основе медной матрицы и углеродных наноструктур. Подробно описана технология получения композиционных материалов. Основное внимание уделено исследованию структуры и микротвердости композитов, подвергнутых предварительной деформационно-термической обработке.

Ключевые слова: нанокомпозит, медь, углеродные нанотрубки, термическая стабильность, микротвердость.

10. Разработка стандартных образцов металлических материалов. Карачевцев Ф.Н., Летов А.Ф. (ФГУП»ВИАМ» ГНЦ РФ).

Контроль химического состава сплавов в условиях современного металлургического производства проводят оптико-эмиссионным методом анализа. Однако, на точность результатов анализа существенно оказывают влияние матричные эффекты и спектральные наложения. Минимизировать систематические ошибки можно путем применения близких по химическому составу к анализируемому сплаву стандартных образцов. Поэтому весьма актуальны задачи разработки и применения стандартных образцов состава новых перспективных сплавов. В данной работе приведены сведения о проводимых во ФГУП «ВИАМ» работах в области разработки стандартных образцов состава перспективных сплавов авиационного назначения, а также о новых разработанных СО.

Ключевые слова: стандартные образцы, сплавы, технологии изготовления.

11. Масс-спектрометры высокого разрешения и атомно-эмиссионные спектрометры в химическом анализе специальных сплавов. Каменщиков А.Е., Акимова А.В. (ООО «НКЦ «ЛАБТЕСТ»).

12. Теплофизические свойства стали 30хгса при высоких температурах. Гаджиев Г.Г., Абдуллаев Х.Х., Омаров З.М., Бакмаев А.Г., Магомедов М.М. (ФГБУН Институт физики Дагестанского научного центра РАН).

Исследована температурная зависимость теплопроводности, температуропроводности, теплоемкости и КТР новой конструкционной стали 30ХГСА в интервале 320-1100К. Обнаружен фазовый переход при 1023К, а также аномалии на температурной зависимости теплопроводности и КТР.

Ключевые слова: теплопроводность, температуропроводность, теплоемкость.

13. Масс-спектрометрический анализ никелевых сплавов. Алексеев А.В., Якимович П.В., Карачевцев Ф.Н. (ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ).

Кратко описан метод масс-спектрометрии который широко используется в лаборатории «Спектральные, химико­аналитические исследования и эталонные образцы», входящей в состав Испытательного центра ФГУП «ВИАМ», при анализе никелевых сплавов. К данному методу в лаборатории разработаны методики анализа, а также комплект стандартных образцов состава никелевого сплава.

Также описан метод лазерной абляции, разширяющий возможности масс-спектрометрии. Приведены основные достоинства данного метода пробоотбора по сравнению с классической масс-спектрометрией. Для проведения анализа никелевых сплавов с помощью лазерной абляцией разработана соответствующая методика, правильность которой подтверждена путем сравнения результатов анализа полученных с помощью данной методики и с помощью классической масс-спектрометрии, использующей растворы.

Ключевые слова: масс-спектрометрия, лазерная абляция, анализ

14. Исследование микроструктуры и механических свойств сварных соединений бронзы CuCrZr-IG, выполненных электронно-лучевой сваркой. Гончаров А.Л., Терентьев Е.В., Марченков А.Ю., Портнов М.А. (Национальный исследовательский университет «МЭИ»).

В работе приведены результаты исследования микроструктуры и распределения механических свойств после сварки различных видов термической обработки. Установлено, что структура металла шва состоит из пересыщенного твердого раствора с единичными включениями хромовой фазы. Показано, что в процессе сварки происходит снижение твердости металла шва и зоны термического влияния. Выбран режим термической обработки, позволяющий повысить твёрдость металла шва.

Ключевые слова: бронза, электронно-лучевая сварка, сварные соединения, механические свойства, микроструктура.

15. Исследования кинематической вязкости и плотности двухкомпонентных систем Co-B. Латыпова А.И., Конашков В.В., Вьюхин В.В. (АО “ОКБ «Новатор», Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина).

Проведены исследования по определению кинематической вязкости, плотности и поверхностного натяжения для расплавов Co-B различного состава. Отмечено расхождение кривых нагрева и охлаждения на политермах. Концентрационная зависимость плотности расплавов аналогична зависимости плотности тех же образцов в твердом состоянии. Полученные данные по плотности позволили существенно повысить точность расчета вязкости.

Ключевые слова: кинематическая вязкость, расплав, температурная аномалия, структура, магнитомягкий сплав, аморфные материалы.

16. Метод определения количества накопленного электростатического заряда. Тюсенков А.С. (Уфимский государственный нефтяной технический университет).

17. Методика проверки клеевого соединения на соответствие требованиям после ускоренных климатических испытаний, подтверждающая гарантийный срок эксплуатации изделия. Самылкин Н.В., Ибрагимов В.В., Бебешев В.Т. (ОАО «НИИ стали»).

В настоящее время требования по защите наземных бронированных транспортных средств резко возросли. В связи с этим возникают новые защитные структуры, что, соответственно, требует оценки их технологических, конструктивных свойств. Классическим приёмом такой оценки является испытание этих решений на реальном защищаемом объекте. Однако, очевидна высокая стоимость такого рода экспериментов, к тому же они носят характер единичных разовых испытаний.

В данной работе предлагается новая методика, позволяющая с минимальными затратами оценить прочностные характеристики клеевого соединения защитных структур.

Ключевые слова: клеевое соединение, защитная структура, термопресcованная панель

18. Атомно-эмиссионный метод анализа алюминиевых сплавов. Загвоздкина Т.Н., Карачевцев Ф.Н., Дворецков Р.М. (ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ).

Исследованы условия пробоподготовки алюминиевых сплавов в микроволновой системе разложения проб и пробоподготовки с применением нагревательной плиты для определения массовой доли Cu, Mn, Cd, Zn, Cr, Si, B, Mg, Li, Ca, K, Na, Ba, Sr Fe, Ni, Ti, Zr, Be, Ag Bi, V, Pb, Sn, Sb, As, Ce, Y, Sc, Nd, La, Pr, Pd методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (АЭС-ИСП). Подобраны составы смесей для растворения и параметры разложения проб. Разработан комплекс методик измерений Cu, Mn, Cd, Zn, Cr, Si, B, Mg, Li, Ca, K, Na, Ba, Sr Fe, Ni, Ti, Zr, Be, Ag Bi, V, Pb, Sn, Sb, As, Ce, Y, Sc, Nd, La, Pr, Pd в алюминиевых сплавах атомно-эмиссионным методом анализа.

Ключевые слова: алюминиевые сплавы, атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой, методика измерений, пробоподготовка