УДК: 620.22

Павел Иванович Богомолов, pavel.lab115@mail.ru

Игорь Анатольевич Козлов, к.х.н, speckompozit@mail.ru

Александр Александрович Болотин, aabolotin1964@mail.ru

Петр Алексеевич Коренев, к.т.н, petrroot@inbox.ru

Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт материалов», (АО «ЦНИИМ»).

КОМПОЗИЦИОННЫЕ ВОЛОКНИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ ВОРСОВОЙ СТРУКТУРЫ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ МЕТОДОМ НАМОТКИ

Описывается способ изготовления композиционных волокнистых материалов ворсовой структуры методом намотки. Приведены основные характеристики данных материалов на основе различных волокон, а также расчетная методика определения эффективной теплопроводности. Рассмотрены возможные области применения таких материалов.

Ключевые слова: теплозащита, теплоизоляционный материал, ворсовый материал.

Pavel Bogomolov, Alexandr Bolotin, Igor Kozlov, Petr Korenev

Joint stock company «Сentral scientific-research institute of materials»

COMPOSITE FIBROUS MATERIALS PILE STRUCTURES ARE MADE BY WINDING

The way of production of composite fibrous materials of pile structure by a winding method is described. The main characteristics of these materials on the basis of various fibers, and also a calculation method of determination of effective heat conductivity are provided. Possible scopes of such materials are considered.

Keywords: heat shield, thermal insulation material, pile material.

В настоящее время при разработке образцов новой техники для надежного и эффективного функционирования различных узлов и агрегатов необходимо применение теплоизоляционных и теплозащитных материалов, которые должны обладать рядом альтернативных свойств. Наиболее важным комплексом свойств является сочетание малого веса, деформативности, высокой теплостойкости, теплоизоляционных функций, а также технологичности их производства.

Одним из перспективных материалов, применяемых для теплоизоляции и теплозащиты различных конструкций, сочетающим перечисленные выше свойства, является ворсовый материал непропитанной структуры (ВМНС). К ВМНС относятся волокнистые композиционные материалы, в которых все или большая часть волокон рабочего слоя не связаны между собой и ориентированы относительно основы в заданном направлении.

ВМНС могут иметь различные структуры (рис. 1), например, с прямыми волокнами, расположенными поперек основы, с ворсом с наклонной ориентацией волокон или объемного плетения [1].

Рис. 1 Структура ВМНС:

а) - с прямыми волокнами, расположенными равномерно и перпендикулярно к основе; б) - в виде пучков волокон, заделанных в основу; в) - с петлевым ворсом; г) - с прямым ворсом из волокон, покрытых связующим; д) - с ворсом с наклонной ориентацией волокон в чередующихся смежных слоях; е) - с ворсом, прошитым уточными нитями у основы

Как правило, ворсовые композиционные материалы, изготавливаемые традиционными методами [2,3], выпускаются в виде рулонных материалов, из которых детали изготавливают путем раскроя и сшивки. В результате этих операций неизбежно появляются дефектные зоны в области швов, что снижает технологичность конечного изделия и сужает области его применения.

До конца 70-х годов область применения ВМНС из термостойких волокон в виде ваты, войлока, тканных и нетканых материалов в основном ограничивалась теплоизоляцией. Однако в некоторых узлах техники, применение традиционных теплозащитных материалов становится невозможным. Это обусловлено тем, что помимо теплозащитных и теплоизоляционных свойств данные материалы должны обеспечивать подвижность, герметичность и стойкость к эрозионному износу. Тем самым, возникла необходимость разработки специального материала, обладающего вышеперечисленными свойствами.

Ориентируясь на требования, предъявляемые к специальным теплозащитным и теплоизоляционным материалам, был разработан технологический метод ворсовой намотки [4]. Метод позволил получить бесшовные изделия в виде оболочек вращения с ворсовым покровом, как на внешней, так и на внутренней поверхности, а при необходимости на обеих поверхностях одновременно. При этом регулярный ворсовый покров может быть большой толщины, с достаточной плотностью ворса у основы и практически из любых известных волокон, в том числе и высокомодульных. Данный метод исключает их ткацкую переработку, изломы, резкие перегибы и прочие дефектообразующие манипуляции.

Основной особенностью метода является то, что он объединяет операции изготовления полуфабриката – ворсовой ленты и самой оболочки, что существенно упрощает процесс изготовления конечного продукта – изделия из ворсового материала, увеличивает производительность труда, улучшает качество изделий при использовании сравнительно простого технологического оборудования.

Сущность способа заключается в следующем. На оправку 1 (рис.2) наносится основа 2, например, из ткани с полимерным пленочным клеем. Формирование ворсовой ленты 3 осуществляется на ворсообразующем элементе 4, а через него посредством роликов перемещается транспортирующая нить 5, которая сматывается с катушки 6 и наматывается на оправку 1 вместе с ворсовой лентой 3. Ворсообразующий элемент обматывается жгутом 7 из волокон или нитей, формируемым с помощью нитераскладчика 8 и обмотчика 9, на котором установлены бобины 10 с исходным волокнистым материалом. Данным способом возможно получение как петлевого, так и разрезного ворса. В последнем случае ворсовые петли разрезаются ножом 11 в процессе схода ворсовой ленты. Для обеспечения приклеивания нити 5 с ворсовой лентой к основе, на поверхность последней наносят жидкий клей из резервуара 12 с питателем.

Рис. 2 Схема изготовления ворсового нетканого изделия

Структурные параметры получаемого ВМНС регулируются путем изменения ширины ворсообразующего элемента, угла наклона его относительно оправки, изменения шага намотки ворсового жгута и шага намотки ворсовой ленты на оправку, а также скорости вращения оправки. Данный способ предусматривает возможность удаления транспортирующей нити 5 из структуры материала после скрепления ворса с полимерной основой.

Окончательно намотанная ворсовая структура закрепляется на основе в процессе заключительной полимеризации клеевого слоя, технологические режимы которой определяются конкретным видом полимерного клея.

После полимеризации ворсовая оболочка снимается с оправки и либо используется в качестве готового изделия конкретной конструкции с наружным ворсом, либо его выворачивают наизнанку, т.е. ворсом внутрь, для использования, например, в качестве гибкой герметичной теплоизоляциии трубопроводов и т.п. Данным методом можно изготавливать и обычные плоские нетканые ворсовые материалы. Для этого полученную оболочку разрезают вдоль образующей оправки и полимеризуют в плоском состоянии.

Технологические режимы изготовления ВМНС подбираются исходя из структурно - геометрических параметров ворса:

- природа волокон и их структура;

- высота ворсового покрова;

- угол наклона ворса;

- плотность ворса;

- толщина волокон;

- объемное содержание волокон

- изменение плотности ворса по высоте.

Данные параметры обеспечивают основные характеристики материала, которые определяются условиями эксплуатации. Основные характеристики ВМНС на основе некоторых волокон представлены в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика некоторых композиционных материалов ворсовой структуры

| Наименование параметра композиционного материала | Вид волокна |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Углеродное | Кремнеземное | Базальт |
| Плотность, кгм3 | 200-800 | 120-1100 | 100-1000 |
| Коэффициент теплопроводности при 200℃, Вт(м∙К) | 0,15-0,5 | 0,1-0,2 | 0,06-0,15 |
| Температура плавления (сублимации) волокон, ℃ | 3600 (вакуум) | 1700-1800 | 1200-1350 |
| Эрозионная стойкость | 0,3-0,55 | 0,45-0,55 | _ |

В зависимости от объемного содержания волокон, ориентации и длины ворсинок можно получить материал с требуемым значением эффективной теплопроводности. Так, например, для теплоизоляционных кожухов магистральных трубопроводов из ВМНС на основе базальтового волокна (в виде ровинга) значение эффективной теплопроводности теплоизоляции может составлять порядка 0,06 Вт(м∙К) (таблица 2).

Таблица 2

Результаты экспериментального исследования зависимости перепада температур и эффективной теплопроводности от объемного содержания волокон

| Объемное содержание волокон, % | Высота ворса, мм | Температурный градиент, К | Эффективная теплопроводность, Вт(м∙К) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 10 | 195 | 0,06 |
| 10,8 | 20 | 157 | 0,091 |
| 25,8 | 10 | 164 | 0,107 |

Особенностью структуры рассматриваемого материала, затрудняющей использование известных моделей и методик расчета, является наклонная и скрученная ориентация ворсовых петель по отношению к направлению теплового потока. Учитывая данный факт, была разработана математическая модель расчета эффективной теплопроводности ВМНС в виде пакета прикладных программ, позволяющего еще на этапе проектирования производить предварительную оценку работоспособности тех или иных конструкций [5,6].

а                                            б

Рис.3 Фрагмент структуры ворсового композиционного материала (а) и ворсовая петля (б): 1 - основа (ткань); 2 – нити крепления; 3 – ворсовые петли

Предлагается следующий подход к расчету эффективной теплопроводности ВМНС:

- В каждом из слоев рассматриваемого материала выделяются характерные направления и вводятся локальные системы координат так, чтобы структура слоя была представлена максимально просто. Например, для ворсовой петли локальная система координат вводится так, что ось Z0 лежит в плоскости петли и делит ее на две симметричные части, X0 также лежит в плоскости петли, а Y0 дополняет систему до ортогональной (рис. 3).

- Строятся геометрические модели слоев и по ним рассчитываются эффективные теплопроводности каждого слоя в направлениях осей локальных систем координат. Например, может быть построена модель ворсовой петли, в которой нить заменяется элементом равной площади квадратного сечения, а остальные размеры выбираются из условий равенства объемов нити и моделирующего его элемента, а также пористости модели и реального материала.

- Для учета наклона и закрутки ворсовых петель используется соотношение:

λφ=λz∙cos2φ+λx∙sin2φ

где λφ – эффективная теплопроводность материала в направлении, составляющем с осью Z угол φ;  λz и λx - теплопроводности в характерных для данного материала направлениях Z и X.

Результаты предварительных исследований позволили определить области применения ВМНС в качестве теплоизоляционных покрытий и деталей ракетно-космической техники, работающих в условиях воздействия высокотемпературного скоростного газового потока.

Целесообразным и подтвержденным экспериментально является применение ВМНС в качестве теплоизоляционных чехлов трубопроводов, а также теплоизоляционных вкладышей и покрытий с коэффициентом теплопроводности до 0,065, используемых, например, в транспортном машиностроении. Ворсовый слой таких изделий может быть выполнен из волокон базальта, стекла или органоволокна.

Также возможно применение ВМНС в системах термостабилизации, в частности в испарительно-конденсационных системах термостабилизации электронных и других тепловыделяющих блоков, помещаемых, например, в летательные аппараты [7]. В этом случае ВМНС может играть роль фитиля цилиндрической тепловой трубы с радиальным переносом теплового потока.

Перспективными областями применения рассматриваемых материалов также могут быть:

- изготовление рукавных фильтров с ворсовым фильтрующим слоем;

- изготовление на основе ВМНС триботехнических изделий различного назначения (подшипников скольжения и фрикционов);

- изготовление инструмента для шлифовки и полировки поверхностей сложной геометрической конфигурации.

Таким образом, разработанный материал позволяет изготавливать конструкции теплозащитных, теплоизоляционных и др. узлов техники, в которых необходимо обеспечить высокие износо- и температуростойкие характеристики в сочетании с малым весом, подвижностью и герметичностью. Описанная технология, позволяет получить ВМНС с заранее заданными характеристиками, зависящими от структурно - геометрических параметров ворса. Представленная методика расчета эффективной теплопроводности упрощает и сокращает время конструирования данных материалов.

ЛИТЕРАТУРА

- М.С. Гензер. Механическая технология нетканых текстильных полотен., - М.: Легкая индустрия, 1978.

- Ю. Индрюнас, Л. Вержболаускас, В. Милашюс. Структурные параметры ворса: Известия ВУЗов, Технология текстильной промышленности, № 5, 1964.

- Е.И. Бершев. Нетканые ковры. – М: Легпромбытиздат, 1988.

- Авт. Свид. СССР № 825727. Способ изготовления ворсового нетканого материала/ Березко С.Н., Грищенков Г.П., Гулевич К.П., Цыплаков О.Г., 1981.

- Березко С.Н., Заричняк Ю.П., Коренев П.А., Соколов А.Н. Моделирование структуры и расчет теплопроводности ворсовых композиционных материалов //ИФЖ, 1994, Т. 67, №3-4.

- Соколов А.Н. Моделирование теплофизических свойств и процессов в неоднородных материалах: автореф. дисс. канд. техн. наук: 01.04.14. – Санкт - Петербург, 1996.

- Авт. свид. СССР № 1776016. Коаксиальная тепловая труба для системы терморегулирования космического летательного аппарата и способ ее изготовления/ Березко С.Н., Коренев П.А., Носов Н.И., 1990.