УДК: 678.7-13:544.722.132

СОПОЛИМЕРЫ ГЛИЦИДИЛМЕТАКРИЛАТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУПЕРГИДРОФОБНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ПОВЕРХНОСТИ АЛЮМИНИЯ И ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Брюзгин Евгений Викторович (Bryuzgin Evgeny Viktorovich), bryuzgin_e@mail.ru, к.х.н.;

Климов Виктор Викторович (Klimov Viktor Viktorovich), vicklimov@gmail.com;

Мань Ле Дык (Manh Le Duc), ducmanh89@gmail.com;

Навроцкий Александр Валентинович (Navrotskiy Alexander Valentinovich), navrotskiy@vstu.ru, д.х.н., профессор;

Новаков Иван Александрович (Novakov Ivan Alexandrovich), president@vstu.ru, академик РАН

Волгоградский государственный технический университет

Российская Федерация, 400005, г. Волгоград, пр-т им. В.И. Ленина, 28

Ключевые слова: поверхность, хлопчатобумажная ткань, алюминий, сополимеры глицидилметакрилата, супергидрофбность.

Key words: surface, cotton fabric, aluminium, glycidylmethacrylate copolymers, superhydrophobicity.

ВВЕДЕНИЕ

Особенности смачивания поверхностей различной природы активно исследуются в последнее десятилетие, что связано с интенсивным развитием нанотехнологий. Особый интерес проявляется к созданию супергидрофобных поверхностей, характеризуемых контактными углами смачивания более 150° и обладающих специфическими свойствами, такими как грязеотталкивание, стойкость к коррозии, биообрастанию, образованию наледи и др. Достижение эффекта супергидрофобности возможно за счет синергетического действия двух факторов: химической природы модифицирующих агентов и микрорельефа поверхности [1, 2].

Придание водоотталкивающих свойств поверхности материалов возможно путем закрепления низкомолекулярных гидрофобизаторов или полимеров, содержащих длинные алкильные или фторалкильные радикалы [3, 4]. Последние, помимо водоотталкивающих свойств, обладают высокой термо-, хемо- и атмосферостойкостью, низкими значениями коэффициентов трения и воспламеняемости [5]. Одной из главных задач при этом является получение равномерных покрытий, образующих прочные связи с функциональными группами на поверхности материала и обладающих устойчивостью к механическим нагрузкам и длительным контактам с водными средами без деградации гидрофобных свойств.

Целлюлоза благодаря комплексу свойств, таких как высокая прочность, биосовместимость и биоразлагаемость, а также возобновляемость сырья, является основой для многих полимерных материалов. Однако гидрофильная природа обуславливает ее способность к адсорбции большого количества влаги [6]. Гидрофобизация целлюлозы создает перспективы для получения новых медицинских, упаковочных, самоочищающихся, фильтрующих материалов, полимерных композитов [7, 8].

Получение супергидрофобных покрытий на поверхности металлов, например алюминия и его сплавов, обширно используемых в авиастроении и электротехнике, позволит создавать материалы с антиобледенительными и антибиообрастающими свойствами [9].

В данной работе предлагается модификация поверхности хлопчатобумажной ткани и алюминия с использованием в качестве гидрофобизующих агентов статистических или блок-сополимеров глицидилметакрилата и алкил-, фторалкилметакрилатов. При этом реакционоспособные эпоксидные группы глицидилметакрилата взаимодействуют с гидроксогруппами на поверхности модифицируемых материалов и обеспечивают функцию «якоря», а углеводородные и фторалкильные группы сомономера обеспечивают гидрофобные свойства.

Целью работы является получение привитых полимерных покрытий на основе статистических и блок-сополимеров глицидилметакрилата и алкил-, фторалкилметакрилатов на поверхности хлопчатобумажной ткани и алюминия для придания супергидрофобных свойств и изучение их стабильности при длительных контактах с водными средами.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Материалы

В работе использовались следующие материалы и реактивы: хлопчатобумажная ткань (ХБТ) в виде образцов размером 40х10 мм, состоящая из нитей диаметром 200±5 мкм и волокон диаметром 20±3 мкм; алюминий марки А5 в виде образцов размером 20х10 мм и толщиной 0,7мм; соляная кислота, 36%; растворители: метилэтилкетон (МЭК), метанол, диэтиловый эфир, деионизированная вода; глицидилметакрилат (ГМА), 97%; гексилметакрилат, (ГеМА) 98%; лаурилметакрилат (ЛМА), 97%; стеарилметакрилат, 98 % (СМА); 2,2,2-трифторэтилметакрилат (ТЭМА), 99%; 1,1,1,3,3,3-гексафторизопропилметакрилат (ГИМА), 99%; бромид меди (I) (CuBr), 98%; 2,2-бипиридин (БП), 99%; азобисизобутиронитрил (ДАК), 98%; этил-α-бромизобутират фирмы «Aldrich». Глицидилметакрилат перед использованием перегоняли под вакуумом при 50°C.

Синтез сополимеров глицидилметакрилата и алкил-, фторалкилметакрилатов

а) Синтез статистических сополимеров

Синтез статистических сополимеров ГМА и алкил-, фторалкилметакрилатов проводили в МЭК при 70°С в течение 24 часов, с общей концентрацией мономеров 1 моль/л. В качестве инициатора использовали азобисизобутиронитрил (ДАК). Сополимеры высаживали в холодной диэтиловый эфир и сушили при пониженном давлении в течение 24 ч.

б) Синтез блок-сополимеров

Синтез блок-сополимеров проводили методом контролируемой радикальной полимеризации с переносом атома (ATRP). Синтез поли-ГМА проводили в МЭК в течение 6 часов при 75°С с концентрацией мономера 1 моль/л. В качестве инициатора использовали этил-α-бромизобутират. Исходное соотношение компонентов мономер (М), катализатор (Cat), инициатор (I), лиганд (Lig) составляло [M]:[Cat]:[I]:[Lig] = 50:1:1:2. Полимер высаживали в холодный метанол и сушили при пониженном давлении 24 часа.

Синтез блока алкил- или фторалкилметакрилата также проводили методом ATRP, в качестве макроинициатора (macroI) выступал гомополимер поли-ГМА. Реакционную массу помешали в шейкер при 70°С на 24 часа. Блок-сополимеры высаживали в холодный метанол и сушили при пониженном давлении 24 часа.

Подготовка поверхностей

Образцы ХБТ отмывали в деионизированной воде в течение 15 мин, в ацетоне при ультразвуковом излучении в течение 15 мин, затем сушили при 80°С и взвешивали.

Алюминий очищали ультразвуковой обработкой в воде и ацетоне в течение 30 мин при 45°С. Для создания микротекстуры на поверхности алюминия проводили травление образцов растворами соляной кислоты. Затем образцы отмывали в воде в ультразвуковой бане и помещали в термошкаф на 30 минут при 140°С.

Закрепление синтезированных сополимеров на поверхности хлопчатобумажной ткани и алюминия

Модификацию проводили в 0,5%; 1,5%; 3% (масс.) растворах сополимеров в метилэтилкетоне. Далее образцы ХБТ или микротекстурированного алюминия погружали в раствор полимера на 20 минут, вынимали и помещали в термошкаф при 140°С на 30 минут. Затем образцы отмывали в МЭК и сушили при 80°С до постоянной массы (схема).

Схема. Синтез сополимеров глицидилметакрилата для модификации поверхности металлических и полимерных материалов.

Методы исследования

Состав синтезированных полимеров и сополимеров исследовали на CHNOS элементном анализаторе фирмы «Vario EL Cube» методом «2мг 70 сек». Время анализа одного образца составляет 10 минут, расход He – 230 мл/мин, O2 – 38 мл/мин с временем подачи кислорода 70 сек. Температуры окислительной и восстановительной колонок составляли 1150°C и 850°C соответственно.

Идентификацию соединений, закрепленных на поверхности модифицированных образцов, проводили с помощью ИК-спектроскопии. ИК-спектры исследуемых объектов записывали на ИК-Фурье спектрофотометре Thermo Nicolet 6700 в интервале частот 450 – 4000 см-1.

Молекулярно-массовые характеристики (со)полимеров определяли методом ГПХ на установке «Shimadzu» (Япония) с колонками, наполненными полистирольным гелем с размером пор 1·105 и 1·104, элюент – тетрагидрофуран, при 40ºС. В качестве детектора использовали дифференциальный рефрактометр. Хроматограммы обрабатывали с помощью программного обеспечения “LCsolution”. Для калибровки применяли узкодисперсные стандарты полиметилметакрилата (ПММА).

Морфологию поверхности модифицированных образцов исследовали методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) на приборе «Versa 3D DualBeam» в режиме низкого вакуума. Элементный состав поверхности определяли методом микрорентгеноспектрального анализа на этой же установке.

Определение контактных углов смачивания поверхности модифицированных ХБТ и алюминия проводили на приборе фирмы DataPhysics марки OCA 15 EC. Измерения проводили путем нанесения капель дистиллированной воды объемом 7-10 мкл на поверхность подложки и вычисляли контактный угол лежачей капли по методу Юнга-Лапласа. Проводили 6-8 измерений на обеих поверхностях образцов и вычисляли среднеарифметическое значение контактных углов.

Динамические исследования поведения капли на поверхности модифицированных образцов проводили в ячейке, насыщенной водяными парами, которая, в свою очередь, помещена в большую камеру с насыщенным водяным паром. В условиях высокой влажности и отсутствия контакта с внешней средой обеспечивается низкая скорость испарения капли на модифицированной поверхности, что позволяет проследить характер изменения контактного угла смачивания стоячей капли в длительных временных интервалах. Измерения контактного угла смачивания также проводили по методу Юнга-Лапласа.

Устойчивость гидрофобного состояния определяли при погружении модифицированных образцов в воду, варьируя время выдержки от 1 до 400 часов. Далее образцы доставали из воды, промакивали беззольным фильтром и сушили в течение 20 минут при 80°С. Затем проводили измерение контактного угла смачивания.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Из литературы [10] известно, что полиглицидилметакрилат активно используется в качестве якорного слоя в связи с тем, что в структуру мономерного звена входят химически активные эпоксигруппы, способные к взаимодействию с функциональными группами поверхности субстрата.

Таблица 1 – Элементный анализ сополимеров ГМА и алкил-, фторалкилметакрилатов

| Полимер | Экспериментальное содержание, % |  | Мольное соотношение мономеров ГМА : сомономер |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С(%) | H(%) | Теоритическое | Экспериментальное |
| Блок-сополимеры |  |  |  |  |
| Поли(ГМА-б-ЛМА) | 62,62 | 8,61 | 10 : 1 | 6,7 : 1 |
|  | 67,06 | 9,44 | 2 : 1 | 1,9 : 1 |
|  | 70,27 | 10,39 | 1 : 1 | 0,9 : 1 |
| Поли(ГМА-б-ТЭМА) | 53,92 | 5,92 | 1 : 1 | 1 : 2,5 |
| Статистические сополимеры |  |  |  |  |
| Поли(ГМА-со-ЛМА) | 61,78 | 7,66 | 9 : 1 | 9,4 : 1 |
|  | 65,18 | 8,26 | 4 : 1 | 3,1 : 1 |
|  | 66,50 | 8,99 | 2,3 : 1 | 2,2 : 1 |
| Поли(ГМА-со-ТЭМА) | 51,33 | 5,77 | 1 : 1 | 1 : 1,3 |

Состав синтезируемых сополимеров глицидилметакрилата подтверждали проведением элементного анализа. На основании полученных данных содержания углерода и водорода (таблица 1) можно сделать вывод о получении сополимеров ГМА и алкил-, фторалкилметакрилатов с мольными соотношениями, близкими к теоретическим.

Из данных исследования молекулярно-массовых характеристик методом гель-проникающей хроматографии (таблица 2) видно, что полученные сополимеры характеризуются молекулярными массами, как правило, менее 105 и параметром полидисперсности менее 2. При этом гомополимер ПГМА имеет молекулярную массу Mn=36,4*103.

Таблица 2 – Молекулярно-массовые характеристики сополимеров глицидилметакрилата и алкилметакрилатов

| Сополимер | Соотношение мономеров ГМА : сомономер | Mn*10-3 | Mw*10-3 | Mw/Mn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поли-ГМА | - | 36,4 | 65,0 | 1,75 |
| Поли(ГМА-со-ГеМА) | 9 : 1 | 87,7 | 150,1 | 1,71 |
|  | 2,3 : 1 | 109,1 | 183,9 | 1,69 |
| Поли(ГМА-со-ЛМА) | 9,4 : 1 | 38,5 | 62,5 | 1,62 |
|  | 2,2 : 1 | 64,4 | 117,6 | 1,82 |
| Поли(ГМА-со-СМА) | 9 : 1 | 114,3 | 271,3 | 2,37 |
|  | 2,3 : 1 | 89,0 | 173,1 | 1,94 |

Изучение морфологии образцов ХБТ методом СЭМ показало, что закрепление сополимеров глицидилметакрилата и алкил-, фторалкилметакрилатов на поверхности волокон не меняет их поверхностную структуру (Рис. 1). Как видно на рисунке 1б, в результате закрепления сополимера поли(ГМА-со-ЛМА) не заполняется межволоконное пространство ткани, что необходимо для сохранения ее воздухопроницаемости.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 1. СЭМ-изображения: а) немодифицированная ткань (х 200); б) образец, модифицированный сополимером поли(ГМА-со-ЛМА) (х1000).

Таблица 3 – Контактные углы смачивания ХБТ, модифицированной сополимерами ГМА и алкилметакрилатов

| Полимер | Соотношение мономеров | Контактный угол при концентрации сополимера, масс. % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.5% | 1.5% | 3% |
| Статистические сополимеры |  |  |  |  |
| Поли(ГМА-со-ЛМА) | 9,4: 1 | 156±1 | 159±1 | 160±2 |
|  | 3,1 : 1 | 159±1 | 161±2 | 162±2 |
|  | 2,2 : 1 | 155±2 | 159±1 | 162±1 |
| Поли(ГМА-со-ГеМА) | 2,3 : 1 | 153±2 | 155±3 | 156±2 |
| Поли(ГМА-со-СМА) | 2,3 : 1 | 159±2 | 162±2 | 165±3 |
| Блок-сополимеры |  |  |  |  |
| Поли(ГМА-б-ЛМА) | 6,7 : 1 | 157±1 | 160±1 | 162±1 |
|  | 1,9 : 1 | 160±2 | 161±1 | 162±1 |
|  | 0,9 : 1 | 160±1 | 161±1 | 160±1 |

Оценку гидрофобных свойств ХБТ, модифицированной сополимерами ГМА, осуществляли по контактным углам смачивания. Как видно из таблицы 3, все образцы обладают супергидрофобными свойствами с углами смачивания до 165°. Стоит отметить, что модификация блок- или статистическими сополимерами практически не влияет на первоначальные гидрофобные свойства, контактные углы смачивания близки по значениям.

Рис. 2. Зависимость угла смачивания поверхности хлопчатобумажной ткани, модифицированной 3% растворами сополимеров глицидилметакрилата и лаурилметакрилата, от: а) времени погружения образцов в воду; в) времени экстракции в аппарате Сокслета в среде метилэтилкетона; б) фотография поверхности хлопчатобумажной ткани при погружении в воду.

Для оценки устойчивости супергидрофобных покрытий необходимо изучить зависимость контактного угла от времени непосредственного контакта с водной средой и действия агрессивных сред. При погружении образцов ХБТ с супергидрофобными покрытиями в воду виден слой воздуха на поверхности (рис. 2б), что свидетельствует о реализации гетерогенного режима смачивания. Как видно из рисунка 2 а, наблюдается тенденция к снижению контактного угла смачивания от времени погружения. Для статистических сополимеров достижение границы супергидрофобности происходит быстрее и составляет порядка 250 часов, при этом покрытие на основе блок-сополимеров деградирует медленнее и к 250 часам угол смачивания уменьшается со 162° до 156°. При этом, после 400 часов нахождения в водной среде для блок-сополимеров и 270 часов для статистических сополимеров характерна потеря образцами гидрофобных свойств, вода начинает проникать внутрь волокон, что приводит к промоканию ткани.

Экстракция модифицированных образцов в среде метилэтилкетона (рис. 2в) не приводит к заметному снижению контактных углов смачивания, что говорит о ковалентном закреплении гидрофобизаторов на волокнах ХБТ, и не наблюдается достижение метастабильного состояния для обоих видов модификаторов.

Деградация гидрофобных свойств полимерных покрытий связана с несколькими факторами. С одной стороны она обусловлена действием физических процессов: увеличением адсорбции воды, и гидрофилизацией поверхности полимерного покрытия за счет гидратации кислородсодержащих групп в сополимерах и образования водородных связей [9]. Такие взаимодействия приводят к увеличению сродства супергидрофобных покрытий к воде и снижению угла смачивания. Для обоих видов сополимеров на начальном этапе характерна обратимая гидратация активных центров, способных к образованию водородных связей. Затем, согласно механизму деградации супергидрофобного состояния, вероятно происходит необратимая гидратация за счет образования водородных связей с незадействованными эпоксидными группами ГМА и со сложноэфирными группами обоих мономеров. Вероятно, большая стабильность гидрофобных свойств при модификации блок-сополимерами связана с тем, что кислородсодержащие группы, способные к гидратации, трудно доступны для молекул воды вследствие их экранирования гидрофобным блоком ЛМА.

| а) | б) |
| --- | --- |
| в) | г) |
| д) | е) |

Рис. 3. Изображения СЭМ поверхности алюминия: а) исходного; б) после травления в 4 М растворе соляной кислоты; в,г) протравленного в 4 М растворе HCl с закрепленным сополимером поли(ГМА-со-ТЭМА); д,е) протравленного в 3,5 М растворе HCl с закрепленным сополимером поли(ГМА-б-ТЭМА).

Морфологические особенности алюминия после травления и последующей модификации исследовали методом СЭМ. Как видно из рисунка 3а исходный алюминий имеет гладкую поверхность. После травления в соляной кислоте с концентрациями 4М и 3,5М (рис.3б, в, д) на поверхности алюминия наблюдается образование развитой микротекстуры. При более детальном рассмотрении морфологии видно, что в результате закрепления сополимеров ГМА и ТЭМА на поверхности микрообъектов образуется покрытие с наноразмерной шероховатостью (рис 3г, е). При этом стоит отметить равномерное образование подобной мультимодальной текстуры по всей площади образца.

Таблица 4 – Контактные углы смачивания алюминия, модифицированного сополимером поли(ГМА-со-ТЭМА)

| Концентрация HCl, моль/л | Потеря массы после травления в кислоте, % | Привес после закрепления полимера, % | Угол смачивания, ° |
| --- | --- | --- | --- |
| Без травления | -- | -- | 110±2 |
| 5 | 12,8 | 0,17 | 161±4 |
| 4 | 10,3 | 0,29 | 153±4 |
| 3,5 | 9,4 | 0,06 | 161±3 |

Из таблицы 4 видно, что модификация алюминия без предварительного травления позволяет достигнуть гидрофобного состояния с углами смачивания до 110°. Образовавшаяся мультимодальная текстура наряду с гидрофобизующим действием сополимера поли(ГМА-со-ТЭМА) обеспечивает достижение супергидрофобных свойств с углами смачивания до 161°. При этом изменение режима травления, то есть концентрации кислоты, позволяет изменять микротекстуру поверхности (Рис. 3в, д), что влияет на количество закрепляемого полимера и свойства покрытий. Следует отметить, что супергидрофобные свойства данного покрытия устойчивы к длительным контактам с водными средами. С этой целью проводились исследования зависимости контактного угла смачивания от времени в статических условиях в камере, насыщенной парами воды: спустя 48 ч контакта капли с покрытием угол смачивания составлял 150°.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, показана возможность использования статистических и блок-сополимеров глицидилметакрилата и алкил-, фторалкилметакрилатов для придания супергидрофобных свойств поверхности хлопчатобумажной ткани и алюминия с достижением контактных углов смачивания до 162°. Создание мультимодальной текстуры на поверхности алюминия обеспечивается травлением соляной кислотой и последующим закреплением сополимеров глицидилметакрилата. Показано, что супергидрофобные свойства покрытий сохраняются при длительных контактах с водными средами: до 380 и 48 часов на поверхности хлопчатобумажной ткани и алюминия, соответственно.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках базовой части (госзадание № 2014/16, проект 3061) и РФФИ в рамках проекта № 15-03-00717_а.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бойнович, Л.Б. Гидрофобные материалы и покрытия: принципы создания, свойства и применение / Л.Б. Бойнович, А.М. Емельяненко // Успехи химии. – 2008. – Т. 77, Вып. 7. – С. 619-638.

- Бойнович, Л.Б. Супергидрофобные покрытия – новый класс полифункциональных материалов // Вестник Российской Академии наук. – 2013. – Т. 83, № 1. – С. 10-22.

- Mahltig, B. Hydrophobic sol–gel-based coating agent for textiles: improvement by solvothermal treatment // The Journal of The Textile Institute. – 2011. - V. 102, No. 5. – р. 455-459.

- A review on self-cleaning coatings / V.A. Ganesh et al.// Journal of Materials Chemistry – 2011. – V. 21. – р.16304-16322.

- Boday, D.J. The State of Fluoropolymers, Advances in Fluorine-Containing Polymers // ACS Symposium Series. – 2012. – V. 1106. – p. 1-7.

- Модификация целлюлозы – перспективное направление в создании новых материалов / Н.И. Ткачева [и др.] // Высокомолекулярные соединения, Серия Б. – 2013. – Т. 55, № 8. – C. 1086-1107.

- Teisala, H. Superhydrophobic coatings on cellulose-based materials: fabrication, properties, and applications / H. Teisala, M. Tuominen, J. Kuusipalo // Advanced Materials Interfaces. – 2014. – V. 1. – p. 1300026.

- Samyn, P. Wetting and hydrophobic modiﬁcation of cellulose surfaces for paper applications // Journal of Materials Science. – 2013 – N 48. – p. 6455-6498.

- Boinovich, L. Analysis of long-term durability of superhydrophobic properties under continuous contact with water / L. Boinovich, A. Emelyanenko, A. Pashinin // ACS Applied Materials & Interfaces. – 2010. – V. 2. – p. 1754-1758.

- Polymer grafting via atrp initiated from macroinitiator synthesized on surface / Y. Liu et al. // Langmuir. – 2004. – V. 20. – p. 6710-6718.