УДК 666.3/.7:629.7.

Высокотемпературные неорганические композиты нового поколения

Гращенков Д.В.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» (ФГУП «ВИАМ») (Россия, 
г. Москва)

Аннотация.

Рассмотрены разработанные в ВИАМ с применением технологий нового поколения перспективные высокотемпературные керамические композиционные материалы, отличающиеся способностью сохранять свойства при высоких температурах в окислительной среде, хорошей износостойкостью, отличными коррозионными свойствами. Материалы не уступают по свойствам лучшим зарубежным аналогам, а по некоторым  характеристикам превосходят их, что делает разработанные материалы безальтернативными для применения в теплонагруженных узлах и деталях перспективных изделий.

Ключевые слова: керамический композиционный материал, высокотемпературный, искровое спекание в плазме.

Характерной особенностью развития авиационной техники является постоянное увеличение скоростей полета и маневренности летательных аппаратов. Это неизбежно приводит к возрастанию аэродинамических нагрузок (давления) на агрегаты ЛА и к увеличению температуры на их поверхности. Особенно важным этот вопрос становится при сверхзвуковых и гиперзвуковых скоростях полета. Например, для летательных аппаратов, работающих на скоростях 5 – 12 М, температура на поверхности может достигать 2000 °С, а силовые нагрузки до 10 т.

Для развития новых поколений перспективной авиационной и космической техники требуется создание совершенных материалов, обладающих высокими температурой эксплуатации, механической прочностью, эрозионной стойкостью. Данным условиям в большей степени удовлетворяют керамические и стеклокерамические материалы, а также композиционные материалы на их основе.

Керамические и волокнистые композиционные материалы отвечают высоким требованиям по удельной прочности и топливной эффективности двигательных установок, а также по уровню шума и показателям воздействия на окружающую среду.

Анализ методов получения керамических композиционных материалов показал, что основными методами являются: реакционное спекание в инертной среде или в вакууме, CVI (химическая инфильтрация из газовой фазы, CVD (химическое осаждение из паровой фазы), метод горячего прессования в инертной среде или в вакууме, реакционное спекание и энергосберегающая золь-гель технология. Одним из новых и  наиболее перспективных методов является искровое плазменное спекание (spark plasma sintering) [1-6]. SPS – это сравнительно новая, очень перспективная технология получения КМК и СККМ, основанная на прохождении импульса постоянного тока непосредственно через заготовку. При этом генерируются очень высокие скорости нагрева и охлаждения (до 600 ºС/мин.). Данный метод позволяет достигнуть 100% уплотнения заготовки при более низких температурах и времени, чем обычный обжиг или горячее прессование. Это позволяет исключить нежелательный рост зерен матрицы и деградацию наполнителя во время обжига, а также делает SPS экономически выгодной технологией.

Лидирующими компаниями по производству установок искрового плазменного спекания являются: FCT System GmbH (Германия), Sumitomo Coal Mining Co. Ltd. (Япония), SPS Syntex (Япония), Thermal Technology LLC (США) и др.

Успешно введенная в эксплуатацию во втором полугодии 2014 года в ГНЦ ФГУП «ВИАМ» установка искрового плазменного спекания с комбинированным нагревом (FAST/SPS + индукционный нагрев), внешний вид которой приведен на рисунке 1, позволяет создавать керамические композиционные материалы с повышенными физико-механическими характеристиками (прочность выше 400 МПа, микротвердость выше 20 ГПа) и плотностями близкими к теоретическим. Микроструктура данных материалов представлена на рисунке 2.

Рисунок 1- Установка гибридного искрового плазменного спекания для получения сверхвысокотемпературной керамики

Рисунок 2 – Микроструктура керамического композиционного материала, полученного методом искрового спекания в плазме

Важной областью в авиационном материаловедении в настоящее время является использование композиционных керамических материалов и сверхвысокотемпературной керамики. Применение гибридного метода FAST/SPS позволяет в полной мере реализовать потенциал данных материалов, обеспечивая возможность работы конструкций на их основе в чрезвычайно жестких условиях – высоких температурах, окислительной среде и т.д.

С применением метода FAST/SPS был разработан ряд керамических композиционных материалов на основе тугоплавких соединений редких и редкоземельных металлов (гафния, тантала и др.) со следующими свойствами: рабочая температура –  1800°С  с кратковременными забросами температуры до 2000°С; термостабильность при 1800°С - 500 ч.; прочность при изгибе– 400-430 МПа; убыть массы при 1800°С  в течение 100 ч. до 2,2масс.%. Применение разработанных материалов и технологий позволит обеспечить работоспособность в окислительной среде элементов конструкций перспективных ГТД.

Одной из приоритетных задач современного материаловедения, обеспечивающей достижение прогнозных показателей технологического развития отечественного промышленного производства в части создания новых поколений изделий перспективной техники, является разработка исходных компонентов для высокотемпературных композиционных материалов, покрытий и волокон. В связи с этим, уделяется особое внимание созданию и освоению новых, особо экономичных материалов, среди которых наиболее перспективным относятся тугоплавкие соединения типа боридов и силицидов. Наиболее целесообразным является использование полезных свойств тугоплавких соединений и применение их в составе композиционных материалов и покрытий. Создание таких материалов является в ряде случаев наиболее эффективным, а иногда и единственно возможным средством решения сложных технических проблем. Во ФГУП «ВИАМ» разработаны технологии получения диборида титана, дисилицида молибдена и тетраборида кремния, созданы высокоэффективные малозатратные технологии получения золь-гель прекурсоров, прекурсоров на основе керамообразующих полимеров с уровнем свойств, не уступающим мировым аналогам.

Для изготовления теплонагруженных деталей горячего тракта ГТД и ГТУ, больших поверхностей, обтекателей необходимо создание конструкционных керамических композиционных материалов (ККМ) с высокими значениями прочности, твердости, коррозионной и эрозионной стойкости в совокупности с длительным жизненным циклом в условиях высокотемпературного окисления.

ФГУП ВИАМ является разработчиком новых керамических композиционных материалов, проводит совместные работы с участием вузов и институтов РАН: РХТУ им. Д.И. Менделеева, ИОНХ РАН им. Н.С. Курнакова, ИПМех РАН им. А.Ю. Ишлинского с применением уникальных технологий, в том числе искрового плазменного спекания SPS/FAST.

Разработана технология получения наноструктурированного трещиностойкого композиционного материала  марки ВМК-12П в системе 
С/SiC-Si3N4 с применением прекурсоров керамообразующих полимеров на основе поликарбосиланов и полисилазанов. Проведенные испытания материала выявили высокий уровень свойств, не уступающий мировым аналогам: рабочая температура –  1400-1500 °С, прочность на изгиб 250-300 МПа,  плотность 1800-2800 кг/м3, термостабильность при температуре 1400-1500 °С не менее 50 циклов [7].

Разработка композиционного материала с применением прекурсоров керамообразующих полимеров позволила совместно с ФГУП ЦИАМ 
им. П.И. Баранова создать технологию изготовления из материала  марки ВМК-12П сложноконтурные, крупногабаритные детали  высокотемпературной камеры сгорания для беспилотного ЛА.

В результате совместной работы ВИАМ с ИОНХ РАН была разработана технология получения композиционного материала на основе тугоплавкой керамической матрицы марки ВМК-11, модифицированного наноразмерными нитевидными кристаллами карбида кремния с применением золь-гель и CVI методов [8]. Анализ литературных источников показал, что разработанный материал не уступает по прочностными характеристиками зарубежным КМ (предел прочности равен 250-300МПа), армированных волокнами SiC, производство которых пока не налажено в РФ. Очевидно, что данный материал является незаменимым при изготовлении узлов и деталей авиационной техники нового поколения в качестве элементов горячего тракта газотурбинных двигателей авиационной и космической техники с рабочей температурой 1400-1600°С (рисунок 3).

Рисунок 3 - Сегменты

для перспективной камеры сгорания на основе карбида кремния

Основным процессом, оказывающим наибольшее влияние на структуру и свойства разработанного в ВИАМ керамического композиционного материала типа SiC–SiC, является высокотемпературный термохимический синтез, при котором происходят физические (испарение-конденсация, перекристаллизация через жидкую фазу, диффузионно-вязкое течение и др.) и химические процессы, приводящие к образованию матрицы и композита в целом.

В результате высокотемпературного термохимического синтеза происходит направленное формирование в композите на микро- и наноуровнях непрерывного карбидокремниевого каркаса, где упрочняющие частицы включаются в структуру матрицы, образующуюся в процессе синтеза из исходных компонентов. При проведении микроструктурного анализа выявлена заложенная гетерогенная поликристаллическая структура с незначительной замкнутой пористостью, при этом размеры зерен кристаллов в основном соответствуют 0,1–5 мкм.

Для углеродсодержащих композиционных материалов, обладающих относительно невысокой окислительной стойкостью (450оС), требуется специальная система защиты от окисления. В ВИАМ разработано высокотемпературное антиокислительное покрытие марки ВПКА-1 для работы изделий из углеродсодержащего материала при температурах 1400 - 1600°С в окислительной среде, в т.ч. в условиях воздействия высокоэнтальпийных потоков (рисунок 4) [9-10].

Рисунок 4 – Испытание композиционного материала с антиокислительным покрытием в высокоэнтальпийном потоке при Т=(1400-1600)оС

(слева – внешний вид образца до и после испытания)

Таким образом, во ФГУП «ВИАМ» разработаны перспективные конструкционные керамические композиционные материалы и покрытия с применением энергоэффективных технологий нового поколения, в том числе метода искрового спекания в плазме, золь-гель метода и термохимического синтеза. Полученные материалы обладают высокими физико-механическими и эксплуатационными характеристиками, что делает их перспективными для применения в теплонагруженных узлах и деталях изделий авиационно-космической техники.

Список литературы:

- Licheri R., Orru R., Musa C., Mario Locci A., Cao G. Consolidation via spark plasma sintering of HfB2/SiC and HfB2/HfC/SiC composite powders obtained by self-propagating high-temperature synthesis //Journal of Alloys and Compounds. 2009. V. 478. P. 572–578.

- Ghaffari S.A., Faghihi-Sani M.A., Golestani-Fard F., Mandal H. Spark plasma sintering of TaC–HfC UHTC via disilicides sintering aids //Journal of the European Ceramic Society. 2013. V. 33. P. 1479–1484.

- Григорьев Е.Г. Особенности процессов уплотнения порошковых материалов при электроимпульсной консолидации/ Перспективные технологии консолидации материалов с применением электромагнитных полей // Тезисы докладов III научного семинара. М.: НИЯУ МИФИ. 2014. С.8-9.

- Kessel H.U. Sintered materials on the way to production by means of modern SPS technologies //Beichte der Deutschen Keramischen Geselschaft. 2009. V. 86. №10. P. 145–152.

- Tokita M. Spark plasma sintering (SPS) method, systems, and applications /In: Handbook of Advanced Ceramics. Chapter 11.2.3. 2013. P. 1149–1177.

- Zhang F., Ahmed F., Holzhuter G., Burkel E. Growth of diamond from fullerene C60 by spark plasma sintering //Journal of Crystal Growth. 2012. №340. P. 1156–1161.

- Солнцев С.С. Высокотемпературные композиционные материалы и покрытия на основе стекла и керамики. // 75 лет. Авиационные материалы. Избранные труды «ВИАМ» 1932-2007г: юбилейный  науч.-техн. сб.; Под. Общ. ред. Е.Н.Каблова. М.: ВИАМ.2007. С.90-99.

- Симоненко Е.П., Симоненко Н.П., Севастьянов В.Г., Гращенков Д.В., Кузнецов Н.Т., Каблов Е.Н. Функционально градиентный композиционный материал SIC/(ZRO2-HFO2-Y2O3), полученный с применением золь-гель метода// Композиты и наноструктуры. 2011. № 4. С. 52-64.

- Сорокин О.Ю. Керамические композиционные материалы с высокой окислительной стойкостью для перспективных летательных аппаратов (обзор) / О.Ю. Сорокин, Д.В.Гращенков, С.Ст.Солнцев, С.А.Евдокимов // Труды ВИАМ. . − 2014. – №6. – Ст. 08 (эл. журнал).

- Высокотемпературные антиокислительные покрытия для углеродкерамических композиционных материалов // Вопросы материаловедения. 2013. Т. 75. №3. С.76-81.