УДК 629.7.023.224

СОВРЕМЕННЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЕТАЛЕЙ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

В.С. Денисова, д.т.н., проф. С.С. Солнцев, к.т.н. Розененкова В.А.

ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ, г. Москва, e-mail: lab13@viam.ru

Представлены результаты по созданию покрытий на основе элементоорганических керамообразующих полимеров (типа ПКС и ПСЗ) и нанодисперсных тугоплавких бескислородных модифицирующих добавок. Рассмотрены особенности синтеза жаростойких реакционноотверждаемых эмалей для авиационных сталей и сплавов.

Ключевые слова: жаростойкость, эмаль, высокотемпературная газовая коррозия, никелевые сплавы.

ADVANCED CERAMIC HIGH-TEMPRERATURE COATINGS FOR AVIATION ENGINE PARTS PROTECTION

V.S. Denisova, S.S. Solntsev, V.A. Rozenenkova

FSUE “VIAM”, Moscow, e-mail: lab13@viam.ru

The results of development of coatings based on organoelement compounds and pre-ceramic polymers (PCS and PSS type) and nanodispersed refractory nonoxide modifying additives are shown. The features of heat-resistant reaction-cured enamel coatings synthesis for aviation steels and alloys are reviewed.

Keywords: heat resistance, enamel coating, hot corrosion, nickel alloys.

РЕФЕРАТ

Проведены исследования теплозащитных и уплотнительных истираемых материалов с применением керамических покрытий. Исследованы температурно-временные режимы формирования покрытий, температуроустойчивость и механические свойства (σизг  и σсж ).

Применение разработанных составов керамических покрытий на основе элементоорганических керамообразующих полимеров и нанодисперсных тугоплавких бескислородных модифицирующих добавок позволит повысить термопрочностные характеристики теплозащитных и уплотнительных истираемых материалов: рабочую температуру на 200-300°С; термостойкость в 7-10 раз; механическую прочность (σизг и σсж) в 2-3 раза.

Осуществлён синтез жаростойких реакционноотверждаемых эмалей для авиационных сталей и сплавов. Основой эмалевых покрытий являются тугоплавкие высококремнезёмные стёкла системы BaO-Al2O3-SiO2. В качестве модифицирующих добавок были использованы тугоплавкие неоксидные соединения. Отмечено снижение температуры формирования эмалевых покрытий на 50-100оС относительно составов эмалей без модифицирующих добавок.

Изготовлены эмалевые покрытия на основе стёкол системы BaO-Al2O3-SiO2 с модифицирующими наполнителями в виде сложных тугоплавких силикатных соединений. Полученные эмалевые покрытия отличаются высокой жаростойкостью и термостойкостью при температурах вплоть до 1150оС, прочным сцеплением со сталью типа 12Х18Н10Т и никелевыми сплавами, технологичностью, что обусловлено крайне высокими температурами плавления наполнителей (до 1760оС) и их сродством к составу матричного стекла.

Введение

Прогресс в авиастроении во многом определяется свойствами материалов, используемых в конструкции летательных аппаратов. Современные жаростойкие сплавы для конструкции турбин, камер сгорания, форсажных камер и других деталей газотурбинных двигателей отличаются сложным легированием, имеют сверхвысокие температуры эксплуатации, подвергаются агрессивному воздействию топлив, что требует обеспечения надёжности работы в конструкции авиационной военной и гражданской техники.

Высокотемпературные реакционноотверждаемые эмалевые покрытия

С целью повышения сопротивляемости сплавов высокотемпературной газовой коррозии и иным экстремальным факторам созданы и широко внедрены жаростойкие эмалевые покрытия, которые регламентируют окисление поверхности металлов, являются барьером на пути агрессивных сред. Анализ современной научной литературы свидетельствует, что в настоящее время зарубежные разработки не достигают уровня отечественных. Жаростойкие эмалевые покрытия имеют ряд преимуществ, которыми обусловлено их широкое внедрение в авиастроении. Так, эмали отличаются технологичностью, высокой прочностью сцепления с металлами, отсутствием пористости и исключением диффузии компонентов из газовой среды к сплаву и из сплава в покрытие. Жаростойкие эмали также отличаются невысокой стоимостью. Возможен ремонт эмалевых покрытий с помощью эмалей холодного отверждения, разработанных в ВИАМ.

В институте также отработана технология получения жаростойких эмалей, позволяющая наносить покрытия на габаритные изделия сложной формы из широкой номенклатуры сплавов. В конструкции авиационной техники нового поколения использованы новейшие сплавы, температура эксплуатации которых достигает 1200°С кратковременно. Существующие в настоящее время отечественные эмали не могут обеспечить надёжную защиту при данных температурах. Решение данной задачи также затрудняют высокие температуры формирования покрытий, которые обычно превышают рабочие на 200-300°С. При столь высоких температурах сплавы склонны к окислению, потере свойств, нарушается форма деталей на стадии обжига эмалей.

Решить эту проблему позволяют разработанные в ВИАМ реакционноотверждаемые жаростойкие эмалевые покрытия. Высокую жаростойкость покрытий данного класса обеспечивает использование тугоплавких соединений системы BaO-Al2O3-SiO2, а введение неоксидных тугоплавких соединений, прежде всего, боридов, позволяет снизить температуру обжига эмалей. Образующаяся при окислении неоксидных наполнителей жидкая фаза способствует формированию покрытия и одновременно насыщается тугоплавкими соединениями.

Экспериментально установлено, что введение борида кремния в состав жаростойких эмалевых покрытий позволяет получить эмали с температурой формирования меньшей или равной рабочей температуре. В качестве обоснования полагается, что при обжиге покрытий протекает комплекс сложных физико-химических процессов, и в результате разрыва кремнекислородных связей в стекле и химических реакций боридов образуется сложная структура с сохранением связи кремний-бор. Особенностями структуры реакционноотверждаемых покрытий обусловлены их уникальные свойства.

Переход от классических жаростойких эмалей к реакционноотвержаемым позволит обеспечить защиту жаропрочных сплавов от высокотемпературной газовой коррозии и иных экстремальных факторов, а также обеспечить увеличение температуры сгорания топлива, что повысит комплекс технических характеристик ГТД и улучшит экологию окружающей среды за счет снижения эмиссии.

Жаростойкие тонкоплёночные покрытия для уплотнительных истираемых материалов

В ВИАМ созданы принципиально новые уплотнительные истираемые материалы (УИМ), состоящие из дискретных металлических волокон систем: Ni-Cr-Al, Ni-Cr-Al-Y, Fe(Ni)-Cr-Al-Y, на рабочие температуры компрессора и турбины ГТД до 900°С. Достоинством разработанных уплотнительных материалов являются: низкая плотность (≤1,8 г/см3), высокая пористость (65-90%), высокая эрозионная стойкость (≥1100 ед.) и очень высокая истираемость (10:1), что обеспечивает снижение износа лопаток компрессоров в 2-3 раза и снижение массы уплотнительного материала до 5 раз. Применение покрытий можно рассматривать как способ повышения термопрочностных и конструкционных характеристик волокнистых металлических материалов.

Целью являлось исследование возможности повышения рабочей температуры уплотнительных пористых волокнистых материалов на основе металлических волокон системы Fe(Ni)–Cr–Al–Y до 1100°С благодаря применению жаростойких тонкопленочных покрытий с повышенной фазовой стабильностью при высоких температурах, состоящих из наноразмерных частиц оксида, карбида и нитрида кремния, получаемых в результате пиролитического разложения керамообразующих полимеров. С учетом небольших размеров дискретных металлических волокон для уплотнительных материалов (диаметр волокна: 30 мкм, длина – до 5 мм), одним из основных требований к разрабатываемым покрытиям является создание наноразмерных тонких бездефектных пленок, которые равномерно распределяются по всей поверхности волокна и обладают высокой смачивающей способностью и сцеплением с волокном.

Главная задача исследования состояла в разработке состава покрытия и технологии для синтеза многокомпонентных аморфных систем высокой степени однородности и чистоты, а также для получения пространственно организованных структур нанометровых размеров, что позволит обеспечить разрабатываемым тонкопленочным покрытиям уникальный комплекс физико-химических и механических свойств. Реализация поставленной задачи стала возможной путем выбора типа кремнийорганического полимера, модифицирующих наполнителей и режимов их термообработки с целью получения максимального выхода керамического остатка – не менее 75%. Это позволило получить ультратонкий защитный слой покрытия, состоящего из наноразмерных частиц карбида, нитрида и оксида кремния, с минимальной пористостью. Ультратонкие защитные слои покрытий повышают жаростойкость сплава на 150-200°С, сохраняют исходную структуру уплотнительного пористого материала, истираемость, износостойкость. При этом повышается плотность материала не более чем на 5%.

Для синтеза тонкопленочных покрытий использовали прекурсоры на основе поликарбосиланов и полисилазанов, которые образуют в результате отверждения и пиролиза в инертной среде керамический остаток, состоящий из смеси SiC, Si3N4, SiO2.

Данные прекурсоры на основе керамообразующих полимеров в сочетании с керамическими и стеклообразующими наполнителями позволяют осуществить синтез тонкопленочных полифункциональных защитных покрытий. Для повышения жаростойкости, термостойкости, улучшения технологических и защитных свойств тонкопленочных покрытий в их состав вводили модифицирующие компоненты, обладающие стеклообразующими свойствами и улучшающими адгезионные характеристики керамических покрытий. В качестве исходных компонентов исследовали керамообразующий полимер поликарбосилан ПКС-21М и модифицирующие компоненты – порошки бора аморфного (Вам) и сернокислого кобальта. Достоинством керамообразующего полимера ПКС-21М является получение керамической фазы SiC-Si3N4-SiO2 не менее 75%. Эффективность применения тонкопленочного покрытия обеспечивается низкой температурой его формирования (700°С), что значительно ниже рабочей температуры уплотнительного материала (900°С), и повышенной фазовой стабильностью аморфной структуры покрытия. Основное назначение модифицирующих компонентов – устранение дефектов в покрытии, возникающих как при их получении, так и эксплуатации. Подготовка связующего полимера ПКС-М и модифицирующих компонентов к работе включала оценку их технологических характеристик: агрегатного состояния, дисперсности частиц, содержания твердой фазы, влажности. Высокое содержание влаги и летучих веществ в материалах является причиной появления дефектов в готовых изделиях. Недостаточное содержание растворителя может привести к снижению текучести материала и неравномерному распределению покрытия по поверхности волокон. Одним из важных свойств модифицирующих компонентов является их дисперсность. Наполнители, состоящие из крупных частиц, могут неравномерно распределяться в процессе нанесения и формирования покрытия, что будет приводить к нестабильности их свойств. Необходимо, чтобы наполнители имели сопоставимо малые размеры частиц и равномерно распределялись в объеме керамических композиций. Для достижения стабильных результатов по испытанию свойств исходных компонентов и суспензий прекурсоров на основе керамообразующих полимеров, исследования проводились на трех партиях каждого компонента суспензий прекурсоров.

Для определения свойств полимера ПКС-21М, порошков бора аморфного и сернокислого кобальта и подготовленных рабочих растворов и суспензий прекурсоров были выбраны следующие методики: агрегатное состояние веществ определяли по ГОСТ 208411, твердую фазу полимера - весовым методом по достижении постоянной массы вещества при нагреве до 140°С (ГОСТ 17537), влажность порошка - по ГОСТ 9758, условную вязкость суспензий прекурсоров - на приборе ВЗ-246 (ГОСТ 8420), дисперсность, выраженную через удельную поверхность частиц Sуд (м2/кг), - на приборе «Анализетте-22», плотность - ареометром (ГОСТ 18481-81).

В исходном состоянии исследуемый полимер представлял собой однородные куски темно-коричневого цвета без механических включений, содержание твердой фазы составляло 72-75% (по массе); бор аморфный (Вам) - однородный сыпучий порошок черного цвета с дисперсностью частиц Sуд=980-1050 м2/кг, влажность порошка 3%; сернокислый кобальт (CoSO4)  однородный сыпучий порошок розового цвета с Sуд=700-780 м2/кг, влажность 5%. Оценка качества суспензий прекурсоров включала в себя определение содержания твердой фазы, условной вязкости и плотности. Исследовано влияние длительности помола модифицирующих компонентов (Вам и CoSO4) на дисперсность порошков (Sуд) и режимов сушки – на их влажность. Установлено, что увеличение длительности помола с 10 до 40 ч приводит к повышению удельной поверхности порошков. Определено оптимальное время размола для модифицирующих компонентов. Определен режим сушки бора аморфного и сернокислого кобальта, обеспечивающий влажность порошков ≤1%. Установлено, что с увеличением содержания модифицирующих добавок (Вам и CoSO4) концентрация твердой фазы, условная вязкость и плотность увеличиваются пропорционально количеству введенных наполнителей: концентрация твердой фазы прекурсора - от 72,6 до 77% (по массе); условная вязкость - от 20 до 35 с; плотность - с 660 до 770 кг/м3. Исследованные прекурсоры на основе керамообразующих полимеров использовались для создания опытных образцов тонкопленочных покрытий. Характерной особенностью технологического процесса получения тонкопленочных покрытий из полимерных прекурсоров является твердофазный синтез керамического слоя системы SiС–Si3N4-SiO2 на поверхности волокон по всему объему материала. Исследование свойств тонкопленочного покрытия проводилось на образцах износостойкого уплотнительного материала, состоящего из металлических волокон сплава системы Fe(Ni)–Cr–Al–Y. На образцы размером 40×15×5 мм наносили экспериментальные составы тонкопленочных покрытий. По оптимальной технологической схеме были изготовлены образцы для исследования жаростойкости, термостойкости, коррозионной стойкости и истираемости пористых материалов из волокон сплава системы Fe(Ni)–Cr–Al–Y с тонкопленочным покрытием.

Применение тонкопленочного покрытия для износостойкого уплотнительного волокнистого металлического материала системы Fe(Ni)–Cr–Al–Y обеспечивает его работоспособность при температуре 1100°С в течение 100 ч без разрушения, в то время как без покрытия уплотнительный материал вследствие сильного его окисления теряет работоспособность и разрушается. Высокая противоокислительная стойкость тонкопленочного покрытия является следствием образования на поверхности тонких дискретных металлических волокон сплошной стеклокерамической пленки из материала системы SiCSi3N4SiO2, обладающей высокой адгезией к волокнам.

Образцы разработанного износостойкого уплотнительного материала сохраняют свою целостность также при термоциклических испытаниях.

Выводы

Переход от классических жаростойких эмалей к реакционноотвержаемым позволит обеспечить защиту жаропрочных сплавов от высокотемпературной газовой коррозии и иных экстремальных факторов, а также обеспечить увеличение температуры сгорания топлива, что повысит комплекс технических характеристик ГТД и улучшит экологию окружающей среды за счет снижения эмиссии.

Разработанные высокотемпературные тонкопленочные покрытия системы SiС–Si3N4–SiO2 повышенной окислительной стойкости на основе керамообразующих полимеров могут быть использованы при изготовлении истираемых уплотнений проточной части компрессора и турбины ГТД, что позволит снизить износ по торцам дорогостоящих лопаток, получив экономию топлива путем повышения КПД компрессора, увеличить их ресурс.

Список литературы

- Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» //Авиационные материалы и технологии. 2015. №1 (34). С. 3–33.

- Каблов Е.Н., Солнцев С.С., Розененкова В.А., Миронова Н.А. Современные полифункциональные высокотемпературные покрытия для никелевых сплавов, уплотнительных металлических волокнистых материалов и бериллиевых сплавов //Новости материаловедения. Наука и техника. 2013. №1 (materialsnews.ru).

- Солнцев С.С. Высокотемпературные стеклокерамические материалы и покрытия – перспективное направление авиационного материаловедения //Все материалы. Энциклопедический справочник. 2009. №1. С. 26–37.

- Солнцев С.С. Защитные технологические покрытия и тугоплавкие эмали. М.: Машиностроение. 1984. 256 с.

- Солнцев Ст.С., Розененкова В.А., Миронова Н.А. Высокотемпературные стеклокерамические покрытия и композиционные материалы //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 359–368.

- Розененкова В.А., Солнцев С.С., Миронова Н.А. Тонкоплёночные покрытия для уплотнительных истираемых материалов на основе дискретных волокон для проточного тракта ГТД // Труды ВИАМ. 2013. №5. Ст. №04 (viam-works.ru).

- Солнцев Ст.С., Денисова В.С., Розененкова В.А. Жаростойкие эмали для защиты никелевых сплавов и сталей // Все материалы. Энциклопедический справочник. 2016. №1 (в печати)