УДК 666.3

НАПОЛНЕННЫЙ АЛЮМОСИЛИКАТ ДЛЯ АНТИКОРРОЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ

Иванов Александр Андреевич (Aleksandr A. Ivanov) 1 alexchemtsu@rambler.ru

Туев Василий Иванович (Vasily I. Tuev) 1, д.т.н., tvi_retem@main.tusur.ru

1Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники

г. Томск, пр. Ленина 40.

Аннотация: Повсеместно применяемые антикоррозионные неметаллические материалы в значительной мере достигли своего предела конструктивной прочности. Вместе с тем развитие современной техники требует создания материалов, надежно работающих в сложной комбинации силовых и температурных полей, при воздействии агрессивных сред, излучений, глубокого вакуума и высоких давлений. Решить эту задачу можно применением современных материалов предлагаемых в данной работе в совокупности с традиционными материалами. Widely used anti-corrosion non-metallic materials to a large extent reached its limit structural strength. However, the development of modern technology requires the creation of materials, safe working in a complex combination of force and temperature fields, when exposed to corrosive environments, radiation, high vacuum and high pressures. To solve this problem can be the use of modern materials proposed in this paper in conjunction with traditional materials.

Реферат: предложен метод синтеза аморфных наноструктурированных керамических неметаллических неорганических материалов для получения толстопленочных полифункциональных покрытий на основе дендритных надмолекулярных гель-прекурсоров полиалюмосиликатов и равномерно распределенных в них мономерных порошков-прекурсоров ZrO2-Al2O3 нанометрового размера. Покрытия имеют высокие электрическую прочность и плотность, термически устойчивы до 1300 оС.

Ключевые слова: композиционные материалы, антикоррозионные покрытия, алюмосиликаты. Сomposite materials, anti-corrosion coatings, alumosilicates.

Введение

Развитие современной техники на базе самых разнообразных функциональных и конструкционных материалов не возможно без создания новых керамических неметаллических неорганических материалов, в т.ч. на основе как оксидных, так и бескислородных соединений. Острая потребность в материалах, обладающих высокой стабильностью к агрессивным средам, различным излучениям, глубокому вакууму и высоким давлениям, делают эту проблему еще более актуальной. Следует также добавить, что эти материалы во многих случаях должны обладать достаточно высокой плотностью и надежно работать в условиях сложной комбинации силовых и температурных полей.

Такие классические методы создания керамических покрытий как электродуговая металлизация и газотермическое напыление в большинстве случаев не обеспечивают изготовление покрытий нужного состава и качества, особенно в тех случаях, когда формирование наноструктурных материалов должно проходить  на атомно-молекулярном уровне [1-5].

Сегодня роль управляемого химического синтеза в процессе формирования и модификации свойств керамических материалов является определяющей, ибо на стадии синтеза закладываются наноразмерные, фазовые, структурные и другие особенности, определяющие физические, механические, химические и эксплуатационные свойства покрытий. При использовании классических методов синтеза получить наноструктурированные керамические материалы, обладающие необходимой стехиометрией, гомогенностью, высокой чистотой и определенной микроструктурой не всегда возможно, тем более, когда речь идет о полифункциональных покрытиях.

Трудность формирования гомогенной микроструктуры покрытий классическими методами привела к необходимости разработки новых методов синтеза таких материалов, которые можно осуществить в два этапа: сначала выбрать прекурсоры в качестве исходных соединений, затем применить методы, позволяющие в процессе превращений прекурсоров получить наноразмерные структурные единицы фазы и заданный стехиометрический состав. Получение таких покрытий можно достичь золь-гель методом, который включает процесс трехмерной поликонденсации гель-прекурсора посредством сшивания металлооксополимерных молекул в растворах (химически контролируемая поликонденсация).

В качестве прекурсоров в золь-гель-процессах используют мономерные или полимерные соединения, а также прекомпозиты, включающие требуемые для технологической переработки в конечные керамические продукты. Преимуществом использования прекурсоров является возможность создания нанокомпозитов широкого спектра: наноразмерных волокон и пленочных материалов, керамоматричных композитов, керамических связующих и др.

В работе выбор прекурсоров для синтеза наноструктурированных керамических неметаллических неорганических (НКНН) материалов основан на разработанной нами структурно-химической концепции межмолекулярных взаимодействий и расчете соответствующих геометрических параметров структур. Таким образом, структурно-химическая концепция позволяет скорректировать активность прекурсоров с их межмолекулярной структурой применительно к золь-гель процессу. Выбор прекурсоров для синтеза НКНН материалов основан на возможности:

- априорного расчета степени заполнения исходной системы соединений с известной или смоделированной гипотетической молекулярной геометрией, состоящей из необходимых компонентов конечного целевого продукта;

- определения числа и типов возможных межмолекулярных взаимодействий;

- выбора наиболее перспективных прекурсоров.

Целью работы является синтез наноструктурированных полиалюмосиликатных гель-прекурсоров и мономерных порошков-прекурсоров ZrO2-Al2O3 для получения толстопленочных полифункциональных антикоррозионных покрытий с заданными свойствами.

Материалы и методика эксперимента

Синтез гель-прекурсора

В качестве исходных реагентов для синтеза гель-прекурсора (полиалюмосиликаты различного состава) выбраны кремниевые кислоты. Синтез проводили в 3 стадии.

I стадия: растворение кремниевых кислот при рН > 7.

II стадия: гидролиз нитрата алюминия.

III стадия: поликонденсация с образованием гель-прекурсора из олигокремниевых кислот и O3N-Al-(OH)2

Третью стадию сначала прерывали на начальном этапе перехода золя в гель с целью последующего введения мономерных порошков-прекурсоров методом ультразвукового диспергирования и затем продолжали ее собственно при формировании покрытия.

Единственным подходом априорного исследования микроструктуры гель-прекурсоров в настоящей работе является компьютерное моделирование. Влияние конформационных состояний отрезков полимерных молекул на жесткость  полимерной цепи оценивали путем их геометрической оптимизации методом компьютерного расчета конформаций (метод B3LYP c базисным набором 6-31G). Показано, что жесткость полимерной цепи зависит от микроструктуры гель-прекурсоров. В зависимости от степени свободы вращательных колебаний Si-O-Al-O-Si изменяются конформации отрезков олигомеров. Уровни популяций конформеров зависят также от атомных радиусов и зарядов атомов Si и Al: заряд Si изменяется от 1.201 до 1.305, Аl – от 0.973 до 0.986. Атом Al вносит меньшие стерические затруднения. Наиболее подходящей конформацией, препятствующей образованию дальнего порядка в расположении структурных элементов, является конформация, представленная на рис. 1. Другими словами, именно такие конформации участвуют в формировании дендритных надмолекулярных структур, которые, в свою очередь,  образуют аморфные полиалюмосиликаты (рис. 2).

Рис. 1. Отрезок макромолекулы гель-прекурсора

Количественное соотношение исходных реагентов и условия синтеза гель-прекурсора проводили на базе рассчитанной модельной конформации (рис.1). Интересно отметить, что в полном соответствии с результатами компьютерного моделирования сформированные полиалюмосиликатные покрытия состоят из дендритных надмолекулярных структур (рис. 2).

Рис. 2. Микрофотография надмолекулярной структуры гель-прекурсора

(полиалюмосиликат, линейка 200 nm, просвечивающий электронный микроскоп Philips CM 30)

Синтез мономерных порошков-прекурсоров

Синтез мономерных порошков-прекурсоров проводили методом допирования. Именно допирование является одним из способов, позволяющих получать порошки с наноразмерной структурой с наименьшими затратами. Синтез основан на методе химического осаждения.

В качестве исходных реагентов на первом этапе.выбраны ZrO(NO3)2*nH2O и Al(NO3)3*9H2O. Для обеспечения максимальной полноты осаждения компонентов и высокой степени гомогенности осадков применили метод обратного осаждения. При проведении осаждения учитывали следующие моменты:

- использовали разбавленные растворы солей и осадителя (~0.1 М);

- скорость подачи растворов солей подбирали таким образом, чтобы значение рН на протяжении всего процесса осаждения составляло ~ 9.5;

- осаждение проводили осторожно при температуре –6 oС и при тщательном перемешивании;

- время нахождения осадков в маточном растворе после завершения процесса осаждения было минимальным, чтобы замедлить рост агломератов.

Второй этап синтеза заключался в ультразвуковой обработке полученных осадков с целью снижения их степени агломерации. Затем деагломерированные осадки подвергали обработке при температуре –25 оС (20 ч), что позволило осуществить глубокую дегидратацию осадков и сохранить сформированные наноразмеры соосажденных порошков. По данным седиментационного анализа размер агломератов в соосажденных порошках после замораживания составляет 20 – 40 нм (рис. 3).

Рис. 3. Микрофотография микроструктуры наноразмерных порошков-прекурсоров ZrO2-Al2O3 после деагломерирования (увеличение ´ 95000)

Таким образом, разработанная технологическая схема синтеза позволяет получать наноразмерные порошки-прекурсоры ZrO2-Al2O3.

Введение мономерных порошков-прекурсоров в гель-прекурсоры

Использование ультразвукового диспергирования частиц заключается во включении мономерных порошков-прекурсоров, проявляющих слабые ван-дер-ваальсовые многочастичные взаимодействия. Введение мономерных порошков-прекурсоров происходит путем внедрения их в пустоты дендритных структур гель-прекурсора. Молекулы мономерного порошка-прекурсора, проникая в дендритную надмолекулярную структуру, увеличивают межслоевое расстояние, взаимодействие между слоями ослабевает и под действием тепловых колебаний становится возможным диспергирование частиц нанометровых размеров.

Таким образом, нам удалось получить композиционный наноструктурированный материал, состоящий из гель-прекурсора и равномерно распределенного в нем мономерного порошка-прекурсора.

Формирование покрытий

Для формирования НКНН покрытий полученный композиционный материал наносили на материал основы лакокрасочными технологиями. Для ускорения процесса поликонденсации гель-прекурсора проводили термообработку при температуре 150-200 оС.

Исследование элементного состава гель-прекурсора методом рентгенофлуоресцентной спектроскопии

Анализ элементного состава покрытия осуществляли методом рентгенофлуоресцентной спектроскопии. Измерения выполняли на последовательном волнодисперсионном рентгенофлуоресцентном спектрометре Shimadzu XRF 1800. Источником первичного возбуждения служила рентгеновская Rh-трубка. Параметры работы трубки: ток 95 мА, напряжение 40кВ. Регистрацию флуоресценции осуществляли при помощи газопропорционального и сцинтилляционого детекторов.

Массовое содержание элементов в покрытии рассчитывали исходя из соответствующих интенсивностей рентгеновской флуоресценции. В качестве модели, учитывающей процессы поглощения первичного и характеристического излучения, а так же вторичного возбуждения в пробе (покрытии) конечной толщины использовалась модель фундаментальных параметров:

Формула связывает интенсивность рентгеновской флуоресценции (I) c массовой концентрацией элемента в пробе (СА). Параметр К – константа прибора, получена по высокочистым веществам для каждого элемента.

Интересно отметить, что экспериментальные результаты и результаты компьютерного моделирования свидетельствуют о хорошем совпадении содержания Si и O в гель-прекурсоре (табл. 1). Заниженное содержание на 45% алюминия в компьютерном эксперименте связано, видимо, с тем, что гидролиз нитрата алюминия (стадия II) при выбранных значениях рН протекает не полностью, и в равновесной системе присутствует значительное количество моногидроксида нитрата алюминия, который не участвует в образовании сшивок и структурировании.

Таблица 1

|  | Содержание элементов, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Элемент |  | Метод рентгенофлуоресцентной спектроскопии | Компьютерный эксперимент |
| O |  | 65.13 | 67.67 |
| Si |  | 25.67 | 27.68 |
| Al |  | 7.07 | 4.61 |

Оценка фазового состояния гель-прекурсора методом просвечивающей электронной микроскопии

Фазовое состояние гель-прекурсора оценили методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) на микроскопе Philips CM 30. Микродифракционная картина показывает, что гель-прекурсор имеет аморфную структуру (рис. 4), что согласуется с априорной оценкой структуры.

Рис. 4. Микродифракционная картина гель-прекурсора с аморфной структурой

Оценка морфологии покрытий

Для микроскопического исследования НКНН слоев покрытия готовили поперечный шлиф с 10 классом поверхности, поверхность которого исследовали методом растровой электронной микроскопии (рис. 5).

Рис. 5. Микрофотография поперечного шлифа покрытия (увеличение ´ 33000)

На рисунке видно, что покрытие не имеет пор ввиду равномерного распределения мономерного порошка-прекурсора ZrO2-Al2O3 в пустотах дендритных надмолекулярных структурах гель-прекурсора.

Оценка электрической прочности полученных покрытий

Для определения электрической прочности образцов использовали универсальную пробойную установку УПУ-5МУ. Электрическая прочность НКНН покрытия описывается уравнением прямой

,

где U – напряжение пробоя (В), d – толщина покрытия (мкм); а является постоянной для данного материала. Т.о. при увеличении количества наносимых слоев, используя константу а и измеряя d, можно рассчитывать величину U, не измеряя ее в каждом случае. Для полученных НКНН покрытий а = 14.

Вывод

1. На основе предложенной структурно-химической концепции получены гель-прекурсорыполиалюмосиликата, имеющие аморфную дендритную надмолекулярную структуру.

2. Используя разработанную технологическую схему и метод допирования синтезированы мономерные порошки-прекурсоры ZrO2-Al2O3 нанометрового размера.

3. Ультразвуковое диспергирование позволяет равномерно распределять мономерные порошки-прекурсоры в пустотах дендритной надмолекулярной структуры гель-прекурсора.

4. Используя лакокрасочные технологии, сформированы аморфные слоистые наноструктурированные керамические неметаллические неорганические покрытия, имеющие высокие электрическую прочность (U = 4200 В при d = 150 мкм) и плотность, стабильные при температурах до 1300 оС при различных физических нагрузках.

СПИСОКЛИТЕРАТУРЫ

1. Krivenko P.V., Guziy S.G. //  Aluminosilicate coatings with enhanced heat- and corrosion resistance. Appl. Clay Sci. 2012. doi.org/10.1016/j.clay.2012.10.010

2. Иванов А.А. // Синтез полифункциональных полиалюмосиликатов золь-гель методом. Сборник материалов 52 Международной научной конференции «Актуальные проблемы прочности». – Уфа: РИЦ БашГУ, 2012. – С. 195.

3. Иванов А.А. // Оценка дендритных надмолекулярных структур аморфных полиалюмосиликатов. // Материалы XXII Рос. молодеж. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. А.А. Тагер, «Проблемы теоретической и экспериментальной химии». – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2012, – С. 266–267.

4. Иванов А.А., Мамаев А.И. // Синтез трехмерных сверхразветвленных дендритных надмолекулярных структур аморфных полиалюмосиликатов. // Сборник материалов Третьей Всероссийской молодежной конференции с элементами научной школы «Функциональные наноматериалы и высокочистые вещества». – М: ИМЕТ РАН, РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2012. – С. 260-261.

5. Иванов А.А., Мамаев А.И. // Полифункциональные наноструктурированные керамические неметаллические неорганические покрытия. // Известия высших учебных заведений «Физика». – 2011. – Т. 54. – № 9/2. – С. 87–98.

6. Duran P., Villegas M., Capel F. //J. Europ.Ceram.Soc. 1996. V.16. №9.  – 945-952 Р.

7.	Шабанова Н.А. Химия и технология нанодисперсных систем. – М.: Академкнига., 2006. − 309 с.

8.	Шевченко В.Я. //Российские нанотехнологии. 2008. Т.3. № 11-12. – 36-45 с.

9.	Шевченко В.Я., Терещенко Г.Ф. //Вестник Российской академии наук. 2000. Т.70. №1. – 82-87 с.