УДК 661.665:666.3.015:666.3.022

Синтез керамических композитов на основе Ti3SiC2 с использованием непорошковых реагентов

Истомин Павел Валентинович 1, к.х.н., istomin-pv@chemi.komisc.ru

Надуткин Александр Вениаминович1, к.т.н.

Грасс Владислав Эвальдович1, к.г.-м.н.

1) Институт химии Коми научного центра УрО РАН

Аннотация

Предложен новый метод синтеза керамических композиционных материалов с матрицей на основе Ti3SiC2 с использованием непорошковых титановых реагентов (фольги, пластины, стержни, трубки). Изучены механизмы фазо- и структурообразования при синтезе.

Abstract

A novel technique for the synthesis of Ti3SiC2-based ceramic matrix composites using non-powder titanium reactants such as foils, sheets, rods and tubes was proposed. The reaction path and microstructure formation during the process were investigated.

Ключевые слова: высокотемпературные керамоматричные композиты,  Ti3SiC2, синтез из непорошковых реагентов

Keywords: high-temperature ceramic matrix composites, Ti3SiC2, synthesis via non-powder reactants

Введение

Ужесточение условий эксплуатации узлов и агрегатов технических систем является устойчивым мировым трендом, требующим создания материалов с повышенным эксплуатационным ресурсом, способных длительное время противостоять комбинированному действию высоких температур, агрессивных сред, ударных механических и термических воздействий. Достижение высокого уровня эксплуатационных характеристик может быть реализовано в композиционном материале за счёт формирования микропластичных трещино- и термостойких керамических матриц на основе MAX-фаз. Известно [1–3], что MAX-фазы представляют собой сложные карбиды и нитриды переходных металлов со слоистой кристаллической решёткой (рис. 1а), частицы которых имеют выраженное наноламинатное строение (рис. 1б). Это придаёт матрицам на основе MAX-фаз способность эффективно рассеивать энергию механического разрушения и локализовывать повреждения на наноразмерных элементах структуры без макроскопического разрушения материала. Как следствие, MAX-фазы, подобно металлам, демонстрируют высокую трещиностойкость, нечувствительность к термоудару, хорошую механическую обрабатываемость. С другой стороны, как и большинство тугоплавких карбидов и нитридов, MAX-фазы проявляют прекрасную термическую и химическую стойкость, значительно превосходящую таковую в металлах и сплавах. В целом, техническая привлекательность MAX-фаз заключается в уникальном сочетании важных эксплуатационных характеристик, каждая из которых по отдельности не является рекордно высокой.

Из всех соединений семейства MAX-фаз Ti3SiC2 является наиболее изученным и "подготовленным" для внедрения в сферу практического использования. Однако промышленное освоение Ti3SiC2, несмотря на очевидный инновационный потенциал, сдерживается сложностью получения плотной керамики на его основе. Традиционно такие материалы получают спеканием реакционных порошковых смесей простых и бинарных соединений системы Ti – Si – C. Благодаря малому размеру частиц, входящих в состав порошка, обеспечивается хорошая гомогенизация компонентов и быстрое протекание твёрдофазных реакций. Однако достижение высокой степени уплотнения материала, как правило, требует совмещения термического воздействия с приложением высоких давлений, что существенно снижает производительность и увеличивает стоимость получаемого продукта. В связи с этим сохраняет актуальность поиск альтернативных подходов к синтезу Ti3SiC2 и материалов на его основе.

(а)	(б)

Рис. 1. Кристаллическая структура MAX-фаз (а); наноламинатное строение частиц (б).

В докладе представлены работы Института химии Коми научного центра УрО РАН по синтезу керамических композитов с матрицами на основе Ti3SiC2 из реакционных композиций, содержащих макроразмерные непорошковые реагенты (фольги, пластины, стержни, трубки и т.п.).

СВС-компактирование слоевых композиций Ti – SiC

В качестве реагентов использовались титановая фольга ВТ 1-0 и полимерные плёнки, высоконаполненные частицами SiC. Листы титановой фольги и плёнки SiC укладывались с чередованием в многослойные пакеты и затем  подвергались вакуумной термообработке при 1340 – 1450 °С под одноосевой нагрузкой 0.2 – 3.5 МПа в течение 15 мин (рис. 2). Условия получения и характеристики образцов представлены в табл. 1. Микроструктура образцов после СВС-компактирования показана на рис. 3.

(а)	(б)

Рис. 2. Схема установки для СВС-компактирования. 1 – вольфрамовые нагреватели; 2 – неподвижный графитовый пуансон; 3 – подвижный графитовый пуансон; 4 – образец; F – направление нагружения (а); внешний вид образцов (б).

Таблица 1. Условия СВС-компактирования и характеристики продуктов.

| Образец | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина реакционных слоёв, мкм |  |  |  |  |  |  |
| Титановая фольга | 55 | 55 | 55 | 100 | 100 | 100 |
| Плёнка SiC | 130 | 165 | 130 | 190 | 305 | 200 |
| Давление, МПа | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Фазовый состав продуктов, об.%: |  |  |  |  |  |  |
| Ti3SiC2 | 68 | 52 | 59 | 86 | 73 | 83 |
| TiSi2 | 13 | 10 | 6 | 11 | 6 | 6 |
| SiC | 19 | 34 | 33 | 3 | 21 | 11 |
| TiC | <1 | 4 | 2 | - | - | - |
| Плотность, г/см3 | 3.36 | 3.05 | 3.81 | 3.85 | 3.92 | 3.84 |
| Пористость, % | 12 | 12 | 9 | 2 | <1 | 4 |

(а)	 (б)

(в)	 (г)

Рис. 3. Микроструктура керамики, полученной СВС-компактированием слоевых композиций Ti – SiC: образец 2 (а. б); образец 4 (в, г).

Мультиканальные керамоматричные композиты Ti3SiC2/SiC

Для синтеза использовались реакционные композиции, составленные из регулярно уложенных титановых элементов, пространство между которыми было заполнено частицами SiC и технологической связкой, обеспечивающей дообжиговую прочность композиций. В качестве закладных титановых элементов использовались стержни диаметром 0,8 – 1,6 мм из титана марки ВТ 1-0, либо полосы с поперечным сечением 1,45 x 0,45 мм, полученные путём холодной прокатки круглых стержней. Термическая обработка образцов проводилась в условиях вакуума при 1400 – 1450 °С в течение 10 мин. На стадии подъёма температуры при 1340 – 1380 °С визуально и по термопарному датчику наблюдалось инициирование безгазового горения образцов. Полученные образцы (рис. 4) имели мультиканальную структуру, представляющую собой регулярную систему протяжённых однонаправленных изолированных каналов, форма и размер которых соответствовал исходным титановым элементам. Микроструктура образцов представлена на рис. 5.

(а)	(б)

Рис. 4. Заготовка для получения мультиканальной керамики (а); образцы мультиканальной керамики (б).

Рис. 5. Микроструктура мультиканальной керамики, полученной из непорошковых реакционных композиций Ti – SiC.

Механизм фазо- и структурообразования композитов

Установлено, что в процессе термообработки в неокислительных условиях реакционных композиций Ti–SiC–С, содержащих непорошковые формы титана, при температуре 1330–1340°C наблюдается инициирование реакции СВС, сопровождающееся саморазогревом образцов выше 1900°С. По данным рентгенофазового анализа в продуктах синтеза присутствуют фаз Ti3SiC2, TiSi2 и SiC. Таким образом, уравнение брутто-реакции имеет вид:

(3+x)·Ti + (1+2x+y)·SiC + (1-2x)·C = Ti3SiC2 + x·TiSi2 + y·SiC	(1).

Сценарий фазообразования в целом совпадает с изученным ранее механизмом фазообразования в порошковых смесях Ti – SiC – С [4], однако особенности формирования микро- и макроструктуры керамического тела имеют ряд важных отличий, обусловленных наличием в реакционных композиций протяжённых компонентов. Последовательность процессов фазо- и структурообразования может быть представлена схемами, приведёнными на рис. 6.

(а)

(б)

Рис. 6. Схемы фазо- и структурообразования при термической обработке непорошковых слоевых композиций Ti – SiC: слоевая система (а); мультиканальная система (б).

1 – первичное взаимодействие по реакции (2);

2 – образование эвтектического расплава и инициирование СВС;

3 - инфильтрация SiC-преформы расплавом Ti–Si;

4 – кристаллизация расплава с формированием матрицы на основе Ti3SiC2.

Первичное взаимодействие исходных реагентов приводит к формированию TiC и Ti5Si3 по реакции:

8Ti + 3SiC = 3TiC + Ti5Si3	(2).

Следы этих соединений обнаруживаются в отдельных образцах. Согласно диаграмме фазовых равновесий системы Ti–Si [5], силицид титана Ti5Si3 равновесно сосуществует с металлическим титаном до 1330°C. Появление эвтектического расплава при этой температуре приводит к резкому ускорению химических реакций за счёт более интенсивного тепло- и массопереноса. Возникают условия для перехода химического процесса в режим СВС. На этой стадии происходит интенсивное плавление титана и инфильтрация титанового расплава в области, заполненные частицами SiC. По мере инфильтрации расплав насыщается кремнием и углеродом за счёт растворения карбидных фаз. Это приводит к кристаллизации из расплава сначала Ti3SiC2, а затем TiSi2. В результате формируется двухфазная матрица Ti3SiC2–TiSi2, армированная частицами SiC. На месте непорошковых титановых элементов возникают пустоты, которые могут либо "схлопнуться" в результате приложения сравнительно малого внешнего давления, как это происходит в случае СВС-компактирования реакционных композиций, либо "заморозиться" в структуре материала, как это имеет место в случае мультиканальной керамики.

Заключение

Предложен новый подход к получению керамических композитов с матрицей на основе Ti3SiC2, который предполагает использование в схемах синтеза реакционных композиций, содержащих непорошковые титановые реагенты с характеристическим размером более 50 мкм (фольги, пластины, стержни, трубки). Это даёт возможность манипулировать каждым элементом реакционной композиции в отдельности и открывает принципиально новые возможности для дизайна микроструктуры и управления целевыми характеристиками проектируемых материалов, включая создание градиентных и пространственно модулированных материалов. Также использование непорошковых элементов, представляющих собой сплошные беспористые среды, позволяет минимизировать поровое пространство в реакционных композициях, что принципиально недостижимо в порошковых смесях. Технологические преимущества этого подхода перед порошковыми методами могут стать особенно очевидными при производстве крупногабаритных изделий, когда необходимо обеспечить высокую дообжиговую прочность заготовок. В этом случае непорошковые реагенты выполняют функцию несущих элементов. В частности, становится возможным организовывать производственные линии для получения листовых материалов.

Серьёзным препятствием для использования в химических процессах непорошковых реагентов с характеристическим размером более 50 мкм является критическое уменьшение скорости твёрдофазных реакций с их участием, которое связанно с затруднённым транспортом реагентов к зоне реакции. В работе показано, что сочетание процессов безгазового горения и инфильтрации титанового расплава позволяет преодолеть указанное ограничение. Это открывает новые перспективы для производства керамических материалов на основе Ti3SiC2 и их широкого внедрения в сферу практического использования.

Работа выполнена при финансовой поддержке комплексной программы УрО РАН, грант № 15-6-3-42 и с использованием оборудования центра коллективного пользования «Химия» Института химии Коми НЦ УрО РАН.

Список литературы

- Barsoum M.W. The Mn+1AXn phases: a new class of solids; thermodynamically stable nanolaminates.// Prog. Solid St. Chem. 2000. V. 28. P. 201 – 281.

- Zhang H.B., Bao Y.W., Zhou Y.C. Current Status in Layered Ternary Carbide Ti3SiC2, a Review.// J. Mater. Sci. Technol. 2009. V.25. № 1.P. 1 – 38.

- Sun Z. M. Progress in research and development on MAX phases: a family of layered ternary compounds.// Int. Mater. Rev., 2011, vol. 56, p. 143–166.

- Istomin P.V., Nadutkin A.V., Grass V.E. Effect of heating schedule on fabrication of Ti3SiC2-based composites from Ti–SiC powder mixture.// Int. J. Appl. Ceram. Technol., 2012. 9 . P. 991-997.

- Scientific Group Thermodata Europe (SGTE), and Franke P., Neuschütz D. Si – Ti (Silicon – Titanium) / Thermodynamic Properties of Inorganic Materials, Vol. IV/19B4: Binary Systems, Part 4, eds., P. Franke and D. Neuschütz. SpringerMaterials – The Landolt-Börnstein Database. Berlin, New York, Springer-Verlag. 2006.

В состав плёнки дополнительно входил активированный уголь 3.5 мас.%.