УДК 620.178.162.43

Композиционные керамические МДО покрытия для защиты от износа и фреттинг-износа элементов авиационной и косМической техники.

Лесневский Леонид Николаевич, д.т.н. (l.lesnevskiy@yandex.ru);

Ляховецкий Максим Александрович, к.т.н (maxim.lyakhovetskiy@mai.ru)

«Московский авиационный институт

(национальный исследовательский университет)»,

г. Москва

Аннотация.

В работе исследуется изнашивание композиционных керамических покрытий, полученных методом микродугового оксидирования (МДО) на алюминиевом сплаве Д16, в условиях малоамплитудного трения (фреттинга). Исследования проводились  в контакте трения   сфера/плоскость, при этом плоскостью служил образец с МДО покрытием, а сферой – алмазный индентор (Ø3,7 мм). Процесс фреттинга был реализован при возвратно-поступательном относительном скольжении тел при различных значениях амплитуды и нормальной силы. Проведенные исследования позволили оценить роль различных механизмов изнашивания МДО покрытия при увеличении значений амплитуды и нормальной силы. Полученные результаты использованы в опытно-конструкторских разработках отраслевых предприятий для повышения надежности и ресурса элементов двигателей и энергоустановок.

Ключевые слова: покрытия, микродуговое оксидирование, фреттинг-износ, алюминиевые сплавы

Введение.

Повышение ресурса и надежности элементов авиационной и космической техники, изготовленных из алюминиевых сплавов, непосредственно связано с увеличением износостойкости их рабочих поверхностей. Применение композиционных керамических покрытий в качестве защитных приводит к некоторым изменениям в рабочих характеристиках узла трибоконтакта [1]. С одной стороны увеличивается в разы износостойкость защищаемых поверхностей за счет высокой твердости композиционной керамики, повышается коррозионная стойкость, а также рабочая температура, но, с другой стороны, на передний план выходят вопросы адгезии покрытия и его прочности, т.к. его разрушение может привести к образованию твердых частиц, которые могут вывести из строя узел трения.

В настоящее время активно развивается метод микродугового оксидирования (МДО) для формирования защитных покрытий на металлах и сплавах «вентильной» группы, позволяющий повысить износостойкость обрабатываемой поверхности [2,3]. Метод ведет свое развитие от традиционного анодирования, широко распространенного в машиностроении для получения коррозионностойких, диэлектрических, декоративных и других функциональных покрытий. Преимущества метода МДО по сравнению с анодированием заключается в возможности формирования композиционных керамических покрытий, обладающих кристаллической структурой, высоким сопротивлениям к различным видам изнашивания, а также повышенной коррозионной и диэлектрической стойкостью [4].

Поэтому применение метода МДО для формирования износостойких покрытий на трущихся элементах авиационной и космической техники требует установления механизмов его разрушения в различных условиях нагружения, а также определение критических значений этих нагрузок.

Методика эксперимента.

Испытания на фреттинг-износ проводились на машине трения (рис.1), позволяющей возбуждать возвратно-поступательное относительное скольжение трущихся тел с помощью электромагнитного вибратора (1). В качестве модельного контакта использовалась схема сфера/плоскость (5), при этом сферой служил алмаз технический марки ОИ-12-2 (Ø3,7мм), а плоскостью - образец с МДО покрытием. Нормальная сила в контакте Fn задавалась рычажной системой (4) с отвесом в диапазоне 25-150Н. Перемещение трущихся тел величиной D задавалось в диапазоне 6-500мкм с частотой f = 20Гц, и контролировалось лазерным датчиком перемещения (3) модели LC-2420 с разрешением Δ=0,01мкм и контроллером модели LC-2400 фирмы Keyence (Япония). Количество циклов трения n ограничивалось во всех экспериментах значением 105. Сила трения в контакте регистрировалась с помощью пьезоэлектрического датчика силы (2) модели 208С02 с разрешением Δ=4мН и контроллера модели 482А22 фирмы PCB (США). Жесткость системы машины трения с приспособлением для крепления образцов оценивалась прямым измерением и составила kс = 31МН/м.

Рис. 1. Машина трения: 1 – электромагнитный вибратор; 2 – датчик силы; 3– датчик перемещения; 4 – система нагружения; 5 – место контакта образцов.

МДО покрытие было сформировано с использованием конденсаторного источника питания в анодно-катодном режиме с частотой 50Гц и суммарной плотностью тока, пропускаемой через образец, j = 10А/дм2 при соотношении анодной и катодной составляющей тока Iк/Ia = 1. Время процесса ограничивалось достижением значения количества электричества q ≈ 104 Кл/дм2, а температура электролита – T = 25-30оС. В качестве электролита использовался водный раствор c добавкой различных растворимых веществ в концентрации: СKOH = 4,5 г/л, СNa2SiO3 = 4,5 г/л, СNa2B4O7 = 1 г/л.

Исследование пятен износа проводилось измерением профиля повреждения с помощью профилометра Mitutoyo SJ-210 (Япония) и расчетом объемного износа по специально разработанной методике, кроме того, проводился визуальный осмотр пятен на оптическом микроскопе Olympus BX-51. Элементный и фазовый состав покрытия определялся с использованием сканирующего электронного микроскопа FEI Quanta 600 FEG (США) с системой энергодисперсионного микроанализа EDAX Trident XM 4 и рентгеновского фазового анализатора EMPYREAN фирмы PANalytical (Нидерланды)

Экспериментальная часть.

Исследования, проведенные с помощью СЭМ, сформированного на образцах покрытия толщиной ~ 50 мкм показали (рис.2), что оно имеет традиционную для покрытий, получаемых методом МДО, структуру, состоящую из трех слоев: технологического (пористого, толщиной ~ 15мкм), основного (толщиной ~ 33мкм) и барьерного (толщиной ~ 2мкм). Анализ элементного состава покрытия в поперечном сечении был проведен на СЭМ методом энергодисперсионного (ЭДС) микроанализа (рис.2) который выявил, что покрытие в основном состоит из алюминия и кислорода (~ 32 ат.% и 55 ат.% соответственно). Содержание остальных элементов, входящих в состав сплава Д16 (Mg, Mn, Cu), в покрытии составило менее 2%, кроме кремния, содержание которого во внешней части технологического слоя возрастает до 6%.

Рисунок 2 –Структура и состав МДО покрытия в поперечном сечении.

Проведенный качественный рентгенофазовый анализ выявил присутствие в покрытии трех кристаллических фаз оксида алюминия – α-Al2O3, γ-Al2O3, ϴ-Al2O3. Средняя микротвердость основного слоя покрытия составила HV200 = 13 ГПа.

Для испытаний на изнашивание поверхность МДО покрытия предварительно шлифовалась для снятия пористого технологического слоя и уменьшения шероховатости поверхности до значения Ra = 1,26 мкм (начальная шероховатость составляла Ra = 5,25 мкм).

Необходимо отметить, что в условиях возвратно-поступательного скольжения контакт пары трения может работать как в режиме фреттинга, так и классического возвратно-поступательного изнашивания. Граница между этими режимами определялась из условия   D > 2a, где a (мкм) – радиус пятна контакта. Для расчета а, а также начального давления в контакте использовалась контактная теория Герца с учетом следующих значений величин механических характеристик трущихся тел: Eои-12-2 = 1054ГП, υои-12-2 = 0,1, Eмдо = 300ГП, υмдо = 0,27, Ei – модуль упругости, а υi – коэффициент Пуассона.

Проведенные эксперименты позволили определить, что во всей области изменения параметров изнашивания можно выделить 4 характерные зоны с различными видами разрушения МДО покрытия:

- зона отсутствия видимого разрушения на поверхности покрытия;

- зона появления выглаженного пятна повреждения покрытия;

- зона частичного отслаивания поверхностных слоев покрытия;

- зона полного разрушения покрытия до основного металла.

В качестве примера рассмотрим эксперименты, проведенные при фиксированной нагрузке Fn = 150Н. На рис.3 представлено изменение объемного износа (Wv, мм3) МДО покрытий в зависимости от амплитуды перемещения, при этом описанные выше четыре зоны разрушения изменяются последовательно (слева направо) и отделены на рисунке пунктирными линиями.

Рис.3. Объемный износа МДО покрытия при изменении амплитуды перемещения и фиксированной нормальной нагрузке Fn = 150Н.

Из приведенного рисунка видно, что при D=6мкм, характеризующую зону 1, значение объема изношенного покрытия ничтожно мало, при этом видимого повреждения покрытия при визуальном осмотре на оптическом микроскопе выявлено не было. Это может говорить о начальном этапе разрушения и деформационном поведении МДО покрытия при высоком контактном давлении без появления внешних, видимых продуктов разрушения. 				При достижении значения D=10мкм и вплоть до 150мкм (зона 2), происходит, во-первых, значительное увеличение объема изношенного материала, по сравнению с режимом при D=6мкм, а во-вторых, наблюдается линейный рост объема изношенного материала с появлением  характерного выглаженного пятна в месте контакта (рис.4) и наличии на его периферии небольшого количества абразивных частиц в виде белого порошка оксида алюминия. Такой характер повреждения керамических материалов, согласно современным представлениям [5], соответствует режиму умеренного износа керамик, происходящего по механизму микроабразивного разрушения. Область умеренного износа керамических материалов характеризуется постоянной скоростью изнашивания.

200 мкм

Рис.4. Изображение пятна повреждения на МДО покрытии в режиме умеренного износа.

При достижении значения D=200мкм в зоне повреждения появляются разрушения связанные с частичным удалением поверхностных слоев МДО покрытия, что приводит к резкому увеличению значения объема изношенного материала (зона 3) (рис.3). Такой вид разрушения характеризует переход в область интенсивного износа керамических материалов [5]. Для МДО покрытия отслоение поверхностных слоев (технологический слой) при трении происходит в первую очередь за счет их большей пористости и низкой прочности по сравнению с основным слоем (рис. 5).

200 мкм

Рис.5. Изображение пятна повреждения на МДО покрытии в режиме интенсивного износа.

При значениях перемещений D=300-500мкм резко меняется характер повреждения покрытия: происходит его разрушение до подложки с образованием мест с «открытым» металлом (зона 4) (рис.6). Разрушение керамики, сопровождается интенсивными процессами растрескивания, а также большими значениями объема изношенного материала, что характерно для режима экстремального износа. Основным фактором, стимулирующим такое повреждение в керамических материалах при трибологических испытаниях, является превышение значения температуры в зоне контакта критической величины, что провоцирует растрескивание керамики [5]. На периферии контакта трения обнаруживается большое количество порошка оксида алюминия белого цвета.

200 мкм

Рис.6. Изображение пятна повреждения на МДО покрытии в режиме экстремального износа.

Подобные результаты были получены и при других значениях нормальной нагрузки, что в конечном итоге позволило построить карту износа МДО покрытия (рис.7) в координатах Fn-D. При этом измерение коэффициента трения μ дало значение для всех экспериментов равное 0,045, что связано с использованием в качестве контртела алмаза.

Рисунок 7 – Карта фреттинг-износа МДО покрытия.

Выводы.

Для композиционного керамического МДО покрытия толщиной ~ 50 мкм определены границы рабочей зоны с равномерной скоростью износа в зависимости от нормальной нагрузки и перемещения. Определены также границы переходной зоны интенсивного износа, где начинается разрушение поверхности МДО покрытия, и зоны экстремального, с высокой скоростью разрушения покрытия. Полученные результаты позволили построить карту фреттинг-износа МДО покрытия и рекомендовать её для использования в опытно-конструкторских разработках отраслевых предприятий.

Авторы выражают благодарность сотрудникам ФГБНУ ТИСНУМ (г.Троицк) за помощь в получении и обработке результатов фазового анализа исследуемых покрытий.

Литература.

- K. Holmberg, A.Matthews Coatings Tribology: properties, Mechanisms, Techniques and Application in Surface Engineering, Elsevier, 2009. -560с.

- Rao V.D.N., Cikanek H.A., Boyer B.A., Lesnevsky L.N., Tchernovsky M.N., Tjurin V.N. Friction and Wear Characteristics of MAO Coating for Light Weight Wear Resistant Powertrain Component Application // SAE Technical Paper №970022, 1997. рp. 91-105.

- Бойцов Б.В., Лесневский Л.Н., Ляховецкий М.А., Петухов Ю.В., Прусс Е.М., Трошин А.Е., Ушаков А.М., Повышение надёжности алюминиевых прессформ путём защиты их от износа и коррозии методом микродугового оксидирования // Проблемы машиностроения и надёжности машин, 2013..№6. - С. 45-53

- Суминов И.В. Плазменно-электролитическое модифицирование поверхности металлов и сплавов. По общ. Ред. И.В. Суминова / И.В.Суминов, П.Н.Белкин, А.В. Эпельфельд, В.Б.Людин, Б.Л. Крит, А.М. Борисов. В 2-х томах. 2011. Том 2. –Москва: Техносфера. 512с.

- Modern tribology Handbook, Edited by Bharat Bhushan. CRC Press Boca Raton Boston New York Washington DC, 2001. – 640 p.