Технологическая отработка изготовления и испытания

углерод – карбидокремниевых композиционных материалов

Авторы: Меламед А. Л., Гордеев А. Н., Тихонов А. А., Чаплыгин А. В., Проценко А. К., Колесников С. А., Кошелев Ю. И., Бубненков И. А.

Цель работ.

Целью представленного исследования являлась разработка углерод-углеродных (УУКМ) и углерод-керамических (УККМ) композиционных материалов, потенциально работоспособных в воздушном потоке при температурах до 1500 °С в течение периода времени около 600 с.

Выбор технологической схемы.

На основании анализа характеристик материалов, применявшихся ранее в аналогичных условиях: Гравимол, КУП-ВМ-ПУ и др., для больших поверхностей была выбрана схема армирования 2Д с применением углеродной ткани УТ-900. Наиболее теплонагруженные элементы  предполагается изготавливать в отдельном технологическом процессе из многомерно армированного композиционного материала с последующим клеерезьбовым соединением интегральной конструкции.

Армирующим элементом УУКМ являются жгуты углеродной конструкционной нити УКН/5000 (ГОСТ 28008-88) или высокомодульной нити ВМН-4 (ТУ 1916-122-00200851-2009). Структура 3Д позволяет получить наибольший коэффициент армирования по волокну – 0,59 и, следовательно, высокие прочностные показатели. Однако эта структура имеет существенный недостаток – низкую открытую пористость, то есть объёмную долю так называемых «проходных» пор, что затрудняет пропитку расплавом кремния при получении карбидной матрицы. Поэтому для основной группы образцов была выбрана структура 4Д-Л с коэффициентом армирования 0,56 (Рисунки 1 - 5) с диаметром стержней 1,17–1,22 мм.

Кст = Vст/Vяч,

где Кст – максимальный объёмный коэффициент армирования

по стержням композита со структурой 4Д-Л;

Vст – объём, занимаемый стержнями внутри

элементарной ячейки;

Vяч – объём элементарной ячейки, представляющей собой

призму с основанием в виде равностороннего

треугольника и высотой равной трём диаметрам

стержня;

Vст = 3Vx + Vz = 3πdст3/(2√3) + 3πdст3/8,

где  Vx – объём элементарной ячейки, занятый стержнем

горизонтального направления X (Y или R);

Vz – объём элементарной ячейки, занятый стержнем

вертикального направления Z;

dст – диаметр стержня.

Vяч = 12dст3/√3

Кст = (3πdст3/(2√3) + 3πdст3/8)√3/(12dст3) = π/8 + π√3/32 ≈ 0,56

Рисунок 1 – Расчёт максимального объёмного коэффициента армирования по стержням композиционного материала со структурой 4Д-Л.

Рисунок 2 – Каркас заготовки типа «брусок» со структурой 4Д-Л в процессе сборки.

Рисунок 3 – Микроструктура в плоскости (XZ) УУКМ со схемой армирования 4Д-Л из стержней УКН/5000 с шагом армирования по оси Z около 3,75 мм.

Рисунок 4 – Торец углеродного жгута УКН/5000 в УУКМ 4Д-Л с плотностью 1,92 г/см3.

Жидкофазная пропитка расплавленным кремнием предполагает конверсию углеродной матрицы в карбидокремниевую и применима лишь к композитам, имеющим в своём составе перед операцией силицирования значительную долю углерода матрицы (рисунок 5).

Рисунок 5 – Микроструктура графитированного кокса матрицы УУКМ 4Д-Л с плотностью 1,92 г/см3.

Однако при плотности углеродной основы более 1,80 г/см3, открытая пористость оказывается недостаточной для проникновения расплава кремния, внутренний объём коксовых блоков остаётся недоступным, карбид образуется только на границах раздела волокна и матрицы или в приповерхностном слое образца. По этим соображениям, выбрана технологическая схема (рисунок 6), предполагающая проведение 2-3 циклов ПКД для получения углеродной основы перед силицированием с плотностью в пределах 1,60–1,80 г/см3.

Рисунок 6 – Технологическая схема получения УККМ

Микроструктура образцов УККМ, полученная после силицирования углерод-углеродной основы с плотностью 1,6 г/см3, показана на рисунке 7.

Рисунок 7 – Микроструктура образца силицированного композиционного материала с углерод-углеродной основой, прошедшей два цикла ВЗ-ПКД-ВТО.

Полученные после пропитки кремнием или сплавом кремния с инактивной добавкой УККМ имели плотность около 2,00 г/см3, сравнение их характеристик производилось с серийно выпускаемыми УУКМ, плотность которых выше 1,90 г/см3. В основную экспериментальную группу вошли образцы из четырёх заготовок УККМ на основе стержневых углеродных каркасов со структурой 4Д-Л, обработанные в размер после силицирования:

01Э.1 – наполнитель из углеродной конструкционной нити УКН/5000, матрица углерод – карбидокремниевая с примесью интерметаллидов;

01Э.2 – наполнитель из углеродной конструкционной нити УКН/5000, матрица углерод – карбидокремниевая;

03Э.1 – наполнитель из высокомодульной углеродной нити ВМН-4, матрица углерод – карбидокремниевая с примесью интерметаллидов;

03Э.2 – наполнитель из высокомодульной углеродной нити ВМН-4, матрица углерод – карбидокремниевая.

Оптимизация характеристик УККМ.

Физико-механические и теплофизические характеристики углерод-карбидокремниевого композита соответствуют аналогичным показателям серийно выпускаемых УУКМ. Исключение составил только предел прочности при растяжении. Так как этот показатель коррелирует, прежде всего, с коэффициентом наполнения композита по волокну, снижение его связано, скорее всего, с частичным разъеданием углеродных нитей при силицировании.

В ходе работ был предпринят ряд мер для получения материала с более высоким значением предела прочности при растяжении:

– изготовлены образцы УККМ на основе мелкоячеистых каркасов из ВМН-4 со структурой 4Д-Л – КМС-3М-SiС (диаметр стержня около 0,9 мм, вместо обычных 1,17–1,25 мм), что позволило уменьшить размеры блоков графитированного кокса, то есть увеличить удельную поверхность контакта углеродной матрицы и расплава кремния и снизить, таким образом, степень взаимодействия расплава с волокном;

– изготовлены образцы КМС-3М-ПУ-SiC, прошедшие перед силицированием цикл пироуплотнения (ПУ), при котором, осаждающийся из газовой фазы углерод защищает поверхность филаментов;

– изготовлены высокоплотные образцы углерод-углеродной основы со схемами армирования 3Д и 4Д-Л, в которых при силицировании карбид кремния образовался в приповерхностном слое на глубине до 5 мм, а физико-механические характеристики сохранились на уровне серийных УУКМ.

Показатели свойств полученных тремя перечисленными способами УККМ, в том числе предел прочности при растяжении, полностью соответствуют предъявленным требованиям (таблица 1).

Таблица 1 – Показатели свойств основной экспериментальной группы материалов, поставленных

для испытаний в Институт проблем механики им. А. Ю.Ишлинского (ИПМех) РАН.

| Показатели свойств | 01Э.1 УКН/5000 Si + ин. доб. | 01Э.2 УКН/5000 Si | 03Э.1 ВМН-4 Si + ин. доб. | 03Э.2 ВМН-4 Si | КМС-3М-SiC(1) | КМC-3М-ПУ-SiC(1) | Требования ТУ на серийные УУКМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предел прочности при растяжении в направлении Z, МПа | 75 | 78 | 58 | 55 | 95 | 110 | ≥ 88 |
| Предел прочности при сжатии в направлении Z, МПа | 160 | 155 | 159 | 185 | 208 | 249 | ≥ 125 |
| Предел прочности при изгибе в направлении Z(2), МПа | 126 | 134 | 107 | 118 | 143 | 138 | ≥ 95 |
| Модуль упругости при растяжении в направлении Z, ГПа | 31 | 32 | 31 | 30 | 39 | 51 |  |
| Модуль упругости при сжатии в направлении Z, ГПа | 19 | 22 | 18 | 20 | 26 | 27 | ≤ 45 |
| Динамический модуль упругости в направлении X (Y, R), ГПа |  |  |  |  | 46 | 49 | ≤ 60 |
| Коэффициент теплопроводности, в направлении Z, Вт/(м·К) | 45 | 46 | 45 | 45 | 45 | 55 | ≤ 70 |
| КТЛР в направлении X (Y, R), 10-6 К-1 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,2 | 2,5 | ≤ 3,5 |
| Плотность, кг/м3 | 2054 | 1997 | 2163 | 2073 | 1970 | 1970 | ≥ 1900 |
| 1 – Плотность углеродной основы – 1630 кг/м3; 2 – Обозначение Z указывает параллельность этой оси армирования продольной оси образца |  |  |  |  |  |  |  |

Образцы основной экспериментальной группы показали характерный для всех углеродных материалов рост предела прочности и модуля упругости с увеличением температуры испытания (рисунок 8).

Рисунок 8 – Рост физико-механических характеристик основной экспериментальной группы образцов с увеличением температуры испытаний.

Уровень значений при 20 °С для высокотемпературных испытаний несколько ниже, так как в этом случае использовались образцы с малым поперечным сечением.

Для предельной деформации столь явной зависимости не наблюдается, скорее можно говорить о некотором её снижении в интервале температур от           20 °С до 1000 °С с последующим незначительным ростом пластичности в интервале от 1000 °С до 2000 °С (таблица 2).

Таблица 2 – Результаты высокотемпературных физико-механических испытаний основной экспериментальной группы образцов.

| Температура, °С | 20 | 1000 | 2000 | 20 | 1000 | 2000 | 20 | 1000 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предел прочности при сжатии, МПа |  |  | Модуль упругости при сжатии, ГПа |  |  | Предельная деформация, % |  |  |
| Средние значения по всем образцам | 85,6 | 115,7 | 198,5 | 11,32 | 17,90 | 23,32 | 1,72 | 1,10 | 1,34 |

Коэффициент теплопроводности обратно пропорционален температуре испытаний (рисунок 9, таблица 3). Однако возможно это падение теплопроводности вызвано не только физико-химическими процессами, протекающими в материале, но уменьшением площади поперечного сечения образцов в связи с их поверхностным окислением.

Рисунок 9 – Падение среднего коэффициента теплопроводности с ростом температуры испытаний.

Анализ результатов испытаний в условиях близких к натурным.

Испытания на плазмотроне в Институте проблем механики                      им. А. Ю.Ишлинского (ИПМех) РАН проводились в несколько этапов. Были испытаны в основном образцы по эскизу № 7 (рисунок 10) и несколько образцов по эскизу № 2 (рисунки 11-13).

Рисунок 10 – Образец УККМ 4Д-Л по эскизу № 7.

Рисунок 11 – Образец КМС-3М 4Д-Л по эскизу № 2.

Рисунок 12 – Испытание 15-279 образца УККМ 4Д-Л по эскизу № 2.

Рисунок 13 – Термограмма образца по эскизу № 2 после испытания           15-277 (500 с, 1400 °С).

Результаты испытаний на плазмотроне в Институте проблем механики РАН приведены в таблице 3, а также на рисунке 14. Испытания проводилась с целью сопоставления абляционных свойств различных групп экспериментальных материалов и выявления границ их применимости.

Образцы были изготовлены по трём технологическим схемам:

1 Углеродная основа – жидкофазное силицирование – механическая обработка углерод-карбидного композиционного материала (УУКМ – SiC –МО УККМ);

2 УУКМ – МО – SiC – отжиг (для удаления свободного кремния);

3  УУКМ – МО – SiC – отжиг – шлифовка поверхности – поверхностное (шликерное) силицирование.

Первая технологическая схема позволяет получить высокую степень чистоты поверхности, но при механической обработке требуется качественный алмазный инструмент. Электрохимическая обработка не возможна из-за больших различий в электропроводности наполнителя и  матрицы и вызванных этим скачков напряжения, приводящих к выходу из строя электродов. В результате механической обработки на поверхности оказываются не закрытые карбидной плёнкой торцы углеродных жгутов (рисунок 4). После испытаний на плазмотроне при температуре 1500 °С в течение 10 минут эти жгуты выгорели на глубину до 3 мм (рисунок 15).

При отсутствии измеряемого линейного уноса образцов, обработанных в размер после силицирования, имеет место потеря массы, средней плотности и прочности материала.

С образцов после испытаний № 14-299 и № 15-044 были срезаны частицы поверхностной плёнки и глобул (рисунок 16), в их составе обнаружены гексагональная и тетрагональная формы оксида кремния (таблица 4). Плёнка SiO2 с температурой плавления около 1700 °С обладает  высокими теплозащитными свойствами такими же, как карбид кремния, который возгоняется без плавления при температуре выше 2000 °С.

Таблица 3 – Результаты испытаний образцов по эскизу № 7 материалов на плазмотроне в «ИПМех» РАН

(давление 0,1 атм.).

| № эксп. | 14-298 | 14-299 | 15-037 | 15-038 | 15-041 | 15-042 | 15-043 | 15-044 | 15-211 |  | 15-212 | 15-259 | 15-260 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал | 03Э.1 | 01Э.1 | 4Д-Л - УККМ | 4Д-Л - УККМ | 01Э.2 | 03Э.2 | 01Э.1 | 03Э.1 | 3Д-УУКМ |  | 3Д-УУКМ | КМС-3М-ПУ-SiC | КМС-3М-ПУ-SiC |
| Образец | ВМН-4 Si + ин. доб. | УКН-5000 Si + ин. доб. | Si после МО | Si после МО | УКН-5000 Si | ВМН-4 Si | УКН-5000 Si + ин. доб. | ВМН-4 Si + ин. доб. | покрытие SiC шл. |  | покрытие SiC шл. | покрытие SiC шл. | покрытие SiC шл.+ газофазное |
| Режим | Z = 100 мм; d сопла = 30 мм; 30 кВт – 1800 °С – 120 с 40 кВт – 2100 °С – 60 с 50 кВт – 2400 °С – 60 с 60 кВт – 2740 °С – 60 с. | N = 30 кВт; Z = 100 мм |  |  |  |  |  | N = 42 кВт; Z = 100 мм | N = 30 кВт; Z = 50 мм |  | N = 16,6-16,9 кВт; Z = 30 мм |  |
|  |  |  | d сопла = 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | d сопла = 30 мм |  |
| Тmax, °С |  |  | 1140 | 1170 | 1450 | 1500 | 1450 | 1420 | 1450 |  | 1450 | 1650 | 1650 |
| Время, с | 300 | 300 | 600 | 2700 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 + + 180 |  | 1200 | 1500 | 720 (2 срыва плазмы) |
| m0, г | 28,29 | 26,43 | 25,57 | 26,42 | 25,63 | 27,03 | 26,86 | 28,46 | 25,25 |  | 25,75 | 27,36 | 27,05 |
| m1, г | 18,31 | 17,00 | 25,01 | 25,64 | 20,39 | 22,46 | 22,05 | 24,28 | 24,53 |  | 25,55 | 27,11 | 26,80 |
| Δm, г | 9,98 | 9,43 | 0,56 | 0,78 | 5,24 | 4,57 | 4,81 | 4,18 | 0,72 |  | 0,20 | 0,25 | 0,25 |
| l0, мм | 50,00 | 50,30 | 49,90 | 49,90 | 49,75 | 50,55 | 50,40 | 49,88 | 50,00 |  | 50,00 | 49,80 | 49,31 |
| l1, мм | 40,60 | 40,70 | 49,83 | 49,91 | 49,77 | 50,55 | 50,25 | 49,88 | 50,20 |  | 50,00 | 49,82 | 49,34 |
| Δl, мм | 9,40 | 9,60 | 0,07 | -0,01 | -0,02 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | -0,02 |  | 0,00 | -0,02 | -0,03 |

Рисунок 14 – Диаграммы убыли массы и линейного уноса образцов УУКМ и УККМ после испытаний в «ИПМех» РАН.

Рисунок 15 – Томограмма образца после испытания 15-042 (03Э.2 – ВМН-4, Si). Светлый контур – карбид кремния.

Рисунок 16 – Поверхность образца после испытания 15-044.

Таблица 4 – Результаты анализа поверхностной плёнки с образца после испытаний 14-299 и 15-044 на рентгеновском порошковом дифрактометре.

| Образец | Обнаруженные фазы, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiC | Si | SiO2 (гекс.) | SiO2 (тетр.) | Интермет. |
| 14-299 Э03.1 | 40 | 4 | 8 | 16 | 32 |
| 15-044 Э03.1 | 59 | 4 | 5 | 7 | 25 |

Из-за примесей ионов железа и азота в карбидной матрице поверхность силицированных образцов может иметь зеленоватый оттенок.

Вторая технологическая схема – удобна для получения образцов. Однако при изготовлении крупногабаритных деталей возникают трудности, связанные с соблюдением требований чертежа по чистоте поверхности, допускам и посадкам. Физико-механические и теплофизические характеристики образцов, полученных по первой и второй схеме, при одинаковой плотности не различаются, а линейный и массовый унос у образцов, силицированных после механической обработки, практически отсутствует.

Полученный по третьей схеме материал состоит из стержней на основе углеродных волокон и матрицы, которая содержит по данным химического анализа кремний и карбид кремния. Наружная поверхность УККМ защищена от окисления покрытием, основной фазой которого является карбид кремния.

Рентгеноструктурный анализ материала до и после испытаний, проведённый на рентгеновском дифрактометре «Дифрей 201» в кобальтовом излучении, показал совпадение спектров, что качественно свидетельствует об отсутствии структурных изменений углерода, карбида кремния и кремния после испытаний при температуре 1170 °С в окислительной среде в течение 2700 с.

Значения межплоскостных расстояний углерода, кремния, карбида кремния после испытаний остаются практически без изменений. Рассчитанный параметр межплоскостного расстояния для плоскости (111) фазы SiC составляет 0,2520-0,2521 нм, что соответствует эталонным значениям по данным банка фаз картотеки JCHDS (0,2520 нм).

Результаты испытаний образцов по эскизу № 2 приведены в таблице 5 и на рисунке 17.

Таблица 5 – Результаты испытаний образцов по эскизу № 2 на плазмотроне в «ИПМех» РАН (давление 0,1 атм., Z = 50 мм, сопло Ø50 мм).

| № эксп. | 15-277 | 15-278 | 15-279 |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал | КМС-3М | УККМ-3Д | УККМ-4Д-Л |
| Мощность, кВт | 20 | 24 | 30 |
| Tmax, °С | 1400 | 1400 | 1400 |
| Время, с | 500 | 600 | 600 |
| m0, г | 211,86 | 190,23 | 226,76 |
| m1, г | 190,61 | 186,77 | 224,44 |
| Δm, г | 21,25 | 3,46 | 2,32 |
| l0, мм | 75,10 | 75,30 | 74,80 |
| l1, мм | 72,00 | 75,20 | 74,80 |
| Δl, мм | 3,10 | 0,10 | 0,00 |

Рисунок 17 – Результаты испытаний в условиях, близких к натурным, образцов мелкоячеистого углерод-углеродного (КМС-3М) и углерод-карбидокремниевых композиционных материалов с различной схемой армирования.

Выводы.

С точки зрения наименьшего линейного уноса предпочтительны УККМ с наполнителем из ВМН-4 и структурой армирования 4Д-Л. Наименьшие показатели по массовому уносу у образцов, силицированных после механической обработки в размер, на поверхности которых сохранена защитная карбидная плёнка или у образцов УККМ с нанесённой после шлифовки плёнкой карбида кремния по третьей технологической схеме. Продолжительность работы полученных таким образом УККМ в требуемом температурном диапазоне более 45 минут.

Меламед Анна Леонидовна

Гордеев Андрей Николаевич

Тихонов Андрей Анатольевич

Чаплыгин Алексей Владимирович

Проценко Анатолий Константинович

Колесников Сергей Анатольевич

Кошелев Юрий Иванович

Бубненков Игорь Анатольевич