УДК 629.78

Клишин Александр Федорович, кандидат технических наук1;

Никитин Александр Михайлович, аспирант1;

Третьяк Михаил Семенович, кандидат технических наук2;

Чупрасов Владимир Васильевич, кандидат технических наук2.

1 ФГУП “НПО им. С.А.Лавочкина”, г. Химки, ssea@laspace.ru

2 Институт тепло- и массообмена НАН Б, г. Минск, lof@htmi.ac.by

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ КАСАТЕЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ НА РАЗРУШЕНИЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В работе приведены некоторые результаты исследований на установке «ЭДПГ» влияния касательных напряжений на интенсивность разрушения группы материалов малой плотности.

Ключевые слова: спускаемый аппарат, аэродинамическое торможение, тепловая защита, посадочный аппарат, теплоизоляция, касательные напряжения.

Klishin Aleksandr Fedorovich, Ph.D.1;

Nikitin Aleksandr Mikhaylovich, Graduate student1;

Tretyak Mikhail Semenovich, Ph.D.2;

Chuprasov Vladimir Vasilyevich, Ph.D.2.

1 Lavochkin Research and Production Association, Khimki, ssea@laspace.ru

2 A.V. Luikov Institute of Heat and Mass Transfer, Minsk, lof@htmi.ac.by

RESEARCH EFFECTS OF SHEAR STRESSES ON THERMAL PROTECTION MATERIALS DESTRUCTION

In this article some results of on-«EDPG» arcjet facility researches of tangential tensions influence on intensity of destruction in group of materials of small density are provided.

Keywords: entry vehicle, aerodynamic braking, thermal protection, landing vehicle, thermal insulation, shear stresses.

Большинство теплозащитных материалов (ТЗМ) малой плотности (ρ ~ 0,4…0,8 г/см3) в процессе высокотемпературных испытаний образцов ускоренно разрушаются, если осуществляется также воздействие касательных напряжений набегающего потока. Названный эффект обусловлен тем, что при тепловых испытаниях из-за малой прочности прококсованных и прогретых слоев этих ТЗМ под действием касательных нагрузок происходит повышенный унос материалов.

Подобная проблема решалась при создании тепловой защиты десантного модуля (ДМ) миссии «MSL» (США). Попытка применить и отработать известный теплозащитный материал «SLA-561V» (ρ ~ 0,3 г/см3) для ДМ в условиях воздействия заданных тепловых потоков и касательных напряжений привела к неожиданно большому уносу материала. С учетом значительных габаритов и массы ДМ миссии «MSL» (по сравнению с предыдущими миссиями) существенно выросли тепловые и касательные нагрузки на теплозащиту, которые для материала «SLA-561V» оказались критичными (запредельными). По результатам специальных исследований и дополнительных испытаний был заменен материал «SLA-561V» для ДМ на более стойкий в заданных условиях теплосилового воздействия. Им оказался материал «PICA» (ρ > 0,4 г/см3), созданный в 90-х годах «Ames Research Center».

Сравнительное исследование особенностей разрушения и теплозащитных свойств материалов-претендентов малой плотности для десантного модуля (ДМ) проекта «ЭкзоМарс» проведено на установке «ЭДПГ» (оснащенной насадком и клиновидной вставкой) в условиях воздействия заданных тепловых потоков и касательных напряжений.

Для обеспечения заданных режимов испытаний на выходе анода плазмотрона «ЭДПГ» был установлен насадок и вставка. В цилиндрической части корпуса насадка выполнены три отверстия для подачи в высокотемпературную струю дополнительного расхода холодного воздуха в количестве 10,7 г/с. Основной расход через плазмотрон также составлял 10,7 г/с, что обеспечивало мощность дугового разряда 180 ± 3 кВт и среднемассовую температуру плазменной струи 3540 ± 5 К.

Изменение тепловой нагрузки и касательных напряжений на исследуемые образцы обеспечивалось выбором двух вариантов размеров клиновидной вставки и плавным сужением канала.

Для диагностики и изменения теплового потока по длине образца были изготовлены цилиндрические датчики регулярного режима, устанавливаемые в имитатор образца (выполненный из стеклотекстолита). Чувствительные элементы, изготовленные из меди, запрессовывались в имитатор в теплоэлектроизоляционных втулках. Установка цилиндрических датчиков осуществлялась на расстояниях 15, 45 и 75 мм от начала имитатора образца по потоку.

На основании осреднения экспериментальных данных тепловой поток для первого режима испытаний при (клине №1) составлял 1250 кВт/м2, для второго режима (для клина №2) – 1750 кВт/м2.

В процессе испытания образцов измерялся перепад давления в канале по длине образца. Для клина №1 перепад составлял 0,04 бар, для клина №2 – 0,08 бар. Результаты измерения перепада давления использовались для численного моделирования условий эксперимента, т.е. для расчетной оценки величин касательных напряжений и тепловых потоков с помощью программного комплекса ANSYS FLUENT 14.5.

Высота входной части канала 28 мм, длина стабилизирующего прямоугольного канала, на нижней грани которого устанавливается исследуемый образец, равна 90 мм. Использовались два размера сужающейся части канала с перепадом высоты канала от 28 мм во входной части до 14 мм (в первом случае) и до 11,9 мм (во втором случае). Ширина канала была постоянной и равной 28 мм.

В результате проведенного численного моделирования получено, что величина касательных напряжений по длине образца изменяется от 60 Па на начальном участке до 220 Па на выходном для режима 1, а для режима 2 – от 300 Па до 375 Па соответственно.

Отметим, что расчетный тепловой поток для первого режима испытаний близок по величине замеренному. А для второго режима расчетная величина теплового потока ~ на 30 % выше экспериментально полученной.

Объекты и методика испытаний. Согласно программе-методике, объектами испытаний являлись плоские образцы материалов ТЗП (четырех типов), приклеенных на подложки из алюминиевого сплава.

Форма и размеры поставленных на испытания образцов представлены на рисунке 1.

Т1, Т2 и Т3 – места установки термопар

Рисунок 1 – Эскиз образца материала ТЗП

Характеристики материалов образцов ТЗП: «М1» (ρ ~ 0,5 г/см3), «М2» (ρ ~ 0,6 г/см3), «М7» (ρ ~ 0,8 г/см3), «М13» (ρ ~ 0,9 г/см3).

Образец ТЗП устанавливали в водоохлаждаемый насадок (с П-образным сечением) прямоугольной формы и закрепляли с помощью винта. Далее на насадке с образцом закрепляли клиновидную вставку (в зависимости от заданного режима испытаний) и присоединяли термопары к регистратору сигналов Х8СР.

Отметим, что в каждый образец со стороны подложки (на расстоянии 8,45 и 75 мм по его длине) сверлились отверстия на заданную глубину (диаметром 3 мм), устанавливались и фиксировались с помощью клея термопары.

В процессе проведения испытаний образцов материалов ТЗП рабочие параметры плазмотрона ЭДПГ контролировались путем непрерывной записи тока и напряжения дугового разряда и расхода рабочего газа регистратором Х8СР (с частотой 50 измерений/с) с дальнейшей обработкой на компьютере с помощью программы Excel.

Линейный унос материала образца (в семи конкретных точках по длине образца) определялся с помощью специального приспособления. Масса каждого образца «до» и «после» испытаний определялась на электронных весах.

Измерение температуры образца  (в контрольных точках) в процессе экспериментов регистрировали с помощью хромель-копелевых или хромель-алюминиевых термопар, расположенных на глубине 2,3, 3,0 и 4,3 мм от рабочей поверхности, в зависимости от исследуемого материала и времени испытаний.

Результаты испытаний образцов ТЗП. Сравнительные испытания в условиях «ЭДПГ» образцов теплозащитных материалов ТЗП проводились на двух режимах теплосилового воздействия, заданных в программе испытаний:

- удельный тепловой поток q0Ʃ ≈ 1250 кВт/м2 и 1750 кВт/м2

- продолжительность испытания – tmax = 20…50 с.

Численное моделирование эксперимента показало:

- для первого режима испытаний (1-й клин насадка) – тепловой поток ~ 1250 кВт/м2, касательные напряжения от τ ~ 60 Па (на начальном участке образца) до τ ~ 220 Па (на выходном участке);

- для второго режима испытаний (2-й клин насадка) – тепловой поток ~ 1750 кВт/м2, касательные напряжения от τ ~ 300 Па (на начальном участке образца) до τ ~ 375 Па (на выходном участке).

Установлено, что поверхность испытанных образцов материалов «М1», «М2», «М7» и «М13» в результате воздействия тепловых нагрузок (q0Ʃ = 1250 кВт/м2 и q0Ʃ = 1750 кВт/м2) разрушилась из-за снижения прочности прогретого (прококсованного) слоя и утраты связи его с основным материалом. При этом образуются локальные вздутия на поверхности вследствие вдува продуктов разложения композиционного материала и частичное отслоение отдельных фрагментов, которые под действием касательных напряжений уносятся потоком высокотемпературного газа.

Более чувствительными к воздействию касательных напряжений оказались материалы «М1» и «М2», а для материалов «М7» и «М13» это влияние незначительно (см. рисунок 2).

Исследования температурного режима образцов при испытании показало, что начало прогрева материала зависит от глубины заделки термопар от рабочей поверхности и от режима испытания (от уровня теплосилового воздействия).

Рисунок 2 – Осредненная линейная скорость уноса образцов материалов ТЗП для двух режимов

Из анализа результатов испытаний на «ЭДПГ» образцов четырех материалов малой плотности при заданных теплосиловых воздействиях (включая касательные напряжения) следует, что лучшими теплозащитными свойствами обладают материалы «М7» и «М13» по сравнению с материалами «М1» и «М2».