УДК 621.9.025.7

Применение искрового плазменного спекания для получения сверхпрочного электропроводного Al2O3-SiCw-TiC нанокомпозита

Пожидаев Сергей Сергеевич (Pozhidaev Sergey Sergeevich), s.pozhidaev@stankin.ru

Селезнев Антон Евгеньевич (Seleznev Anton Evgenyevich), a.seleznev@stankin.ru

кандидат технических наук Новиков Сергей Васильевич (Novikov Sergey Vasilevich) s.novikov@stankin.ru

Перетягин Павел Юрьевич (Peretyagin Pavel Yurievich), p.peretyagin@stankin.ru

кандидат технических наук Солис Пинарготе Нестер Вашингтон (Solis Pinargote Nestor Washington) wachosolis@gmail.com

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» (ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

Аннотация

Рассмотрена возможность получения наноструктурированного электропроводного Al2O3-SiCw-TiC керамического материала методом гибридного искрового плазменного спекания. Исследованы его основные свойства, микроструктура.

Annotation

The possibility of obtaining a conductive nanostructured Al2O3-SiC-TiC ceramic material by spark plasma sintering hybrid. Studied its basic properties, microstructure.

Реферат

Разработан простой и технологичный метод получения искровым плазменным спеканием наноструктурированного Al2O3-SiCw-TiC керамического материала, обладающий повышенными механическими свойствами и электропроводностью относительно Al2O3-SiCw керамики. Получена гомогенная смесь исходных наноструктурированных порошков различных фаз и размеров методами коллоидного смешивания и распылительной сушки. Исследована микроструктура, твердость и трещиностойкость полученного материала, проведен рентгенофазовый анализ, измеренна электропроводность. Электропроводность спеченного Al2O3-SiCw-TiC нанокомпозита позволяет обрабатывать его при помощи методов электроэрозионной обработки, являющейся очень эффективной для получения изделий комплексной геометрической формы из труднообрабатываемых традиционными методами высокотвердых материалов.

Ключевые слова: нанокомпозит, керамика, искровое плазменное спекание, Al2O3, SiCw, TiC.

Key words: nanocomposite, ceramics, spark plasma sintering, Al2O3, SiCw, TiC.

- Введение

Передовые керамические материалы находят широкое применение в различных наукоемких отраслях промышленности, таких как авиакосмическая, транспортная, энергетическая и машиностроение [1, 2]. В большинстве случаев к изделиям из керамики предъявляют высокие требования по точности изготовления, а также необходима комплексная геометрическая форма [3]. Традиционная механическая обработка хрупких и высокотвердых керамических материалов значительно трудоёмка. Обычно применяют дорогостоящее алмазное шлифование, характеризующееся низкой производительностью обработки и сложностью в обработке керамических изделий комплексной геометрической формы, в том числе миниатюризированных [4].

Электроэрозионная обработка является эффективной альтернативой традиционным методам механической обработки высокотвердых керамических материалов, однако обрабатываемые материалы должны обладать необходимой электропроводностью. Предыдущие исследования в области электроэрозионной обработки монофазной керамики, керамических композитов и металлокерамики показали необходимость наличия электрического сопротивления менее чем 1 Ом·м [5 – 7]. При данных значениях электрического сопротивления керамические материалы успешно обрабатываются электроэрозией, а дальнейшее повышение свойств электропроводности делает керамические материалы более подходящими для такого вида обработки [8].

С технической и технологической точек зрения получения и обработки керамических материалов оксид алюминия (Al2O3) и композиты на его основе являются очень перспективными материалами для большинства высокотехнологичных приложений. В настоящее время разработаны различные композиты на его основе, обладающие повышенными механическими свойствами, в том числе и так называемые керамические нанокомпозиты [9 – 10]. Микроструктура и механизмы повышения механических свойств керамических нанокомпозитов успешно согласуются с разработанной ранее концепцией [11], однако основные физико–механические свойства для конструкционных и инструментальных материалов (твердость и трещиностойкость) до сих пор являются взаимоисключающими и их совместное повышение требует дальнейших исследований [12, 13].

В данной области совместного повышения основных свойств в настоящее время выделяют получающий все более широкое распространение керамические композиы на основе оксида алюминия, армированные волокнами карбида кремния Al2O3-SiCw [14]. Например, из-за своих превосходных режущих и физико-механических свойств (твердости и трещиностойкости) данный композит получил широкое распространение в качестве режущей керамики для обработки закаленных сталей и жаропрочных сплавов [15].

Для повышения основных свойств Al2O3-SiCw композита использованы различные технологии спекания и подготовки порошковых материалов [16 – 18]. Задачами проведенных исследований является необходимость с одной стороны сохранить исходную наноструктуру материала, а с другой стороны обеспечить равномерное распределение всех фаз, имеющих различную плотность, размеры и форму по всему объему исходного компакта, что осложненно Ван-дер-Ваальсовыми силами межмолекулярного притяжения и наличием агломератов в порошках субмикронных размеров. Выявлено, что совокупность методов коллоидного смешивания и искрового плазменного спекания позволиляют получать высокоплотный материал с равномерно распределенной наноструктурой и тем самым существенно повысить физико-механические свойства, по сравнению с традиционными технологиями [19].

Коллоидное (мокрое) смешивание является альтернативой сухому измельчению [20, 21]. Данный метод успешно применен при получении оксид/оксид композиций нанопорошков. В данном случае контроль сил межчастичного взаимодействия [22, 23] при помощи ДЛВО (DLVO, Дерягин-Ландау-Вервей-Овербек) теории включает получение дисперсной суспензии и в конечном итоге значительно снижает гетерогенность микроструктуры спеченного композита. При этом различные порошки с различной плотностью имеют различные скорости осаждения, а большие различия в плотности значительно индуцируют процесс сегрегации. На сегодняшний день знания в коллоидной химии оксидных порошков интенсивно развиваются, начиная с прорывной работы Паркса и др. [24]. Сегодня более чем одна тысяча публикаций посвящены оксидной керамики в сравнении с другими соединениями посвященные исследованиям систем с наночастицами металлов или с карбидными нановолокнами [25 – 27]. Таким образом, исследования параметров процесса коллоидного смешивания и дальнейшей сушки, в том числе реологического поведения смешиваемых композиций нанопорошков различных фаз и размеров в настоящий момент является открытым полем для фундаментальных исследований.

Искровое плазменное спекание (ИПС) является современным и перспективным методом консолидации электропроводных и неэлектропроодных, керамических и металлических порошков различных фаз и размеров. Сущность процесса искрового плазменного спекания заключается в одновременном пропускании импульсов электрического тока через компакт и графитовую матриц с приложением соосного усилия сжатия до 100 МПа. Одним из факторов высокой твердости является наноструктура, которая сохраняется в образцах благодаря использованию ИПС, при этом также наблюдается высокая скорость затвердевания состава порошковой композиции, достигается высокое качество и равномерность распределения размеров зерна при спекании с использованием значительно меньших температур, чем при других методах спекания. Основные преимущества данной технологии заключаются в сохранении наноструктуры исходной композиции, в значительном снижении времени, затрачиваемом на процесс спекания и быстром уплотнении порошков, а также в экономической эффективности при производстве объемных изделий из нанокомпозитов [28].

При этом Al2O3-SiCw керамический композит является изолятором, его невозможно обрабатывать электроэрозией и единственно возможным методом его обработки являются дорогостоящие и трудоемкие операции алмазного шлифования и резки. Указанный недостаток существенно ограничивает сферы применения данной керамики и в настоящий момент получили распространения изделия из него только простой геометрической формы, например сменные многогранные режущие пластины. Единственно возможным вариантов решения данной проблемы является включение дополнительной электропроводной фазы, например третья фаза в виде наноразмерного полупроводника. Это могут быть наночастцы тугоплавких металлов [29, 30], углеродные нанотрубки, либо графен [31, 32], а также ультрадисперсные частицы электропроводной керамики. В качестве такой электропроводной керамики может быть рассмотрен ультрадисперсный карбид титана (TiC), обладающий высокими свойствами твердости и трещиностойкости.

Цель данной работы – получение нанокомпозитного материала на основе оксида алюминия, обладающий повышенными свойствами твердости и трещиностойкости, и необходимой электропроводностью для его электроэрозионной обработки.

- Материалы и методы исследования

Для подготовки и спекания методом ИПС композиции порошков выбраны коммерчески доступные наночастицы и нановолокна: (1) оксид алюминия (Al2O3) производства Taimei (Япония), размер частиц менее 500 нм, частицы сферической формы, плотность 3,93 ± 0,1 г/см3; (2) волокна карбида кремния (SiCw) производства Advanced Composite Materials (США), волокна цилиндрической формы диаметром менее 500 нм и соотношением сторон 1:10, плотность 3,25 ± 0,1 г/см3; (3) ульрадисперсный карбид титана (TiC) производства NanoAmor (США), сферические частицы размером менее 50 нм и плотностью 4,58 ± 0,1 г/см3.

Исходные порошковые материалы на начальном этапе подготовки суспензии смешивают в определенных сочетаниях с дистиллированной водой и дефлокулянтом Dolapix производства Zschimmer & Schwarz (Германия), для достижении необходимой вязкости суспензии. Готовая суспензия проходит обработку на распылительной сушке. Для проведения экспериментальных работ использована распылительная сушка модели B–290 производства BUCHI (Швейцария). В процессе распылительной сушки параметры обработки (скорость откачки, скорость потока воздуха) поддерживались постоянными, исследуется только влияние температуры на входы и выходе. Полученные гранулы исследуется на сканирующем электронном микроскопе (ПЭ-СЭМ), с целью получения гранул сферической формы без сегрегации волокон карбида кремния (SiCw).

Далее порошок Al2O3–SiCw–TiC перемешивается в этаноле в шаровой мельнице в течение 48 часов, измельчается в аттриторе в течение 4 часов, затем просушивается при 80 ºС и просеивается.

На заключительном этапе процедура спекания опытного цилиндрического образца диаметром 40 мм выполняется на гибридной установке для ИПС модели «KCE FCT H-HP D 25-SD». Максимальная температура, скорость нагрева, время выдержки и прикладываемое давление, являются основными входными параметрами, влияющими на конечный результат. Рациональные значения данных параметров выбирались на основе проведения экспериментальных исследований с целью получения максимального значения плотности, для чего были использованы различные значения давления и скорости нагрева образцов.

Плотность полученного нанокомпозита определялась методом гидростатического взвешивания согласно стандарту ASTM C373-88. Метод использует закон Архимеда. Плотность спеченного материала определяется по формуле П=1-ρvρt∙100%,

где ρt – истинная плотность материала образца, г/см3; ρv=mV, где m – масса образца, кг; V – объем пор образца, см3.

Микроструктуру нанокомпозита и агломератов композиции нанопорошков после распылительной сушки исследовали методом сканирующей электронной микроскопии на ПЭ-СЭМ модели Quanta FEG 650, FEI (США), оснащенного детекторами вторичных и упруго отраженных электронов.

Твердость по Виккерсу (Hv) определяли методом микроидентирования. При этом на полированную поверхность (с шероховатостью Ra до 0,1) прикладывают силу 1,96 Н в течение 10 с, а величину твердости определяют по формуле:

HV=1.854Pd2,

где P – приложенная нагрузка, Н; d – диагональ, м.

Трещиностойкость KIC также определяли микроидентированием согласно измерении геометрии полученных трещин при вдавливании индентора для измерения микротвердости по Виккерсу под определенным усилием. Значение KIC рассчитывают согласно следующей формуле:

KIC=0.0752PC3/2,

где P – приложенное усилие, H; C – размер трещины, которая вырастает от вершины отпечатка, м.

Твердость и трещиностойоксть полученного нанокомпозита измерялась в трех различных участках поперечного сечения спеченного образца, от переферии к центру, с целью определения наличия анизотропии механических свойств, вызванных наличием возможных градиентов температуры при ИПС спекании.

Исследование фазового анализа проведено на рентгеновском дифрактометре модели Empyrean (PANalytical, Нидерланды). Исследованы исходные порошки, их композиция и спеченные при помощи ИПС образцы.

Электрическое сопротивление нанокомпозита Al2O3–SiCw–TiC измеряли с помощью четырехпроводного соединения с использованием отдельного источника тока и двухканального нановольтметра согласно стандарту ASTM C611.

- Результаты и обсуждение

Предварительно для определения максимальных соотношений каждого компонента керамического композита были проведены исследования реологического поведения каждого из компонентов в дистиллированной воде при добавлении специального дефлокулянта Dolapix с целью достижения необходимой вязкости раствора для проведения операции распылительной сушки.

Установлен рациональный состав суспензии: 36% твердого вещества (смесь трех компонентов Al2O3–SiCw–TiC с соотношением 42–36–22% соответственно); 0,58% дефлокулянта Dolapix, < 64% дистиллированной воды. При таком составе вязкость суспензии составляет 406,2 мПа, что является подходящим для проведения операции последующей распылительной сушки. Для получения гранул при сушке в суспензию предварительно было добавлено 0,5 % связующего вещества.

| (а) | (г) |
| --- | --- |
| (б) | (д) |
| (в) | (е) |

Рисунок 1 – Гранулы Al2O3-SiCw-TiC нанокомпозита (36% твердого вещества, 0.58% дефлокулянта, 0.5% связки) после распылительной сушки при: (а) 110 °С; (б) 125 °С; (в) 160 °С и состава 40 % твердого вещества, 1.0 % дефлокулянта, 1% связки при (г) 110 °С; (д) 125 °С; (е) 160 °С

В ходе проведения экспериментальных работ по распылительной сушке исследовались полученные агломераты композиции наночастиц на ПЭ-СЭМ, при этом исследования были проведены при различных температурах потока воздуха на входе распылительной сушки в диапазоне температур от 110 °С до 160 °С соответственно (рисунок 1 (а – в). Микрофотографии агломератов наночастиц показывают различные дефекты в гранулах, таких как неправильная форма или сегрегация SiCw. Поэтому оказалось необходимым изменить содержание твердого компонента до 40%, а добавление связующего вещества до 1%.

Полученные при различных температурах потока воздуха на входе в распылительную сушилку агломератов наночастиц с оптимизированным составом изображены на рисунке 1 (г – е).

После модификации состава суспензии, можно видеть, что получаются сферические гранулы без сегрегации SiCw. Кроме того, было найдено соотношение между размером гранул и температурой на входе распылительной сушки. Были получены крупные гранулы, когда температура на входе была увеличена. При температуре на входе 160 °C средний размер гранул составил 17 +/- 15 мкм.

После проведения всех дополнительных операций подготовки порошкового материала полученный компакт был спечен методом искрового плазменного спекания. Рабочий цикл процесса спекания опытного цилиндрического образца диаметром 40 мм на гибридной ИПС установке модели «KCE FCT H-HP D 25-SD» был исследован с целью нахождения максимального значения плотности, для чего были использованы различные значения давления и скорости нагрева образцов. Рациональные технологические режимы ИПС спекания Al2O3–SiCw–TiC нанокомпозита отображены в таблице 1 и обеспечивают получение материала с плотностью более чем 99% относительно теоретической.

Таблица 1. Рациональные параметры ИПС спекания Al2O3-SiCw-TiC нанокомпозита

| Максимальная температура (°C) | Скорость нагрева (°C/мин) | Время выдержки (мин) | Максимальное давление (МПа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1780 | 100 | 5 | 40 |

Микроструктура спеченного керамического нанокомпозита после соответствующей металлографической пробоподготовки исследована при помощи ПЭ-СЭМ (рисунок 2). На полученном изображении хорошо видно, что благодаря длительному процессу перемешивания порошкового материала, все фазы полученной структуры (темная область - TiC, серая область - SiCw, светлая область - Al2O3) равномерно распределены по всему объему образца. Сохранена исходная наноструктура относительно исходных порошков.

| (а) | (б) |
| --- | --- |

Рисунок 2 – ПЭ-СЭМ изображение микроструктуры одного и того же участка спеченного Al2O3-SiCw-TiC нанокомпозитного материала: (а) – во вторичных электронах; (б) – в упруго отраженных электронах

Результаты измерения твердости, плотности и трещиностойкости образца представлены в таблице 2. Как можно увидеть в таблице 2, значения твердости и плотности постоянны по всему объему образца. Такая однородность достигается за счет равномерного распределения тепла по образцу во время искрового плазменного спекания.

Таблица 2. Результаты проведения измерений плотности, твердости и трещиностойкости полученного Al2O3-SiCw-TiC нанокомпозита по трем различным участкам образца (согласно рисунку 1)

| № п/п | Радиус окружности на профиле | Плотность (% от теоретической) | Твердость внутренняя (ГПа) | Твердость поверхностная (ГПа) | Показатель трещиностойкости K1C, МПа·м1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | а | > 99% | 22.19 ± 0.75 | 22.18 ± 0.54 | 6.5 ± 0.1 |
| 2 | б | > 99% | 22.74 ± 0.95 | 22.61 ± 0.60 | 6.5± 0.1 |
| 3 | в | > 99% | 23.32 ± 1.04 | 23.07 ± 1.09 | 6.4± 0.1 |

Результаты измерений показали, что твердость по Виккерсу увеличилась примерно на 17% по сравнению с композитом Al2O3-SiCw-TiC, полученным методом горячего прессования [33]. Такой результат достигается за счет более мелкого размера зерна, который сохраняется после спекания, а показатель трещиностойкости материала Al2O3-SiCw-TiC выше на 23%, чем у материала Al2O3-SiCw полученного методом горячего изостатического прессования [34].

Проведённый рентгенофазовый анализ показал что подготовленная композиция порошка содержит только фазы Al2O3, α-SiC, TiC, а на спеченном образце появился небольшой пик в области θ=30,9° может быть отнесён к графиту, использующемуся в матрице во время спекания.

Измерения электрического сопротивления полученного керамического нанокомпозита получили значения существенно ниже максимального значения электрического сопротивления для ЭЭО обработки. Значение электрического сопротивления составило ρ=3.15⋅10-5±0.1⋅10-5 Ом·м, что существенно ниже максимально допустимого 1 Ом·м.

- Заключение

Разработана новая технология получения наноструктурированного композита Al2O3-SiCw-TiC методом гибридного искрового плазменного спекания. Совместная комбинация передовых методов подготовки композиции ультрадисперсных нанопорошков различных фаз, формы и размеров (коллоидное смешивание и распылительная сушка) и гибридного искрового плазменного спекания позволили одновременно повысить основные свойства (твердость и трещиностойкость) конструкционных материалов и обеспечить необходимую электропроводность для проведения операции электроэрозионной обработки данного композита.

Получено равномерное распределение всех фаз по всему объему спеченного композита, а исследования свойств на различных участках материала показали отсутствие какой-либо анизотропии механических свойств. Измеренные значения твердости составили 23 ± 0,5 ГПа, а трещиностойкости (K1C) 6,5 ± 0,1 МПа·м1/2.

Обобщая полученные результаты можно сделать вывод о получении нового семейства конструкционных керамических материалов с повышенными свойствами и обладающими необходимой электропроводностью (ρ=3.15⋅10-5±0.1⋅10-5 Ом·м) для проведения операции электроэрозионной обработки. Таким образом, полученный нанокомпозитный материал может существенно расширить границы применимости конструкционной керамики в современных высокотехнологичных отраслях, особенно в тех приложениях где необходимы изделия комплексной геометрической формы, в том числе миниатюризированные, существенно повысив при этом их качество и надежность.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках Соглашения № 14.577.21.0089 от 22 июля 2014 г., уникальный идентификатор RFMEFI57714X0089.

Литература

1. Григорьев С.Н. Тенденции и проблемы модернизации машиностроительного производства на базе отечественного станкостроения. Вестник МГТУ «СТАНКИН», 2010, №3, с. 7 – 13.

2. J. Rodel et al. Development of a roadmap for advanced ceramics: 2010 – 2025. Journal of the European Ceramic Society 29 (2009) 1549 – 1560.

3. T. Stieglitz et al. Minaturized Neural Interfaces and Implants. Proc. of SPIE Vol. 8251 82510A-1.

4. Kozak J, Rajurkar KP, Chandarada N. Machining of low electrical conductive materials by wire electrical discharge machining (WEDM). J Mater Process Technol, 2004, 149:266-71.

5. Ho KH, Newman ST. State of art electrical discharge machining (EDM). Int J Mach Tools Manuf 2003; 43:1287-300.

6. Konig W., Dauw DF, Levy G, Patten U. EDM-future steps towards the machining of ceramics. CIRP Ann Manuf Technol 1988; 37:623-31.

7. M. K. Satyarthi, Pulak M. Pandey Comparison of EDG, Diamond Grinding, and EDM Processing of Conductive Alumina Ceramic Composite Materials and Manufacturing Processes, 28: 369–374, 2013

8. Yong Yang et al. Nanocomposite powder with three-dimensional network structure for preparing alumina–titania nanocomposite coating with advanced performance Journal of Alloys and Compounds Volume 622, 15 February 2015, Pages 929–934

9. André R. Studart BIOINSPIRED CERAMICS Turning brittleness into toughness NATURE MATERIALS, VOL 13, MAY 2014

10. K. Niihara New design concept of structural ceramics-ceramic nanocomposites. J. Ceram. Soc. Japan, 1991, 99, 974 – 982.

11. R.O. Ritchie The conflicts between strength and toughness. Nature Materials, 2011, Vol 10, 817 – 822.

12. U.G.K. Wegst, H. Bai, E. Saiz, A.P. Tomsia, R.O. Ritchie Bioinspired Structural Materials. Nature Materials, October 2014, doi: 10.1038/NMAT4089

13. Brian D. Bertram Extruded and Pressureless-Sintered Al2O3–SiCw Composite Rods: Fabrication, Structure, Electrical Behavior, and Elastic Modulus J. Am. Ceram. Soc., 94 [12] 4391–4398 (2011) DOI: 10.1111/j.1551-2916.2011.04745.x © 2011 The American Ceramic Society

14. V. Bushlya, J. Zhou, P. Avdovic J. Stahl Wear mechanisms of silicon carbide-whisker-reinforced alumina (Al2O3–SiCw) cutting tools when high-speed machining aged Alloy 718 Int J Adv Manuf Technol DOI 10.1007/s00170-013-4899-8

15. A. Amroune and G. Fantozzi Synthesis of Al2O3–SiC from kyanite precurso J. Mater. Res., Vol. 16, No. 6, Jun 2001

16. Marianne I. K. Collin* and David J. Rowcliffe* Influence of Thermal Conductivity and Fracture Toughness on the Thermal Shock Resistance of Alumina–Silicon-Carbide-Whisker Composites J. Am. Ceram. Soc., 84 [6] 1334–40 (2001)

17. H. Chuanzhen, A. Xing Development of advanced composite ceramic tool material Materials Research Bulletin Volume 31, Issue 8, August 1996, Pages 951–956

18. Clemares María Isabel Alvarez, Fernández Carmen Cerecedo, Rodriguez Luis Antonio Díaz, Rivera Francisco Guitián, San Millán Ramón Torrecillas, Juárez Víctor Manuel Valcárcel. Ceramic/alpha-alumina whiskers composite materials and method for obtaining same, WO2012152971A1

19. Tuan WH, Wu HH, Yang TJ. J Mater Sci 1995;30:855–9

20. Nawa M, Sekino T, Niihara K. J Mater Sci 1994;29:3185–92.

21. Derjaguin BV, Landau L. Acta Physicochim URSS 1941;14:633–62

22. Verwey EJW, Overbeek JTG, van Nes K. Theory of the stability of lyophobic colloids: the interactions of sol particles having an electric double layer. New York, USA: Elsevier Pub Co.; 1948.

23. Parks GA. Chem Rev 1965;65:177–98.

24. Ferrari B, de Francisco IM, Moreno R. Ceram Int 2005;31:863–8.

25. Tseng WJJ, Chen CN. Mater Sci Eng A – Struct 2003;347:145–53

26. Diaz M, Bartolome JF, Requena J, Moya JS. J Eur Ceram Soc 2000;20:1907–4

27. Э. Альварез, К. Гутиеррез, Р. Торресильяс, С.Н. Григорьев, П.Ю. Перетягин, М.А. Волосова, А.А. Окунькова Свойства нанокомпозитных материалов на основе оксидной керамики, полученных искро-плазменным методом. Перспективные материалы, 2014, №4, с. 43 – 50.

28. C.F. Gutierrez-Gonzalez, S. Agouram, R. Torrecillas, J.S. Moya, S. Lopez-Esteban Ceramic/metal nanocomposites by lyophilization: Spark plasma sintering and hardness. Ceramics International 40 (2014) 4135 – 4140.

29. X. Yao, Zh. Huang, L. Chen, D. Jiang, S. Tan, D. Michel, G. Wnag, L. Mazerolles, J. Pastol Alumina-nickel composites densified by spark plasma sintering. Materials Letters, 59 (2005), 2314 -2318.

30. A. Centeno, V.G. Rocha, B. Alonso, A. Fernandez, C.F. Gutierrez-Gonzalez, R. Torrecillas, A. Zurutuza Graphene for tough and electroconductive alumina ceramics. Journal of the European Ceramic Society 33 (2013) 3201 – 3210.

31. C.F. Gutierrz-Gonzalez, A. Smirnov, A. Centeno, A. Fernandez, B. Alonso, V.G. Rocha, R. Torrecillas, A. Zurutuza, J.F. Bartolome Wear behavior of grapheme/alumina composite. Ceramics International, Vol. 41, Issue 6, 1 July 2015, Pages 7434 – 7438.

32. Suarez, M.; Fernandez, A.; Menendez, J. L.; Torrecillas, R.; Kessel, H. U.; Hennicke, J.; Kirchner, R.; Kessel, T. Challenges and Opportunities for Spark Plasma Sintering: A Key Technology for a New Generation of Materials [Журнал]. - [б.м.] : Ceramics International, 2009 г.. - 7 : Т. 3.

33. Chae, Jae Hong; Kima, Kyung Hun; Choa, Yong Ho; Matsushita, Jun-ichi; Yoon, Jong-Won; Shima, Kwang Bo Microstructural evolution of Al2O3–SiC nanocomposites during spark plasma sintering [Журнал]. - [б.м.] : Journal of Alloys and Compounds, 2006 г. - 1-2 : Т. 403.