УДК 678.8

Полимерные композиционные материалы нового поколения

для авиационной и космической техники

Раскутин Александр Евгеньевич, к.т.н, ФГУП «ВИАМ»

Raskutin Alexander, FSUE «VIAM»

raskutin@viam.ru

Аннотация

Углеродные наполнители в настоящее время нашли широкое применение при разработке углепластиков с использованием расплавных связующих разработки ФГУП «ВИАМ». Углеродные наполнители с различной структурой дают возможность варьировать свойства углепластиков и удовлетворять требованиям заказчиков.

Abstract

Carbon reinforcements are now widely used in the development of carbon fiber reinforced plastics using melt binders developed by FSUE "Aviation Materials." Carbon reinforcements with different structure make it possible to vary the properties of carbon fiber reinforced plastics and meet the requirements of customers.

Реферат

Приведены результаты работ, выполненные ФГУП «ВИАМ», по разработке полимерных композиционных материалов нового поколения, как в рамках федеральных целевых программ в соответствии с техническими требованиями, предъявляемыми авиационными конструкторскими бюро. Следует отметить, что сравнительный анализ основных характеристик новых российских полимерных композиционных материалов с зарубежными аналогами показал: материалы, разработанные в последние годы в ВИАМ, не уступают зарубежным аналогам по свойствам. Учитывая, что производство материалов локализовано на территории России, отпадает необходимость в оформлении экспортной лицензии, а срок изготовления и поставки материалов существенно меньше, чем у зарубежных компаний. В настоящее время углепластики на основе нового высокодеформативного эпоксидного связующего ВСЭ-1212 прошли квалификационные испытания с целью дальнейшего применения в изделиях авиационной техники, в дальнейшем из этих материалов планируется изготавливать элементы конструкции мотогондолы двигателя ПД-14 для самолёта МС-21, работы проводятся совместно с ОАО «Аваидвигатель». Для изготовления углепластиков используются углеродные и стеклянные наполнители различных текстильных форм.

Ключевые слова: УГЛЕПЛАСТИК, ПРЕПРЕГ, КОНСТРУКЦИОННЫЕ СВОЙСТВА, УГЛЕРОДНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ

CARBON FIBER REINFORCED PLASTICS, PREPREG, STRUCTURAL PROPERTIES, CARBON REINFORCEMENTS

В настоящее время сохраняется тенденция увеличения объема применения полимерных композиционных материалов в авиационной и других отраслях промышленности. Благодаря сочетанию комплекса высоких механических, диэлектрических и теплофизических характеристик, экономической доступности и ряду других ценных свойств широкое применение традиционно находят полимерные композиционные материалы (ПКМ) на основе стеклянных наполнителей – стеклопластики, и на основе углеродных тканых наполнителей – углепластики 1, 2.

Препреги (полуфабрикаты) углепластиков традиционно получали с применением растворной технологии, т.е. использовали полимерные связующие с высоким содержанием растворителя, как правило, спирто-ацетоновой смеси. Растворная технология имеет следующие недостатки: в препрегах имеется значительное количество летучих, которые необходимо удалять при формовании, отклонение содержания связующего в препрегах находится в переделах ±4%, значительное количество растворителя необходимо улавливать специальными очистными сооружениями. При переходе на расплавные связующие 3 выше перечисленные недостатки исчезают, при использовании расплавов связующих избавляются от растворителей, нанос связующего регулируется зазорами между валами технологического оборудования для изготовления препрегов, что приводит к снижению разброса по содержанию связующего в пределах ±2% 4. Современные углеродные тканые наполнители изготавливают с применением углеродных нитей выпускаемых крупнейшими мировыми производителями, такими как Toray и Toho Tenax, что приводит к возрастанию упруго-прочностных характеристик ПКМ 5.

Методы исследования. При исследовании упруго-прочностных характеристик применяли следующие стандарты: определение предела прочности при растяжении, модуля упругости при растяжении, относительного удлинения при разрыве, значения коэффициента Пуассона ГОСТ 25.601-80; определение предела прочности при сжатии, модуля упругости при сжатии, относительной деформации при сжатии ГОСТ 25.602-80; определение предела прочности при изгибе, модуля упругости при изгибе ГОСТ 25.604-80; определение предела прочности при межслоевом сдвиге ММ 1.2.137-2012; определение предела прочности при сдвиге в плоскости листа, модуля упругости при сдвиге в плоскости листа – ASTM D3518.

Экспериментальная часть.

Объекты исследований. Углепластик марки ВКУ-29, изготавливают методом автоклавного формования из препрега на основе эпоксидного связующего ВСЭ-1212 и углеродного однонаправленного тканого наполнителя фирмы Porcher Ind. артикул 4510 на основе нити HTS-40 12K фирмы Toho Tenax.

Углепластик марки ВКУ-39, изготавливают методом автоклавного формования из препрега на основе эпоксидного связующего ВСЭ-1212 и углеродного равнопрочного наполнителя фирмы Porcher Ind. артикул 3692 на основе нити HTА-40 3K фирмы Toho Tenax.

В ходе проведения научно-исследовательской работы по паспортизации углепластика ВКУ-29 определены физические и упуруго-прочностные характеристик. По результатам проведенных паспортных испытаний выпущен паспорт №1875 на углепластик марки ВКУ-29.

Если сравнивать по упруго-прочностным характеристикам углепластик ВКУ-29 с его ближайшими аналогами углепластиком КМУ-7т и углепластиком AS4/5250-3 (Нехсеl) (таблица 1), то углепластик ВКУ-29 имеет значительное преимущество по прочность при растяжении вдоль волокна, поперек волокна значительно превосходит углепластик КМУ-7т, при сравнении модуля упругости углепластики находятся примерно на одном уровне, т.к. все сравниваемые углепластики изготавливают с применением углеродных нитей со стандартным модулем упругости (220-240ГПа). Упруго-прочностные характеристики однонаправленного материала марки ВКУ-29 представлены в таблицах 2, 3, 4, 5.

Упруго-прочностные характеристики материала марки ВКУ-29 автоклавного формования с укладкой наполнителя 0,45,90 при пониженной, нормальной и повышенной температуре представлены в таблице 6 и 7

Углепластик марки ВКУ-29 рекомендован для применения при температурах в диапазоне от -60 до 80°С, испытания показали, что в этом температурном интервале происходят изменения характеристик углепластика, сохранение характеристик при повышенной температуре испытания составляют не менее 60%, при различных видах нагружения.

Углепластик ВКУ-39 в отличии от углепластика ВКУ-29 изготавливают с применением ткани арт. 3692, которая имеет равнопрочную структуру плетения в направлении основы и утка, поверхностная плотность ткани составляет 200г/м2 и обеспечивает толщину монослоя 0,2мм. В ходе работы методом автоклавного были изготовлены образцы и исследованы свойства углепластика ВКУ-39 при растяжении, сжатии сдвиге и изгибе, представленные в таблицах 8 и 9. Для совместного формования с углепластиками ВКУ-29 и ВКУ-39 разработаны стеклопластики ВПС-48/7781 и ВПС-48/120, которые в некоторых случаях выполняют электроизолирующую функцию при контакте углепластиков с металлами.

Разработаны углепластики ВКУ-45/3692 и ВКУ-45Ж для применения в конструкции агрегатов механизации самолетов МС-21 и Ил-112, которые в настоящее время проходят опробование в промышленных условиях ЗАО «КАПО-Композит».

В ВИАМе разработана технология изготовления пылезащитного устройства и переходного канала перспективного вертолетного двигателя из углепластикаВКУ-42 на основе равнопрочной ткани фирмы «Porcher» и полициануратного связующего ВСТ-32 с  плакирующим слоем органопластика на рабочую температуру до 200°С: толщина монослоя 0,16 – 0,18 мм, плотность 1,54 - 1,57 г/см3, σв20 = 780 МПа, Ев20 = 60 ГПа.

Также разработаны термостойкие углепластики для рабочего колеса центробежного компрессора на рабочую температуру 300 °С: углепластик ВКУ-38ТР (σв = 740 МПа,  Ев = 88 ГПа), для лопаточных элементов и углепластик ВКУ-38ЖН (σв = 1300 МПа,  Ев = 280 ГПа) для кольцевых элементов. Упруго- прочностные свойства углепластиков сохраняются при рабочих температурах на следующем уровне:  при Т = 300°С – 85-95 %, при Т = 350°С – 70-85 %.

Для применения в конструкциях планера работающих при температурах до 180°С разработан углепластик ВКУ-27л, на основе цианэфирного связующего ВСТ-1208.

Также в ВИАМе проводятся исследования по разработке ПКМ на основе связующих позволяющих изготавливать конструкции по безавтоклавным технологиям: ВСЭ-21 (вакуумная инфузия), ВСЭ-20 ВСЭ-19 (пропитка пленочным связующим), ВСЭ-22 (вакуумное формование препрега).

Выводы

В ходе проведения работ по исследованию и разработке полимерных композиционных материалов на основе углеродных тканых наполнителей и полимерного эпоксидного связующего марки ВСЭ-1212 были разработаны новые марки углепластиков ВКУ-29 и ВКУ-39. ВКУ-29 предназначенные для изготовления высоконагруженных конструкций, препрег углепластика ВКУ-29 предназначен для ручной выкладки пакета и перерабатывается методом автоклавного формования. Углепластик ВКУ-39 предназначен для изготовления средненагруженных конструкций и перерабатывается методом автоклавного формования. Углеродные тканые наполнители арт. 4510 и арт. 3692 позволяют получать ПКМ с упруго-прочностными характеристиками, которые отвечают современным требованиям, разработанные углепластики ВКУ-29 и ВКУ-39 по своим упруго-прочностным характеристикам соответствуют зарубежным аналогам. В ФГУП «ВИАМ» также разработаны новые марки углепластиков и стеклопластиков, которые в настоящее время находят применение в различных образцах авиационной техники.

ЛИТЕРАТУРА

1. Каблов Е.Н. Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года /В сб.: Авиационные материалы и технологии: Юбилейный науч.-технич. сб. (приложение к журналу «Авиационные материалы и технологии»). М.: ВИАМ. 2012. С. 7-17.

2. Гращенков Д.В., Чурсова Л.В. Стратегия развития композиционных и функциональных материалов /В сб.: Авиационные материалы и технологии: Юбилейный науч.-технич. сб. (приложение к журналу «Авиационные материалы и

технологии») М.: ВИАМ. 2012. С. 231-242.

3. Мухаметов Р.Р., Ахмадиева К.Р., Ким М.А., Бабин А.Н. Расплавные связующие для перспективных методов изготовления ПКМ нового поколения /В сб. Авиационные материалы и технологии: Юбилейный науч.-технич. сб. (приложение к журналу «Авиационные материалы и технологии»). М.: ВИАМ. 2012. С.260-265.

4. Тимошков П.Н., Коган Д.И. Современные технологии производства полимерных композиционных материалов нового поколения (Специальный выпуск) // Электронный научный журнал «Труды ВИАМ». 2013. № 4.

5. Раскутин А. Е., Соколов И. И. Углепластики и стеклопластики нового поколения (Специальный выпуск) // Электронный научный журнал «Труды ВИАМ». 2013. № 4.

Таблица 1. Сравнительные характеристики углепластиков

| Наименование свойств | Средние значения характеристик для марок материалов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВКУ-29 | КМУ-7т | AS4/5250-3 |
| Предел прочности при растяжении 0°, МПа | 1940 | 1540 | 1737 |
| Предел прочности при растяжении 90°, МПа | 58 | 34 | 54 |
| Модуль упругости при растяжении 0°, ГПа | 123 | 133 | 110 |

Таблица 2. Испытания на растяжение углепластика ВКУ-29

| Наименование характеристик, условное обозначение и стандарт | Направление приложения нагрузки | При температуре испытания, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -60 | +20 | +80 | +105 |
| Предел прочности, В1, МПа ГОСТ 25.601-80 | (0°) | 1690 1520-1880 | 1940 1830-2080 | 1720 1490-1980 | 1610 1460-1790 |
| Предел прочности, В2, МПа ГОСТ 25.601-80 | (90°) | 51 43-56 | 58 55-61 | 49 37-56 | 43 38-42 |
| Модуль упругости, ЕВ1, ГПа ГОСТ 25.601-80 | (0°) | 110 100-115 | 123 119-127 | 117 110-120 | 114 110-120 |
| Модуль упругости, ЕВ2, ГПа ГОСТ 25.601-80 | (90°) | 9,1 7,8-9,8 | 8,4 8,3-8,7 | 7,4 7,2-7,7 | 6,2 5,9-6,5 |
| Относительное удлинение при разрыве, В1, % ГОСТ 25.601-80 | (0°) | 1,6 1,4-1,8 | 1,6 1,5-1,6 | 1,5 1,4-1,8 | 1,5 1,5-1,5 |
| Относительное удлинение при разрыве, В2, % ГОСТ 25.601-80 | (90°) | 0,6 0,5-0,7 | 0,7 0,7-0,7 | 0,7 0,5-0,8 | 0,7 0,7-0,8 |
| Коэффициент Пуассона, 12 ГОСТ 25.601-80 | (0°) | – | 0,29 0,28-0,31 | – | – |
| Коэффициент Пуассона, 21 ГОСТ 25.601-80 | (90°) | – | 0,08 0,04-0,14 | – | – |

Таблица 3. Испытание на сжатие углепластика ВКУ-29

| Наименование характеристик, условное обозначение и стандарт | Направление приложения нагрузки | При температуре испытания, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -60 | +20 | +80 | +105 |
| Предел прочности, -В1, МПа ГОСТ 25.602-80 | (0°) | 1110 1010-1255 | 1040 870-1210 | 960 740-1080 | 810 670-960 |
| Предел прочности, -В2, МПа ГОСТ 25.602-80 | (90°) | 220 200-245 | 190 180-220 | 170 150-200 | 140 130-160 |
| Модуль упругости, Е-В1, ГПа ГОСТ 25.602-80 | (0°) | 115 110-120 | 112 110-115 | 108 105-110 | 107 105-110 |
| Модуль упругости, Е-В2, ГПа ГОСТ 25.602-80 | (90°) | 11,2 10,0-12,0 | 10,3 9,4-11,0 | 9,9 9,1-11,0 | 9,2 8,1-10,0 |
| Относительная деформация при сжатии, % ГОСТ 25.602-80 | (0°) | 1,0 0,8-1,1 | 0,9 0,8-1,1 | 0,8 0,7-1,0 | 0,8 0,6-0,9 |
| Относительная деформация при сжатии, % ГОСТ 25.602-80 | (90°) | 2,0 1,7-2,5 | 2,0 1,6-2,3 | 1,8 1,4-2,2 | 1,6 1,3-2,0 |

Таблица 4. Испытания на изгиб углепластика ВКУ-29

| Наименование характеристик, условное обозначение и стандарт | Схема армирования (направление приложения нагрузки) | При температуре испытания, °С |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | +20 | +80 | +105 |
| Предел прочности при изгибе, МПа ГОСТ 25.604-80 | (0°) | 1610 1520-1740 | 1290 1160-1380 | 1080 1035-1130 |
| Модуль упругости при изгибе, ГПа ГОСТ 25.604-80 | (0°) | 113 111-116 | 105 101-106 | 105 101-110 |

Таблица 5. Испытания на сдвиг углепластика ВКУ-29

| Наименование характеристик, условное обозначение и стандарт | Схема армирования (направление приложения нагрузки) | При температуре испытания, °С |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | +20 | +80 | +105 |
| Прочность при сдвиге в плоскости листа, МПа, ASTM D3518 | [±45°] (0°) | 88 85-91 | 56 54-57 | 49 48-50 |
| Модуль сдвига в плоскости листа, ГПа, ASTM D3518 | [±45°] (0°) | 4,0 3,8-4,1 | 2,9 2,7-3,1 | 2,7 2,6-2,8 |
| Прочность при межслоевом сдвиге, МПа, ММ 1.2.137-2012 | [0°] | 73 58-90 | 59 53-64 | 53 50-58 |
| Прочность при межслоевом сдвиге, МПа, ОСТ 1 90199-75 | [0°] | 75 71-81 | 55 53-59 | 49 47-52 |

Таблица 6. Испытание на растяжении углепластика ВКУ-29 (0,45,90)

| Наименование характеристик, условное обозначение и стандарт | Направление приложения нагрузки | При температуре испытания, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -60 | +20 | +80 | +105 |
| Предел прочности, В1, МПа ГОСТ 25.601-80 | (0°) | 690 660-720 | 740 730-760 | 760 700-830 | 680 580-760 |
| Модуль упругости, ЕВ1, ГПа ГОСТ 25.601-80 | (0°) | 49 47-53 | 46 46-47 | 46 45-50 | 50 48-54 |
| Относительное удлинение при разрыве, В1, % ГОСТ 25.601-80 | (0°) | 1,5 1,5-1,6 | 1,5 1,5-1,5 | 1,7 1,6-1,9 | 1,4 1,2-1,6 |

Таблица 7. Испытания на сжатие углепластика ВКУ-29 (0,45,90)

| Наименование характеристик, условное обозначение и стандарт | Направление приложения нагрузки | При температуре испытания, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -60 | +20 | +80 | +105 |
| Предел прочности, -В1, МПа ГОСТ 25.602-80 | (0°) | 540 500-630 | 470 440-510 | 430 360-490 | 420 390-470 |

Таблица 8. Упруго-прочностные характеристики углепластика ВКУ-39

| Наименование свойств | Направление | ВКУ-39 |
| --- | --- | --- |
| Прочность при растяжении, МПа | 0° | 945 |
|  | 90° | 710 |
| Модуль упругости при растяжении, ГПа | 0° | 69 |
|  | 90° | 60 |
| Прочность при сжатии, МПа | 0° | 610 |
|  | 90° | 610 |
| Температура эксплуатации, ºС | - | - 60120 |

Таблица 9. Прочность при сдвиге и изгибе углепластика ВКУ-39

| Углепластик | t исп., °C | Прочность при межслойном сдвиге, МПа | Прочность при сдвиге в плоскости листа, МПа | Модуль сдвига при сдвиге в плоскости листа, ГПа | Прочность при изгибе, МПа | Модуль упругости при изгибе, ГПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВКУ-39 | 20 | 82 81-83 | 104 99-108 | 4,7 4,2-5,0 | 1082 986-1179 | 55 53-57 |
|  | 120 | 57 56-59 | 75 72-80 | 3,4 3,2-3,6 | 919 814-1040 | 53 52-55 |