УДК 666.9.031

Нанодисперсное технологическое связующее

Тарасовский Вадим Павлович (Tarasovskiy Vadim Pavlovich), e-mail: tarasvp@mail.ru, к.т.н, Университет машиностроения.

Резниченко Александр Владимирович (Reznichenko Alexandr Vladimirovich), e-mail: reznichenko@sde.ru, Университет машиностроения.

Новоселов Роман Андреевич (Novoselov Roman Andreevich), e-mail: r.novoselov@mami.ru, Университет машиностроения.

Аннотация

Исследование нанодисперсного технологического бескальциевого связующего на основе оксида алюминия.

Реферат

Для улучшения огнеупорных свойств изделий из корундовых керамик разрабатываются новые сырьевые материалы, присутствие оксидов кремния и кальция в которых нежелательно, так как отрицательно сказываются на эксплуатационных свойствах готовых изделий.

В докладе представлены результаты по поиску оптимальных условий термической дегидратации исходного гидроксида алюминия, полученного методом химического диспергирования, результаты работы по поиску оптимальных условий процесса механо-химической активации и диспергирования полученного нанодисперсного технологического связующего на основе оксида алюминия.

Ключевые слова: оксид алюминия, нанодисперсное технологическое связующее, огнеупорные материалы.

Вводная часть

В последнее время наблюдается в отраслях использующих огнеупорные материалы и оснастки наблюдается тенденция перехода от штучных огнеупорных изделий к технологиям использования неформованных и крупногабаритных огнеупорных изделий. Такой выбор во многом обуславливается упрощением и ускорением обслуживания высокотемпературных агрегатов и установок.

Анализ доступных источников информации показал, что в настоящее время изготовление таких изделий осуществляется, главным образом, вручную - пневмотрамбованием и набивкой масс в формы, а также отливкой шликера в гипсовые формы. Механизированное производство указанных изделий ограниченного в ассортименте, так как для их формования требуются мощные, энергоёмкие прессы [1,2].

Основные свойства огнеупорных материалов определяются их химическим составом, качеством подготовки исходных составляющих и технологией изготовления.

Целью работы является исследование материала для получения наномодифицированного связующего на основе оксида алюминия, которое может использоваться для изготовления крупногабаритных сложнопрофильных изделий.

В последнее время с целью улучшения свойств корундовых огнеупоров был разработан ряд новых исходных(конструкционных) материалов на основе оксида алюминия. Специально для случаев, когда по условиям эксплуатации в огнеупоре не допускается присутствие оксидов кальция и кремния, компанией «Almatis» разработано семейство безкальциевых глиноземистых связующих на основе гидроксидов алюминия или алюмозолей. В свете последних экономических и политических изменений актуальность проведения работ по разработке материалов, позволяющие в полной мере реализовать высокие физико-химические свойства оксида алюминия не вызывает сомнения.

Для получения материала с требуемыми характеристиками необходимо разработать технологии, позволяющие изготавливать исходные (конструкционные) порошки с оптимальным фазовым и химическим составом, дисперсностью.

В производстве огнеупоров [3] для тонкого помола твердых материалов используют шаровые мельницы непрерывного действия с самоотсевом, дающие порошок необходимого зернового состава в одну стадию. Производительность мельниц и зерновой состав порошка регулируют количеством и размером мелющих тел, размером сит и скоростью подачи материала.

Измельчение характеризуют [4] отношением максимального размера частиц материала до и после измельчения, называемого степенью измельчения.

Альтернативный способ получения высокодисперсных порошков и суспензий – химическое диспергирование. В нашем случае химическое диспергирование алюминиевых сплавов в водных растворах щелочей [5].

Исследования, описанные в литературных источниках показали, что обработка в измельчительных аппаратах является не только способом получения веществ в мелкодисперсном состоянии, но и способом генерации различного рода структурных дефектов в объеме и активных состояний на поверхности кристалла, повышающих реакционную способность твердых тел.

Методика исследований

Для получения материала с оптимальным фазовым составом и морфологией необходимо выбрать оптимальный режим термообработки порошка на основе гидроксида алюминия.

Был проведен синхронный термический анализ на высокотемпературном комбинированном калориметре Labsys TG-DTA/DSC фирмы Setaram по режиму: нагрев до Т=1350°С со скоростью 5 К/мин в окислительной атмосфере, чтобы воспроизвести условия синтеза порошка. Порошок был помещен в корундовый микротигель, чтобы исключить взаимодействие тигля и порошка, предварительно приготовив образец на ручном прессе.

Рентгенографические исследования порошков проводили на приборе D2 PHASER фирмы Bruker, излучение Cu-Kα, фильтр – Ni, с графитовым монохроматором (=1.54178 Å). Режим трубки (Cu) 10 мА, 30 кВ. Диапазон значений угла 2 – от 10 до 100, шаг 0.02, щель 0.6 мм, выдержка в точке – 1 сек, дискриминатор по энергиям – 0.17-0.23 кэВ. Расшифровку спектра и расчёт фазового состава осуществляли с помощью библиотеки JCPDS-ICDD с использованием специализированного программного обеспечения (пакет рентгеноструктурного анализа Topas).

Структура и морфология порошков изучались на растровом электронном микроскопе FEI Versa 3D.

В качестве оборудования для проведения измельчения использовалась планетарная мельница. В качестве мелющих тел использовались корундовые цильбепсы, полученные методом прессования из полусухих смесей. Проводилось мокрое измельчение в среде диспргатора с последующей сушкой в сушильной камере.

Для контроля степени измельчения порошков был выбран прибор для определения величины удельной поверхности и среднемассового размера частиц дисперсных материалов ПСХ-10А. Работа прибора основана на методе Козени-Кармана.

Экспериментальная часть

Для получения исходного сырья использовалась технология химического диспергирования алюминиевого сплава Д16 в растворе щелочи. Полученный гидроксид алюминия отмывался до нейтральных показатель рН, высушивался при температурах, не превышающих 100 °С до постоянства массы и пропускался через сито 1,0 для устранения не прореагироваших частиц алюминиевого сплава.

Для поисков режимов термической обработки (дегидратирования) гидроксида алюминия был проведен синхронный термический анализ

По результатам синхронного термического анализа выявлено, основная потеря массы находится в диапазоне температур 199,7 – 297,6°С (∆m = 35.6 %). Такая потеря массы скорее всего связана с распадом структурной воды, а последующие тепловые эффекты относятся к фазовым превращениям.

Выбор режимов синтезирования обоснован синхронным термическим анализом с целью получения требуемого фазового состава и морфологии частиц. Интервалы температур термообработки выбраны исходя из данных термического анализа, показывающие эндо- и экзотермические переходы при повышении температуры нагрева, характеризующие фазовые изменения. Поэтому выбраны следующие режимы термообработки:

- нагрев до 400 °С и выдержка 1 час в печи;

- нагрев до 600 °С и выдержка 1 час в печи;

- нагрев до 800 °С и выдержка 1 час в печи.

Различные режимы термообработки показали, что при разных температурах меняется состав и структура порошковых образцов.

Порошковый образец, синтезированный при температуре 400 °С является двухфазным. Преимущественно состоит из бемита с примесями кальцита при наличии аморфизации. В порошковой пробе при температуре термообработке 600 °С, преобладающая фаза – твердый раствор на основе оксида алюминия (Al2O3)1,33, а также присутствует аморфизация. Асимметрия пиков может быть связана с присутствием фазы оксида алюминия кубической модификации. На 800 °С наблюдается больше аморфизации без изменений по фазовому составу по сравнению с образцом при термообработке на 600 °С.

Порошковые образцы, синтезированные при разных температурах изучались на растровом электронном микроскопе FEI Versa 3D для получения морфологии структуры порошковых проб после химического диспергирования, термообработки при 400, 600, 800 °С.

На микроструктурах представлены агломераты, частицы пластинчатого типа с диапазоном размера частиц 0,5 – 2 мкм и наноразмерные кристаллиты.

Рис. 1. Микроструктура исходного порошка, полученного методом химического диспергирования

Рис. 2. Микроструктура порошка, полученного методом химического диспергирования после термообработки при 400 °С

Рис. 3. Микроструктура порошка, полученного методом химического диспергирования после термообработки при 600 °С

Рис. 4. Микроструктура порошка, полученного методом химического диспергирования после термообработки при 800 °С

Порошковый образец, синтезированный при температуре 400 °С имеет мелкодисперсные частицы неправильной формы и структуру бемит.  Образцы, термообработанные при 600 и 800 °С имеют более выраженную кристаллизацию частиц и укрупненные агломераты, склонные к округлости. По нашему мнению, порошок, синтезированный при 400 °С, имеет подходящую структуру и морфологию частиц и именно его мы выбрали как исходный материал для дальнейших исследований.

Химическая схема процесса дегидратирования выглядит следующим образом:

Выбранный материал закладывался в барабан для измельчения совместно с мелющими телами, в соотношении 1:4 с глиноземом, и дизагломератором – изопропиловым спиртом, в соотношении 1:1 с глиноземом.

При проведении исследований по подбору оптимальной продолжительности измельчения, суммарное время измельчения изменялось в диапазоне от 15 мин до 90 мин. Скорость вращения барабана составляла 350 об/мин. Процесс измельчения был разбит на стадии помола 10 мин и паузы 10 мин для предотвращения перегрева оснастки.

Таблица 1

Значение удельной поверхности и среднемассового размера частиц синтезированных глиноземов после помола

| № п.п. | Наименование материала | Величина удельной поверхности, см2/г | Среднемассовый размер частиц, мкм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глинозем, синтезированный при Т=400 °С | 30946 | 0,5 |
| 2 | Глинозем, синтезированный при Т=600 °С | 29484 | 0,5 |
| 3 | Глинозем, синтезированный при Т=800 °С | 22249 | 0,68 |

Выводы

Проведены исследования по термической дегидратации и получен наноструктурированный глинозем. Определен температурный отрезок, на котором произведены режимы термообработки порошковых образцов гидроксида алюминия для получения нанодисперсного технологического связующего. По структуре, фазовому составу и свойствам наилучшим порошком является образец, синтезированный при температуре 400 °С.

По результатам проведенных исследований механо-химическая активация порошка в среде диспергатора полученного при температуре термообработки 400 °С. Повышение температуры термообработки гидроксида ухудшает параметры диспергирования порошка, за счет повышения твердости составляющих фаз.

Список литературы

- Стрелов К. К. Теоретические основы технологии огнеупорных материалов. М.: Металлургия, 1985. 480 с.

- Стрелов К. К. Теоретические основы технологии огнеупорных материалов. М.: Металлургия, 1985. 480 с.

- Пивинский Ю. Е., Скородумова Е. Б., Дегтярева Э. В. и др. К оценке способов получения и свойств корундовых суспензий // - Огнеупоры 1985, № 12, с. 4-9.

- Химическая технология керамики: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. И.Я. Гузмана. - М.: ООО РИФ «Стройматериалы», 2003. - 496 с., ил.

- Бадаев Ф.З. Получение прекурсоров алюмооксидной керамики химическим диспергированием алюминиевого сплава Д16/Ф. З. Бадаев, В. П. Тарасовский [и др.] // Новые огнеупоры, 2015, № 1.-С.10-14.