УДК 546.261:28+ 546.832:27

Применение эмиссионной спектроскопии для анализа поведения ультравысокотемпературных материалов состава HfB2-SiC под воздействием потока диссоциированного воздуха

Елизавета Петровна Симоненко (Elizaveta P. Simonenko), ep_simonenko@mail.ru, кандидат химических наук, Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН

Андрей Николаевич Гордеев (Andrey N. Gordeev), a_gord@mail.ru, кандидат физико-математических наук, Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН

Николай Петрович Симоненко (Nikolay P. Simonenko), n_simonenko@mail.ru, кандидат химических наук, Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН

Анатолий Федорович Колесников (Anatoliy F. Kolesnikov), доктор физико-математических наук, Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН

Евгений Константинович Папынов (Evgeniy K. Papynov), Papynov@mail.ru, кандидат химических наук, Институт химии Дальневосточного отделения РАН и Дальневосточный федеральный университет

Олег Олегович Шичалин (Oleg O. Shichalin), oleg_shich@mail.ru, Институт химии Дальневосточного отделения РАН и Дальневосточный федеральный университет

Валентин Александрович Авраменко (Valentin A. Avramenko), avramenko@ich.dvo.ru, член-корреспондент РАН, Институт химии Дальневосточного отделения РАН и Дальневосточный федеральный университет

Владимир Георгиевич Севастьянов (Vladimir G. Sevastyanov), v_sevastyanov@mail.ru, член-корреспондент РАН, Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН

Николай Тимофеевич Кузнецов (Nikolay T. Kuznetsov), ntkuz@igic.ras.ru, академик РАН, Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН

Аннотация

Получены с применением искрового плазменного спекания керамические образцы состава HfB2-SiC, охарактеризован их элементный и фазовый состав, исследовано поведение в потоках диссоциированного воздуха на высокочастотном индукционном плазмотроне ВГУ-4 с применением эмиссионной спектроскопии пограничного слоя.

Ceramic samples HfB2-SiC were produced by spark plasma sintering and characterized by their elemental and phase composition; investigated their behavior of dissociated air flows in the high-frequency induction plasma torch VGU-4 using optical emission spectroscopy.

Реферат

Керамические образцы HfB2-SiC с содержанием карбида кремния 45 об. % получены методом искрового плазменного спекания и изучены с применением РФА, СЭМ и других методов, определены плотность и расчетная пористость. На высокочастотном индукционном плазмотроне ВГУ-4 исследовано поведение материалов состава HfB2-SiC (45 об. %) в условиях нагрева под воздействием дозвукового потока диссоциированного воздуха. Изменение состава газовой фазы над центральной поверхностью образца в ходе эксперимента исследовалось с использованием данных эмиссионной спектроскопии. Выдвинуты предположения, объясняющие изменение концентрации бора и кремния в процессе воздействия высокоэнтальпийного потока. По итогам испытания определены элементный и фазовый состав, изучена микроструктура поверхности и срезов образца.

Ceramic HfB2–SiC samples with a silicon carbide content of 45 vol % have been obtained by spark-plasma sintering, their density and calculated porosity determined, and certain studies performed using IR spectroscopy, XRD, and other methods. The behavior of the HfB2–SiC (45 vol %) material has been studied using the VGU-4 high-frequency induction plasmatron with heating by a subsonic flow of dissociated air. The change in the composition of the gas phase above the sample surface in the course of the experiment was investigated using optical emission spectroscopy. Assumptions, which explain the changes in the concentration of boron and silicon under the action of a high-enthalpy flow, have been advanced. The elemental composition and the phase composition have been determined, and the microstructure of the surface and of various cuts of the samples have been studied.

Ключевые слова

Ультравысокотемпературная керамика, искровое плазменное спекание, диборид гафния, карбид кремния, эмиссионная спектроскопия

Ultra-high-temperature ceramic, UHTC, spark plasma sintering, SPS, hafnium diboride, silicon carbide, optical emission spectroscopy

Введение

Керамические композиционные материалы состава ZrB2-SiC и HfB2-SiC вызывают большой интерес как в Российской Федерации, так и за рубежом как перспективные для изготовления наиболее термонагруженных участков острых кромок крыльев или носовых частей высокоскоростных летательных аппаратов [1-19]. Это связано с тем, что основные компоненты – дибориды циркония и гафния – имеют чрезвычайно удачное сочетание таких свойств, как высокие температуры плавления, достаточно хорошие для керамики механические характеристики, большая степень черноты и высокая теплопроводность при повышенных температурах. Такое негативное свойство данных соединений как практически полное окисление при сравнительно низких температурах на воздухе (<1000C) позволяет частично нейтрализовать введение в состав композитов карбида кремния или других относительно тугоплавких соединений, которые при окислении дают стеклообразующие с B2O3 оксиды, например, карбид тантала или силициды тантала, циркония, гафния, молибдена, вольфрама и других элементов. Именно образующееся при окислении композиционного материала достаточно вязкое при повышенных температурах боросиликатное стекло, имеющее хорошую адгезию к оксидам циркония и гафния, снижает диффузию кислорода в объем материала, препятствуя дальнейшему активному окислению. При этом в результате связывания оксида бора при формировании стекла должна существенно понижаться его активность и уменьшаться интенсивность его испарения с поверхности (что способствует окислению материала в целом). Таким образом, одной из наиболее существенных проблем при высокотемпературном воздействии в воздушной атмосфере на образцы ZrB2-SiC и HfB2-SiC является испарение с поверхности образцов, нагретых высокоэнтальпийным потоком воздуха, компонентов защитного стекловидного слоя.

Уменьшение содержания в газовой фазе оксида бора в результате в ходе окисления материала ZrB2-SiС (30 об. % SiC) и образования боросиликатного стекла показано в работе Playez и др. в том числе и с применением спектральных методов [21]; при этом температура поверхности образца составляла ~1600С, давление – 104 Па, а время воздействия потока ~ 5 мин. В работе Marschall и др. [22] показано, что при повышении температуры поверхности образцов данного состава до ~2300-2500C в газовой фазе над образцом резко изменяется также содержание бор- и кремнийсодержащих компонентов; суммарное время воздействия в описанных экспериментах [22] не превысило 11 мин для всех испытанных образцов.

Ранее нашей научной группой проводилось изучение длительного воздействия потока диссоциированного воздуха на поверхность образцов HfB2-SiC, содержащих различное количество SiC; образцы были получены искровым плазменным спеканием (SPS). При этих исследованиях установлено, что поверхность образцов приобретала температуру до 2500-2740С (в некоторых случаях отмечалось наличие небольших участков, температура которых не превышала в ходе воздействия 1800-1900С). Для уточнения механизма защитного действия боросиликатного стекла, возникающего в результате окисления материалов, важным экспериментом является изучение состава газовой фазы над поверхностью образцов в зависимости от соотношения количеств HfB2 и SiC, условий и длительности воздействия.

Экспериментальная часть

Использованные реактивы: диборид гафния (ч, размер частиц 2-3 мкм, агрегатов ~20-60 мкм), карбид кремния (ч, средний размер частиц 100 мкм).

Изготовление образцов выполнялось на установке искрового плазменного спекания «Spark Plasma Sintering System: SPS-515S» (производство Dr.Sinter-LABTM, Япония): предварительно измельченные смеси порошков HfB2 и SiC (содержание SiC составляло 45 об. %) помещались в графитовую прессформу, уплотнялись, вакуумировались и далее спекались при температуре <1500С под давлением и при воздействии электрических импульсов с выдержкой при максимальной температуре в течение 20 мин. В результате получены цилиндрические образцы (диаметр – 15 мм, высота ~ 5 мм, масса ~ 5 г), которые далее подвергались шлифованию.

Рентгенофазовый анализ (РФА) проводился на рентгеновском дифрактометре Bruker D8 Advance (излучение CuК, разрешение 0,02).

ИК-спектры пропускания проб образцов записывались на ИК-спектрометре «ИнфраЛЮМ ФТ-08» в виде суспензии в вазелиновом масле в стеклах KBr.

Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) выполнена на трехлучевой рабочей станции NVision 40, Carl Zeiss; элементный состав микрообластей определялся с помощью приставки для энергодисперсионного анализа EDX Oxford Instrumets.

Эксперименты по воздействию дозвуковой струи диссоциированного воздуха на поверхность образца выполнены на 100-киловаттном высокочастотном индукционном плазмотроне ВГУ-4 [1,2, 8-10, 23] в ИПМех РАН при мощности анодного питания плазмотрона от 45 до 72 кВт при давлении от 100 до 180 гПа. Измерение температуры поверхности образца производилось с помощью пирометра Mikron M–770S в режиме пирометра спектрального отношения (температурный интервал 1000–3000C, диаметр области измерения ~5 мм). Для регистрации распределения температуры по лицевой поверхности образца использовался термовизор "Тандем VS-415U".

Для регистрации спектров излучения пограничного слоя использовался малогабаритный дифракционный спектрометр высокого разрешения HR-4000 (“Ocean Optics”, USA) с линейным CCD детектором (3648 пикселов) с волоконно-оптическим вводом излучения. Методики определения in situ химической природы уносящихся с поверхности компонентов, а также изменения скорости их уноса во времени представлены в [24]. Приёмник излучения имеет диапазон спектральной чувствительности 0.2÷1.05 мкм, но в данном эксперименте прибором регистрировался спектральный диапазон 200÷650 нм. Оптическая ось расположена параллельно лицевой поверхности образца на расстоянии 2 мм от неё при толщине пограничного слоя ~10 мм.

Результаты и их обсуждение

Методом искрового плазменного спекания получены керамические образцы HfB2-SiC с содержанием карбида кремния 45 об. %. Кажущаяся плотность составляла 5,6±0,1 г/см3, а соответствующее расчетное значение пористости – 25,5 %. Внешний вид образцов аналогичен близким по составу, исследованным в [2, 8-9], они представляют собой цилиндры серого цвета. На ИК-спектрах пропускания проб полученных образцов, как и для исходного порошка SiC, помимо полосы поглощения (Si–C) при 800-850 см-1 присутствует и широкая малоинтенсивная полоса поглощения с максимумом при 1070-1080 см-1, связанная с валентными колебаниями (Si–O) незначительной примеси оксида кремния на поверхности частиц SiC. На рентгенограммах образцов превалируют рефлексы фазы диборида гафния (рис. 1), уширенные же рефлексы карбида кремния с низкой интенсивностью также присутствуют.

Полученные образцы закреплялись в барокамере индуционного плазмотрона ВГУ-4 в критической точке медной водоохлаждаемой модели (ESA standard model - цилиндр с плоским торцом диаметром 50 мм и радиусом скругления кромки 11.5 мм) с помощью жгутиков из из ваты на основе нитевидных кристаллов SiC, что позволяло избежать касания образца и модели. для уменьшения отвода тепла в модель образцы устанавливались с выступом относительно лицевой поверхности на 1,5 мм. Использовалось дозвуковое сопло с диаметром выходного сечения 30 мм, расстояние от которого до образца также составляло 30 мм, начальное давление в барокамере плазмотрона устанавливалось на уровне 100 гПа.

Рисунок 1. Рентгенограмма поверхности образца состава HfB2-SiC (45 об. %)

После установки образца керамического материала состава HfB2-SiC (45 об. %) в державку осуществлялся ввод в струю диссоциированного воздуха при мощности анодного питания плазмотрона 45 кВт. Изменение температуры образца в критической точке, измеренной с применением пирометра спектрального отношения, показало, что на кривой изменения температуры отмечается, как это наблюдалось и ранее для других образцов состава HfB2-SiC [2, 8-9], кратковременный резкий рост температуры, вероятно, связанный с тепловыделением при протекании поверхностных реакций окисления HfB2 и SiC. К окончанию 1-й минуты воздействия средняя температура снижается с ~1680 до ~1580С и стабилизируется. Далее по мере повышения мощности анодного питания и давления в барокамере плазмотрона происходит соответствующее повышение средней температуры, а при давлении 130 гПа на 11-й минуте испытания происходит значительное ускорение прироста средней температуры поверхности. После 25-й минуты воздействия температура стабилизировалась при 2680-2690С.

Рисунок 2. Линией обозначена область поверхности керамического образца состава HfB2-SiC (45 об. %), в пограничном слое которой записывались эмиссионные спектры

Параллельная регистрация распределения температуры по поверхности образца в ходе воздействия с применением термовизора "Тандем VS-415U" (при установленном значении спектрального коэффициента излучения  на длине волны 0,9 мкм равном 0,6) показала, что увеличение средней температуры поверхности связано с тем, что на краях и в микрообластях на поверхности образцов образуются участки с температурой 2600-2700С, которые по мере воздействия увеличивают свою площадь. В результате после 26 мин воздействия дозвуковой струи диссоциированного воздуха на поверхности остается лишь одна небольшая область, имеющая температуру около 1850-1950С, размер которой далее существенно не изменяется, несмотря на варьирование давления в барокамере и кратковременное увеличение мощности анодного питания плазмотрона до значения 72 кВт.

Для более подробного исследования защитного действия боросиликатного стекла, образующегося при окислении керамических материалов состава HfB2-SiC, которое, как показано более ранними работами [2, 8-9], со временем при жестких условиях воздействия удаляется (испаряется) с поверхности образцов, в процессе эксперимента записывались эмиссионные спектры газовой фазы. На рис. 2 показан узкий участок поверхности образца (линия черного цвета), в пограничном слое над которым анализировался состав газовой фазы, существенно изменяющийся в ходе воздействия. При этом значительное влияние на интенсивность линий бора (249.678 и 249.773 нм [25, 26]) и кремния (250.690, 251.432, 251.611, 251.921, 252.412, 252.851, а также 288.158 нм [25, 26]) (рис. 3), оказывают как условия воздействия – мощность анодного питания и давление в барокамере плазмотрона, так и длительность выдержки при установившейся температуре поверхности.

Рисунок 3. Изменения участков эмиссионных спектров в интервалах длин волн 245-255 (а) и 286-290 нм (б) пограничного слоя над поверхностью образца HfB2-SiC (45 об. %) по мере протекания испытания

На первых секундах после ввода образца в струю диссоциированного воздуха наблюдался резкий рост содержания соединений бора (при резком же росте температуры на поверхности до 1620-1640С, вероятно, связанному с активным окислением компонентов материала, прежде всего, HfB2). Уже через 10 секунд интенсивность линии бора снижается более, чем на порядок, что обусловлено формированием боросиликатного стекла на поверхности, препятствующим дальнейшему протеканию окисления компонентов керамического материала. К завершению первой минуты воздействия струи диссоциированного воздуха на образец в пограничном слое присутствует незначительное количество как бора, так и кремния.

Повышение мощности анодного питания плазмотрона, несмотря на некоторый прирост средней температуры поверхности образца до ~1780С, не приводит к значительному повышению содержания соединений бора и кремния в газовой фазе. Однако при возникновении на 8-9 минуте на поверхности образца неоднородностей с температурой порядка 1950-2000С наблюдается некоторое увеличение интенсивности линий кремния и бора, причем содержание кремния в газовой фазе несколько выше. После 10 мин воздействия на образец образующиеся локальные перегретые области приобретают температуру 2680-2700С – с этим связана значимая интенсификация испарения боросиликатного стекла и проявление каталитически активного пористого каркаса диоксида гафния на поверхности образца.

Снижение интенсивности линий бора и кремния на ~12-й мин связано, очевидно, с тем, что распространение высокотемпературных зон происходит преимущественно вдоль края образца из-за несколько более высокой температуры (в связи с граничными эффектами), площадь же локальных областей с температурой 2600-2700С на участке, над которым регистрировались эмиссионные спектры, практические не изменялась. При этом образовавшееся боросиликатное стекло, затрудняющее дальнейшее окисление материала, находится в порах образовавшегося пористого каркаса HfO2, вероятно, на расстоянии десятков или сотен микрометров (как представлено в модели [27] и показано в наших предыдущих исследованиях [2, 8-9] Благодаря низкой теплопроводности диоксида гафния, особенно пористого, (1 – 6 Втм-1К-1 в интервале 700-2500С [28]) происходит понижение температуры стекла состава SiO2-B2O3 в порах HfO2 и уменьшение, таким образом, интенсивности испарения компонентов. Причем изменение содержаний этих двух элементов происходит симбатно.

Установлено, что интенсивность линий бора и кремния на финальных этапах испытания, при которых установилась температура поверхности около 2600С, не превышает таковую для стадий начала эксперимента (<2÷3 мин), при которых на поверхности находилось боросиликатное стекло, а температура составляла 1550-1700С. В связи с этим можно предположить, что несмотря на высокую температуру поверхности (~2600С), из-за низкой теплопроводности находящегося на поверхности HfO2 температура боросиликатного стекла, находящегося в его каналах и порах, примерно соответствует указанной выше – 1550-1700С. То есть на поверхности сформировалось своеобразное термобарьерное покрытие на основе пористого диоксида гафния.

Таким образом, несмотря на установившуюся на поверхности сверхвысокую температуру, находящийся в глубине объема пористого каркаса HfO2, сформировавшегося в ходе окисления материала HfB2-SiС и испарения при >2000С соединений бора и кремния, слой боросиликатного стекла, вероятно, продолжает выполнять свою функцию создания диффузионных ограничений транспорту кислорода в объем неокисленного материала.

После завершения 40-минутного воздействия потока диссоциированного воздуха на образец, а также в результате резкого (200-500/с) охлаждения не произошло разрушения материала или отслоения окисленного слоя.

РФА подтвердил, что фазовый состав областей поверхности, которые подвергались в ходе испытания воздействию существенно различных температур (2600-2700 и 1800-1950С), значительно различается. Так, на сравнительно низкотемпературных участках помимо основной фазы моноклинного диоксида гафния присутствует также небольшое количество гафнона HfSiO4, а также присутствуют рефлексы, соответствующие фазе HfB2. Данные СЭМ свидетельствуют и о различии микроструктуры поверхности указанных областей: для высокотемпературной области свойственно формирование пористой поверхности (причем присутствует очевидное бимодальное распределение пор по размерам), а для низкотемпературной – образование более гладкой поверхности композиционного слоя, состоящего из пористого каркаса HfO2, заполненного боросиликатным стеклом.

Заключение

Выполненные исследования свидетельствуют о том, что использование эмиссионной спектроскопии пограничного слоя над поверхностью образцов состава HfB2-SiC непосредственно в ходе воздействия на него высокоэнтальпийных потоков воздуха дает возможность получить дополнительную важнейшую информацию.

Показано, что несмотря на длительное (40 мин) воздействие дозвуковых потоков диссоциированного воздуха, которое сопровождалось установлением на большей части поверхности температуры 2600-2700С, активным окислением материала и испарением оксидов бора и кремния, катастрофического разрушения образцов не происходит.

В целом, полученные сведения свидетельствует о перспективности полученных относительно пористых материалов состава HfB2-SiC (45 об. %), изготовленных методом искрового плазменного спекания, для применения в условиях нагрева, в частности, в потоке диссоциированного воздуха при сверхвысоких температурах поверхности.

Работы выполнены при частичной финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (грант № 13-03-12206-офи_м) и гранта Президента Российской Федерации для молодых ученых MK-1435-2013.3.

Список литературы

1. Simonenko E.P., Sevast’yanov D.V., Simonenko N.P., Sevast’yanov V.G., Kuznetsov N.T.// Russ. J. Inorg. Chem. 2013. V. 58. № 14. P. 1669-1693. DOI: 10.1134/S0036023613140039

2. Sevast’yanov V.G., Simonenko E.P., Gordeev A.N., Simonenko N.P., Kolesnikov A.F., Papynov E.K., Shichalin O.O., Avramenko V.A., Kuznetsov N.T. // Russ. J. Inorg. Chem. 2013. V. 58. № 11. P. 1269–1276. DOI: 10.1134/S003602361311017X

3. Squire T.H., Marschall J. // J. Eur. Cer. Soc. 2010. V. 30. P. 2239–2251.

4. Gasch M., Ellerby D., Irby E., Beckman S., Gusman M., Johnson S. // J. Mat. Sci. 2004. V. 39. P. 5925 – 5937.

5. Monteverde F., Savino R. // J. Am. Ceram. Soc. 2012. V. 95. №7. P. 2282.

6. Savino R., De Stefano Fumo M., Silvestroni L., Sciti D. // J. Eur. Ceram. Soc. 2008. V. 28. P. 1899-1907.

7. Fahrenholtz W.G., Hilmas G.E. // Int. Mater. Rev. 2012. V. 57. № 1. P. 61.

8. Sevastyanov V.G., Simonenko E.P., Gordeev A.N., Simonenko N.P., Kolesnikov A.F., Papynov E.K., Shichalin O.O., Avramenko V.A., Kuznetsov N.T. // Russ. J. Inorg. Chem. 2014. V. 59. № 11. P. 1298-1311. DOI: 10.1134/S0036023614110217

9. Sevastyanov V.G., Simonenko E.P., Gordeev A.N., Simonenko N.P., Kolesnikov A.F., Papynov E.K., Shichalin O.O., Avramenko V.A., Kuznetsov N.T. // Russ. J. Inorg. Chem. 2014. V. 59. № 12. P. 1361-1382. DOI: 10.1134/S0036023614120250

10. Sevastyanov V.G., Simonenko E.P., Gordeev A.N., Simonenko N.P., Kolesnikov A.F., Papynov E.K., Shichalin O.O., Avramenko V.A., Kuznetsov N.T. // Russ. J. Inorg. Chem. 2015. V. 60. № 11. P. 1360-1373. DOI: 10.1134/S0036023615110133

11. Grashchenkov D.V., Sorokin O.Yu., Lebedeva Yu.E., Vaganova M.L. // Russ. J. Appl. Chem. 2015. V. 88. № 3. P. 386−393.

12. Silvestroni L., Dalle Fabbriche L., Sciti D. // Mater. Des. 2015. V. 65. P. 1253.

13. Silvestroni L., Sciti D., Melandri C. et al. //Mater. Des. 2015. V. 65. P. 1264.

14. Chakraborty S., Debnath D., Mallick A.R., Gupta R.K., Ranjan A., Das P.K., Ghoshc D. // Int. J. Refractory Metals and Hard Materials. 2015. V. 52. P. 176–182

15. Cecere A., Savino R., Allouis C., Monteverde F. // Int. J. Heat and Mass Transfer. 2015. V. 91. P. 747–755

16. Asl M.S., Kakroudi M. G. // Mat. Sci. Eng. A-Struct. 2015. V. 625. P. 385–392.

17. Lin J., Huang Y., Zhang H. // Ceram. Int. 2015. V. 41. P.2690–2698.

18. Zhang X., An Y., Han J., Han W., Zhao G., Jin X. // RSC Adv. 2015. V. 5. P. 47060–47065.

19. Shugart K., Opila E. // J. Am. Ceram. Soc. 2015. V. 98. № 5. P. 1673–1683.

20. Kolovertnov, D.V., Ban’kovskaya, I.B. // Glass Physics and Chemistry. 2015. V. 41. № 3. P. 324-328.

21. Playez M., Fletcher D.G., Marschall J. et al. // J. Thermophys. Heat Transfer. 2009. V. 23. № 2. P. 279-285.

22. Marschall J., Pejaković D.A., Fahrenholtz W.G. et al. // J. Thermophys. Heat Transfer. 2012. V. 26. № 4. P. 559-572.

23. Гордеев А.Н., Колесников А. Ф. Актуальные проблемы механики: Физико-химическая механика жидкостей и газов. М.: Наука, 2010. С. 151.

24. Gordeev A.N., Yakushin M.I. // SAMPE Journal. 1993. V. 29. № 2. P. 27.

25. Зайдель А.Н., Прокофьев В.К., Райский С.М. Таблицы спектральных линий. Третье изд. M.: Наука. 1969, 782 с.

26. А.Н. Зайдель, В.К. Прокофьев, С.М. Райский и др. программа "Таблицы Зайделя".

27. Parthasarathy T.A., Rapp R.A., Opeka M. et al. // J. Am. Ceram. Soc. 2012. V. 95 № 1. P. 338

28. Chaubey G.S., Yao Y., Makongo J.P.A. et al. // RSC Advances. 2012 V. 2. P. 9207.