УДК 678.012:547;  627. 7. 023

Легкий  конструкционный  композит  нового  поколения  
на  основе  волокон  из  сверхвысокомолекулярного  полиэтилена 
с  повышенной  радиопрозрачностью

Lightweight  structural  composite  of  new  generation  based 
on  ultra-high  molecular  weight  polyethylene  (UHMWPE)  fiber 
with  high  radio transparency

Беляева Е.А.1; Косолапов А.Ф.1; Шацкая Т.Е.1; Орехов Р.С.2; 
Волков В.А.2; Шкуренко С.И.3; Галицын В.П.3

Belyaeva Evgeniya; Kosolapov Alexey;  Shatskaya Tatyana; Orehov Roman;  Volkov Viktor;  Shkurenko Svetlana; Galitsyn Vladimir

1АО «НПО Стеклопластик», Московская обл., Солнечног. р-н

2АО «НИИ Вектор», г. Санкт-Петербург

3АО «ВНИИСВ», г. Тверь

Аннотация:

Представлены физико-механические, ударные и электрические свойства композитов нового поколения на основе тканей из СВМПЭ – волокна в сравнении с известными стекло и органопластиками.

Проведены климатические испытания образцов СВМПЭ – композитов, использованных для изготовления радиопрозрачных обтекателей.

Ключевые слова:

высокопрочное волокно из СВМПЭ, диэлектрическая проницаемость, радиопрозрачные обтекатели, климатические испытания.

Abstract:

Presents physical – mechanical, shock and electrical properties of composites a new generation of fabric from UHMWPE fiber compared to the known glass and organoplastics.

Conducted environmental testing of samples of UHMWPE – based composites used to manufacture radio-transparent fairings.

Keywords:

high-strength fibers of UHMWPE, dielectric permittivity, radio-transparent fairings and environmental testing.

К современной летательной, сухопутной, надводной и подводной технике последнего поколения предъявляют все более жесткие требования в части соотношения прочностных, диэлектрических и весовых характеристик.

Поэтому появление на мировом рынке в последние 20 лет, а в России с 2006 года самых легких (0,97 г/см³) высокопрочных высокомодульных волокон из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) является событием, определяющим прогресс в ряде ведущих отраслей современной техники, прежде всего, авиакосмической, судостроительной и оборонной, в которых снижение веса конструкций имеет приоритетное значение.

Повышенный интерес во всем мире к этим волокнам объясняется не только превосходством их удельных упруго-прочностных показателей, но также их высокой энергоемкостью, т. е. способностью к поглощению и рассеиванию высокоскоростного динамического удара, устойчивостью к истиранию и изгибам, невосприимчивостью к действию влаги, низких температур и солнечной радиации, химической и биологической инертностью, радиопрозрачностью в широком диапазоне радиоволн.

За рубежом уже разработаны и применяются десятки видов изделий и конструкций общепромышленного и специального назначения на основе СВМПЭ-волокон голландского, американского, японского и китайского производства, причем рост объемов производства СВМПЭ – волокна и КМ на его основе в этих странах поддерживается за счет государственных заказов и рассматривается как одно из условий обеспечения национальной безопасности.

В РФ в 2006 г введен в эксплуатацию первый модуль опытно-промышленного производства волокон из СВМПЭ марок ПЭ-1 и ПЭ-2, свойства которых представлены в табл. 1.

Для сравнения в таблице 1 представлены свойства наиболее известных волокон.

Таблица 1

| Материал | Плотность, г/см3 | Прочность, кг/мм2 | Удельная прочность, км | Модуль упругости, ГПа | Удель-ный модуль, км | Разрыв-ное удлине-ние, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Волокно СВМПЭ РФ ПЭ-1 | 0,97 | 280 | 289 | 85-93 | 8762– 9588 | 3–5 |
| Волокно СВМПЭ РФ ПЭ-2 | 0,97 | 410 | 423 | 140-145 | 14433–14949 | 4–6 |
| Волокно из СВМ ПЭ Spectra 1000 | 0,97 | 335 | 345 | 120-140 | 12370–14433 | 3–6 |
| Волокно из СВМ ПЭ Dyneema SK-75 | 0,97 | 340 | 351 | 105-110 | 11000–11340 | 3,8–4,5 |
| Волокно стеклянное Е (ВМП) | 2,54–2,58 | 340-420 | 135 | 72-95 | 2770 | 3,5-4,2 |
| Волокно арамидное Kevlar-129 | 1,44 | 320 | 222 | 75-98 | 5200–6800 | 3,6 |
| Волокно углеродное Carbon HS | 1,78 | 340 | 191 | 240 | 13480 | 1,4 |

В АО «НПО Стеклопластик» накоплен обширный экспериментальный материал, посвященный материаловедческим аспектам создания СВМПЭ – композитов  по известным технологическим схемам (компрессионное прессование, контактное формование, намотка и др.) [1–3] с использованием специально разработанных нами полимерных матриц, при этом отверждение разработанных композитов осуществляется при низких и умеренных температурах (20–95°С), поскольку выше 100°С аморфно – кристаллическая структура СВМПЭ – волокон претерпевает необратимые изменения и волокна теряют свои уникальные свойства.

В таблице 2 представлены удельные показатели физико – механических свойств разработанных СВМПЭ – композитов в сравнении с таковыми для широко применяемых в полимерной промышленности стеклопластиков и органопластиков (на основе арамидных волокон). Связующее эпоксидное.

Таблица 2

Удельные показатели физико-механических свойств КМ

| Вид КМ | Уд. прочность при сдвиге, τсдв км | Уд. прочность при изгибе, σи км | Уд. ударная вязкость (по Шарпи), кДж·м/кг | Уд. сопротивле-ние высоко скоростному удару, м·кг/c | Водо- поглоще-ние, % | Плот-ность, г/см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВМПЭ - композиты | 30–37 | 400–440 | 360–420 | 530–550 | 0,1–0,3 | 1–1,07 |
| Стеклопластик на основе стеклотканей Т – 25 – 76 и Т – 41 - 76 | 22–26 | 345–375 | 85–95 | 300–320 | 0,6–0,85 | 1,8–2,15 |
| Органопластик типа Органит 12ТМ - Рус | 28 - 29 | 340 - 350 | 220 - 230 | 455 - 470 | 0,8 – 0,95 | 1,35 – 1,4 |

Как видно из данных таблицы 2 разработанные СВМПЭ – композиты не уступают известным КМ по удельным физико-механическим показателям в статических условиях нагружения (σи и τсдв), а в условиях динамического нагружения существенно их превосходят.

Кроме того, низкое водопоглощение (в 2–8 раз меньшее по сравнению с известными КМ) способно обеспечить более высокую стойкость СВМПЭ – композитов в условиях повышенной влажности.

В связи с вышеизложенным представляет большой научный и практический интерес исследование электрофизических свойств СВМПЭ – композитов.

В настоящей работе представлены результаты исследований диэлектрической проницаемости (ε) разработанных СВМПЭ – композитов, проведенных с целью оценки возможности их использования в изделиях радиотехнического назначения, в частности, в качестве радиопрозрачных обтекателей (РПО) антенн различных диапазонов радиочастот радиочастот.

К радиопрозрачным изделиям предъявляется комплекс противоречивых требований [4]. В первую очередь они должны обладать заданными диэлектрическими характеристиками, от которых зависит дальность действия, точность и надежность работы радиолокационного оборудования и средств связи. Одновременно они должны быть по возможности более легкими, и надежно защищать находящееся под ними радиотехническое оборудование от внешних как климатических, так и силовых статистических и динамических воздействий на протяжении всего срока эксплуатации.

Для исследований были изготовлены плоские экспериментальные образцы в виде пластин размером 300×300×(2–8) мм, которые различались структурой армирующей ткани (АТ) из СВМПЭ - волокна, направлением укладки волокон в композите, типом полимерной матрицы (ПМ) – (связующего) и соотношением АТ:ПМ.

Вещественная составляющая диэлектрической проницаемости изготовленных образцов определялась методом свободного пространства в диапазоне 18–40 ГГц. Схема измерений приведена на рисунке 1.

Рис. 1 – Схема измерения ε в свободном пространстве:

1 – ПК, 2 – 4-х канальный векторный анализатор цепей ZVA-40,

3, 4 –рупорные антенны 18-40 ГГц, 5 – исследуемый плоский образец

Величина ε вычисляется по разности фаз колебаний, распространяющихся в свободном пространстве и диэлектрике. Формула для определения ε имеет вид

ε=(φλ360Δ+1)0.5

где φ – измеряемая разность фаз (в градусах), λ – длина волны в воздухе, ∆ – толщина образца.

В таблицах 3 и 4 представлены результаты измерения ε плоских образцов, отличающихся типом плетения ткани и типом связующего соответственно.

Таблица 3

Влияние структуры ткани из СВМПЭ – волокна на показатели диэлектрической проницаемости экспериментальных образцов

| №№ | Тип переплетения СВМПЭ - ткани | Тип связующего |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Эпоксидное с отвердителем ароматическим амином | Полиуретановое связующее |
|  |  | ε | ε |
| 1 | саржевое | 3,14 | 2,05 |
| 2 | сатиновое | 3,04 | 2,05 |
| 3 | полотняное | 3,13 | – |

Как видно из таблицы 3, влияние структуры СВМПЭ - тканей на ε образцов, изготовленных с использованием двух разнотипных связующих, либо не существенно, либо отсутствует вовсе.

Таблица 4

Влияние типа связующего на показатель относительной диэлектрической проницаемости экспериментальных образцов. СВМПЭ – ткань саржевого переплетения

| №№ | Тип связующего | ε | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эпоксидное связующее с отвердителем –ароматическим амином | 3,13 | Для сравнения приведены значения показателя ε для стеклопластиков, широко применяемых в производстве радиопрозрачных изделий, включая РПО: 4,75 – 4,9. [4] Полиуретановое связующее в своей основе содержит продукт взаимодействия полиокситетраметиленгликоля с 2,4 – толуилендиизоцианатом. |
| 2 | Эпоксидное связующее с отвердителем алифатическим амином – полиэтиленполиамином (ПЭПА) | 2,43 |  |
| 3 | Эпоксидное связующее с модифицированным отвердителем на основе ПЭПА | 2,69 |  |
| 4 | Сополимер на основе этилена и стирола, вариант а, б | 2,2; 2,31 |  |
| 5 | Полиуретановое связующее | 2,05 |  |

Анализ данных таблицы 4 свидетельствует о том, что тип связующего в СВМПЭ – композите оказывает существенное влияние на показатель ε в рассматриваемом диапазоне частот, причём, меньшее значение ε имеют образцы, связующее которых содержит в своём составе компоненты, имеющие химическое сродство с полиэтиленовыми волокнами.

Что касается содержания связующего в композите т.е. соотношения АТ:ПМ, то прослеживается тенденция снижения показателя ε для образцов с меньшим содержанием связующего (32–35% по сравнению с 45–50%).

Направление укладки волокон в композите (основа – основа; основа – уток) не оказывает влияния на показатель ε.

К антенным обтекателям предъявляются весьма жёсткие климатические требования, поэтому образцы были подвергнуты следующим воздействиям:

– Температура от -50°С до +50°С 2–3 цикла по 2–3 часа;

– Влажность до 95% при температуре 35°С в течение 4 часов.

В таблице 5 представлены результаты измерений ε образцов, изготовленных на основе СВМПЭ - ткани саржевого переплетения и пяти вариантов связующих до и после климатических воздействий.

Таблица 5

| Вид связующего | ε до климатических испытаний | ε после климатических испытаний |
| --- | --- | --- |
| Полиуретановое | 2,04 | 2,1 |
|  | 2,08 | 2,03 |
|  | 2,06 | 1,78 |
| Эпоксидное с отвердителем ароматическим амином | 3,14 | 2,96 |
| Эпоксидное связующее с отвердителем ПЭПА | 2,43 | 2,18 |
| Эпоксидное связующее с отвердителем на основе ПЭПА | 2,69 | 2,61 |
| Сополимер на основе этилена и стирола | 2,31 | 2,1 |

Как видно из приведённых данных, ε большинства материалов изменилась незначительно.

Используя полученные в ходе исследования данные из СВМПЭ – композитов были изготовлены макеты обтекателей на следующие антенны СВЧ диапазона: модифицированные зигзагообразные антенны (1–2 ГГц, 
2–4 ГГц, 4–8 ГГц), рупорные антенны (8–12ГГц, 12–18 ГГц), многолучевая антенна на основе линзы Люнеберга (18–26 ГГц). Ниже приведены измеренные характеристики антенны с обтекателем и без него для зигзагообразной антенны диапазона 4–8 ГГц.

Измерение характеристик антенн с обтекателем и без него проводились на стенде для измерения параметров антенн АКЯЦ.411728.014 РЭ в соответствии с его инструкцией по эксплуатации. Схема стенда приведена на рисунке 2.

Рис. 2 – Схема стенда для измерения параметров антенн:

1 – передающая антенна, 2 – приёмная антенна с обтекателем, 3 – опорно-поворотное устройство, 4 – ПК, 5 – двухканальный векторный анализатор цепей Anritsu MS4644A.

На рисунке 3 приведена частотная зависимость модулей коэффициента передачи модифицированной зигзагообразной антенны с обтекателем и без.

Рис. 3 – Частотная зависимость модулей коэффициентов передачи между антенной-имитатором и испытуемой антенной без обтекателя (красный цвет) и с обтекателем (зеленый цвет)

Из него видно, что обтекатель не вносит существенных искажений. Среднее отклонение не превышает 0.5 дБ.

Сечения диаграммы направленности антенны с укрытием (красным цветом) и без (зелёным цветом) на частотах 4 ГГц, 7 ГГц, 8 ГГц приведены на рисунках 4, 5, 6 соответственно. Из них видно, что обтекатель практически не искажает характеристику направленности антенны.

Рис. 4 – Сечение ДН антенны с обтекателем и без на частоте 4 ГГц

Рис. 5 – Сечение ДН антенны с обтекателем и без на частоте 7 ГГц

Рис. 6 – Сечение ДН антенны с обтекателем и без на частоте 8 ГГц

Итак, в результате проведенных исследований были вычислены значения диэлектрической проницаемости СВМПЭ материалов, проведены климатические испытания изготовленных из них образцов. Сделаны макеты обтекателей для антенн, работающих в различных поддиапазонах частотного отрезка 1 ГГц – 26 ГГц. Проведены антенные измерения, которые подтверждают принципиальную возможность изготовления радиопрозрачных обтекателей на основе тканей из самого легкого высокопрочного СВМПЭ – волокна отечественного производства.

Литература

    - Беляева Е.А., Косолапов А.Ф., Осипчик В.С., Шацкая Т.Е. и др. «Композиционный ударопрочный материал конструкционного назначения на основе волокнистых наполнителей из сверхвысокомолекулярного полиэтилена отечественного производства» Ж: «Пластические массы», 
№ 9-10, 2014 г.

- Положительное решение от 6.09.2016 г о выдаче патента на изобретение по заявке № 2015128792 Трофимова А.Н., Косолапова А.Ф., Беляевой Е.А., Натрусов В.И. и др. «Высокопрочный водостойкий органокомпозит и способ его изготовления».

- Натрусов В.И., Беляева Е.А., Шацкая Т.Е. и др. «Наномодифицированные эпоксидные матрицы для КМ на основе органических и минеральных волокон» Сб. трудов Российской инженерной академии, 2010 г, С. 33–37

- Гуртовник И.Г., Соколов В.И., Трофимов Н.Н., Шалгунов С.И. «Радиопрозрачные изделия из стеклопластиков», М. МИР, 2003, с. 368