УДК 620.22

Перспективы  применения  деталей  из  композиционных  материалов в  конструкции  автомобилей  КАМАЗ

Вахитова С.М. 1

Vakhitova Svetlana Mudarisovna

svetlana.vakhitova@kamaz.ru

1Научно-технический центр ПАО «КАМАЗ»

Аннотация:

Рассматриваются возможности применения композиционных материалов в серийном производстве грузовых автомобилей. Описываются особенности изделий неметаллических композиционных материалов, их преимущества и недостатки. Основными задачами для осуществления внедрения композиционных материалов в конструкцию автомобилей КАМАЗ являются разработка и освоение новых материалов и технологических процессов, направленных на снижение технологических циклов изготовления, повышение эксплуатационных характеристик, внедрение универсальных расчетов механической прочности и неразрушающих методов контроля качества.

Ключевые слова:

грузовое автомобилестроение, полимерный композиционный материал, физико-механические свойства.

Abstract:

The possibilities of use of composite materials in serial production of cargo vehicles are considered. Features of products of nonmetallic composite materials, their benefits and shortcomings are described. The main objectives for implementation of implementation of composite materials in a design of the KAMAZ cars are development and development of the new materials and engineering procedures directed to decrease in production cycles of production, increase in operational characteristics, implementation of universal calculations of mechanical durability and nondestructive methods of quality control.

Keywords:

cargo automotive industry, polymeric composite material, physical and mechanical properties.

Разработано множество видов композиционных материалов: на основе керамики, с металлической матрицей, с полимерной матрицей, различные по видам наполнителей. На сегодняшний день в конструкции деталей автомобиля КАМАЗ применяются полимерные композиционные материалы.

Композитные материалы для автомобилей заметно потеснили на рынке привычный металл. Причём не только сталь, но и алюминиевые сплавы, которые до недавнего времени считались во всех отношениях лучшими. В настоящее время композиционные материалы используются при создании практически любого узла автомобиля. Отличаясь рядом выгодных свойств в некоторых отраслях промышленности они являются практически незаменимыми материалами.

Эффект их использования столь высок, что в высокоразвитых в промышленном отношении странах существует устойчивая тенденция сокращения выпуска стали и увеличения производства полимерных материалов. Полимерные композиционные материалы на протяжении нескольких десятилетий находят применение в различных областях техники, в том числе и в транспортном машиностроении.

Научные решения в области химии полимеров открывают широкие возможности применения композиционных материалов в качестве материалов сочетающих уникальные свойства. Многие производители грузовых автомобилей внедряют в свою продукцию все большее количество деталей из пластика для таких узлов и агрегатов, как шасси, кабины, двигатели.

Пластики получили широкое применение в конструкции автомобилей благодаря указанным ниже эксплуатационным особенностям.

Высокая удельная прочность и ориентированное упрочнение позволяет рассматривать полимерные композиционные материалы в качестве замены металлов.

Малая плотность (0,9–2,3 г/см2) позволяет существенно снизить вес конструкции из композитных деталей, в среднем полимерные композиционные материалы в два раза легче алюминия и в 5–8 раз легче черных и цветных металлов. Композиционные материалы облегчают конструкцию, обеспечивая ее прочность и жесткость.

Широкий диапазон механических характеристик композитов определяет широкие области их применения 1.

Некоторые полимерные матрицы отличаются непревзойденной универсальной химической стойкостью. Применение полимерных композиционных материалов является эффективным средством борьбы с коррозией. Для работы при высоких давлениях их применяют в виде покрытий, изготавливают также бипластмассовые конструкции, у которых внутренний слой обеспечивает необходимую химическую стойкость, а наружный – механическую прочность 6.

Для многих видов полимерных композиционных материалов характерны антифрикционные свойства (фторопласт 4, полиамиды, полиформальдегиды, слоистые пластмассы), которые обусловлены отсутствием химического сродства с металлами и предотвращением заеданий; хорошей прирабатываемостью; самосмазываемостью некоторых пластмасс. В ряде машин зафиксирована существенно повышенная износостойкость антифрикционных пластмасс по сравнению с бронзой. Вместе с тем в условиях жидкостного трения пластмассы работают хуже, чем металлические материалы, что связано с худшим теплоотводом и с тем, что жидкостное трение в паре металл-пластмасса возникает при больших скоростях, чем в парах металл-металл 5. В подшипниковых узлах пластмассы применяются в качестве покрытий для пропитки и изготовления вкладышей. Значительное внутреннее трение пластмасс обеспечивает бесшумность работы, и повышенную виброустойчивость.

Высокие фрикционные свойства ряда пластмасс (фенопласты с наполнителем, пресскомпозиции на основе каучуков и другие специальные пластмассы) обеспечивают их применение как высококачественных тормозных материалов с высоким коэффициентом трения (0,35–0,80), малым износом, высокой температурной стойкостью, низким износом сопряженных деталей  4.

Нельзя оставить без внимания привлекательный декоративный вид изделий из композиционных материалов. В ходе изготовления деталей сложной формы затраты на обработку и окраску значительно ниже по сравнению с производством аналогичных комплектующих из металлов.

Преимущества полимерных композиционных материалов послужили основанием для поиска вариантов применения неметаллических материалов в грузовом автомобилестроении даже с учетом их высокой стоимости.

Применение полимерных композиционных материалов реализует перспективы в области защиты окружающей среды. Благодаря облегченной конструкции можно будет увеличить загрузку автомобилей, в результате чего они смогут выполнять меньше рейсов. Такая возможность открывает отличные перспективы: с одной стороны будет снижено воздействие выхлопных газов на окружающую среду, а с другой, это упростит внедрение электрифицированных решений.

За последние десять лет суммарная масса пластиковых комплектующих изделий автомобилей КАМАЗ увеличилась на 50% и составляет 230 кг на автомобиль.

Крупногабаритные облицовочные детали экстерьера в настоящее время изготавливаются по RIM технологии из ПолиДЦПД и SMC.  На перспективных автомобилях КАМАЗ изготовление большинства экстерьерных деталей планируется из SMC, в связи с тем что проведена практически полная локализация изготовления компаундов SMC в Татарстане.

Панели приборов выполнены из жестких и интегральных, а ковры пола и обивки кабины  из эластичных пенополиуретанов. Модифицированный полиамид 11 применяется для изготовления трубопроводов тормозной системы и системы топливоподачи, а также в качестве покрытий элементов со шлицевыми соединениями.

Также в конструкциях и узлах автомобиля КАМАЗ применяются модифицированные полипропилены и полиамиды, полиамиды, термоэластопласты, АБС пластики и др.

На рисунке 1 показано распределение полимерных материалов, используемых для комплектации автомобиля КАМАЗ. Из графика видно, что большую часть применяемых полимерных композиционных материалов составляют конструкционные пластики.

Конкуренция на мировом рынке заставляет принимать во внимание опыт всех передовых компаний-автопроизводителей, учитывая, одновременно, особенности грузового автомобилестроения.

Рис. 1 – Распределение полимерных материалов в автомобиле КАМАЗ, %

В российской автомобильной отрасли, в том числе в грузовом автомобилестроении, существует проблема значительного отставания применяемых для изготовления комплектующих технологий и материалов. Результатом чего является низкая конкурентоспособность на мировом рынке грузового автотранспорта. Об этом говорят малый процент российских грузовиков поставляемых на экспорт и большое количество импортных грузовых автомобилей на российских дорогах.

Путей выхода из сложившейся ситуации несколько. Одним из них является консервативная деятельность, не принимающая во внимание опыт мировых лидеров, что означает отказ от исследований и работ по внедрению новых материалов и технологий. Полюсов такой стратегии мало, но они есть. Положительным факторами при выборе консервативного пути производства можно считать экономию на инвестициях и отсутствие рисков не реализации проектов. При этом основные параметры грузовых автомобилей (масса, грузоподъемность, долговечность и т.п.), изготавливаемых из традиционных материалов, практически не имеют резерва для дальнейшего их совершенствования.

Следствием выбора такого пути может стать ещё большее отставание от общего уровня развития мировых лидеров грузового автомобилестроения. Результатом могут стать еще большие потери на рынке сбыта.

Другое направление выхода из критической ситуации заключается в полном переходе на новые технологии и материалы. Теоретически есть возможность превзойти конкурентов, сделав весь автомобиль из полимерных композиционных материалов. Здесь необходимо помнить, что основной целью внедрения новых материалов является экономическая эффективность и снижение массы при условии функциональной надежности и соответствия экологическим нормам. Также необходимо учитывать недостатки пластмасс по сравнению с металлами как машиностроительными материалами. К недостаткам можно отнести низкую теплостойкость, холодную ползучесть, старение, повышенный коэффициент линейного расширения и др.

Все инвестиционные затраты лягут на потребителя. Не смотря на все преимущества композитного грузовика, можно не выдержать ценовой конкуренции. Развитию направления полимерных композиционных материалов препятствует тот факт, что большая часть сырья производится за рубежом. Велики риски убыточного производства.

Третий, наиболее рациональный, вариант заключается в стратегии обдуманного введения полимерных композиционных материалов в конструкцию узлов и агрегатов. Грузовое автомобилестроение имеет ряд специфических особенностей по сравнению с производством легковых автомобилей: высокие значения динамических и статических нагрузок, более широкий диапазон рабочих температур и неограниченность климатических зон эксплуатации.

Композиционные материалы могут быть введены только там, где это экономически целесообразно, гарантированно надежно и экологически безопасно. Необходимо применить нужный материал в нужном месте.

Для обеспечения надежности комплектующих из композиционных материалов необходимо внедрение расчетов механической прочности и неразрушающих методов контроля качества.

Нашей компанией ведется активная работа по внедрению новых технологий в серийное производство автомобилей. Поэтому существуют перспективы применения деталей из композиционных материалов в конструкции автомобилей КАМАЗ. Некоторые перспективные проекты описаны ниже.

Сосуды высокого давления

Другим потенциально применимым изделием из композиционных материалов для грузового автомобилестроения являются сосуды высокого давления, предназначенные для стабилизации давления газа, поступающего в рабочие механизмы. Высокие требования надежности и безопасности ресиверов возможно обеспечить ориентированно намотанным композиционным материалом. Угол намотки материала и количество слоев обусловлено предварительным расчетом на прочность с учетом циклических и знакопеременных нагрузок. Метод намотки позволяет обеспечить отсутствие сварных швов. Специально подобранные материалы композиции должны обеспечить коррозионную стойкость 6. На рисунке 2 продемонстрированы примеры комплектации автомобиля КАМАЗ композитными сосудами высокого давления. Газобаллонное оборудование автомобиля КАМАЗ частично переведено на изготовление из композиционного стеклопластика методом намотки.

Рис. 2 – Примеры комплектации автомобиля КАМАЗ композитными сосудами 
высокого давления

Элементы подвески

Изучаются возможности использования полимерных композиционных материалов в конструкции шасси и других несущих компонентов автомобиля. Перспективным инженерным решением является изготовление листовых рессор из углепластика. Жесткость одной стальной пластины рессоры, выдерживающей определенную нагрузку (пластина заданной толщины), оказывается очень высокой – постоянная пружины будет ниже необходимой. Поэтому до настоящего времени использовались рессоры, состоящие из нескольких пластин (десять и более). Использование углепластиков, обладающих высокими усталостными характеристиками, позволяет существенно снизить массу листовых рессор по сравнению с металлическими 2. На рисунке 3 изображены различные исполнения листовых рессор. Используя гибридные композиционные полимерные материалы на основе стеклянных и углеродных волокон, можно получить еще более хорошие характеристики листовых рессор, чем при использовании углепластиковых композиционных материалов. Приемущество изготовления элементов систем подрессоривания из композиционных материалов заключается в низком весе и экономической эффективности.

Рис. 3 – Различные исполнения листовых рессор

Композитная кабина

Одним из наиболее вероятных направлений применения новых технологий является концепция композитной кабины. Кабина, состоящая в поставке из шести независимых панелей, механически устанавливаемых на сборочном конвейере на каркас из углепластика или стали. Каждая часть кабины оснащена соответствующими деталями экстерьера и интерьера будет обладать следующими преимуществами:

- интегрированной устойчивой к деформациям структурой;

- единым непрерывным слоем внешней оболочки;

- единым непрерывным слоем внутренней оболочки;

- высокой жесткостью при изгибе;

- применением средств поглощения энергии;

- снижением массы;

- упрощенным технологическим процессом сборки с минимальным количеством дополнительных операций (кроме установки панелей на каркас).

Кузов автобуса

Возможность модульной сборки кузова из композитных материалов предполагает без дополнительных затрат создание широкой линейки транспорта (от 8 метров и длиннее, в зависимости от задач).

Использование композиционных материалов в конструкции шасси позволит создавать цельные конструкции большего размера. Это означает уменьшение числа соединений. Применение новых материалов в кузове автобуса должно позволить существенно снизить массу транспорта, его энергопотребление, объем вредных выхлопов, а также количество кузовных элементов за счет замены рамной конструкции каркаса на самонесущий композитный кузов. Снижение расхода потребляемой энергии особенно важно для автобусов с электрическим двигателем, где мощность обеспечивается рядом аккумуляторных батарей. В электрифицированном грузовике запас хода крайне зависит от массы конструкции.

В деталях экстерьера перспективными являются технологии композиционных материалов на полимерных основах с повышенной стойкостью к ударным нагрузкам, обладающих функцией «самозалечивания». На рисунке 4 представлен внешний вид электробуса, в конструкции которого перспективна модульная сборка.

Рис. 4 – Внешний вид электробуса

Рис. 5 – Динамика роста применения пластмасс в конструкции автомобиля КАМАЗ

Зарубежная и отечественная практика показала целесообразность использования полимерных композиционных материалов в автомобильной промышленности для изготовления: кабин, дверей, бамперов, цистерн для перевозки топлива, однолистовых рессор, рычагов подвески, деталей двигателя (для снижения массы, шума и т.д.) Таким образом, по предварительной оценке, в конструкции будущих грузовых автомобилей и автобусов будет реализовано больше различных конструкторских решений. Это создаст принципиально новые возможности как в проектировании, так и в производстве. На рисунке 5 показана динамика роста применения пластмасс в конструкции автомобиля КАМАЗ. В 2020 году планируется увеличить массу неметаллических комплектующих до 560 кг на автомобиль.

Литература

1. Васильев, В.В. Композиционные материалы: справочник / В.В. Васильев, В.Д. Протасов, В.В. Болотин; под общ. Ред. В.В. Васильева, Ю.М. Торнопольского. – М.: Машиностроение, 1990. – 512 с.

2. Коган Д.И., Чурсова Л.В., Петрова А.П. Полимерные композиционные материалы, полученные путем пропитки пленочным связующим // Все материалы. Энциклопедический справочник. 2011. №11. С. 2–6.

3. Рогов, В.А. Современные машиностроительные материалы и заготовки: Учебное пособие / В.А. Рогов, Г.Г. Позняк – ОИЦ «Академия», 2008. – 336 с.

4. Старокадомский, Д.Л. Физико-механические свойства эпоксидных композитов с 10-50 мас % пирофиллита, Композиты и наноструктуры №1 том 7,2015, С.41–51.

5. Стуканов, В.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: Учебное пособие. Лабораторный практикум / В.А. Стуканов - М.: ИД «ФОРУМ» ИНФРА-М, 2006.- 208 с.

6. Чернышов Е. А., Романов А. Д. Современные наукоемкие технологии Выпуск№ 2 / 2014 Современные технологии производства изделий из композиционных материалов. С. 46–51.