ПКМ  на  основе  углеродного  армирующего  наполнителя  
с  биндером  для  изготовления  конструкций  методом 
вакуумной  инфузии

Донецкий К.И.1, к.х.н.; Раскутин А.Е.1, к.т.н.; Терехов И.В.1, к.х.н.;

Караваев Р.Ю. 1; Коротков И.А. 1

admin@viam.ru

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)

1Federal state unitary enterprise «All-Russian scientific research institute of aviation material», State research center of the Russian Federation (FSUE «VIAM»)

Аннотация:

В работе рассматривается возможность импортозамещения материалов, используемых в конструкциях самолета МС-21, таких как эпоксидное связующее расплавного типа и полимерный биндер, используемых для получения методом вакуумной инфузии конструкционных полимерных композиционных материалов с использованием автоматической выкладки.

Ключевые слова:

эпоксидное связующее расплавного типа, полимерный биндер, вакуумная инфузия, полимерные композиционные материалы.

Одной из важнейших задач разработки самолета МС-21 является создание элементов конструкции, обладающих высокой весовой эффективностью. В проекте самолета МС-21 предусматривается широкое применение современных полимерных композиционных материалов (ПКМ), обеспечивающих снижение веса конструкции при сохранении требуемых упруго-прочностных характеристик.

Существующие передовые безавтоклавные технологии позволяют получать ПКМ с высокими физико-механическими характеристиками. Использование этих относительно низкозатратных вакуумных методов формования ПКМ для производства различных деталей конструкционного назначения стало возможно благодаря разработке новых высокопрочных волокнистых наполнителей и созданию новых связующих с требуемыми технологическими характеристиками [1].

За рубежом достигнуты значительные успехи и в разработке высокотехнологичных эпоксидных связующих расплавного типа, предназначенных для экономически эффективных методов переработки по вакуумной инфузионной технологии фирм «Hexcel» (США), «Cytec» (США), «Hexion» (Германия) и др. [2–4]. Для изготовления высоконагруженных конструкций с автоматизированным процессом выкладки наполнителя за рубежом широко применяется специальный полимерный состав – binder (биндер), существующий в виде высоковязкого при комнатной температуре полимерного расплава, который при повышенной температуре наносится тонким слоем (до 20% масс.) на волокнистый наполнитель, который в процессе формования изделия легко совмещается с инфузионным связующим. Использование подобного технологического приема облегчает процесс сборки пакета наполнителя и дает возможность получать изделия по инфузионным технологиям с повышенной точностью геометрических размеров и прочностными характеристиками [3–8].

Фирма «Hexcel» предлагает однонаправленый углеродный жгут HEXCEL HiTape®, в сочетании с биндером HexTow® и связующими марки HexFlow. Фирма Cytec (США) предлагает использовать систему PRIFORM, где упрочняющий агент (биндер) вплетен в текстильную заготовку, полимерный биндер в процессе пропитки связующим растворяется в наполнителе и придает дополнительную прочность всему композиционному материалу. Фирма Huntsman (США) предлагает биндер марки XB3366, который также возможно наносить на волокнистый наполнитель, с последующим применением его для автоматизированной выкладки преформы.

В настоящее время отечественные полимерные связующие подобного класса на  сырьевом рынке отсутствуют.

Разработка и использование импортозамещающих российских аналогов – эпоксидного связующего и углеродного наполнителя с нанесенным полимерным биндером при изготовлении крупногабаритных панелей из углепластика для изделия МС-21 методом вакуумной инфузии с применением автоматизированной выкладки, является перспективными и экономически конкурентным направлением.

В настоящее время во ФГУП «ВИАМ» проводится разработка ПКМ нового поколения на основе углеродного армирующего наполнителя с биндером российского производства для изготовления конструкций крыла самолета МС-21 методом вакуумной инфузии для импортозамещения материалов фирм «Cytec» и «Hexcel» (США), «Hexion» (Германия).

Для достижения этой цели, в первую очередь необходимо решить следующите задачи:

– разработка технологии расплавного эпоксидного связующего с максимальной рабочей температурой не менее 120°С со свойствами на уровне зарубежного аналога – расплавного эпоксидного связующего PRISM (фирма «Cytec», США).

– разработка технологий изготовления полимерного биндера и углеродного армирующего наполнителя с биндером для автоматизированной выкладки заготовок при изготовлении изделий из углепластика методом вакуумной инфузии.

Установлено, что свойства оптимизированного состава расплавного эпоксидного связующего находятся на уровне свойств зарубежного аналога – расплавного эпоксидного связующего PRISM (фирма «Cytec», США) (Таблица 1):

Таблица 1

Свойства расплавного эпоксидного связующего разработки ФГУП «ВИАМ» 
и зарубежного аналога

| Характеристики связующего | Расплавное эпоксидное связующее разработки ФГУП «ВИАМ» | Зарубежный аналог – расплавное эпоксидное связующее PRISM (фирма «Cytec», США) |
| --- | --- | --- |
| Температура отверждения, °С | Режим отверждения: 150°С – 2 ч; 180°С – 4 ч | 180°С – 2 ч |
| Вязкость при температуре переработки, Па·с | при 100°С – 0,2 | при 100°С – 0,1 |
| Температура стеклования (Тgdry), °С | 166 | 179 |
| Технологическая жизнеспособность, ч | 7 | 10 |
| Прочность при статическом изгибе отвержденного образца (σи), МПа | при 20°С – 147 при 120°С – 86 сохранение свойств – 59% | при 20°С – 145 |

Для обеспечения процесса изготовления преформы из углеволокна (наполнителя необходимой формы для изготовления углепластика), был разработан полимерный биндер для соединения углеродного наполнителя в технологическом пакете и проведена оптимизация его количества в материале. Исследовано несколько способов нанесения полимерного биндера на углеволокно, в итоге был выбран способ порошкового наноса. С его использованием изготовлена широкая углеродная лента, которая впоследствии была разрезана на более узкие, шириной 6,35 мм для автоматизированной выкладки (рисунок 1).

Рис. 1 – Изготовление углеродного армирующего наполнителя с полимерным биндером и его последующая резка на ленты для автоматизированной выкладки

С использованием вакуумной «подпрессовки» собранного пакета слоёв углеродной ленты и предварительного прогрева для расплавления нанесённого биндера и «склеивания» между собою, были изготовлены преформы с различной укладкой волокна для изготовления ПКМ. Этот процесс имитирует укладку и «сварку» углеродного армирующего наполнителя в процессе автоматизированной выкладки в заводских условиях на роботе и необходима для удержания крупногабаритной многослойной преформы без расслоений при различных манипуляциях с ней.

Методом вакуумной инфузии проведено изготовление экспериментальных образцов углепластика с использованием полученной углеродной ленты с полимерным биндером и разработанного расплавного эпоксидного связующего и исследован ряд его физико-механических свойств (таблица 2).

Таблица 2

Физико-механические свойства экспериментальных образцов углепластика на основе углеродного армирующего наполнителя с биндером и расплавного эпоксидного связующего

| Свойства углепластика | Полученное значение |
| --- | --- |
| Прочность при растяжении, МПа | 2440 |
| Модуль упругости при растяжении, ГПа | 133 |
| Прочность при сжатии, МПа | 1200 |
| Прочность при сдвиге, МПа | 75 |
| Плотность, кг/см3 | 1,50 |
| Пористость, % | 1,84 |

Из приведённой таблицы видно, что полученные свойства экспериментальных образцов углепластика являются достаточно высокими для материала, изготовленного по инфузионной технологии, что позволяет предполагать использование данного материала для средне- и высоконагруженных конструкций после полного комплекса испытаний.

Заключение

В результате проделанной работы разработаны расплавное эпоксидное связующее, полимерный биндер и изготовлены экспериментальные образцы преформ. Показано, что свойства разработанного во ФГУП «ВИАМ» расплавного эпоксидного связующего находятся на уровне свойств зарубежного аналога, а разработанный полимерный биндер обеспечивает прочность изготовленных преформ. Методом вакуумной инфузии изготовлены экспериментальные образцы углепластика. Исследованные основные физико-механические свойства экспериментальных образцов углепластика являются достаточно высокими для материала, изготовленного по инфузионной технологии.

Литература

1. Гращенков Д.В., Чурсова Л.В. Стратегия развития композиционных и функциональных материалов // Авиационные материалы и технологии. 2012. № S. С. 231–242.

2. Панина Н.Н., Ким М.А., Гуревич Я.М., Григорьев М.М., 
Чурсова Л.В., Бабин А.Н. «Связующие для безавтоклавного формования изделий из полимерных композиционных материалов», журнал «Клеи. Герметики. Технологии» №10, 2013, стр. 18–27.

3. Постнова М.В., Постнов В.И. "Опыт развития безавтоклавных методов формирования ПКМ", Электронный научный журнал "Труды ВИАМ" № 4 (2014 г),  http://viam-works.ru/.

4. Karen Fisher Maden. Autoclave quality outside the autoclave? // High-Performance Composites, 2006. C. 132–136.

5. Brian W. Grimsley (2005). " Characterization of the Vacuum Assisted Resin Transfer Molding Process for Fabrication of Aerospace Composites". Ph.D. Dissertation, Department of Engineering Science and Mechanics, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, VA.

6. Thermally stable binder resin composition and method for binding fibres: заяв. US2004030061, заявл. 06.11.01; опубл. 12.02.04.

7. Method for improving bonding quality of foams and fabrics applied in liquid molding process:  пат. CN102173113, заявл. 13.12.10; опубл. 07.09.11.

8. Thermosetting resin bonded shaped elements: пат. US6187698, заявл. 18.03.98; опубл. 13.02.01