УДК 004.94

Актуальные  задачи  программирования  намоточных  станков

Князев Д.Н. 1, к.т.н.; Андреев Д.С. 1; Искиндиров М.С. 1;

Исаева В.Г. 1; Субботина Е.А. 1; Устинова Е.С. 1

Knjazev Dmitrij Nikolaevich; Andreev Dmitrij Stanislavovich;

Iskindirov Marat Serikovich; Isaeva Viktorija Gennadevna;

Subbotina Ekaterina Aleksandrovna; Ustinova Elena Sergeevna

bodimus@mail.ru

1Южно-Российский Государственный Политехнический Университет (НПИ) имени М.И. Платова

Аннотация:

Метод намотки успешно применяется при изготовлении конструкций различной геометрической формы. В процессе развития данной технологии появляются новые требования как к самому процессу намотки, так и к качеству изготавливаемых изделий. Поэтому целью данной работы является освещение ряда актуальных задач программирования намоточных станков с числовым программным управлением. В результате, были сформулированы задачи, и для некоторых из них были предложены возможные методы решения.

Ключевые слова:

намотка, программирование намоточных станков, структура материала, усилие натяжения материала, соединительные элементы.

Abstract:

The method of winding is successfully used in the manufacture of constructions of different geometrical form. In development of this technology new requirements both to the process of winding, and to quality of the made products appear. Therefore, the aim of this paper is to highlight a number of urgent problems of programming winding machines with computer numeric control. As a result, tasks were formulated, and for some of them possible methods of the solution were proposed.

Keywords:

winding, programming winding machines, structure of material, material tension force, coupling element.

Изделия, изготавливаемые непрерывной намоткой

Метод непрерывной намотки волокнистых композиционных материалов используется для изготовления силовых конструкций различной геометрической формы и назначения. Таким методом изготавливают баллоны высокого давления, коррозионностойкие и долговечные резервуары, трубопроводы, сетчатые строительные конструкции и т.д. (рис. 1).

Рис. 1 – Изделия, изготавливаемые непрерывной намоткой

Требования к процессу намотки и способы их реализации

В настоящее время к методу предъявляются следующие требования:

– расширение класса наматываемых изделий за счет добавления тел сложной геометрической формы;

– повышение стабильности значений и улучшение эксплуатационных характеристик изготавливаемых изделий;

– повышение прогнозируемости значений эксплуатационных характеристик проектируемых изделий;

– увеличение производительности намоточных станков.

Названные требования могут быть реализованы за счет модернизации существующего намоточного оборудования и расширения функций программного обеспечения, которое управляет технологическим оборудованием.

Усложнение геометрической формы изделий и требование обеспечения стабильных значений их эксплуатационных характеристик ведет к необходимости переработки технологического оборудования в двух направлениях:

– добавление новых программно управляемых обобщенных координат, обеспечивающих укладку материала на поверхность сложной геометрической формы;

– добавление в тракт намоточного станка автономных или программно управляемых устройств, обеспечивающих регулирование различных возмущающих факторов метода намотки, оказывающих влияние на эксплуатационные характеристики изделий.

Повышение стабильности и улучшение эксплуатационных характеристик изделий может быть достигнуто как за счет совершенствования устройств, обеспечивающих регулирование возмущающих факторов метода намотки, так и за счет более тщательного управления структурой композиционного материала в изделии.

Высокая производительность может быть достигнута путем выбора оптимальных законов движения рабочих органов намоточного станка при учете важных технологических ограничений.

Основная и актуальные частные задачи программирования намоточных станков

Намоточный станок оснащается системой числового программного управления (СЧПУ), поэтому основная задача программирования намоточного станка заключается в преобразовании чертежа композитного изделия в управляющую программу изготовления этого изделия для станка с СЧПУ (рис. 2).

Рис. 2 – К содержанию основной задачи программирования намоточного станка

Частные задачи программирования намоточных станков обусловлены требованиями к методу непрерывной намотки и соответствующими подходами к реализации перечисленных требований.

Выделим несколько актуальных частных задач программирования намоточных станков:

– планирование траекторий движения рабочих органов многокоординатных намоточных станков;

– управление структурой материала в изделии;

– подготовка программ намотки изделий сложной геометрической формы;

– управление технологическими параметрами процесса намотки.

Рассмотрим эти задачи более детально.

Планирование траекторий движения рабочих органов многокоординатных намоточных станков

Намоточный станок представляет собой многокоординатный механизм. Количество координат станка зависит от нескольких факторов:

– геометрической формы изготавливаемого изделия;

– возможности управления структурой материала в изделии;

– способа намотки (мокрая (нитяная или жгутовая) или сухая намотка препрегом).

Для планирования управления многокоординатным оборудованием необходимо решить задачу, известную из литературы как обратная задача кинематики механизма. Она заключается в определении значений обобщенных координат станка, обеспечивающих установку выходного звена в заданную точку пространства с необходимой ориентацией.

Покажем суть задачи на примере двухкоординатного механизма, кинематическая схема которого представлена на рисунке 3 (вид сбоку). Синим цветом показана оболочка наматывания и участок свободной нити, заканчивающийся красной точкой. Коричневым цветом показан раскладчик, выходное звено которого заканчивается зеленой точкой.

При этом оболочка наматывания и раскладчик вращаются вокруг своих осей, направленных перпендикулярно плоскости листа. Оболочка поворачивается на угол  вокруг своей оси, а раскладчик поворачивается на угол  вокруг своей оси. Решение обратной задачи кинематики для данной схемы заключается в определении таких углов поворота оболочки и раскладчика( и), при которых красная и зеленая точки совпадут. Углы  и являются двумя обобщенными координатами данного механизма.

Рис. 3 – Кинематическая схема двухкоординатного станка

Для решения обратной задачи кинематики обычно составляется система нелинейных уравнений, число которых равно количеству обобщенных координат станка.

Для двухкоординатного механизма, изображенного на рисунке 3, уравнение выглядит следующим образом:

(1)

В общем случае, для решения уравнений используются численные методы, например, метод Ньютона или его модификации.

Однако, даже в случае рассматриваемой простейшей кинематической схемы, изображенной на рисунке 3, можно видеть, что система (1) в общем случае может иметь два решения (рис. 4).

Рис. 4 – Графическая интерпретация двух возможных решений уравнения (1)

Когда рассматривается не кинематическая схема, а реальная конструкция, одно из двух решений, удовлетворяющих системе уравнений (1), является механически нереализуемым и его необходимо отбрасывать. Численный метод позволяет найти только одно решение, которое зависит от точки первоначального приближения. Таким образом, возникает задача определения наиболее подходящего первоначального приближения.

Если кинематическая схема усложняется и увеличивается количество уравнений, то растет и число альтернативных решений, удовлетворяющих уравнениям.

На рисунке 5 изображены модели многокоординатных намоточных станков, которые уже изготовлены и для которых необходимо решать обратную задачу кинематики.

Рис. 5 – Модели многокоординатных намоточных станков

Управление структурой материала в изделии, изготавливаемом мокрой жгутовой намоткой

Рассмотрим металлокомпозитный баллон, изображенный на рисунке 6.

Рис. 6 – Металлокомпозитный баллон

Вблизи полюсного отверстия, в связи с уменьшением радиуса баллона, при неизменном количестве композиционного материала возрастает толщина пластика (рис. 6). Нарастание пластика приводит к неконтролируемому распределению композиционного материала по поверхности, появлению "карманов", которые при мокрой намотке заполняются связующим веществом. Связующее вещество, заполнившее "карманы", увеличивает массу изделия, не неся никакой нагрузки. К увеличению рыхлости материала и, соответственно, массы изделия, приводит также большая площадь нахлестов материала соседних лент вблизи полюсных отверстий.

Поэтому стоит задача проектирования и реализации такой схемы армирования, которая позволит снизить массу изделия без потери высоких значений его физико-механических характеристик. Рассмотрим имеющиеся возможности по управлению структурой материала в изделии.

В методе мокрой намотки армирующая лента составляется из нескольких отдельных независимых жгутов. За счет регулирования расстояния между жгутами можно либо уплотнять материал в изделии, либо разрежать его. Как это может повлиять на структуру материала видно по рисунку 7. На этом рисунке изображено донышко баллона. Окружность малого радиуса – это полюсное отверстие баллона.

Рис. 7 – Нахлест лент материала на донышке баллона

На рисунке слева красным цветом показаны нахлесты лент, уложенных рядом. При этом ширина лент одинакова и постоянна. На рисунке справа площадь нахлеста значительно сокращена за счет управления шириной ленты. То есть переменный закон управления шириной наматываемой на баллон ленты позволяет управлять площадью нахлестов.

Еще одна возможность влияния на структуру материала на донышках изделия состоит в варьировании положением линий укладки вблизи полюсного отверстия. На рисунке 8 слева показана традиционная трехзаходная схема армирования. Для этой схемы характерно наслоение материала возле полюсного отверстия. Вместе с тем, управляя положением линий укладки можно распределить материал иначе (рис. 8 справа). Таким образом можно попытаться уменьшить объемы "карманов", которые заполняются связующим веществом.

Рис. 8 – Распределение материала вблизи полюсного отверстия баллона

Следовательно, управлять структурой материала в изделии можно двумя путями: изменением ширины наматываемой ленты и изменением положения линий укладки вблизи полюсного отверстия.

Если задача управления положением линий укладки вблизи полюсных отверстий может быть решена алгоритмически, то для управления шириной ленты потребуется намоточный станок, оснащенный дополнительными координатами: координатой рысканья и координатой крена выходного звена. Рисунок 9 схематично показывает эффект от целенаправленного управления выходным звеном станка, представленным в виде валика.

Рис. 9 – Управляемое выходное звено станка

1 – выходное звено намоточного станка; 2 – поверхность оправки ёмкостной конструкции; 3 – лента укладываемого материала

Подготовка программ намотки изделий сложной геометрической формы

Возможности метода непрерывной намотки применительно к изготовлению изделий сложной геометрической формы в настоящее время мало изучены. В частности, отечественными разработчиками пока не решен вопрос о возможности изготовления соединительных элементов трубопроводов типа тройник, крестовина и др., обладающих требуемыми техническими характеристиками (рис. 10).

Рис. 10 – Изделия сложной геометрической формы

Основной задачей при подготовке программы намотки изделий сложной геометрической формы является формирование схемы армирования. Решая эту задачу, прежде всего, необходимо найти технологически допустимые схемы армирования, то есть те, которые могут быть реализованы методом непрерывной намотки.

В качестве основного технологического ограничения при построении схемы армирования рассматривается неравенство следующего вида:

,						(2)

где  – допустимый коэффициент трения;  – угол геодезического отклонения.

Выполнение условия (2) для всех точек линии армирования гарантирует устойчивость ленты на поверхности изделия.

Для формирования линий схемы армирования может быть использована известная система дифференциальных уравнений:

(3)

Множество допустимых линий армирования может быть построено путем интегрирования системы (3) с учетом ограничения (2) (рис. 11).

Рис. 11 – Допустимые линии укладки нити (жгута) на поверхности

Сложность заключается в том, что алгоритм формирования схемы армирования для каждого конкретного класса поверхностей сложной формы, использующий систему (3) с ограничением (2), требуется разрабатывать отдельно.

Управление технологическими параметрами процесса намотки

Рассмотрим задачи управления двумя технологическими параметрами процесса намотки – усилием натяжения материала и скоростью движения материала по пропиточному узлу станка.

В настоящее время для управления усилием натяжения материала применяется автономная, не связанная с программой намотки, система, состоящая из трех элементов:

– датчика усилия натяжения, который размещается вблизи от точки укладки материала;

– исполнительного механизма, меняющего усилие натяжения за счет изменения угла охвата материалом неподвижных валиков;

– электронного блока на базе контроллера, обеспечивающего управление исполнительным механизмом в результате переработки данных, поступающих от датчика.

Преимуществом этой системы является потенциальная возможность измерения реального усилия натяжения, которое зависит, в том числе, от такого мало прогнозируемого фактора как коэффициент трения материала о валки. Однако, для получения адекватных данных по усилию натяжения датчик усилия необходимо размещать непосредственно на участке ленты между точкой схода материала с выходного валка станка и точкой касания лентой поверхности оболочки. Практически это трудно реализуемо, поэтому на современных намоточных станках датчик усилия натяжения ставится в тракте на некотором удалении от выходного звена, а значение усилия натяжения на выходе из тракта определяется на основе данных от датчика и добавки, полученной расчетным путем. Кроме того, поскольку регулятор натяжения является автономным устройством, быстродействие его исполнительного органа должно быть согласовано со скоростью укладки материала на поверхность оболочки. В противном случае регулирование усилия натяжения на выходе из тракта будет неудовлетворительным вплоть до обрыва ленты или появления провисаний материала.

Улучшение качества управления усилием натяжения ленты может быть достигнуто, по-видимому, путем комбинирования двух способов управления – планируемого программного и автономного.

Для обеспечения программного управления усилием натяжения существующая кинематическая схема намоточного станка, используемая в автоматизированной системе программирования намоточных станков, должна быть расширена за счет добавления исполнительного органа регулятора натяжения. При этом исполнительный орган регулятора натяжения должен рассматриваться как одна из осей намоточного станка. Тогда при формировании законов управления для основных координат станка, обеспечивающих перемещение точки схода нити по отношению к вращающейся оболочке, будут учитываться ограничения скорости и ускорения перемещения исполнительного органа регулятора натяжения. Таким образом, будет обеспечиваться согласованность перемещений основных звеньев станка и исполнительного органа регулятора натяжения.

Нанесение связующего вещества на волокнистый материал, движущийся в тракте намоточного станка, может производиться различными способами. Рассмотрим типографский способ, когда связующее наносится при помощи барабана, вращающегося в ванне со связующем. Требование высокой производительности намоточного оборудования приводит к тому, что материал движется в тракте неравномерно, с ускорениями. Это отражается на качестве пропитки материала связующим. Для обеспечения равномерной пропитки материала необходимо поддерживать постоянство скорости движения ленты материала в пропиточном узле без потери высокой производительности технологического процесса.

Решение состоит в добавлении в тракт станка программно управляемого стабилизатора скорости движения материала в пропиточном узле. Стабилизатор представляет собой три вращающихся валка, два их которых отнесены друг от друга на расстояние, обеспечивающее приемлемую стабилизацию скорости движения материала. Эти два валка стабилизатора закреплены на одном кронштейне, вращающемся вокруг оси одного из валков (рис. 12).

Рис. 12 – Пропиточный узел и стабилизатор скорости движения ленты

через пропиточный узел

На рисунке 12 светлые окружности обозначают вращающиеся валки. Стабилизатор скорости должен быть построен на вращающихся валках для того, чтобы в процессе работы он не изменял усилие натяжения материала на выходе.

Стабилизатор должен быть добавлен в кинематическую схему намоточного станка и в перечень управляемых координат.

В настоящей работе представлена только часть задач, которые возникают при программировании намоточного оборудования, однако, их решение позволит значительно повысить стабильность эксплуатационных характеристик и расширить множество изделий из композиционных материалов, изготавливаемых методом непрерывной намотки.