Разработка  современных  отечественных  ткацких  комплексов 
для  производства  технического  текстиля,  тканых  преформ, 
новых  текстильных  изделий.  Цели,  проблемы,  достижения

Колобов Ю.В. 1

kour14@yandex.ru

1ООО «Инжиниринговый Центр «Новые Текстильные Технологии и Машины»

Почему тканая преформа наиболее оптимальна для получения качественного композитного изделия? Ответ на этот вопрос не однозначен и не может быть окончательным, поскольку далеко не все возможности тканых преформ изучены и использованы соответственно.

Во-первых, тканая преформа практически исключает такое негативное явление, как деламинация. Тканая преформа по своей геометрии максимально приближенная к форме конечного изделия, кроме всего прочего имеет и лучшие показатели прочности и надежности по сравнению с композитами, изготовленными по другим традиционным технологиям.

Во-вторых, тканая преформа уже обладает прочностью ткани, и можно говорить о некоем управлении свойствами будущего изделия посредством способа ткачества, количеством слоев нитей основы, параметрами применяемых нитей и т.д.

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что особо важным звеном в процессе изготовления композитного изделия на основе тканой преформы, является оборудование, а именно ткацкий станок.

Наш инжиниринговый центр занимается исследованиями в области различных технологий ткачества, применяемого оборудования, решений технических задач при разработке нового оборудования для новых технологий. Все это дает богатый информационный материал для разработки, проектирования и изготовления опытных образцов ткацких машин нового поколения.

На примере нашего ИЦ я представляю здесь несколько перспективных направлений работы в области создания новых ткацких машин.

Направление 1: Оборудование для производства многослойных тканых преформ

В основе принципа действия оборудования для производства многослойных тканых преформ лежит обыкновенное полотняное ткачество. Но отличительными особенностями являются:

- Применение жаккардовой машины для чередования подъема различных слоев нитей основы и создания технологического рисунка ткани. Причем часть нитей основы несут функцию каркасного построения слоев, другая часть отвечает за продольное переплетение между слоями.

- Применение нескольких челноков для более оптимального управления уточной нитью и построения сложных рисунков переплетения в поперечном направлении структуры ткани

- Разделение системы нитей основы с помощью многофункционального шпулярника и входного скального устройства на различное количество слоев с целью получения многослойной тканой структуры

- Оснащение ткацкой машины шпулярником с большим количеством установочных мест (10000–15000 катушек) с индивидуальным регулированием натяжения нитей основы.

Рис. 1 – Схема оборудования для производства многослойных тканых преформ

Схема ткацкого комплекса для производства многослойных тканых преформ показана на рис. 1, на рис. 2 – образец многослойной ткани.

Рис. 2 – Многослойная ткань

Направление 2: Оборудование для мультиаксиального ткачества и 3-D ткачества

Задача состоит в том, что необходимо разработать оборудование, на котором возможна реализация технологий мультиаксиального ткачества для производства 3-D тканых преформ на основе кремнеземных, арамидных, углеродных, полиэфирных и т. д. волокон (сложные пространственные структуры, профили, детали двигателей и т. д.). Огромная сложность данной задачи объясняется современными требованиями максимального приближения геометрии тканой преформы к исходному образцу, а многообразие форм композитных изделий порождает многообразие технологических решений, – и все это должно быть реализовано в одном устройстве. Исходя из поставленной задачи была разработана концепция технических решений, обеспечивающих достижение конечной цели:

- Для образования нескольких зевов в процессе ткачества необходимо применить современную электронную жаккардовую машину

- Организовать пошаговое циклическое смещение нитей основы разных слоев в противоположную сторону с помощью устройства смещения галев.

- Применить возвратно-поступательное движение батана, осуществляемое линейным двигателем.

- Осуществить индивидуальный контроль и регулировку натяжения нитей основы.

- Применить бердо с автоматически изменяемым просветом зубьев согласно заданной программе.

- Создать программируемую систему управления с полным контролем работы оборудования и заданных технологических параметров.

Рис. 3 – Образец 3-D ткачества – соединительный фитинг из углеродного волокна

Направление 3: Оборудование для триаксиального ткачества

Разработка и изготовление опытного образца для производства триаксиальной ткани по своей сложности близко к уровню предыдущей задачи, хотя оборудование имеет узкоспециальное назначение. На фото представлен фрагмент триаксиальной ткани. Характерная особенность этого материала – нити основы располагаются под углом 60 градусов по отношению друг другу и утку, тем самым обеспечивая изотропность механических свойств по всем направлениям при достаточной прочности и пластичности ткани. На рис. 4 показана структура триаксиальной ткани.

Рис. 4 – Структура триаксиальной ткани

Принцип действия машины для триаксиального ткачества основывается на вращении всех нитей основы вокруг центральной оси с последующим разделением на две плоскопараллельные системы нитей основы, которые с каждым тактом работы машины нить за нитью последовательно переходят в противоположную систему. Галевные комплексы следуют за движением систем нитей основы и при каждом такте образуют зев для прокидывания уточной нити. Спектр применения триаксиальных тканей пока достаточно узок, но это временное явление.

Направление 4: оборудование для производства технического трикотажа

Разработка и производство основовязального оборудования для выработки технического трикотажа из углеродного, кремнеземного, базальтового, арамидного и т.д. волокна. При выработке без утка основовязаный трикотаж равномерно пластичен по всем направлениям, принимает практически любую форму без складок и разрезов (клиньев).

Рис. 5 – Прототип основовязальной машины – ОВ 160

Рис. 6 – Образцы трикотажного полотна из углеродного ровинга 
марки Tenax-E HTA40 E13 6K 400 tex

На рис.6 (справа) показано увеличенное изображение фрагмента трикотажного полотна из углерода. Как видно – фактически отсутствуют разрушенные филаменты.

Направление 5: Круглоткацкое оборудование

Оборудование для выработки тканых изделий круглой формы различного диаметра. Применяемый материал – нити (волокно) технического назначения. Основой опытно-конструкторских работ по этому направлению (прототипом) является линейка круглоткацких станков ТКР-150, ТК-250, выпускавшихся серийно на ШМЗ им. Фрунзе в 80-е годы прошлого века.

В этом направлении необходимо решение следующих задач:

- Выработка круглотканого изделия с управляемым законом изменения диаметра.

- Выработка круглотканого изделия большого диаметра (от 500 мм и более)

- Выработка круглотканого изделия многослойного.

Рис.6 – Круглоткацкий станок ТКР-150

Решение этих задач лежит в области применения современных технологий, а именно – объектного 3 D моделирования узлов, систем и процессов.

Заключение

Вышеописанные направления работы нашего ИЦ находятся на разных стадиях исполнения – что-то уже видимо в металле, что-то еще только просчитывается и эскизируется, но одно совершенно ясно – результатом каждой разработки должно стать оборудование, предельно отвечающее требованиям (запросам) конкретного заказчика и, одновременно с этим, обладающее универсальным набором функциональных возможностей.