УДК 678.067:621.7

Новый  облегченный  стеклосотопласт  для  конструкций 
космической  техники

New  light-weight  fiberglass  honeycomb  for  space-craft  constructions

Корнейчук А.Н. 1; Волков В.С. 1, к.т.н.; Шуль Г.С. 1, к.т.н.

A.N. Korneychuk; V.S. Volkov, Cand. Techn. Sc.; G.S. Shul, Cand. Techn. Sc.

1АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина», г. Обнинск

Аннотация:

Разработан облегченный стеклосотопласт с повышенной прочностью для многослойных силовых конструкций космического назначения. Исследованы технологические режимы и разработана технология производства стеклосотопласта на основе тонкой стеклоткани Э2-62.

Ключевые слова:

соты, стеклосотопласт, связующее, стеклоткань, клей.

Abstract:

It is developed facilitated fiberglass honeycomb with the increased durability for sandwich power designs of space appointment. The technological modes are investigated and the production technology of fiberglass honeycomb on the basis of thin fiber glass fabric is developed

Keywords:

honeycombs, fiberglass honeycomb filler, the binding, fiberglass fabric, glue.

Сотовые заполнители, объединяя в единое целое трехслойные конструкции летательных аппаратов, позволяют обеспечить их максимальную прочность при минимальном весе.

В крупногабаритных трехслойных конструкциях производства Ракетно-космического центра «Прогресс», г. Самара используются стеклосотопласты (ССП) марки ССП-1Э с размером грани ячеек 2,5 мм на основе стеклоткани Э3/1-100, ТУ 7554-477-05761784-2005, производства ОАО «Владимирский химический завод». Для данных сотопанелей показатель прочности при сжатии – σсж≥2,94 МПа, плотность – 
γ=80–100 кг/м3. Современные требования документации РКЦ «Прогресс» для ССП-1Э направлены на снижение веса (γ ≤ 80 кг/м³) и повышение прочностных характеристик (σсж≥3,0 Мпа). Для выполнения требований РКЦ «Прогресс» по прочности ОАО «Владимирский химический завод» увеличивает массовую долю связующего в ССП до 50% вместо 25–40%, при этом плотность достигает 150 кг/м³. Это приводит к утяжелению трехслойных конструкций с сотовым заполнителем марки ССП-1Э. РКЦ «Прогресс» поставил перед нами задачу разработки стеклосотопласта ССП-1Э с требуемыми характеристиками.

Цель данной работы – разработка состава и технологии изготовления облегченного стеклопластикового сотового заполнителя с размером грани ячеек 2,5 мм с плотностью γ≤80 кг/м3 и повышенными прочностными характеристиками σсж≥3,0 МПа для силовых трехслойных конструкций космических аппаратов типа «Союз».

Для достижения поставленной цели были:

– проведены поисковые исследования по выбору специальной облегченной стеклоткани;

– отработаны технологические режимы нанесения клеевых полос на выбранную стеклоткань;

– разработаны режимы прессования стеклосотопакетов;

– определены технологические параметры процесса пропитки сотоблоков.

Прочностные характеристики ССП зависят как от свойств применяемых стеклотканей и связующих, так и от технологических параметров процесса их изготовления. Известно, что с увеличением содержания связующего в составе ССП его прочность возрастает, но при этом также возрастает и плотность. Для получения облегченного стеклосотопласта с повышенными прочностными характеристиками необходимо было найти другое техническое решение. Мы пошли по пути снижения веса каркаса сотового заполнителя из стеклоткани за счет использования более тонкой стеклоткани, а повышение прочности обеспечить за счет увеличения наноса связующего. Соответственно этому, для получения облегченного стеклосотопласта с повышенными прочностными характеристиками необходимо было использовать более легкую, чем Э4-80П, стеклоткань.

Был проведен поиск отечественных стеклотканей, обладающих пониженной поверхностной плотностью и высокими прочностными характеристиками по основе и утку. Выполнен анализ характеристик различных марок электроизоляционных стеклотканей, представляющих наибольший интерес для получения облегченного стеклосотопласта с повышенной прочностью. Сравнительные характеристики стеклотканей приведены в таблице 1.

Стеклоткани марок Т-24(П), Э4-80П и Э3/1-100 имеют повышенную поверхностную плотность, поэтому по соотношению показателей плотности и прочности не могут удовлетворить заданным требованиям. Для изготовления легкого высокопрочного стеклосотопласта возможно использовать стеклоткани с невысокой плотностью, такие как А-5Пх90 и Э2-62.

Таблица 1

Физико-механические характеристики стеклотканей

| Марка ткани | Толщина ткани, мм | Поверхностная плотность, г/м2 | Плотность ткани, нитей/см |  | Разрывная нагрузка, Н (кгс), не менее |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по основе | по утку | по основе | по утку |
| А-5Пх90 | 0,054±0,004 | 55±4 | 30±1 | 24±1 | 392 (40) | 147 (15) |
| Э2-62 | 0,062±0,005 | 67±5 | 20+1 | 20±1 | 392 (40) | 294 (30) |
| Т-24(П) | 0,090±0,005 | 80±8 | 20±1 | 20±1 | 250 (25) | 250 (25) |
| Э4-80П | 0,080±0,008 | 95±12 | 20+1 | 20±1 | 588 (60) | 490 (50) |
| Э3/1-100 | 0,100±0,010 | 110±10 | 16±1 | 16±1 | 588 (60) | 588 (60) |

Экспериментальные исследования показали, что переработка стеклоткани марки А-5Пх90 в производстве стеклосотопластов сопровождается рядом сложностей:

– при нанесении клеевых полос на ткань А-5Пх90 наблюдается сквозное проникновение клея на обратную сторону стеклоткани из-за ее малой толщины;

– при растяжении сотоблоков наблюдаются разрывы стеклоткани в сотовых ячейках.

Таким образом, анализ характеристик стеклотканей, пригодных для получения облегченного стеклосотопласта с заданными свойствами по плотности и прочности, показал, что наиболее перспективной в данном случае является электроизоляционная стеклоткань марки Э2-62.

При изготовлении ССП, работоспособных в интервале температур от -60 до +170°С, отлично зарекомендовали себя связующие на основе фенолоформальдегидных смол. Наибольшее применение при изготовлении стеклопластиковых сотовых заполнителей получил бакелитовый лак ЛБС-1 отечественного производства, обладающий хорошими технологическими свойствами, обеспечивающий высокие прочностные и эксплуатационные свойства материалов. Этот лак и был выбран нами при разработке нового материала.

Основным методом формирования сотовой структуры на основе неметаллических материалов является склеивание. Выбор клея при изготовлении ССП определяется природой армирующих материалов и связующих, а также используемыми технологическими методами и условиями эксплуатации сотовых конструкций.

При производстве серийно выпускаемых ССП, работающих в диапазоне температур до 200°С, применяется фенолополивинилацетальный клей БФ-2, который был использован и в нашем случае.

В ходе работы исследован процесс продольного нанесения клеевых полос поливинилацетального клея марки БФ-2 на поверхность тонкой стеклоткани Э2-62 на установке нанесения клеевых полос марки ОТА-140. Исследована взаимосвязь технологических параметров клея и ткани. Отмечено, что большое значение имеет вязкость клея БФ-2, при которой обеспечивается необходимое содержание клея в клеевой полосе и исключается проникновение клея на обратную сторону стеклоткани, что является определяющим фактором возможности получения сотовой структуры на тонкой стеклоткани Э2-62.

В результате проведенных исследований установлены оптимальные технологические параметры нанесения клеевых полос на стеклоткань 
Э2-62, обеспечивающие необходимое содержание клея в клеевой полосе при отсутствии сквозного проникновения клея на обратную сторону стеклоткани.

Для получения сотовой структуры из листов стеклоткани с нанесенными клеевыми полосами собирали сотопакет таким образом, чтобы клеевые полосы следующего листа располагались между клеевыми полосами предыдущего листа. При этом в процессе прессования сотопакета происходит склеивание соседних листов по клеевым полосам. Большое значение имеет режим прессования, обеспечивающий склеивание соседних листов стеклоткани в условиях, исключающих сквозное проникновение клея на обратную сторону стеклоткани.

В результате исследований кинетики отверждения клея БФ-2 методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) было установлено, что при нагревании в интервале температур от 50 до 80°С происходит размягчение клея, при дальнейшем нагревании до 180°С – отверждение, а при температуре выше 210°С – термодеструкция (рис. 1).

Рис. 1 – Зависимость скорости тепловыделения от температуры клея БФ-2

Согласно этому проводили экспериментальные исследования по определению режима прессования сотопакетов. В результате проведенных исследований и в соответствии с данными ДСК установлено оптимальное давление и ступенчатый температурно-временной режим прессования сотопакетов из стеклоткани Э2-62 с нанесенными клеевыми полосами клея БФ-2, обеспечивающий бездефектное растяжение сотопакетов в сотоблоки с образованием правильных шестигранных ячеек.

Известно, что на значения плотности и прочности стеклосотопластов влияет в основном операция пропитки. Проводили исследования влияния вязкости связующего и режимов пропитки на свойства сотоблоков из тонкой стеклоткани Э2-62.

Было установлено, что для достижения необходимых показателей плотности и равномерного распределения свойств по высоте сотоблока на основе стеклоткани Э2-62 необходимо проводить двукратную пропитку. Следует отметить, что двукратная пропитка может приводить к завышению значений плотности получаемых облегченных стеклосотопластов, но позволяет достигнуть более равномерного распределения свойств по объему сотоблока.

Экспериментальным путем была отработана вязкость связующего, длительность выдержки в связующем сотоблоков из стеклоткани Э2-62, определено время стекания избыточного количества связующего со стенок ячеек после подъема сотоблока из ванны, имеющее большое значение для достижения равномерного содержания связующего в сотоблоке. Установлено, что путем переворачивания сотоблоков во время стекания ЛБС-1 после первой и второй пропитки достигается равномерное распределение связующего по высоте ячеек. Также определено время стекания избыточного количества связующего со стенок ячеек после подъема сотоблока из ванны как после первой, так и после второй пропитки.

В процессе экспериментальных работ была исследована зависимость плотности сотоблоков из стеклоткани Э2-62, полученных путем двукратной пропитки, от вязкости ЛБС-1. Определены технологические параметры процесса двукратной пропитки сотоблоков, позволяющие получить сотоблоки со стабильными физико-механическими характеристиками по всему объему сотоблока.

Одновременно с исследованиями режимов пропитки были проведены исследования по разработке технологических режимов сушки и термообработки пропитанных сотоблоков из стеклоткани Э2-62.

В процессе двукратной пропитки сотоблоков из стеклоткани Э2-62 после каждой пропитки проводили их воздушную сушку в течение трех часов при продувке каналов ячеек воздухом посредством принудительной вентиляции.

По окончании воздушной сушки после первой пропитки сотоблоки подвергали термообработке для частичной полимеризации лака ЛБС-1, обеспечивающей предотвращение растворения его в процессе второй пропитки. По окончании второй пропитки сотоблоки подвергали окончательной термообработке для полимеризации лака ЛБС-1 на поверхности стеклосотопласта.

Для оценки правильности выбранных режимов на всех стадиях получения облегченного стеклосотопласта были изготовлены экспериментальные сотоблоки с размером граней ячеек 2,5 мм.

Проведены испытания изготовленных по установленным режимам экспериментальных сотоблоков на соответствие требованиям технического задания по следующим показателям: плотность и прочность при сжатии.

Результаты физико-механических испытаний экспериментальных сотоблоков представлены в таблице 2.

Таблица 2

Оценка равномерности свойств нового стеклосотопласта ССП-1Э

| Располо-жение сотопане-лей в со- тоблоке | Сотоблок №1 |  | Сотоблок №2 |  | Сотоблок №3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плот-ность, кг/м3 | Прочность при сжатии, МПа | Плот-ность, кг/м3 | Прочность при сжатии, МПа | Плот-ность, кг/м3 | Прочность при сжатии, МПа |
| верх середина низ | 70,5 76,4 78,7 | 3,1 3,7 4,0 | 73,7 78,3 79,2 | 3,4 3,9 4,1 | 72,1 75,7 77,6 | 3,2 3,5 3,8 |
| Среднее значение по блоку | 75, 2 | 3,6 | 76,3 | 3,8 | 75,1 | 3,5 |
| Требования РКЦ «Прогресс»: плотность – 75±5 кг/м3, прочность при сжатии – ≥ 30 кгс/см2 (3,0 МПа) |  |  |  |  |  |  |

Как видно из таблицы, экспериментальные сотоблоки по своим свойствам соответствуют заданным требованиям, а показатели плотности (отклонение ≤ 4 кг/м3) и прочности при сжатии (отклонение ≤0,5 МПа) сотопанелей в разных частях сотоблоков имеют близкие значения, что свидетельствует о равномерном содержании связующего по высоте сотоблока.

В интервале указанных значений плотности, прочность при сжатии экспериментальных сотоблоков соответствует требуемым показателям.

ССП-1Э АО «ОНПП Технология» им. А.Г. Ромашина

ССП-1П-2,5 АО «ОНПП Технология» им. А.Г. Ромашина

ССП-1Э ОАО «Владимирский химический завод»

Рис. 2 – Зависимость прочности при сжатии от плотности для различных типов облегченных ССП

Сравнительные данные (рис. 2) показывают, что разработанный стеклосотопласт марки ССП-1Э с размером ячейки 2,5 мм превосходит Владимирский стеклосотопласт по показателям прочности в 1,5 раза, а по габаритным размерам – в 4 раза. На базе РКЦ «Прогресс» проходило опробование разработанных стеклосотопанелей ССП-1Э в качестве заполнителя в трехслойных конструкциях для изготовления панелей головных обтекателей ракеты-носителя «Союз». Результаты этой работы подтверждают, что разработанный стеклосотопласт марки ССП-1Э полностью удовлетворяет требованиям РКЦ «Прогресс» и превосходит по своим физико-механическим характеристикам используемый аналог производства ОАО «Владимирский химический завод».

Выводы:

- По результатам анализа научно-технической литературы выбрана марка стеклоткани, пригодная для изготовления облегченного сотопласта с повышенными прочностными характеристиками.

- Исследованы и определены технологические режимы изготовления облегченного стеклосотопласта ССП-1Э с повышенными прочностными характеристиками.

- Разработан комплект технологической документации ТУ и ТИ с литерой «О1» на производство ССП-1Э.

- Проведенные в РКЦ «Прогресс», г. Самара испытания показали, что разработанный стеклосотопласт марки ССП-1Э полностью удовлетворяет их требованиям и пригоден для изготовления головных обтекателей ракеты-носителя «Союз».

Литература

- Волков В.С. Стеклопластиковые сотовые заполнители // Композитный мир. – 2008. – № 3/4. – С. 70–72.

- Патент 2272712 Российская Федерация, МПК7 В 32 В 3/12. Способ изготовления сотового заполнителя / Волков В.С., Разумовский В.А., Крюков А.М., Садикова Н.А.: заявитель и патентоообладатель ФГУП «Обнинское науч.-производ. предприятие «Технология». – № 2004125072/04: заявл. 16.08.04: опубл. 27.03.06. Бюл. № 9. – 4 с.

- Волков В.С, Шуль Г.С. Стеклосотовые заполнители для сэндвичевых конструкций. – Труды международной конференции «Теория и практика технологий производства изделий из композиционных материалов и новых металлических сплавов – 21 век, 30.01.2001-02.02.2001. – М, МГУ, С. 40–44.