УДК 541.64:66.092:544.452

Применение  наночастиц  соединений  металлов  в  качестве замедлителей  горения  для  полимерных  материалов

Маракулин С.И. 1; Добровольский Д.С. 1; Серцова А.А. 1, к.х.н.;

Юртов Е.В. 1, д.х.н., член-корр. РАН

Stanislav i. Marakulin; Dobrovolsky s. Denis; Alexandra a. Sertsova; 
Evgeny v. Yurtov

r1zo@b.ru; gog227@yandex.ru; Safurochka@gmail.com; nanomaterial@mail.ru

1Российский химико-технологический университет имени 
Д.И. Менделеева, Москва

Аннотация:

При воздействии открытого пламени и повышенных температур полимерные композиционные материалы разлагаются, выделяя большое количество токсичных газообразных веществ. В связи с этим актуальной задачей является разработка методов и подходов снижения горючести и повышения термостойкости полимерные композиционных материалов. В работе проблему огне- и термостойкости таких материалов решали путем использования антипиренов на основе наночастиц соединений металлов.

Ключевые слова:

композиционные полимерные материалы, антипирены, наночастицы соединений металлов, замедлители горения.

Abstract:

The polymer composite materials are decompose with large amount of toxic gaseous substances when exposed to an open flame and high temperature. In this regard, an urgent task is to develop methods and approaches reduce flammability and improve thermal stability of the polymer composition materials. The problem of the fire and heat resistance of such materials retardants is solved by using of metal nanoparticles.

Реферат

В работе изложены результаты исследований влияния наночастиц соединений металлов на огне- и термостойкие свойства ряда полимерных материалов. Для этого получены композиты на основе полипропилена (ПП), поливинилхлорида (ПВХ), поливинилового спирта (ПВС) и полиметилметакрилата (ПММА), в качестве наполнителей в которых были использованы наночастицы оксида и бората цинка различного размера.  Установлено, что применение огнезамедляющих добавок в форме наночастиц, способно оказывать больший эффект на конечные свойства композитов, достигать заданных характеристик при использовании меньшего количества наполнителя. А также предложены и объяснены механизмы действия и особенности применения наночастиц соединений металлов в качестве антипиренов для полимерных композиционных материалов.

Введение

Одним из наиболее эффективных способов придания полимерным композиционным материалам повышенных огне- и термостойких характеристик является введение в их матрицу замедлителей горения или антипиренов. На сегодняшний день основную долю рынка веществ, использующихся в качестве антипиренов, занимают галогенсодержащие соединения, однако их применение резко сокращается в связи с их высокой токсичностью [1]. Они эффективно снижают горючесть полимерных материалов, но в процессе горения выделяют большое количество токсичных веществ [2].

К соединениям, способным решить проблему горючести и токсичности полимерныхкомпозиционныхматериалов, относятся неорганические металлсодержащие антипирены [3]. Для достижения высоких огне- и термостойких характеристик полимерных композиционных материалов необходимо использовать более 40 масс.% добавки неорганических металлсодержащих антипиренов, что приводит к ухудшению технологических и физико-механических характеристик полимерных композиционных материалов и изделий. Решить эту проблему можно за счет уменьшения размера частиц неорганических металлсодержащих антипиренов. т.к. известно, что не только природа наполнителя, но и его дисперсность оказывает влияние на свойства материалов [4]. Сокращение количества добавки антипирена в полимерном композиционном материале позволит снизить воздействие наполнителя на механические, оптические и другие характеристики полимеров [5].

В данной работе изложены результаты исследований, направленных на изучение влияния различных по составу, механизму действия и дисперсности неорганических наполнителей – наночастиц соединений металлов, используемых в качестве самостоятельной добавки или совместно с промышленными антипиренами. Оценен вклад наполнителей в процессы термического разложения, коксообразования, скорости горения полимерных композиционных материалов на основе полипропилена, полиметилметакрилата, поливинилхлорида и поливинилового спирта.

Методика экспериментов

В работе использовали материалы: метилметакрилат (C5H8O2, «ВитаХим»), дибензоила пероксид (C14H10O4, 75% (остаток вода) LUPEROX), цинк нитрат шестиводный (Zn(NO)2.6H2O, Sigma-Aldrich), натрий гидроксид (NaOH, ЧДА, Лабтех), гидроксид аммония (NH4OH, ОСЧ, Химмед), борная кислота (H3BO3, ХЧ, Reachim), поливиниловый спирт ((C2H4O)n, ПВС-16/1, Русхим), полифосфат аммония ((NH4 PO3)n (n<1000), БТЭ сервис), полипропилен ((C3H6)n,Ч, Каплен 01030).

Методики получения наночастиц соединений металлов, используемые в качестве наполнителей, были получены согласно методикам, представленным нами ранее в работах: оксида цинка и бората цинка [6], оксида кремния [7], карбоната цинкаи гидроксида магния [8].

Композиционный наноматериал на основе ПВС получали из раствора. Синтез основан на введении в водный раствор ПВС наночастиц бората цинка совместно с ПФА и дальнейшей полимеризацией получившейся смеси.

Нанокомпозиты на основе ПП получали из расплава. Предварительно перемешав гранулы ПП и добавку в емкости, их загружали в экструдер при температуре 200оС Переработка содержала 
3 цикла для достижения более высокого распределения частиц в матрице полимера.

Композиционные наноматериалы на основе ПММА получали методом радикальной полимеризации метилметакрилата. В роли инициатора использовался пероксид бензоила в количестве 0,1 % масс.

Исследования горючести полученных композиционных материалов проводили при помощи испытаний по измерению скорости горения и выхода коксового остатка. Скорость горения оценивали в соответствии с ГОСТ 21207-81, а количество коксового остатка в соответствии с ГОСТ 19932-99.

ТГ-ДСК анализ образцов полимерных композиционных материалов проводили с помощью синхронного термоанализатора NETZS CHSTA 443 F3 Jupiter. Измерения проводили в интервале 25–600°С, со скоростью нагрева температуры – 10 град./мин, в воздушной среде (расход воздуха 
60 мл/мин) в корундовых тиглях. Навески образцов составляли 10–15 мг при точности непрерывного взвешивания 0,1 мг.

Экспериментальная часть

Процесс термической деструкции полимерных материалов при горении можно условно разделить на две области: реакции происходящие в конденсированной и газообразной фазе [9]. Воздействуя на условия, характерные для той или иной стадии можно повысить огне- и термостойкость материала в целом. Разработка составов наполнителей, замедляющих горение полимерных материалов, как правило, сосредоточена на взаимодействие конкретных физических и химических процессов, оказывающих влияние на деструкцию полимера. Как правило, к добавкам, действующим в конденсированной фазе, относят вещества, механизм действия которых основан на охлаждении конденсированной фазы, эффекте сшивки и последующей карбонизации полимерных цепей барьерном эффекте. Увеличение дисперсности наполнителя приводит к повышению оказываемого эффекта, что связано с увеличением площади поверхности, задействованной в процессе. Однако, для большинства изученных систем, повышение эффективности наполнителя наблюдается лишь, до определенного значения, – критического радиуса, и характеризуется экстремумом на кривой.

Так, например, сопоставив результаты анализов для композиционных материалов на основе полиметилметакрилатас частицами бората цинка диаметром 60, 200, 500 и 2000 нм, в качестве замедляющей горение добавки, было установлено, что полученная зависимость имеет ярко выраженный максимум. Соответствующие значения скорости горения полученных композитов приведены на рисунке 1.

Рис. 1 – Зависимость скорости горения образцов на основе ПП с различными по размерам частицами бората цинка

Аналогично выглядит и кривая зависимости величины кислородного индекса (КИ) от размера частиц ZnO в матрице пластифицированного ПВХ (рис. 2).

Рис. 2 – Зависимость значения кислородного индекса от размеров частиц ZnO

Наличие критических размеров наполнителей, при которых наблюдается максимальное значение параметров, характеризующих огнестойкость полимерных композиционных материалов обуславливается совокупным эффектом, при котором свой вклад вносит не только увеличение поверхности наполнителя, но и формирование вокруг частиц дискретных участков с более организованным расположением макромолекул полимера обладающих сниженной сегментарной подвижностью.

Помимо эффекта, оказываемого наночастицами при введении в качестве самостоятельной добавки, их применение результативно и при введении совместно с другими антипиренами. Использование составных наполнителей обусловлено наличием синергетического эффекта. Синергетический эффект достигается за счет введения добавок, влияющих на разные зоны в процессе горения полимеров. Так же возможно изменение деструкции при совместном введении, в сравнении с каждым из компонентов в отдельности.

Например, при анализе влияния содержания и размера частиц бората цинка на скорость горения композиций на основе ПВС, помимо различий в эффективности нано и микрочастиц наполнителя, был обнаружен синергетический эффект, наблюдаемый при использовании ультрадисперсного наполнителя (рис.3).

Рис. 3 – Результаты испытаний композиционных материалов на основе ПВС 
на коксовое число и скорость горения

В результате испытаний установлено, что наночастицы бората цинка оказывают больший эффект на снижение горючести поливинилового спирта. Скорость горения образцов, содержащих 5 масс % наноструктурированного бората цинка и 10 масс % полифосфата аммония, превосходит скорость горения композиций аналогичного состава с микрочастицами бората цинка в 4,5 раза (0,2 см/мин и 0,9 см/мин соответственно). А механизм наблюдаемого синергетического эффекта основан на изменении процессов деструкции компонентов наполнителя.

Синергизм при совместном использовании был обнаружен и в системе ПФА – наночастиц оксида цинка. (рис. 4). В данном случае общее содержание наполнителя составляло 25 масс %, при этом количество оксида цинка менялось.

Рис. 4 - Зависимость коксового остатка от количества наночастиц соединений металлов в композиции

При введении наночастиц соединений цинка в количестве 2 масс.% на кривой зависимости коксового числа композита от соотношения компонентов, наблюдается максимум, характеризующий синергетический эффект.А увеличении выхода КЧ превышает аддитивную сумму карбонизированных продуктов пластифицированного ПВХ, ПФА и НЧ в отдельности.

Использование синергетических составов в создании композиционных материалов пониженной горючести, способно сократить содержание наполнителей в матрице полимера, что минимизирует отрицательное воздействие добавки на физико-механические свойства композитов.

Так, например, для достижения композитами на основе полипропилена класса ПВ-О (ГОСТ 28157-89), характеризующего материалы как трудногорючие, содержание наполнителя может достигать 60–70 масс. %. Достижение аналогичных результатов при использовании нанодисперсных компонентов, обладающих синергетическим действием, способно сократить количество наполнителя до 30 % масс. (рис.4.).

Рис. 1 – Результаты испытаний на скорость горения и коксовое число композиционных материалов на основе полипропилена с различным содержанием наночастиц бората цинка и полифосфата аммония в соотношении 2/13

Согласно полученным данным, значение коксового числа композитов линейно зависит от содержания наполнителя. Для чистого полипропилена оно равно 34%, а для композиции, содержащей 40 масс % наполнителя – 60%.

Скорость горения полученных композиций с введением добавки уменьшается. Для чистого полимера она составляет 3,64 см/мин, для образца, с содержанием наполнителя 25 масс % – 0,2 см/мин, при введении 30 и более масс % наполнителя распространение пламени по образцу прекращается. Данный композиционный материал можно классифицировать как самозатухающий, и соотнести его к категории горючести ПВ-0.

Выводы

Результатами проведенных исследований являются фактически установленные и количественно оцененные закономерности размерного эффекта, оказываемого наполнителем на огне- и термостойкие свойства ряда полимерных материалов. Установлено, что применение огнезамедляющих добавок в форме наночастиц, способно оказывать больший эффект на конечные свойства композитов, достигать заданных характеристик при использовании меньшего количества наполнителя. А также предложены и объяснены механизмы действия и особенности применения наночастиц соединений металлов в качестве антипиренов для полимерных композиционных материалов.

Литература

1. Alarie Y. Toxicity of fire smoke. Critical Reviews in Toxicology, 2002, v. 32, Р. 259–289.

2. Talsness C. Overview of toxicological aspects of polybrominated diphenyl ethers: A flame-retardant additive in several consumer products. E. Environmental Research, 2008, v. 108, Р. 158–167.

3. Papaspyrides C.D. Polymer Green Flame Retardants. Elsevier, 2014, 
p. 942.

4. Воробьев В.А., Андрианов Р.А., Ушков В.А. Горючесть полимерных строительных материалов. М.: Стройиздат 1978, 224 с.

5. Серцова А.А., Маракулин С.И., Юртов Е.В. Наночастицы соединений металлов – замедлители горения для полимерных композиционных материалов. Российский химический журнал, 2015, т.59, №3, С.78–85.

6. Дыдышко А.К., Маракулин С.И., СерцоваА.А., Юртов Е.В. Влияние микро– и наночастиц бората цинка на горючесть композиционных материалов на основе полипропилена // Сборник тезисов седьмой ежегодной конференции Нанотехнологического общества России, - М.: ООО «Издательство Практика», 2016, С. 119–122.

7. Ивановский С. К., Мельниченко М. А. Использование дисперсных наполнителей для создания композиционных материалов на основе полимерной матрицы // Молодой ученый. — 2015. — №15. — С. 91–93.

8. Маракулин С.И., Серцова А.А., Юртов Е.В. Получение наночастиц бората цинка // Успехи в химии и химической технологии: сб. науч. тр. Том 27, № 6 (146) – РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2013, С. 107–109.

9. Добровольский Д.С., Маракулин С.И., Серцова А.А., Юртов Е.В. Получение наночастиц оксида кремния методом контролируемого осаждения из раствора // сб. тезисов докладов сателлитной конференции XX Менделеевского съезда по общей и прикладной химии. – Волгоград: ВолгГТУ, – Т.1. – 2016, С. 223–224.

10. Сербин С.А., Маракулин С.И., Серцова А.А., Юртов Е.В. «Влияние типов замедлителей горения на горючесть и оптические свойства полиметилметакрилата» // Успехи в химии и химической технологии: сб. науч. тр. Том 29, № 6– РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2015, 
С. 130–132.