УДК 678.067.01

Оценка  свойств  полимерных  композиционных  материалов, полученных  по  различным  неавтоклавным  технологиям формования

The  estimate  of  the  properties  of  polymer  composites,  produced 
by  different  non-autoclave  moulding  techniques

Мосиюк В.Н. 1; Томчани О.В. 1, к.т.н.; Морозов С.В.

V.N. Mosiyuk, PhD O.V. Tomchani, S.V. Morozov

lab.em@technologiya.ru

1АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина», г.Обнинск

Аннотация:

Традиционным способом изготовления высококачественных полимерных композиционных материалов (ПКМ) является автоклавное формование. Стремление производителей удешевить производство приводит к все более активному развитию неавтоклавных технологий формования.

Ключевые слова:

композиционные материалы, формование, стеклопластик.

Abstract:

Autoclave moulding is a conventional technique for the high-performance polymer composite production. To date, the priority line of the development of polymer composite production techniques is to produce high quality composites by low-cost techniques without using the autoclave.

Keywords:

сomposite materials, moulding, fiberglass plastic.

Использование неавтоклавных методов формования не является новым направлением получения полимерных композиционных материалов (ПКМ), однако в последнее время эти методы находят все большее применение для изготовления ПКМ конструкционного назначения.

Существующие на сегодняшний день связующие, как правило, разработаны для определенных технологий формования ПКМ. Перспективным видится создание термостойкого связующего, позволяющего получать ПКМ высокого качества по различным неавтоклавным методам формования.

Связующим на основе бисмалеимидных смол свойственны высокие физико-механические характеристики при высоких температурах и во влажных средах, низкая возгораемость, высокая теплостойкость. Однако, бисмалеимиды, как все густосшитые термореактивные полимеры, обладают повышенной хрупкостью. Этот недостаток, присущий отвержденным бисмалеимидам, преодолевается разработчиками связующих различными путями: от введения модификаторов (термопластичных добавок, аллильных производных, других, менее хрупких полимеров) до изменения строения самих бисмалеимидных смол.

Одним из путей решения этой проблемы является создание эпокси-бисмалеимидных систем, что способствует повышению ресурса эксплуатации ПКМ при температурах выше 150С. Путем введения в систему до ее отверждения эпоксидных мономеров или олигомеров, способных к образованию независимых сеток по различным механизмам полимеризации, может быть преодолена также недостаточно хорошая технологичность бисмалеимидов.

Совмещение бисмалеимидных смол с эпоксидными позволяет создавать связующие расплавного типа, которые предпочтительны для всех технологий формования.

В ОА «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина» было разработано расплавное эпоксиимидное связующее ТЭИС-53 и исследованы возможности получения высококачественных ПКМ на его основе различными неавтоклавными технологиями формования: вакуумным формованием, дифференциальным вакуумным формованием и пропиткой под давлением.

Физико-механические свойства связующего ТЭИС-53 представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Внешний вид и цвет | Однородная вязкая масса красно-коричневого цвета |
| Динамическая вязкость при (100±5)°С, Па∙с | 0,30 |
| Плотность отвержденного связующего, г/см3 | 1,33 |
| Время желатинизации при (170 ±1)°С, мин | 29 |
| Температура стеклования отвержденного связующего по методу ДМА, оС | 232 |
| Температурные характеристики реакции отверждения связующего, °С: – TА – температура начала отверждения; – Тp – температура максимальной скорости отверждения. | 187±5 234±5 |
| Тепловой эффект реакции отверждения, Дж/г, не менее | 280 |
| Предел прочности при статическом изгибе, МПа | 106 |
| Критический коэффициент интенсивности напряжений К1С, МПа·м1/2 | 2,20 |

Исследования динамической вязкости также проводили в сканирующем режиме при скорости нагрева 1°С/мин в режиме сдвига при частоте приложения нагрузки 1 Гц на вискоанализаторе фирмы Metravib, Франция. На рисунке 2 представлена зависимость комплексной вязкости разработанного связующего от температуры, из которой видно, что область минимальных значений вязкости связующего довольно велика, что позволит произвести качественную пропитку наполнителя при «прямых» методах формования.

Рис. 1 – Зависимость комплексной вязкости связующего ТЭИС-53

от температуры

Рис. 2 – Температурная зависимость комплексной вязкости препрега ТЭИС-53/Т-10

Исследование теплостойкости связующего ТЭИС-53 проводили методом динамического механического анализа (ДМА). Образцы испытывали в режиме двуконсольного изгиба на вискоанализаторе фирмы Metravib (Франция). Скорость подъема температуры составляла 
1,5°С/мин, частота приложения нагрузки – 1 Гц. Образцы отверждали по режиму: 170°С – 2 ч; 200°С – 4 ч.

Определение теплового эффекта реакции отверждения и характеристических температур отверждения связующего – температуры начала активной реакции отверждения и температуры максимальной скорости реакции – проводили с помощью дифференциального сканирующего калориметра ДСК-500, Россия, при скорости нагрева 
8°С/мин по методике ПМ 596.1735-2012.

Предел прочности отвержденного связующего при статическом изгибе определяли согласно ГОСТ 4648-71.

В механике разрушений основной характеристикой вязкости разрушения связующего считают величину критического коэффициента интенсивности напряжений К1С. Критический коэффициент интенсивности напряжений К1С является критерием жесткости, который определяет сопротивление развитию микротрещин и сохранение высокой прочности при наличии течения. Реактопластам, в особенности с повышенной теплостойкостью, в стеклообразном состоянии свойственна повышенная хрупкость и разрушение при низких напряжениях при небольшой пластической деформации, поэтому величины критического коэффициента интенсивности напряжений К1С для таких материалов низкие и обычно составляют соответственно 0,5–1,0 МПам1/2.

Не имея перед собой цели разработать связующее с повышенной трещиностойкостью, мы, тем не менее, обнаружили, что по значениям величины критического коэффициента интенсивности напряжений К1С  ТЭИС-53 попадает в область связующих, которые обладают этим преимуществом (рис. 3), несмотря на то, что в состав не вводились специальные добавки, способствующие его повышению. По нашему мнению, высокая трещиностойкость разработанной композиции определяется строением выбранного бисмалеимида.

Рис. 3 – Сравнение трещиностойкости связующего ТЭИС-53 с

показателями зарубежных аналогов

Определение критического коэффициента интенсивности напряжений К1С, проводили согласно ПМ 596.920-2004 на установке 9024ДП, Россия. Значение К1С для связующего ТЭИС-53 составляет более 2 МПам1/2, что позволяет говорить о высокой трещиностойкости разработанного материала.

Возможность изготовления ПКМ тем или иным методом формования во многом определяется технологическими особенностями связующего и в первую очередь его реологическими характеристиками.

На рисунке 4 представлена зависимость вязкости связующего ТЭИС-53 от времени при различных температурах. Исследования динамической вязкости связующего в изотермических условиях проводили на ротационном вискозиметре CAP 2000, фирмы Brookfield Engineering Labs, США, с измерительным устройством конус-плита (конус №4, скорость вращения – 150 об./мин (скорость сдвига – 33,3 с-1)).

Рис. 4 – Изотермическая зависимость динамической вязкости связующего ТЭИС-53 от времени при различных температурах

Как видно из представленных данных, для получения препрега на основе разработанного связующего его температуру желательно поддерживать на уровне 80°С – нарастание вязкости при этой температуре во времени относительно небольшое, а вязкость обеспечивает получение качественного полуфабриката. С другой стороны, при 100°С вязкость заметно снижается, а длительность сохранения удовлетворяющих значений достаточна для получения ПКМ по технологии пропитки под давлением.

На основе разработанного связующего и стеклянной конструкционной ткани Т-10 были изготовлены стеклопластики по трем технологиям формования – вакуумной, дифференциальной вакуумной и пропитке под давлением – и исследованы их свойства.

Вакуумное формование является самым простым и распространенным неавтоклавным методом формования. Однако плотное прилегание вакуумного пакета к заготовке при традиционном вакуумном формовании, с одной стороны, способствует подпрессовке заготовки, но, с другой стороны, может затруднять выход летучих и являться причиной пористости. Дифференциальное вакуумное формование (формование в двойном вакуумном мешке, Double Vacuum Bag – DVB или Double Vacuum Debulking – DVD) является усовершенствованной модификацией этого метода. Его отличительной особенностью является возможность контролировать не только значение вакуума в пакете, но и давление самого пакета на заготовку благодаря наличию внешнего вакуумного пакета.

С 2000-х годов NASA [1, 2] и компания Boeing [3–5] используют DVB технологию, в частности, для получения ПКМ на основе фенольных и полиимидных связующих, процесс отверждения которых сопровождается выделением летучих. Из литературных данных [6] также известно, что технология дифференциального вакуумного формования позволила уменьшить пористость получаемых композитов до 1–3% по сравнению с 
6–7% при вакуумном формовании. Межслоевой сдвиг ПКМ на основе связующего Hysol EA 9396 увеличился при этом на 30%, ПКМ на основе связующего Hysol EA 9330 - на 64%.

Следует отметить, что в последние годы использование технологии дифференциального формования стало находить применение и для так называемых «прямых» технологий формования, в частности инфузионных
[7, 4], что говорит о перспективности этого направления.

Пропитка под давлением хотя и требует довольно дорогого оборудования, но обеспечивает высокое качество поверхности пластика благодаря отсутствию вспомогательных материалов. Кроме того отпадает необходимость в хранении предварительно изготовленных полуфабрикатов.

С учетом реологических характеристик связующего и препрега на основе ТЭИС-53 и стеклянной конструкционной ткани Т-10 (рис. 3) были выбраны оптимальные режимы формования образцов по всем трем технологиям. Режимы вакуумного и дифференциального вакуумного формования приведены в таблице 2. Каждый из режимов состоял из двух изотермических выдержек и дополнительной термообработки. Режим формования образцов по технологии пропитки под давлением состоял из одного линейного нагрева, изотермической выдержки при 170°С и последующего доотверждения стеклопластика при 200°С (таблица 2).

Таблица 2

| Технологическая операция | Вакуумное формование | Дифференциальное вакуумное формование |
| --- | --- | --- |
| Вакуумирование при комнатной температуре, мин | 40 | 40 |
| Скорость подъема температуры, °С/мин | 2 | 2 |
| Внешний вакуум, кгс/см2 . | – | -0,8 |
| Внутренний вакуум, кгс/см2. | -1,0 | -1,0 |
| Первая выдержка, °С | 120 | 120 |
| Длительность первой выдержки, мин | 35 | 35 |
| Вторая выдержка, °С | 170 | 170 |
| Длительность второй выдержки, мин | 240 | 240 |
| Дополнительная термообработка | 200°С в течение 2 часов |  |

Свойства изготовленных образцов представлены в таблице 3 и на рисунках 5 и 6.

Таблица 3

| Технология формования | Плотность, г/см3 | Объемная доля волокна, % | Пористость, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Вакуумная | 1,903 | 48,3 | 0,4 |
| Дифференциальная вакуумная | 1,929 | 50,2 | 0,3 |
| Пропитка под давлением | 1,872 | 45,2 | 0,3 |

Рис. 5 – Сравнение прочности при сжатии изготовленных стеклопластиков со значениями зарубежных аналогов

Рис. 6 – Сравнение прочности при сжатии изготовленных стеклопластиков со значениями зарубежных аналогов

Одним из наиболее важным характеристик композиционных материалов, оказывающих влияние на прочностные свойства материала, является пористость. Как видно из представленных данных, значения пористости для всех образцов небольшие и не превышают 1%.

Для оценки прочностных свойств изготовленных стеклопластиков было проведено их сравнение с зарубежными аналогами – стеклопластиками фирм Hexcel (США) и Cytec (США). Связующее Hexcel F650 представляет собой бисмалеимидное связующее, а стеклопластик на его основе был изготовлен методом вакуумного формования. Связующее Сycom 950-1 является эпоксидным связующим, а стеклопластик на его основе был изготовлен методом автоклавного формования.

Как видно из рисунков 4 и 5, значения прочностных свойств изготовленных ПКМ сравнимы со свойствами зарубежных аналогов.

Полученные результаты свидетельствуют о возможности использования эпоксибисмалеимидного связующего ТЭИС-53 при получении композиционных материалов конструкционного назначения по всем опробованным технологиям.

Литература

- Hou T.H., Jensen B.J. Double vacuum bag process for resin matrix composite manufacturing. US Patent No. 7,186,367 B2. March 6, 2007.

- Hou T.H., Jensen B.J. Double vacuum bag process for resin matrix

- Composite manufacturing. US Patent No. 7,186,367 B2. March 6, 2007.

- Waldrop J.C., Harshman B., Burkett W.R., Tegeler A.F., Sesti C.J., Weiman W.P. Double Bag Vacuum Infusion Process. US Patent No. 7,413,694 B2. Aug. 19, 2008.

- Kulesha R.L. Integral Double Bag for Vacuum Bagging a Composite Part and Method of Using the Same. US Patent No. 7,862,679 B2. Jan. 4, 2011.

- Keller R.L., Spalding J.F. Process Development Protocol and Vacuum Bag Process for Carbon-Epoxy Prepreg Production. US Patent No. 7,935,200 B1. May 3, 2011.

- Gardiner G. Double bagging through three decades: composite world. November 11, 2010.

- Walrdrop J.C. III, Harshman B., Burkett W.R., Tegeler A.F., Sesti C.J., Weiman W.P. Double bag vacuum infusion process and system for low cost, advanced composite fabrication. US Patent No. 2002/0022422 A1. Feb. 21, 2002.