УДК 678.747.2:620.165.79

Полимерные  композиционные  материалы  нового  поколения –

углепластики  на  термопластичной  матрице

Сорокин А.Е. 1, к.т.н.; Петрова Г.Н.1, к.т.н.; 
Бейдер Э.Я.1, к.т.н.; Перфилова Д.Н. 1

Sorokin Anton Evgenievich; Petrova Galina Nikolaevna; 
Beyder Eduard Yakovlevich; Perfilova Dinara Nurimanovna

aesorokin1988@mail.ru; petrovagn@viam.ru

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)

1Federal state unitary enterprise «All-Russian scientific research institute of aviation material», State research center of the Russian Federation (FSUE «VIAM»)

Аннотация:

В докладе приводятся свойства отечественных углепластиков нового поколения на основе суперконструкционных термопластов с повышенной теплостойкостью – пожаробезопасного термопластичного углепластика марки ВКУ-43 и листового композиционного термопластичного материала марки ВКУ-44, разработанных во ФГУП «ВИАМ». Рассмотрены технологии их изготовления, а также переработки в изделия различной геометрии.

Ключевые слова:

углепластик, термопластичная матрица, ПКМ, полисульфон, полифениленсульфид.

Annotation:

This report contains properties of new generation domestic carbon fiber reinforced plastics (CFRP) based on high performance thermoplastics with increased heat resistance – fireproof thermoplastic brand VKU-43 and sheet composite thermoplastic material brand VKU-44 developed by FSUE "VIAM". Technology of their manufacturing and processing into different geometry products are considered.

Keywords:

carbon fiber reinforced plastic, thermoplastic matrix, PCM, polysulfone, polyphenylene sulfide.

Реферат

Во ФГУП «ВИАМ» разработаны и исследованы отечественные полимерные термопластичные композиционные материалы (КТМ) нового поколения – пожаробезопасный термопластичный углепластик марки ВКУ-43 и листовой композиционный термопластичный материал марки ВКУ-44.

ВКУ-43 разработан на основе полукристаллического полифениленсульфидного связующего и наполнителя полотняного плетения углеродной ленты-полотна-300-3К-130. В состав ВКУ-44 вошли: наполнитель – углеродная однонаправленная лента ЭЛУР 0.08ПА, связующее – термостойкий жесткоцепной термопласт – полиарилсульфон.

Исследования показали, что по комплексу свойств (низкая плотность, высокий модуль упругости, прочность, термостойкость, высокая износостойкость и низкий температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР)) разработанные материалы не имеют аналогов в отечественной промышленности и не уступают зарубежным КТМ.

Рассмотрены технологии их изготовления, а также технологии переработки методами гибки, штамповки, пневмо- и вакуумформовки в изделия различной геометрии. Оформлена необходимая документация.

Разработанные углепластики на термопластичной матрице ВКУ-43 и ВКУ-44 рекомендованы для изготовления деталей конструкционного назначения в различных отраслях народного хозяйства, в том числе в авиакосмической промышленности.

Abstract:

A new generation of domestic polymer composites – fireproof thermoplastic CFRP VKU-43 and sheet composite thermoplastic material VKU-44. FSUE "VIAM" have been developed and researched by FSUE "VIAM".

VKU-43 is based on semi-crystalline polyphenylene sulfide resin and woven plain weave carbon ribbon-web-300-3K-130. The composition of the 
VKU-44 includes carbon unidirectional tape Elur 0.08PA filler, and a rigid heat-resistant thermoplastic matrix – polyarylsulphone.

Materials posses a complex of properties (low density, high elasticity modulus, strength, heat resistance, wear resistance and low coefficient of thermal linear expansion) and have no analogues in the domestic industry, being competitive to foreign PCM.

Their production and processing technologies of bending, punching, pneumatic and vacuum forming into various geometry products have been shown.

Thermoplastic matrix based carbon composites VKU-43 and VKU-44 are recommended for the manufacturing of the constructional parts in various industries, including the aerospace one.

Полимерные композиционные материалы (ПКМ) конструкционного и функционального назначения являются одними из самых многочисленных и разнообразных видов материалов. Детали из ПКМ имеют ряд преимуществ перед традиционными, изготовленными из металла: упрощается технология их изготовления и сборки, снижается масса, сокращается стоимость готовых изделий и расходы на их эксплуатацию [1–5].

Более 40 лет в качестве полимерной матрицы ПКМ использовались термореактивные материалы. Однако многокомпонентность термореактивных связующих, их ограниченная жизнеспособность, длительность процесса отверждения, многооперационность процесса переработки, недостаточная воспроизводимость свойств материалов, сложности утилизации брака и отходов переработки стимулировали поиски использования в качестве альтернативы термопластичных связующих в виде термопластичных матриц [4–6].

Применение термопластичных матриц в составе композиционных термопластичных материалов (КТМ) обеспечивает ряд преимуществ: присутствие связующего с заданной молекулярной массой и завершенной химической структурой, неограниченный срок хранения полуфабриката, отсутствие длительного процесса отверждения, возможность вторичной переработки, отсутствие выделения растворителей, взрывобезопасность и нетоксичность процессов изготовления и переработки [3, 5, 7, 8].

По уровню прочностных и упругих характеристик термопласты не уступают отвержденным полимерам, а по химической стойкости, тепло- и электроизоляционным характеристикам, герметичности в ряде случаев превосходят последние.

Применение термопластичной матрицы не требует длительного нагрева заготовок в процессе формования деталей из КТМ, что снижает трудоемкость, особенно для крупномасштабного производства. Это упрощает получение деталей сложной конфигурации, повышает производительность оборудования, создает предпосылки для его автоматизации. Применение КТМ в авиастроении способствует замене мелких деталей на более крупные, в 1,5 раза уменьшая их количество и сокращая объем сборочных операций. Детали из ПКМ на термопластичной матрице в настоящее время активно используются за рубежом для изготовления обшивок, элеронов, киля, элементов крыла длиной до 15 м, носовой части крыла и т.д. в конструкциях самолетов, истребителей, гражданских судов, крылатых ракет [3, 5, 9].

В России разработкой и выпуском полимерных композиционных материалов на термопластичной матрице занимаются только во ФГУП 
«ВИАМ», однако их марочный ассортимент и области применения ограничены. В настоящее время в институте активно ведутся работы по созданию полимерных композиционных материалов с требуемым уровнем свойств путем их модификации: химической - введением определенных групп при синтезе или физической – введением антипиренов, наполнителей, специальных добавок и др. [5, 6, 8].

Разработанные в рамках реализации программы по «Стратегическим направлениям развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» (ФГУП «ВИАМ») углепластики на термопластичной матрице – пожаробезопасный термопластичный углепластик марки 
ВКУ-43 на основе полифениленсульфида и листовой композиционный термопластичный материал марки ВКУ-44 предназначены для применения в авиакомической технике. Обладая комплексом ценных свойств таких, как низкая плотность, высокий модуль упругости, прочность, термостойкость, высокая износостойкость и низкий ТКЛР, они не имеют аналогов в отечественной промышленности и не уступают по комплексу эксплуатационных характеристик зарубежным КТМ.

Углепластик ВКУ-43 на основе однонаправленной углеволокнистой ленты фирмы Toho Со и полифениленсульфидного связующего фирмы 
Ticona и углепластик ВКУ-44 на основе однонаправленной ленты ЭЛУР 0.08ПА и полиарилсульфоновой пленки ПСФ Т-2 получали методом прямого компрессионного прессования на гидравлическом прессе типа ORMA.

Образцы для испытаний изготавливались на циркулярной пиле, в качестве режущего инструмента использовался алмазный диск. Размеры образцов определялись согласно требованиям ГОСТов, по которым проводились испытания.

Испытания проводились на образцах с квазиизотропной и однонаправленной укладкой. Предел прочности при сжатии определяли по ГОСТ 25.602-80, предел прочности при растяжении- по ГОСТ 25.601-80, предел прочности при статическом изгибе – по ГОСТ 25.604-82, объемную плотность – по ГОСТ 15139-69, горючесть – по ОСТ 1 90094-79, предел прочности при межслоевом сдвиге – по ОСТ 1 90199-75, прочность при сдвиге клеевых и сварных соединений – по ГОСТ 14759-69, линейную усадку при прессовании – по ГОСТ 18616-80, ТКЛР – по ASTM E 831, ASTM E 473, удельное объёмное электрическое сопротивление – по 
ГОСТ 50499-93, ГОСТ 20214-74. Исследование водопоглощения углепластика проводилось по ГОСТ 12020-72.

Пожаробезопасный термопластичный углепластик марки 
ВКУ-43 – изготавливается из препрега на основе полукристаллического полифениленсульфидного связющего и тканого наполнителя полотняного плетения углеродной ленты-полотна-300-3К-130. Использование технологии электростатического напыления при изготовлении препрега позволяет получать КТМ с высокой степенью монолитности и низкой пористостью за счет проникновения порошкового термопластичного связующего в процессе напыления в межволоконное пространство.

Второе преимущество технологии электростатического напыления заключается в том, что связующее вплоть до момента изготовления пластика прессованием не подвергается жестким термомеханическим воздействиям, как в случае пленочной технологией или наплавления связующего на волокно. Это позволяет сохранять его свойства практически на исходном уровне. В результате в углепластике удается реализовать высокие прочностные показатели.

Так как препрег, полученный по технологии электростатического напыления, является жестким, то возможности изготовления из него изделий сложной геометрии ограничены. В связи с этим из получаемого препрега изготавливают преимущественно листы методом прямого компрессионного прессования. Затем листы методами гибки, штамповки, пневмоформовки и вакуумформовки перерабатывают в изделия различной геометрии.

При переработке углепластика методом гибки минимальный относительный радиус изгиба при продольной ориентации волокон в зоне растяжения составляет 0,6S (S – толщина образца), а при поперечной ориентации – 0,3S. Пневмоформование позволяет получать полусферы диаметром 100 мм с глубиной внедрения 22,5 мм, вакуумформование – полусферы диаметром 100 мм с глубиной внедрения 15 мм, штамповка металлическим пуансоном – полусферы диаметром 60 мм с глубиной внедрения 7 мм. На рисунке 1 изображен прототип элемент носовой части крыла, полученный из листового углепластика методом штамповки. Свойства прототипа элемента носовой части крыла приведены в таблице 1.

Рис. 1 – Прототип элемента носовой части крыла, изготовленный из углепластика ВКУ-43

Таблица 1

Свойства элемента носовой части крыла

| Свойство, ед. | Исходное значение | Реализуемое в детали | Уровень сохранения свойств |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность, кг/м3 | 1550 | 1525 | – |
| Пористость, % (не должна превышать 2%) | Не определялась | 0,27 | – |
| Прочность при сжатии (квазиизотропная укладка) при 20°С, МПа | 490 | 370 | 76 |
| Прочность при изгибе (квазиизотропная укладка) при 20°С, МПа | 625 | 600 | 96 |

Показано, что исследованные характеристики образцов, изготовленных из прототипа элемента носовой части крыла, находятся на уровне исходного материала (снижение не более 24%), что подтверждает выбор технологических режимов переработки углепластика.

Разработанная технология изготовления термопластичного пожаробезопасного конструкционного углепластика марки ВКУ-43 обеспечивает получение материала и изделий на его основе работоспособного в диапазоне температур от -60 до 160°С с высокими прочностными характеристиками: прочность при 20С при изгибе – 
1320 МПа, при сдвиге – 52 МПа, при сжатии – 990 МПа, при растяжении – 1420 МПа, плотностью – 1550 кг/м3, низким водопоглощением – 0,04% за 24 ч, классифицирующийся по степени горючести как самозатухающий, что отвечает требованиям АП-25 приложение F, часть І [10–11].

Термопластичный углепластик ВКУ-43 имеет свойства на уровне зарубежного аналога – углепластика на основе углеволокна AS4 фирмы Hercules и полифениленсульфидного связующего фирмы Ticona и превосходит отечественный углепластик марки КТМУ-1 по прочности при изгибе, растяжении, сжатии, водопоглощению и т.д. Сравнительные характеристики этих материалов приведены в таблице 2.

Таблица 2

Сравнение свойств ВКУ-43 с аналогами

| Наименование свойств | Укладка | ВКУ-43 | КТМУ-1 | Углепластик на основе AS4 и PPS Ticona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность, кг/м3 | – | 1550 | 1450–1480 | 1580 |
| Предел прочности при изгибе при 20 °С, МПа | Однонаправленная | 1380 | – | 1250 |
| Предел прочности при сжатии при 20 °С, МПа | Однонаправленная | 990 | 850 | – |
| Предел прочности при растяжении при 20 °С, МПа | Однонаправленная | 1420 | 1000 | – |
| Предел прочности при растяжении при 160 °С, МПа | Однонаправленная | 1230 (сохранение 87% от исходной) | 850–950 (сохранение 85–95% от исходной) | – |
| Предел прочности при сдвиге при 20 °С, МПа | Однонаправленная | 55 | 60 | 21,7 |
| Водопоглощение за 24 часа при 20 °С, % | – | 0,04 | 0,09 | 0,1 |
| Горючесть | – | Самозатуха-ющий | Самозатуха-ющий | – |

Пожаробезопасный термопластичный углепластик марки ВКУ-43 по своим показателям превосходит отечественный и зарубежный аналоги и может быть рекомендован для изготовления малонагруженных и неответственных деталей и элементов летательных аппаратов.

Листовой композиционный термопластичный материал марки ВКУ-44 – разработан полностью на отечественном сырье. В качестве наполнителя использована углеродная однонаправленная лента 
ЭЛУР 0.08ПА, структура которой позволяет обеспечить максимальное проникновение вязкого термопластичного связующего в межволоконные пространства наполнителя.

Связующим служит суперконструкционный термостойкий жесткоцепной термопластичный материал – полиарилсульфон с температурой стеклования Тст.=210–215°С [5–7, 9]. По прочности 
(σв>70 МПа) и модулю упругости (Ев=2200 МПа) полиарилсульфоны не уступают, а по деформативности (δр=7–8%) и стойкости к удару 
(ак≥100 кДж\м2) значительно превышают свойства эпоксидных и фенольно-формальдегильного связующих.

Использование связующего в виде пленки позволило применить наиболее перспективный и экологически чистый способ совмещения полиарилсульфона с армирующим наполнителем – пленочный, основным достоинством которого является возможность задавать точное соотношение компонентов и любые схемы армирования. Основное применение в отечественной промышленности этот метод нашел для изготовления плоских полуфабрикатов (препрегов) термопластичных стеклопластиков и углепластиков. Предпочтение, отдаваемое изготовлению плоских изделий, объясняется сложностью равномерной укладки термопластичных пленок по криволинейным поверхностям малой кривизны. Совмещение полиарилсульфоновой пленки с волоконным наполнителем осуществляли на гидравлических прессах с обогреваемыми и принудительно охлаждаемыми плитами.

Таблица 3

Свойства ВКУ-44 в сравнении с аналогами

| Показатели свойств | ВКУ – 44 | КТМУ-1 | КТМ на основе АS-4 и Udel P -1700 |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность, кг/м3 | 1370 | 1450–1480 | 1320–1450 |
| Прочность при растяжении (исходная) при 20°С(σв), МПа | 1114 | 1000 | 1200 |
| Прочность при растяжении при 150°С, МПа | 1064 (сохранение 95% от исходной) | 850-950 (сохранение 85-95% от исходной) | – |
| Прочность при изгибе, (σи) МПа, при 20°С | 1095 | – | 1300 |
| Линейная усадка при прессовании, % | 0,28 | – | 2–3 |
| ТКЛР от -60 до 180°С, х106 К-1 | 1,4–1,8 | 0,2–5 | 12,6 (при 20°С) |
| Удельное объёмное электрическое сопротивление, Омсм | 2,910-3 | – | 71015 |

Разработанный листовой композиционный термопластичный материал марки ВКУ-44 превосходит российский аналог КТМУ-1 – по плотности, прочности при растяжении; зарубежный аналог – полимерный КТМ на основе угленаполнителя АS-4 и полисульфона марки Udel P-1700 – по прочности при растяжении, линейной усадке. Сравнительные характеристики материалов приведены в таблице 3.

Разработаны технологии сборки методами склеивания и сварки элементов системы кондиционирования воздуха из листового композиционного термопластичного материала марки ВКУ-44 (рис. 2).

а)                                                                           б)

Рис. 2 – Изделия, изготовленные из ВКУ-44 методами: а – сварки; б – склеивания

Склеивание элементов системы кондиционирования воздуха из листового композиционного термопластичного материала марки ВКУ-44 осуществляли с помощью эпоксидного пленочного клея с повышенной термостойкостью марки ВК-36Т. Сборку подготовленных к склеиванию заготовок проводили на технологической оправке с помощью прижимного устройства (хомуты, струбцины) с фторопластовыми подкладками.

Сварка проводилась термоконтактным способом с закладным элементом заполнения.

На листовой композиционный термопластичный материал марки ВКУ-44 оформлены технические условия, технологические инструкции по изготовлению и переработке, технологическая рекомендация по сборке методами склеивания и сварки изделий.

Из изготовленных конструктивно-подобных элементов были получены образцы для проведения исследований. В таблице 4 приведены свойства образцов материала марки ВКУ-44 после переработки, вырезанных из конструктивно – подобных элементов. Для сравнения приведены свойства материала ВКУ-44. Видно, что прочностные свойства образцов вырезанных из конструктивно – подобных элементов изменяются незначительно, что закономерно при вторичной переработке КМ на термопластичной матрице (в данном случае - при изготовлении деталей).

Таблица 4

Свойства о листового КТМ марки ВКУ-44 после переработки

| Показатели свойств | Температура испытаний, °С | ВКУ-44 (после переработки) | ВКУ-44 (исходный) |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность, кг/м3 | 20 | 1400 | 1370 |
| Прочность при растяжении, МПа | 20 | 1042 | 1114 |
| Прочность при изгибе, МПа | 20 | 1090 | 1095 |

Прочностные свойства сварных и клеевых соединений углепластика ВКУ-44 находятся на высоком уровне и не снижаются при рабочей температуре материала, как показано в таблице 5. Тем самым обеспечивается надежность и монолитность этих изделий при эксплуатации в составе летательных аппаратов.

Таблица 5

Прочностные свойства клеевых и сварных соединений элементов из ВКУ-44

| Показатели свойств | Температура испытаний, °С | Значения |
| --- | --- | --- |
| Прочность при сдвиге клеевых соединений, МПа | 20 | 26,6 |
|  | 150 | 28,1 |
|  | 180 | 24,0 |
| Прочность при сдвиге сварных соединений, МПа | 20 | 30,1 |
|  | 150 | 29,5 |

Сочетание высоких прочностных и диэлектрических характеристик материала с его высокой технологичностью позволяет получать из него изделия, предназначенные для использования в системах жизнеобеспечения экипажа и пассажиров летательных аппаратов.

Заключение

- Разработанные углепластики на термопластичной матрице – пожаробезопасный термопластичный углепластик марки ВКУ-43 и листовой композиционный термопластичный материал марки ВКУ-44, обладая комплексом высоких эксплуатационных характеристик, должны значительно расшить номенклатуру изделий, изготавливаемых из полимерных композиционных материалов, в том числе и нового поколения.

- Применение разработанных углепластиков марок ВКУ-43 и 
ВКУ-44 позволит снизить вес изделий в 2 раза по сравнению с изделиями из алюминиевых сплавов, улучшить экологическую обстановку за счет исключения растворителя при изготовлении КТМ, исключить необходимость закупки импортных аналогов.

- Углепластик ВКУ-43 может быть рекомендован для производства малонагруженных и неответственных элементов и агрегатов воздушных судов: лобовиков крыла, зализ мотогондол, панелей люков, перегородок.

- Углепластик ВКУ-44 может быть рекомендован для производства изготовления систем кондиционирования воздуха летательных аппаратов: трубопроводов, фитингов, уголков, тройников и т.д.

Литература

- Каблов Е.Н. Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года //Авиационные материалы и технологии». 2012, № S. С. 7–17.

- Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» //Авиационные материалы и технологии. 2015. №1 (34). С. 3–33.

- Комаров Г.А. Состояние, перспективы и проблемы применения ПКМ в технике//Полимерные материалы. 2009. № 2. С. 5–9.

- Кербер М.Л., Виноградов В.М., Головкин Г.С. и др. Полимерные композиционные материалы: структура, свойства, технология. СПб.: Профессия. 2011. С. 32–33.

- Петрова Г.Н., Бейдер Э.Я. Конструкционные материалы на основе армированных термопластов // Российский химический журнал. 2010. 
т. LІV. № 1. С. 30–40.

- Э.Я. Бейдер, Г.Н. Петрова, Т.Ф. Изотова, Е.В. Гуреева Композиционные термопластичные материалы и пенополиимиды // Труды ВИАМ. № 11. 2013 г. С. 1

- Бейдер Э.Я., Петрова Г.Н. Термопластичные связующие для полимерных композиционных материалов //Труды ВИАМ.2015. №11. С.5

- Г.С. Головкин. Регулирование механических свойств ПКМ методами целенаправленного формирования межфазной зоны//Полимерные материалы. 2009. № 11. С. 26–28.

- Михайлин Ю.А. Термоустойчивые полимеры и полимерные материалы на их основе. - Спб.: Профессия, 2006. 33-346 с.

- Сорокин А.Е., Бейдер Э. Я., Перфилова Д.Н. Влияние климатических факторов на свойства углепластика на полифениленсульфидном связующем // Труды ВИАМ. 2015. №1. Тр-01-10.

- Сорокин А.Е., Бейдер Э. Я., Изотова Т.Ф., Николаев Е.В., Шведкова А.К. Исследование свойств углепластика на полифениленсульфидном связующем после ускоренных и натурных климатических испытаний // Авиационные материалы и технологии. 
№ 3(42). С. 66–72.