УДК 544.4, 547-311

Использование  методов  термического  анализа  для  построения 
диаграмм «Температура-Время-Превращение»  термореактивных 
полимеров

The  using  of  thermal   analysis methods  for  the  construction
of  time-temperature-transformation  diagrams of  thermosetting  polymers

Хасков М.А.1

Khaskov M.A.

khaskovma@viam.ru

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)

1Federal state unitary enterprise «All-Russian scientific research institute of aviation material», State research center of the Russian Federation (FSUE «VIAM»)

Аннотация:

В работе рассматривается использование методов термического анализа для построения диаграмм «Температура-Время-Превращение» термореактивных полимеров с использованием кинетических расчётов и экспериментального верифицирования. Полученные диаграммы можно использовать для отработки режимов отверждения полимерных композиционных материалов на основе реактопластов.

Ключевые слова:

термореактивные полимеры, диаграммы «температура-время-превращения», диаграммы изотермических превращений, термический анализ, полимерные композиционные материалы.

Abstract:

The Time-Temperature-Transformation diagrams (TTT-diagrams) seem to be quite convenient visual representations of rheokinetic data of thermosets curing. The construction of TTT-diagrams using kinetic calculation and verification by different techniques of thermal analysis such as differential scanning calorimetry (DSC), temperature modulated DSC, dynamic mechanical analysis, dielectric thermal analysis and so on are discussed. The obtained curves of vitrification and gelation, the areas of thermal decomposition can be used for choosing the optimum time-temperature curing regime of thermosetting matrixes, which are widely used including polymer matrix composites fabrication.

Keywords:

thermosetting polymers, Time-Temperature-Transformation diagrams, isothermal transformation diagrams, thermal analysis, polymer matrix composites.

Реферат

Диаграммы Температура-Время-Превращения (ТВП-диаграммы) являются достаточно удобными формами визуализации реокинетических данных отверждения термореактивных матриц. В работе рассматриваются построение ТВП-диаграмм с использованием кинетических расчётов и уточнение полученных данных различными методами термического анализа, такими как дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК), ДСК с температурной модуляцией, динамического механического анализа, диэлектрического анализа и др. Получаемые кривые витрификации и гелеобразования и области термического разложения могут быть использованы для отработки оптимального режима отверждения термореактивных матриц, используемых, в том числе, и при изготовлении полимерных композиционных материалов.

Введение

Роль полимерных композиционных материалов (ПКМ) в современной промышленности, науке и технике достаточно трудно переоценить.  ПКМ используются в различных отраслях машиностроения, нефтеперерабатывающей и химической промышленности, промышленности строительных материалов и т.д. [1,2]. Основной частью используемых ПКМ являются композиты на основе термореактивных полимерных матриц, таких как эпоксидные, бисмалеимидные и винилэфирные смолы, циановые эфиры и т.д. [2,3], которые в процессе изготовления ПКМ отверждаются по различным механизмам: полиприсоединение, радикальная полимеризация, поликонденсация и др.

В процессе отверждения вязкость, температура стеклования и средняя молекулярная масса исходной термореактивной олигомерной смеси начинает расти и в точке гелеобразования вязкость и средняя молекулярная масса асимптотически стремятся к бесконечности [4]. Точка гелеобразования является важнейшей технологической характеристикой процесса получения ПКМ на основе термореактивных матриц, например, по препреговой технологии, и определяет время прикладывания избыточного давления, являющегося необходимым условием для уменьшения пористости, удаления пузырьков воздуха и предотвращения плохой межслоевой адгезии. После образования геля в точке гелеобразования, дальнейшее отверждение приводит к уменьшению доли золь-фракции, увеличению степени межмолекулярной сшивки полимерной матрицы и повышению температуры стеклования [4]. В случае если отверждение происходит ниже температуры стеклования полностью отверждённой матрицы (Tg,MAX), то при достижении температуры стеклования системы равной температуре отверждения происходит процесс витрификации или застекловывания. При витрификации кинетика реакции отверждения начинает всё более определяться релаксационными свойствами полимерной матрицы, и реакция начинает протекать в, так называемом, диффузионно-контролируемом режиме [4]. После витрификации высокомолекулярной матрицы скорость реакции отверждения существенно уменьшается, что также может определять оптимальные температурно-временные режимы, особенно на стадиях доотверждения [5]. В случае если в исходной термореактивной системе присутствуют термопластичные модифицирующие добавки, то при определённых условиях, определяемых термодинамическими и кинетическими факторами, может наблюдаться выделение фаз (областей) обогащённых термопластом, т.е. микрофазовое разделение при полимеризации [6].  Микрофазовое разделение может играть важную роль в получении ПКМ с заданными физико-химическими и физико-механическими свойствами, например, матрицы ПКМ с повышенной трещиностойкостью. При выдержке полимерной матрицы при повышенной температуре в ней могут происходить различные необратимые процессы, такие как термическое разложение (с выделением низкомолекулярных продуктов, мономеров и др.), термическая деградация (разрыв межмолекулярных связей и др.) и др. [7], что может приводить к ухудшению эксплуатационных характеристик ПКМ.

Для визуального представления реокинетических данных отверждения термореактивных матриц, обозначения температурно-временных областей различных процессов, таких как термическое разложение и микрофазовое разделение, достаточно удобно использовать диаграмму «Температура-Время-Превращение» (ТВП-диаграмму или диаграмму изотермических превращений) [8]. В работе рассматривается построение ТВП-диаграммы на примере эпоксидного связующего, её частичная экспериментальная верификация с использованием различных методов термического анализа и расширение с учётом теплофизических свойств системы.

Работа выполнена в рамках реализации комплексного научного направления 13.2.: Конструкционные ПКМ (полимерные композиционные материалы) («Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года») [1].

Материалы и методы

В качестве исходного связующего использовали экспериментальное связующее холодного отверждения на основе эпоксидной смолы и двух двухфункциональных первичных аминов.

Дифференциальную сканирующую калориметрию (ДСК) проводили на приборе DSC 204 F1 Phoenix (Netzsch) в динамической атмосфере азота (80 мл/мин). Для кинетических расчетов, исследуемые образцы отверждали при пяти различных скоростях нагревания: 1 К/мин, 2.5 К/мин, 5 К/мин, 10 К/мин и 20 К/мин. ДСК с температурной модуляцией проводили на том же приборе в изотермическом режиме с амплитудой 1 К и периодом 60 секунд. Кинетические расчеты проводили с использованием программного обеспечения «Netzsch Thermokinetics 3.1». Диэлектрический анализ проводили на приборе Netzsch DEA 288 Epsilon с развёрткой по частоте от 0.01 Гц до 300 Гц. Для построения температурной зависимости температуры стеклования от степени превращения образцы отверждали при различных температурно-временных режимах, затем температуру стеклования и степень отверждения измеряли методом ДСК. Время гелеобразования определяли с использованием гель-таймера GelNorm. Моделирование процессов отверждения с учетом теплофизических свойств осуществляли с использованием программного обеспечения Netzsch Thermal Simulation 2.1 и средними теплофизическими свойствами термореактивного связующего на основе эпоксидных смол с аминными отвердителями [9]. Для расчёта термической устойчивости (определения прогнозируемых температурно-временных условий начала термического разложения) использовали данные термогравиметрии, приближение реакции разложения первого порядка, в качестве критерия необратимой потери свойств 5%-ную потерю массы и расчёт по стандарту ASTM E1877. Термогравиметрию проводили на приборе STA 449 F3 в динамической окислительной атмосфере (парциальное давление кислорода в азоте составляло ~15%) со скоростями нагревания равными 2, 5 и 10 К/мин.

Результаты

Для построения ТВП-диаграммы на начальном этапе были проведены исследования по определению кинетической модели отверждения экспериментального связующего. Для этого использовали данные дифференциальной сканирующей калориметрии в неизотермических условиях, снятые при различных скоростях, которые интерполировали моделью двух параллельных автокаталитических реакций (реагент [А] в продукт [B] и реагент [А] в продукт [С]). Полученные результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1

Расчётные параметры используемой кинетической модели реакций отверждения 
и термического разложения

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| log10(A1), с-1 | 4.07 |
| E1, кДж/моль | 55.22 |
| n1 | 2.72 |
| log10(KАК1) | 1.88 |
| log10(A2), с-1 | 4.39 |
| E2, кДж/моль | 55.97 |
| n2 | 1.40 |
| log10(KАК2) | 0.82 |
| log10(KДифф(TC)), с-1 | 1 |
| C1 | 17.44 |
| C2 | 51.6 |
| ПрР1 | 0.16 |
| ПрР2 | 0.84 |
| EA_РАЗЛ, кДж/моль | 96,00 |
| log10(AРАЗЛ), мин-1 | 6,47 |
| a | 11,1277 |
| b | 0,477839 |

Для описания протекания реакции в диффузионно-контролируемом режиме, т.е. после витрификации связующего, когда скорость реакции существенно падает и начинает определяться временем релаксации полимерной матрицы, использовали уравнение Рабиновича [10]:

1K СУММ=1KХИМ+1KДИФФ					(1);

где КСУММ – суммарная константа скорости реакции, КХИМ – константа скорости химической реакции в кинетически-контролируемом режиме, КДИФФ – константа скорости в диффузионно-контролируемом режиме.

Изменение концентраций исходного реагента ([A]) и продуктов ([B] и [C]) описывали следующими уравнениями:

d[B]dt=-11A1*e-E1R*T*1+KАК1*B+1KДифф1(T)*An1			(2),

dCdt=-11A2*e-E2R*T*1+KАК2*C+1KДифф2(T)*An2			(3),

При этом для кинетических расчетов принимается, что скорость изменения теплового потока в определенный момент времени определяется выражением:

dH(t)dt=∆HОБЩ*(ПрР1*A→Bdt+ПрР2*A→Cdt)			(4)

Для расчёта константы скорости в диффузионно-контролируемом режиме выше температуры стеклования использовали уравнение [11]:

kДиффT=kДиффTC*eC1*(T-TC)C2+T-TC				(5),

Ниже температуры стеклования константу скорости описывали по уравнению [11]:

kДиффT=kДиффTC*e-C1*TC2C2[1T-1TC]				(6),

где kДифф(TC) – коэффициент диффузии при температуре стеклования ТС, С1 и С2 – коэффициенты уравнения Вильямса-Ландела-Ферри [12].

После получения предварительной кинетической модели были рассчитаны температурно-временные режимы (ТВР) для получения образцов частично отверждённого связующего со степенью отверждения от 10 до 100%. Рассчитанные ТВР использовали для получения в сушильном шкафу образцов, температуру стеклования и степень отверждения которых определяли с использованием дифференциальной сканирующей калориметрии по стандартам ГОСТ Р 55135-2012 и ГОСТ Р 56755-2015, соответственно. На основании полученных данных была построена кривая зависимости температуры стеклования от степени превращения, которая была интерполирована уравнением Хезекампа и использовалась для кинетических расчётов (уравнение 1, 5 и 6).

Для определения термоокислительной устойчивости полимерного связующего, полностью отверждённые образцы нагревались в приборе термогравиметрического анализа в окислительной атмосфере воздуха (с пониженным парциальным давлением кислорода) с различными скоростями. Полученные данные термогравиметрии отверждённого экспериментального связующего, представлены на рис. 1

Рис. 1 – Данные термогравиметрии термического разложения отверждённого экспериментального связующего при различных скоростях нагревания

Для расчёта термической устойчивости использовали следующее уравнение:

log10t=EA_РАЗЛ2.303∙R∙T+logEA_РАЗЛR∙βСР-a			(7),

где EA_РАЗЛ – энергия активации процесса термического разложения, 
R – универсальная газовая постоянная (8,314 Дж/(моль*К)), βСР – средняя скорость нагревания (βСР=5 К/мин), a – константа, рассчитанная согласно методике ASTM E1877.

Обсуждения и заключения

Полученная кинетическая модель была верифицирована путём сравнения экспериментальных и расчётных значений степени отверждения образцов, отверждённых при различных температурно-временных режимах. Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2

Верификация кинетической модели

| Температура и время режима отверждения(1) | Значение степени превращения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Экспериментальное | Расчётное |
| 50С, 94 минуты(2) | 60(3) | 56(4) |
| 60С, 43 минуты(2) | 60(3) | 55(4) |
| 60С, 60 минут | 63,5 | 60 |
| 60С, 130 минут | 80,5 | 78 |
| 60С, 130 минут и 120С, 55 минут | 98 | 98 |
| 70С, 30 минут | 62,5 | 59 |
| 70С, 90 минут | 85,8 | 82 |
| 70С, 90 минут и 120С, 60 минут | 98 | 98 |

1Нагрев до изотермических стадий проводился со скоростью 2.5 К/мин, 2Гелеобразование экспериментального связующего на приборе GelNorm, 3Степень превращения по модели трёхмерных структур Флори, 4с учётом теплофизических свойств связующего в пробирке гель-таймера [9].

Как видно из таблицы 2 расчётная модель достаточно хорошо описывает кинетику отверждения выбранного экспериментального связующего.

На основании полученной кинетической модели отверждения и кривой термоокислительной устойчивости была построена диаграмма «Температура-Время-Превращения» экспериментального связующего, которая представлена на рис. 2. Для построения кривой витрификации использовали полученное уравнение Хезекампа, описывающее зависимость температуры стеклования от степени превращения. Для построения кривой гелеобразования использовали приближение теории трёхмерных структур Флори, согласно которой гелеобразование происходит при одинаковой степени превращения, равной для исследуемой системы (двухфункциональная эпоксидная смола, двухфункциональный первичный амин и их стехиометрическое соотношение) ~60%.

Рис. 2 – Диаграмма «Температура-Время-Превращение» 
экспериментального связующего

Полученная диаграмма изотермических превращений позволяет в первом приближении оптимизировать температурно-временные режимы отверждения экспериментального связующего. Так, при выдержке связующего при температуре 23°С через ~13 часов (810 минут) произойдет гелеобразование с одновременной витрификацией. Гелеобразование при 90°С произойдёт через 13 минут, а при дальнейшей выдержке в течение 
55 минут температура стеклования полимерной матрицы станет равной 90°С и произойдёт витрификация связующего. Степень отверждения выше 99% при данной температуре можно достичь при данной температуре только после 260-ти минутной выдержки. Выдержка отверждённого связующего при температуре 130°С в течение трёх месяцев (47100 минут) прогнозируемо приведёт к термическому разложению с потерей массы около 5%.

Стоит отметить, что полученная ТВП-диаграмма может быть экспериментально верифицирована с использованием различных методов термического анализа. Так кривая витрификации может быть уточнена методами чувствительными к изменению релаксационных свойств полимерной матрицы, например, дифференциальной сканирующей калориметрией с температурной модуляцией или диэлектрическим анализом (рис. 3) [6].

Рис. 3 – Экспериментальное верифицирование процесса витрификации связующего 
при различных температурах методами ДСК с температурной модуляцией и диэлектрического анализа. Витрификация фиксируется как резкое уменьшение теплоёмкости или ионной проводимости

Кривая гелеобразования может быть уточнена методами чувствительными к изменению механических свойств, например, динамическим механическим анализом [6]. Стоит отметить, что масштабный фактор может влиять на получаемые результаты. Так, измерение времени гелеобразования упрощённым аналогом динамического механического анализа, гель-таймером, может приводить к заниженным значениям времени гелеобразования, полученных другими методами, например термомеханическим анализом в динамическом режиме, с использованием небольших навесок. Отклонение может быть вызвано теплофизическими свойствами отверждаемой системы (низкие теплопроводность и теплоёмкость) с высоким тепловыделением реакции полимеризации (поликонденсации и т.д.). В данном случае может понадобиться уточнение получаемых результатов с использованием математического моделирования [9]. Теплофизические свойства связующего и существенное тепловыделение при отверждении также лежит в ограничении получаемой ТВП-диаграммы, которая описывает реокинетические свойства малых количеств образца или тонких слоёв отверждаемого слоя [9]. Для учёта толщины отверждаемого слоя может быть использована трёхмерная ТВП-диаграмма с осью, на которой отложена толщина отверждаемого слоя (рис. 4).

Рис. 4 – Трёхмерная диаграмма «Температура-Время-Превращение» с учётом теплофизических свойств экспериментального связующего

Данная диаграмма может быть получена с использованием математического моделирования и решения, в первом приближении, одномерной задачи теплопроводности системы в приближении модели бесконечной пластины.

Нанесённые на полученную трёхмерную ТВП-диаграмму плоскости температурных градиентов, возникающих внутри образца в процессе отверждения, могут быть использованы для оптимизации температурно-временных режимов отверждения слоёв термореактивного связующего различный толщины (рис. 5) [9].

Рис. 5 – Проекция трёхмерной ТВП-диаграммы на толщину отверждаемого слоя 1 мм

Так, на проекции получаемой трёхмерной ТВП-диаграммы на толщину образца 1 мм (рис. 5) видно, что при нагреве исходного связующего выше 37°С в образце будут возникать температурные градиенты более 5 градусов, для предотвращения возникновений температурных градиентов внутри образца выше 50 градусов образец не следует отверждать на начальном этапе при температурах выше 53°С, и наконец, быстрый нагрев исходного образца до температур выше 81°С приведёт к саморазогреву образца до 200°С, что уже может сопровождаться побочными реакциями разложения. Также можно отметить увеличение динамики отверждения (уменьшение времени гелеобразования и витрификации), которое также обусловлено саморазогревом системы и как следствие увеличением скорости реакции отверждения.

Таким образом, в работе рассмотрено построение диаграммы «Температура-Время-Превращение» с использованием данных термического анализа. В качестве алгоритма построения предлагается на начальном этапе использовать данные кинетических расчётов, которые могут быть верифицированы экспериментально с использованием различных методов, таких как дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК), ДСК с температурной модуляцией, диэлектрический анализ, динамический механический анализ и др. Также рассмотрено расширение получаемой диаграммы с учётом теплофизических свойств отверждаемого связующего, причём проекции получаемой трёхмерной ТВП-диаграммы на толщину слоя могут быть использованы для выбора оптимального режима получения ПКМ в лабораторных условиях.

Литература

- Каблов Е.Н. Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 7–17.

- Strong A.B. Fundamentals of Composites Manufacturing /In: Materials, Methods and Applications. Dearborn: SME. 2008. 620 p.

- Хасков М.А. Сравнительный анализ влияния природы наполнителя на самопроизвольную полимеризацию связующего в препрегах //Химические волокна. 2015.  №1. С. 25–33.

- Pascault J.P., Sautereau H., Verdu J. et al. Thermosetting polymers. N-Y.: Marcel Dekker AG. 2002. 477 р.

- Хасков М.А., Ахмадиева К.Р., Кудрявцева А.Н., Гребенева Т.А. Влияние фуллерена С60 на кинетику отверждения термореактивных связующих на основе эпоксидных смол //Композиты и наноструктуры. 2016. Т.8. №2. С.120.

- Хасков М.А. Использование методов термического анализа для построения диаграмм изотермического превращения термореактивных связующих //Журнал высокомолекулярных соединений. Принята к печати.

- Menczel J.D., Prime R.B. Thermal analysis of polymers: fundamentals and applications. Hoboke: John Wiley&Sons. 2009. 688 p.

- Enns J.B., Gillham J.K. Time-temperature-transformation (TTT) cure diagram: Modeling the cure behavior of thermosets //Journal of Applied Polymer Science. 1983. V.28. №8. P.2567–2591.

- Хасков М.А. Расширение диаграммы «температура-время-превращение» с учётом теплофизических свойств компонентов для оптимизации режимов отверждения полимерных композиционных материалов //Журнал прикладной химии. 2016. Т.89. №4. С. 510–519.

- Хасков М.А., Большаков В.А., Меркулова Ю.И., Гребенева Т.А. Влияние углеродных нанотрубок на кинетические аспекты отверждения термореактивных связующих на примере эпоксидных смол //Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. 2015. Т.58. №7. С. 58–62.

- Flammersheim H.-J., Opfermann J.R. Investigation of Epoxide Curing Reactions by Differential Scanning Calorimetry – Formal Kinetic Evaluation //Macromolecular Materials and Engineering. 2001. V.286. №3. P. 143–150.

- Williams M., Landel R.F., Ferry J.D. The Temperature Dependence of Relaxation Mechanisms in Amorphous Polymers and Other Glass-forming Liquids //J . Am. Chem. Soc. 1955. V.77. №14. P. 3701–3707.