УДК 678.8

Технологии  изготовления  пространственно-армированных 
углерод-ПЭЭК  изделий

Чесноков А.В.1,2; Тимофеев А.Н.3; Тимофеев И.А.3; Андреев В.Н.1; Ишмухамедович А.Ф.1; Перевезенцев В.А.1

Chesnokov Aleksei, Timofeev Anatoliy, Timofeev Ivan, Andreev Vasiliy, Ishnuhamedov Amir, Perevezencev Vladimir

Chesnokov@ut-mo.ru, timofeev.ivan@mail.ru

1ГБОУ ВО МО «Технологический университет», Королев

2 Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград

3ОАО «Композит», Королев

Аннотация:

Приведены практические результаты Инжинирингового центра в области изготовления пространственно-армированных изделий из углерод-ПЭЭК автоматизированными методами: контурного плетения; сборки стержневых каркасов; инжекции и прессования; аддитивными технологиями.

Ключевые слова:

углерод-ПЭЭК; плетение; стержневые каркасы; инжекция и прессование; аддитивные технологии.

Abstract:

The practical results of an engineering center in the field of manufacturing reinforced products of the carbon-PEEK automated methods: contour weaving; rod assembly frames; injection and compression; additive technology.

Keywords:

carbon-PEEK; weaving; rod frames; injection and compression; additive technology.

Для участия в решении ключевых направлений технологического прорыва и повышения доли производства высокотехнологичной продукции в рамках нового приоритета «Материалы и глубокая переработка сырья». В Московском государственном областном технологическом университете совместно с ОАО «Композит» создан инжиниринговый центр «Высокотемпературные композиционные материалы». В состав центра входят кафедра «Управление качеством и исследования в области новых материалов и технологий» и две учебно-научные лаборатории: «Лаборатория гетерогенного синтеза перспективных материалов» и «Лаборатория новых способов формообразования тугоплавких материалов и армирующих каркасов». Созданный центр является важнейшей составляющей подготовки высококвалифицированных кадров по базовым для региона специальностям и инновационного развития на базе университета совместно с ведущим материаловедческим предприятием Федерального космического агентства.

В мире активно развиваются и продолжат свое развитие в будущем следующие группы материалов: интеллектуальные материалы, метаматериалы, полимерные и полиматричные композиты и др. [1–3]. Эти материалы с улучшенными служебными характеристиками необходимы, в том числе, для создания изделий авиационной техники следующего поколения. Были определены приоритетные направления работы инжинирингового центра, в том числе в рамках договоров с ОАО «Композит»: разработка технологий получения композиционных материалов на основе высокотемпературных термопластичных полимеров, в том числе полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) и современных автоматизированных технологий изготовления пространственных армирующих каркасов из углеродного волокна.

Композиционные термопластичные материалы обладают рядом преимуществ по сравнению с термореактивными из которых следует отметить: повышенную стойкость к ударным нагрузкам на 20–40% и локальным повреждениям, высокую устойчивость к воде и дождевой эрозии, химическую стойкость, в том числе к авиационным топливам и маслам, огнестойкость, пониженное дымообразование и токсичность, ремонтопригодность [4].

Из известных угленаполненных композиционных термопластичных материалов наиболее высокие эксплуатационные характеристики (прочность, жесткость, химостойкость и др.) имеет композит на основе ПЭЭК матрицы армированной непрерывными углеродными волокнами. Многими фирмами ведутся исследования ПЭЭК материала, армированного углеродными волокнами. Например [1], Британская фирма «ICI» разработала на основе ПЭЭК и углеродных волокон материалы 
АРС-1, АРС-2, содержащие 52 и 61% об. волокон. Исследованию аналогичных материалов посвящено большое количество работ, но значительная часть публикаций носит рекламный характер: в них отсутствуют методы подготовки наполнителя и технологические параметры получения изделий.

Проанализировав характеристики материала и группы изделий, которые рационально изготавливать из ПЭЭК армированного углеродными волокнами определены приоритетные технологии, развиваемые в инжиниринговом центре:

– получение изделий с применением контурного плетения;

– получение изделий на основе стержневых каркасов;

– получение изделий с применением инжекции и прессования;

– получение изделий с применением аддитивных технологий.

Для исследований и реализации технологий контурного плетения проведен анализ потенциальных объектов производства и определены габаритные и конструктивные их особенности. На основании комплексной характеристики объектов производства сформулированы требования к плетельному оборудованию в виде технического задания и реализовано в виде оборудования поставщиком (рис. 1). При разработке оборудования особое внимание уделялось снижению повреждения углеродных жгутов при плетении. Радиально-плетельная машина РП64-1-130 лабораторного класса с расширенными технологическими возможностями имеет по 
64 веретена в двух направлениях движения и 64 веретена скелетного армирования. Оборудование позволяет: наносить оплеточный слой со сплошной поверхностной укрывистостью диаметром до 180 мм и более при сетчатой структуре; оплетать изделия длиной до 1500 мм при закреплении на опорах; изготавливать изделия с криволинейной осью за счет подвижных опор в плоскости перпендикулярной плетельной. Разъёмная конструкция плетельного модуля позволяет изготавливать изделия замкнутой формы. Имеется возможность плетения лент, предусмотрен узел вытяжки рукава. Управление плетением и перемещением опор осуществляется по программе.

Рис. 1 – Радиально-плетельная машина РП64-1-130

Разработано программное обеспечение для моделирования и управления процессом плетения. Программное обеспечение позволяет: получить трехмерную модель переплетения жгутов для анализа получаемой структуры и моделирования прочностных характеристик изделия; на основании модели изделия разрабатывать управляющие программы для плетельной машины с заданными требованиями к способу укладки жгута – постоянный угол армирования или постоянная поверхностная плотность жгутов.

На рис 2. приведены примеры элементов смоделированной структуры в разных плоскостях сечения.

На данный момент плетельное оборудование и программное обеспечение проходит тестирование и отработку при изготовлении модели изделия с элементами конических переходов и изгибами оси.

Ведутся исследования по разработке новых материалов и технологий для аддитивных технологий. Получены первые результаты в направлении получения нитяного термопластичного препрега на основе углеродного волокна и полиэфирэфиркетона для аддитивных технологий производства высокотемпературных композиционных материалов. Проведен анализ научно-технической литературы в части приемов пропитки волокнистых наполнителей термопластичными связующими. Определена структура технологического процесса, подобраны материалы и диапазоны варьирования технологических параметров. Разработана технологическая схемы для пропитки углеродной нити полиэфирэфиркетоном, проведены макетные испытания процесса пропитки связующим близкой вязкости. Разработаны варианты нестандартной технологической оснастки. Проведено моделирование оснастки и технологического процесса изготовления нитяного препрега. Обсуждение оснастки выявило рад рекомендаций по совершенствованию оснастки и технологического процесса. Документация на оснастку передана в производство.

Подана заявка на изготовление и отрабатывается технология изготовления принципиально нового пространственно-армированного композиционного материала на основе стержневых каркасов. Материал из угле-ПЭЭК стержней со схемой армирования 3D, и 4D-л и матрицей из ПЭЭК. Стержни (нитяной препрег) для материала изготавливаются по описанной выше технологии.

Сечение перпендикулярное Z

Сечение вдоль жгута одного направления 750

Сечение перпендикулярно волокнам одного направления

Рис. 2 – Пример модели плетеной структуры и ее сечений

Разработана и изготовлена установка автоматизированной сборки стержневых каркасов (рис. 3) в рамках НИОКР с ОАО «Композит». Установка рассчитана на применение стержней диаметром 0,7 мм. Реализуемые на установке структуры армирования – 3D и 4D-л. Возможно изготовление цилиндрических, конических, сплошных или с отверстием стержневых каркасов. Допускается переналадка оборудования для изготовления каркасов из стержней другого типоразмера. Установка изготовлена по модульному принципу с повышенными требованиями по электробезопасности. Сокращение трудоемкости изготовления армирующих каркасов около 6 раз, работа сборщиков каркасов заменяется оператором установки сборки.

Рис. 3 – Установка автоматизированной сборки стержневых каркасов

Ведутся исследования по совершенствованию технологии изготовления изделий армированных углеродной тканью методом термического прессования. Подобраны материалы для оснастки. В качестве теплоизоляции применен Pyrogel XT – гибкий теплоизоляционный материал промышленного назначения (ранее применялись плиты термоизоляционные MS0102) и защитное одеяло (мат) из керамического волокна марки T-TEX, которое укладывалось по бокам оснасти. Формообразование осуществляется стальной формой. Предустановленной температуры пресса – 523 К недостаточно для расплавления ПЭЭК, в этой связи были дополнительно установлены управляемые плоские нагреватели с температурой нагрева до 673 К.

Для изготовления изделий, армированных тканью могут быть применены пленочные связующие [5]. Степень наполнения изделия полимером рассчитывалась, и выбиралась необходимая толщина пленки связующего из доступного ряда. Технология прессования отрабатывалась при прессовании послойно чередующегося пакета плёнки APTIV 2000 из полимера VICTREX® PEEK и углеродной ткани УТ-900.

Расчетом и корректировкой по экспериментальным данным удалось подобрать рациональные параметры режима нагрева и прессовании. Достигнута равномерность заполнения пор ткани ПЭЭК и получен равнотолщинный материал (рис 4). Прочностные характеристики полученного материала – приведены в табл. 1.

Рис. 4 – Тестовое изделие и образцы для испытаний

Таблица 1

Результаты испытаний при растяжении композиционного материала ПЭЭК/ УТ-900

| № образца | σр, Мпа | Eр, ГПА | εр, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 294 | 39,7 | 0,61 |
| 2 | 351 | 41,3 | 0,86 |
| 3 | 369 | 51,6 | 0,89 |
| Среднее | 338±97 | 44,2±16,1 | 0,79±0,38 |

Отработка технологии изготовления относительно небольших деталей сложной формы (как правило, это различные корпусные, крепежные, соединительные или фиксирующие элементы) ведется с применением высокотемпературного термопластавтомата. При инжекционном литье подобных материалов, обладающих низкой текучестью, возможно появление таких характерных дефектов: недолив, коробление, высокая усадка, линии стыка. Для таких конструкций рационально применение армирования короткими углеродными волокнами. Из ассортимента производителей ПЭЭКа: Victrex, Zellamid, Toho Tenax, Susta, Ketron, Teca, Gehr выбран угленаполненный ПЭЭК марки 90HMF40 фирмы Victrex, содержащий 40% углеродного волокна.

Отработка технологии велась на крепежных изделиях – болт М6х60, болт М8х60, шпилька М6х80, шпилька М8х80. Для изготовления изделий спроектирована и изготовлена специальная пресс-форма. Пресс-форма и изделия представлены на рис 5.

Рис. 5 – Пресс-форма и изделия

Полученные изделия не требуют дополнительной обработки. Предел прочности при растяжении полученных изделий: шпилька М8 – 
127±8 МПа; шпилька М6 – 134,7±11,3 МПа; болт М8 – 79,5±6,6 МПа; болт М6 – 97,2±14,4 МПа. Плотность крепежных изделий 1,3 ±0,1 гр/см3. Разрушение болтов происходило отрывом головки, а шпилек разрывом по резьбе. Проводятся эксперименты по дополнительному армированию изделий стержнями и углеродной нитью.

Достигнута прочность крепежа из ПЭЭК марки 90HMF40 близка к прочности алюминиевого сплава АМг5 и в 2 раза его легче. По температурам эксплуатации полностью заменяет алюминий. При серийном производстве крепежных деталей из армированного ПЭЭК их цена будет сопоставима с ценой алюминиевого крепежа.

Ведется подготовка к проведению дополнительных исследований микроструктуры получаемого материала и циклическим испытаниям изделий, в том числе при разных температурных режимах. Динамические испытания будут проводиться на электродинамической испытательной системе – ElectroPuls E1000 фирмы INSTRON, с оснасткой для проведения циклических температурных и механических испытаний (нагрузка до 1кН, с частотой до 100 Гц, термокриокамерой, позволяющей проводить исследования материалов в широком диапазоне температур: от -80 до 
+250 градусов по шкале Цельсия, и испытания в активной жидкой среде). Внутренняя структура деталей будет исследоваться методами неразрушающего контроля с применением микрофокусной рентгеновской системы Y.Cheetah с построением 2D и 3D томографии изделия с разрешением <1 µm.

Контроль микроструктуры получаемого материала, в том числе для определения распределения волокон в материале и проникновение ПЭЭК в структуру углеродного волокна с применением измерительной установки SIAMS 700 на базе оптического микроскопа Olympus. В результате сканирования поверхности образца в автоматическом режиме получаем панорамы по технологии пирамиды разрешений, что позволяет работать с большими файлами без потери качества отсканированной структуры.

Получаемые материалы проходят анализ пористости на эталонном порометре «Porosimeter 3.2» и анализ микроструктуры. При инжекционном литье крепежных деталей возникают микропоры и изменение направления армирующих волокон в материале (рис 6), что в свою очередь негативно сказывается на физико-механических свойствах получаемых изделий. Снижение пористости материала и уменьшение придела варьирования физико-механических характеристик изделий текущая задача оптимизации процесса изготовления углерод-ПЭЭК композита.

Рис. 6 – Микроструктура болта (микропоры – темные участки в центре)

Литература

- Tencate. Advanced composites. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Aerostructures. http://www.tencate.com/advancedcomposites/ aerospace-applications/aerostructures/default.aspx.

- Campbell F.C. «Manufacturing Processes For Advanced Composites» Published by Elsevier Advanced Technology The Boulevard, Langford Lane, Kidlington, Oxford OX5 1GB. UK, 2003 г. – 517с.

- Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. Polymers, High-Temperature. D. Parker, J. Bussink, H.T. Grampel. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2012. - 42 p.

- Термопласты конструкционного назначения. Под ред. Е.Б. Тростянской. М., «Химия», 1975 г. – 240 с.

- Тимошков П.Н. Пропитка пленочным связующим (RFI) как перспективная безавтоклавная технология получения изделий из ПКМ // П.Н. Тимошков, А.А. Платонов, А.В. Хрульков / Труды ВИАМ. 2015. № 5. С. 9–16.