УДК 542.06

Бензоксазины – новые  перспективные  связующие  
для  ПКМ

Benzoxazines – new  promising  resins  for  PCM

Шимкин А.А. 1, к.х.н.; Зеленина И.В. 1

Shimkin Alexey; Zelenina Irina

alexshimkin@gmail.com; zeleninaiv@viam.ru

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)

1Federal state unitary enterprise «All-Russian scientific research institute of aviation material», State research center of the Russian Federation (FSUE «VIAM»)

Аннотация:

Бензоксазины – новый класс полимерных смол, сочетающих лучшие свойства эпоксидных и фенолформальдегидных смол. В докладе обсуждаются первые результаты в области бензоксазиновых смол и ПКМ на их основе, полученные во ФГУП «ВИАМ».

Ключевые слова:

бензоксазины, бензоксазиновые смолы, полимерные связующие.

Abstract:

Benzoxazines – new class of polymer resins that combine the best properties of epoxy and phenolic resins. In the lecture the first results on the benzoxazine resins and PCM based on them obtained in VIAM are discussed.

Keywords:

benzoxazines, benzoxazine resins, polymer resins.

Бензоксазиновые смолы (3,4-дигидро-1,3-бензоксазины) – относительно новый класс термореактивных смол, которые можно рассматривать как циклические мономеры амино-фенолформальдегидных смол [1]. Отверждение бензоксазинов протекает при нагревании с раскрытием цикла и образованием структур, аналогичных фенолформальдегидным смолам. В отличие от последних, при этом не выделяются низкомолекулярные вещества.

Среди преимуществ бензоксазиновых смол называют:

•	стабильность при комнатной температуре (снижение издержек при перевозке и хранении);

•	возможность переработки как по препреговой, так и по безпрепреговой технологии (RTM, VaRTM, RFI и проч.);

•	высокую термостойкость (свыше 200°С);

•	высокую огнестойкость (класс V1 или V0 по UL-94 без добавления антипиренов);

•	низкое влагопоглощение;

•	высокую прочность;

•	низкую усадку;

•	низкую диэлектрическую проницаемость.

Одним из основных методов синтеза бензоксазиновых смол является трёхкомпонентная конденсация производных фенола 1 и амина (обычно анилина 2) с формальдегидом. Существует множество вариантов проведения реакции: растворные и безрастворные, одностадийные и двухстадийные – с использованием производных триазина 4. При этом для обеспечения возможности сшивки требуются дифункциональные производные.

В лаборатории 12 ФГУП «ВИАМ» было проведено исследование процесса получения модельного бензоксазина BA-a на основе бисфенола А – аналога Huntsman Araldite MT 35600:

Реакцию проводили как в расплаве, так и в растворителях различной природы (толуол, диоксан, этанол, гексан, этилацетат, CCl4, вода). Были найдены условия синтеза, позволяющие получать наиболее чистый продукт за наименьшее время, с хорошими возможностями масштабирования. Некоторые свойства полученного модельного бензоксазина в сравнении с литературными свойствами его аналога Huntsman Araldite MT 35600 приведены в Табл. 1.

Таблица 1

Свойства экспериментального связующего ВА-а в сравнении со свойствами его аналога Huntsman Araldite MT 35600

| Показатель | BA-a | Araldite MT 35600 |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Твёрдое вещество жёлтого цвета |  |
| Вязкость при 125°С, Па·с | 2 | 0,05–0,5 |
| Температура плавления (ДСК), °С | 61 | 58–70 |
| Температура стеклования отверждённого связующего (ТМА), °С | 160 | — |
| Коксовый остаток при 800°С (ТГА), % | 31 | 30–35* |

* согласно [2, 3]

В лаборатории 11 ФГУП «ВИАМ» были получены образцы препрегов и углепластиков на основе экспериментального бензоксазинового связующего BA-a и углеродной ткани УТР300-3-280. Показана высокая жизнеспособность препрега: при хранении в течение полугода при комнатной температуре тепловой эффект реакции отверждения по данным ДСК снижается всего на 12 % (рис. 1).

Согласно результатам динамического механического анализа, температура стеклования исходного образца углепластика BA-a/УТР300-3-280 составляет 157°С (рис. 2). После выдержки в воде в течение 6 мес. температура стеклования падает на 26°С – до 131°С.

Рис. 1 – Кривые ДСК образцов препрега BA-a/УТР300-3-280: исходного и после хранения при комнатной температуре в течение 3 и 6 мес. (снизу вверх)

Рис. 2 – Кривые ДМА образцов углепластика BA-a/УТР300-3-280: исходного и после выдержки в воде в течение 1 и 6 мес. (снизу вверх)

Результаты механических испытаний углепластика на основе экспериментального связующего BA-a (Табл. 2) показывают, что свойства данного материала находятся на уровне механических свойств углепластиков на основе известных полимерных связующих, например, цианэфирного углепластика ВСЦ-14/УТР300-3-280 (ви 1070 МПа, 
13 58 МПа, -в 650 МПа) [4]. В целом полученные результаты соответствуют имеющимся литературным данным по свойствам углепластиков на основе аналогичных бензоксазиновых связующих импортного производства [5]. Стоит отметить очень хорошее сохранение механических свойств образцов углепластика после выдержки в воде в течение 2 мес. (в среднем 93%), в т. ч. в испытаниях при повышенной температуре. Водопоглощение образцов составило 0,23%.

Таблица 2

Результаты механических испытаний образцов углепластика на основе экспериментального связующего BA-a

| Характеристика | Температура испытания, °С | BA-a/УТР-300-3-280 |  | Сохранение свойств, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | исходный | 2 мес. в воде |  |
| Предел прочности при статическом изгибе, ви, МПа | 20 | 990 | 960 | 97 |
|  | 120 | 840 | 690 | 82 |
| Модуль упругости при статическом изгибе, Еви, ГПа | 20 | 93 | – | – |
|  | 120 | 84 | – | – |
| Предел прочности при межслоевом сдвиге, 13, МПа | 20 | 57* | 51* | 89 |
|  | 120 | 41* | 39* | 95 |
| Предел прочности при сжатии, -в, МПа | 20 | 645 | 650 | 100 |
|  | 120 | 585 | 550 | 94 |

*определено на образцах размером 20×10×2 мм

В настоящее время ведутся работы по разработке бензоксазиновых связующих, обладающих повышенной теплостойкостью (до 200°С).

Таким образом, в лаборатории 12 ФГУП «ВИАМ» разрабатываются методы синтеза бензоксазиновых смол различного состава. Первые результаты показывают, что получаемые смолы по уровню свойств находятся на уровне мировых аналогов.

Литература

- Handbook of benzoxazine resins / Ed. H. Ishida, T. Agag. — Amsterdam: Elsevier, 2011. 688 p.

- Ishida H., Sanders D.P. Improved thermal and mechanical properties of polybenzoxazines based on alkyl-substituted aromatic amines // J. Polym. Sci. Part B: Polym. Phys. 2000. Vol. 38. P. 3289–3301.

- Jayamohan Das D.L., Rajeev R., Rajeev R.S., Santhosh kumar K.S. Synthesis, characterization, curing and thermal decomposition kinetics of bisphenol-A based polybenzoxazine // Int. J. Sci. Technol. Res. 2013. Vol. 2. 
N. 10. P. 146–155.

- Гуняева А.Г., Чурсова Л.В., Черфас Л.В., Комарова О.А. Молниестойкие углепластики, модифицированные углеродными наночастицами, изготовленные способом инфузионного формования. Все материалы, 2015 г., № 10.

- Rimdusit S., Liengvachiranon Ch., Tiptipakorn S., Jubsilp Ch. // J. Appl. Polym. Sci. 2009. Vol. 113. P. 3823–3830.