УДК 666.7

Влияние  термоударных  нагружений  на  
структуру  оксидных  керамик

Effects  of  thermal  shock  strains  on  structure

оxide  ceramics

Кретов Ю.Л.1,3; Деркач Е.А.1,2; Буякова С.П.1,2,3, д.т.н.;

Кульков С.Н.1,2,3, д.ф-м.н

Derkach Evgeniy Alexandrovich, Kretov Yury Leonidovich, 
Buyakova Svetlana Petrovna, Kulkov Sergey Nikolaevich

eadtomsk@yandex.ru, kretov2005@yandex.ru, sbuyakova@ispms.tsc.ru, kulkov@ms.tsc.ru.

1Институт физики прочности и материаловедения СО РАН

2Национальный исследовательский Томский политехнический университет

3Национальный исследовательский Томский государственный университет

Аннотация:

В работе исследовано влияние термоударных нагружений на фазовый состав, структуру и механические свойства оксидных керамик. В качестве материала для исследования выбрана керамика MgO – Al2O3 и керамики ZrO2(Y2O3), ZrO2(MgO), отличающиеся стабилизирующей добавкой. Установлено, что ZrO2(Y2O3) и MgO – Al2O3 при термоударных нагружениях сохраняют фазовый состав. В керамике ZrO2(MgO) с увеличением числа термоударных нагружений происходило постепенное сокращение доли высокотемпературных тетрагональной t-ZrO2 и кубической c-ZrO2 фаз и увеличение доли низкотемпературной моноклинной модификации m-ZrO2. Для керамики ZrO2(Y2O3) величина областей когерентного рассеяния сохранялась неизменной, в то время как для керамики ZrO2(MgO) размер кристаллитов уменьшался.

Ключевые слова:

керамика, термоударные нагружения, фазовый состав.

Abstract:

The influence of thermal shock loadings on the phase composition, structure and mechanical properties of oxide ceramics was studied. As the materials of the studying MgO–Al2O3 ceramics and ZrO2(Y2O3), ZrO2(MgO) with a different stabilizing additives were used. It was found that ZrO2(Y2O3) and MgO–Al2O3 ceramics retain a phase composition during the thermal shock loadings. The gradual decline the content of high-temperature tetragonal t-ZrO2 and cubic c-ZrO2 phases and the rising the concentration of low-temperature monoclinic m-ZrO2 zirconia phase in ZrO2(MgO) ceramics with increasing the number of thermal shock loadings were observed. Moreover, the value of region coherent X-ray scattering of ZrO2(MgO) ceramics were decreased, while the crystallite size of ZrO2(Y2O3) ceramics was not changed.

Keywords:

ceramics, thermal shock strains, phase composition.

Введение

Керамики и керамические композиты в последнее время все чаще рассматриваются с позиций термостойкости в качестве материалов для изготовления тепловой защиты промышленных термических установок, энергетических систем авиационной и ракетно-космической техники. По сравнению с металлами они имеют более высокую температуру плавления и существенно меньшую теплопроводность. Большинство исследований термостойкости керамических материалов выполняется в режиме стационарного теплового потока. Однако при эксплуатации термонагруженных конструкций довольно часто в результате быстрого нагрева или быстрого охлаждения реализуется термоудар. Устойчивость к термическому удару не является фундаментальной характеристикой материалов и в значительной мере зависит от их структуры и фазового состава [1‒4].

Особое внимание, с точки зрения теплоизоляционных свойств, привлекает керамика на основе диоксида циркония за счет аномально низкой для керамических материалов теплопроводности λ=1,7–3,3 Вт/(м∙К) [5] в сочетании с высокой температурой плавления tпл=2715-2852°C [6]) и керамика на основе оксида алюминия, которая обладает повышенной термостойкостью, в системе MgO – Al2O3 существует ряд твёрдых растворов и только одно стехиометрическое соединение – алюмомагниевая шпинель (MgAl2O4).

Несмотря на то, что исследования термостойкости оксидных керамик начаты уже давно [7–16] до сих пор не определена связь устойчивости к термоударным нагружениям с их структурно-фазовым состоянием.

Целью данной работы являлось изучение влияния состава оксидной керамики на устойчивость к термоудару и структурно-фазовый отклик  при термоударных нагружениях.

Материалы и методики

В качестве исследуемых материалов служили керамические образцы составов MgO – Al2O3, ZrO2(Y2O3) и ZrO2(MgO). Образцы получены спеканием порошковых смесей при температуре 1600 °С с изотермической выдержкой в течение часа. Термоударные нагружения проводились охлаждением образцов керамики в воду от температуры 200–1000°С. Анализ структуры керамик осуществлялся посредством оптической и электронной микроскопии. Фазовый состав определяли по рентгеновским дифрактограммам в интервале углов дифракции 10‒90°, полученным при фильтрованном CuKα излучении и длиной волны λ=1.5418Å. По уширению рентгеновских рефлексов проводился расчет размеров областей когерентного рассеяния рентгеновских лучей (ОКР) [5]. Механические испытания проводились методом осевого сжатия образцов.

Результаты и обсуждения

Данные рентгеноструктурного анализа показали, что керамика состава ZrO2(MgO) представлена двумя высокотемпературными структурными модификациями: тетрагональной t-ZrO2 и кубической с-ZrO2. Фазовый состав керамики ZrO2(Y2O3) представлен только тетрагональной модификацией t-ZrO2 диоксида циркония, для керамики  состава MgO – Al2O3 по мере увеличения объемной доли оксида магния возрастала объемная доля алюмо-магниевой шпинели (MgAl2O4). При малом содержании оксида магния хорошо различимы рентгеновские рефлексы твёрдых растворов на основе Al2O3, при большом его содержании рефлексы твёрдых растворов на основе MgO. На рентгенограммах образцов керамики MgO – Al2O3 с содержанием MgO 
50% и 70%  присутствовали только рефлексы MgAl2O4.

Установлено, что с увеличением MgO в системе MgO – Al2O3 наблюдается увеличение областей когерентного рассеяния для всех трех фаз (рис. 1), что, скорее всего, может быть связано с увеличением размеров кристаллитов.

Рис. 1 – Размер областей когерентного рассеяния в зависимости от

содержания MgO в системе MgO – Al2O3, для фаз:

1) MgO, 2) MgAl2O4, 3) Al2O3

Анализ фазового состава образцов после проведенных термоударных нагружений показал, что в керамике состава ZrO2(Y2O3) и MgO – Al2O3 вне зависимости от количества испытаний фазовый состав не изменялся. На рентгенограммах системы ZrO2(Y2O3) наблюдались рефлексы только тетрагональной модификации t-ZrO2 диоксида циркония, а в керамике MgO – Al2O3  рефлексы оксида магния, оксида алюминия и алюмо-магниевой шпинели. В керамике состава ZrO2(MgO) с увеличением числа циклов термоударных нагружений происходило сокращение доли тетрагональной t-ZrO2 и кубической с-ZrO2 модификаций (рис. 2), а также возрастание моноклинной m-ZrO2. Одной из причин увеличения доли моноклинной m-ZrO2 модификации может быть распад твёрдого раствора ZrO2 – MgO, сопровождающийся выходом катионов Mg2+ в процессе термических воздействий.

Рис. 2 – Зависимости содержания высокотемпературных модификаций: 1) t-ZrO2 в керамике состава ZrO2(Y2O3) и 2) t-ZrO2 и c-ZrO2 в керамике состава ZrO2(MgO) от числа термонагружений

Расчет размеров областей когерентного рассеяния по уширению рентгеновских рефлексов (рис. 3) показал, что для керамики состава ZrO2(Y2O3) и MgO – Al2O3 величины ОКР составили около 60 нм и оставались без изменения вне зависимости от числа термонагружений. Значения ОКР в керамических образцах состава ZrO2(MgO) до термоударных нагружений составили порядка 45 нм, а уже после трёх термонагружений наблюдалось уменьшение размеров ОКР до 25±5 нм. Изменение величины ОКР может быть связано с ростом доли моноклинной сингонии m-ZrO2, поскольку известно, что фазовый переход из высокотемпературной кубической модификации с-ZrO2 в низкотемпературную моноклинную m-ZrO2 сопровождается значительными сжимающими напряжениями в связи с увеличением объёма элементарной ячейки.

Рис. 3 – Зависимости размеров областей когерентного рассеяния высокотемпературных модификаций 1) t-ZrO2 в керамике состава ZrO2(Y2O3) и 2) t-ZrO2 и c-ZrO2 в керамике состава ZrO2(MgO) от числа термонагружений

В процессе термоударных нагружений было установлено, что керамика MgO – Al2O3 при концентрации MgO до 30% разрушалась достаточно быстро, при содержании MgO 50–70% выдерживали значительное число циклов термоударных нагружений и разрушения не происходило. На образцах ZrO2(Y2O3) и ZrO2(MgO) происходило формирование блочной структуры за счет взаимодействия сжимающих и растягивающих напряжений во время интенсивного охлаждения. На поверхности керамики состава ZrO2(Y2O3) едва заметные трещины появлялись после первого термического воздействия, после третьего – выделились чёткие границы, а последующие термонагружения приводили к возникновению новых трещин в уже образованных блоках, таким образом, происходила дальнейшая фрагментация структуры. После девяти термонагружений средний размер блоков составлял 268 мкм, (рис. 4). Формирование блочной структуры керамик ZrO2(MgO) происходило иным образом: уже после первого термоударного воздействия на поверхности наблюдались тонкие границы блоков со средним размером 289 мкм, при этом последующие термические нагружения не приводили к дальнейшей фрагментации поверхности. Несмотря на появление трещин, образцы сохраняли свою целостность.

Рис 4. – Зависимость размеров блоков в керамике состава ZrO2(Y2O3) от числа термоударных нагружений

При испытании системы MgO – Al2O3 с различным содержанием компонентов на стойкость к термоударным нагружениям было установлено, что лишь при концентрации 50 и 70% MgO керамика обладает наилучшей стойкостью к термоудару (рис.  5). Стойкость данных составов к термоударным нагружениям можно объяснить тем, что они имеют поровое пространство (30%) и характерную геометрию пор, в результате чего происходит диссипация напряжений, образовавшихся во время агрессивного термического удара. При других концентрациях данных компонентов результаты по с стойкости к термоудару получились значительно хуже.

Рис. 5 – Количество циклов термоударных нагружений керамики MgO – Al2O3 до разрушения, в зависимости от содержания MgO

Рис. 6 ‒ Зависимость предела прочности системы MgO – Al2O3 от количества термоударных нагружений, содержание MgO – 50%

На (рис. 6) приведена зависимость предела прочности при осевом сжатии керамики MgO – Al2O3 от количества циклов термоударных нагружений. Результаты механических испытаний показали, что данный состав керамики MgO – Al2O3 имеет предел прочности на сжатие порядка 190 МПа. Увеличение количества циклов термоударных нагружений не приводит к снижению прочностных свойств керамики. Это означает, что данная керамика способна выдерживать агрессивные термоударные нагружения без деградации прочностных свойств, что является важным требованием, предъявляемым к теплоизоляционным материалам.

Заключение

В ходе проведенных исследований определили, что в исходном спеченном состоянии керамика MgO – Al2O3 имеет три фазы: оксид алюминия, оксид магния и алюмо-магниевую шпинель (MgAl2O4). Керамика состава ZrO2(MgO) представлена двумя высокотемпературными структурными модификациями: тетрагональной t-ZrO2 и кубической с-ZrO2. Керамика состава ZrO2(Y2O3) представлена только тетрагональной модификацией t-ZrO2 диоксида циркония. Термоударные нагружения не приводят к изменению фазового состава керамики MgO – Al2O3 и ZrO2(Y2O3). В керамике ZrO2(MgO) происходило постепенное сокращение доли высокотемпературной тетрагональной t-ZrO2 и кубической c-ZrO2 фаз, появление и возрастание доли низкотемпературной моноклинной модификации m-ZrO2 с увеличением числа термоударных воздействий.

Керамика MgO – Al2O3 с концентрацией 50 и 70% MgO устойчива к термоударным нагружениям. Показано, что агрессивные термоударные нагружения не приводят к снижению механических свойств керамики MgO – Al2O3. Для керамики состава ZrO2(Y2O3) и MgO – Al2O3 значения ОКР сохранялись неизменными, в то время как для керамики ZrO2(MgO) размер кристаллитов уменьшался с увеличением количества термоударных нагружений.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (соглашение № RFMEFI60714X0069).

Литература

1. Свойства, структура, фазовый состав и закономерности формирования пористых наносистем на основе ZrO2: дис. докт. техн. наук //С. П. Буякова. Томск. 2008//– 280 с.

2. Кульков С.Н., Скрипняк В.А., Скрипняк Е.Г., Буякова С.П. Механические свойства поликристаллических объёмных нанокристаллических керамических материалов на основе оксида алюминия и диоксида циркония в кн. Синтез и свойства нанокристаллических и субмикроструктурных материалов, под ред. А.Д. Коротаева. – Томск: Изд-во Том. Ун-та, 2007. С. 232 ‒328.

3. S.P. Buyakova, E.S. Kalatur, A.S. Buyakov, and S.S. Kulkov, S.N. Structure and properties of ZrO2-MgO powders // Journal OF Silicate Based and an Composite Materials. 2014/8. PP. 8 ‒12.

4. Buyakova, S.P., Promakhov, V.V., and Kulkov, S.N., Thermal tests and their effect on micro- and macrostructure of nanocrystalline ZrO2, Powder Metall. Met. Ceram., 2012, vol. 51, no. 5–6, pp. 267–272.

5. Бабичев А.П., Бабушкина Н.А., Братковский А.М. и др.; под. ред. Григорьева И. С., Мейлихова Е. 3. Физические величины. Справочник – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 1232 с.

6. Гаршин А.П., Гропянов В.М., Зайцев Г.П., Семенов С.С. Керамика для машиностроения М.: Научтехлитиздат, 2003. – 384 с.

7. Sandberg, B. and Mosberg, T., 1989. Use of Microsilica in Binder System for Ultra-low Cement Castables and BAsic Cementfree Castables, Ceramic Transactions Vol.

8. Advances in Refractories Technology, ed. By Robert E. Fisher, The Am. Ceram. Soc. Inc., Weaterwille, Ohio, 1989, p.245-258.

9. Myhre, B., Sandberg, B. and Hundere, A., 1997. Castables with MgO-SiO2-Al2O3 as Bond Phase, Presented at the XXVI ALAFAR. Congress, San Juan, Puerto Rico, Oct. 30-Nov.1, 1997.

10. Bi, Z.Y., Zhou, N.S. and Zhong, X.C., 1997. Relationship between Composition and Properties of MgO-Spinel Castables, Proceedings, UNITECR‚97, New Orleans, USA, Nov.4-7, 1997, Vol. 1, p.33-39.

11. Fargas G., Casellas D., Llanes L., Anglada M. Thermal shock resistance of yttria-stabilized zirconia with Palmqvist indentation cracks // Journal of the European Ceramic Society – 2003. V 23. – P. 107–114.

12. Angle J.P., Steppan J.J., Thompson P.M., Mecartney M.L. Parameters influencing thermal shock resistance and ionic conductivity of 8 mol% yttria-stabilized zirconia (8YSZ) with dispersed second phases of alumina or mullite // Journal of the European Ceramic Society – 2014. V 34. – P. 4327–4336.

13. Pia G., Casnedi L., Sanna U. Porosity and pore size distribution influence on thermal conductivity of yttria-stabilized zirconia: Experimental findings and model predictions // Ceramics International – 2016. V 42. – 
P. 5802–5809.

14. Wang R., Li W., Li D., Shen X., Zhang X., Li B., Yao J., Wu X., Fang D. Thermal shock study of ceramic materials subjected to heating using a simple developed test method // Journal of Alloys and Compounds – 2015. V 626. – 
P. 56–59.

15. Промахов В.В., Буякова С.П., Кульков С.Н. Структурные и фазовые превращения в керамике на основе ZrO2 при термических воздействиях // Фундаментальные проблемы современного материаловедения. – 2011. – Т.8, №4. – С. 11–16.

16. Promakhov V., Buyakova S., Illavszky V., Kulkov S., Gomze L. Thermal expansion of oxide systems on the basis of ZrO2 // Journal of Silicate Based and Composite Materials. – 2014. – № 3. – P. 81‒83.