Стеклокерамические  материалы  для  иммобилизации 
твердых  радиоактивных  отходов

Glass-ceramic  materials  for  the  immobilization 
of  solid  radioactive  waste

Малинина Г.А.1; Стефановский С.В. 2, д.х.н.; Стефановская О.И. 2, к.х.н.

Malinina, G. A, Stefanovsky, S. V. (DSC, Prof.), Stefanovskaya O. I. (Ph. D.)

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)

1Federal state unitary enterprise «All-Russian scientific research institute of aviation material», State research center of the Russian Federation (FSUE «VIAM»)

2ИФХЭ РАН

2IPCE RAS

Ключевые слова:

радиоактивные отходы, стеклокерамика,  кристаллическая фаза, иммобилизация

Keywords:

radioactive waste, the glass-ceramic crystalline phase, immobilization

Введение

Твердые РАО, образующиеся на всех стадиях ядерного топливного цикла (ЯТЦ), при эксплуатации атомных электростанций (АЭС), проведении научно-исследовательских работ, в некоторых промышленных производствах и при ликвидации радиационных аварий и аномалий, характеризуются большим разнообразием химического, радионуклидного и фазового состава и морфологии. В частности, шлаки, образующиеся при термической переработке (сжигании, пиролизе) органических и смешанных радиоактивных отходов (РАО), концентрируют тяжелые металлы, в том числе актиноиды Th, U, Np, Pu и Am. Данные РАО не обладают комплексом свойств, позволяющих направлять их на долговременное хранение или захоронение без дополнительной обработки. Эффективным методом переработки РАО является остекловывание, которое уже применяется в промышленных масштабах для отверждения жидких РАО высокого и среднего уровней активности.

Наиболее часто в научных исследованиях применяются три актиноида: 238Pu, 239Pu и 241Am.

Их радиационная опасность значительно превышает наблюдаемую для таких радионуклидов, как 90Sr 137Cs. Вследствие этого их следует включать в матрицу, более устойчивую к выщелачиванию, чем стеклянная. В качестве такой следует рассматривать стеклокерамику.

В таблице 1 представлены минеральные фазы, пригодные для иммобилизации компонентов РАО.

Таблица 1

Минеральные фазы

| Минералы и/или классы минералов | Ионный радиус, нм | Элементы РАО |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Пироксены Me(1)2+Me(2)2+Si2O6; Me(1)+Me(2)3+Si2O6 Авгит (Ca,Na)(Mg,Fe2+Fe3+,Al)[(Si,Al)2O6], эгирин (акмит) NaFe3+Si2O6 | Na+ - 0.098; Mg2+ - 0.074; Ca2+ - 0.104; Fe2+ - 0.080; Fe3+ - 0.067; Al3+ - 0.057; Si4+ - 0.039 | Na, Y, Ln, Mn, Ti, Cr, Fe, Co, Ni |
| Нефелин KNa3[SiAlO4]4 | K+ - 0.133; Rb+ - 0.149 | Na, Rb, Cs |
| Лейцит, кальсилит KAlSi2O6, поллуцит CsAlSi2O6 | K+ - 0.133; Al3+ - 0.057 Si4+ - 0.039; Ti4+ - 0.064 | Na, Ca,Ti, Rb, Cs |
| Полевые шпаты Санидин, ортоклаз, микроклин (K,Na)[AlSi3O8], альбит NaAlSi3O8, анортит CaAl2Si2O8, цельзиан BaAl2Si2O8 | Na+ - 0.098; K+ - 0.133; Al3+ - 0.057; Si4+ - 0.039 | Rb, Cs, Tl, Ca, Pb, Fe3+ |
| Сфен (титанит) CaTiSiO5 | Ca2+ - 0.104; Ti4+ -0.064; | Na, K, Sr, Ln, An |
| Гранаты Me32+Me23+(SiO4)3 | Mg2+ - 0.074; Ca2+ -0.104; Fe2+ - 0.080; Mn2+ - 0.091; | Cr, Mn, Fe, Co, Ni, |
| Перовскит (CaTiO3) | Ca2+ - 0.104; Ti4+ -0.064; | Nb, Fe, Ta, Ln, An, Na, Sr, Y |
| Цирконолит (CaZrTi2O7) | Ca2+ - 0.104; Ti4+ -0.064; Zr4+ - 0.082 | Ln, An, Nb, Sc, Y, Hf |
| Голландиты AB8O16 A= Na, K, Rb, Cs, Sr, Ba, Pb; B= Co, Ni, Al, Fe, Cr, Si, Ti, Mn, etc. Ba-голландит BaAlTi6O16 | Ba2+ - 0.138; Al3+ -0.057; Na+ - 0.098; K+ -0.133; Rb+ 0.149; Cs+ - 0.165; Sr2+ -0.120; Pb2+ - 0.126; Co2+ - 0.078; Ni2+ -0.074; Fe3+ -0.067;Cr3+ - 0.064; Mn2+ -0.091; Si4+ -0.039; Ti4+ - 0.064 | Na, K, Rb, Cs, Sr, Ba, Ra, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Mo, Pb, Bi, Ag |
| Пирохлор NaCaNb2O6 (OH,F), микролит NaCaTa2O6 (OH, F), A2B2O7-x | Na+ - 0.098; Ca2+ - 0.104; Ti4+ -0.064; Nb5+ -0.066; Ta5+ - 0.066 | Na, Y, Ln, An, Ti, Zr, Nb, Ta, Tc, Ru |
| Апатит Ca5(PO4)3(OH,F,Cl,O) и бритолиты Ca10-xLnx(PO4)6-x (SiO4)xO2; Ca6-xLnx(PO4)3-x(SiO4)x(OH,F,Cl,I) | Ca2+ - 0.104; P5+ - 0.035; F- - 0.133; Cl- - 0.181; O2- - 0.136; OH- - 0.153 | Na, Sr, Ln, An, S, I, Y, Mn |
| Монацит (La,Ce…,Gd)PO4 и ксенотим (Y,Tb…Lu)PO4 | La3+…Gd3+ -0.104…0.094; Y3+ …Lu3+ -0.097…0.080 | Ln, An |
| Ортофосфат натрия-циркония NaZr2(PO4)3 и его аналоги (коснарит, лангбейнит) | Na+ - 0.098; Zr4+ - 0.082; P5+ - 0.035 | Na, K, Rb, Cs, Sr, Ln, An, Fe |
| Циркон ZrSiO4 и торит ThSiO4 | Zr4+ - 0.082, Si4+ - 0.039 | Ln, An, Nb, Ta, Hf |
| Диоксид циркония ZrO2 (стаб.) | Zr4+ - 0.082 | Zr, Ln, An |
| Муратаит A3B2C6O22 A=Ca2+, Mn2+/3+, Ce3+/4+, REE3+, U4+; B = U4+, Zr4+, REE3+, Ti4+; C = Ti3+/4+, Al3+, Fe2+/3+, Si4+. | Ca2+ -0.104;Mg2+ -0.074; Al3+ -0.057; Fe3+ -0.067; Ti4+ -0.064; Zr4+ - 0.082 | Na, Ca, Al, Ti, Mn, Fe, Ni, Ln (Ce,Nd), An |

Методика испытаний

В исследованиях использовались образцы стеклокристаллических материалов, полученных из имитатора шлака с добавкой оксида самария, Sm2O3, как имитатора трехвалентных актинидов (Pu2O3, Am2O3, Cm2O3); оксида гафния, HfO2, как имитатора четырехвалентных актинидов (NpO2, PuO2, AmO2), оксида урана

Предварительно приготовленный имитатор щлака смешивали в заданных соотношениях с карбонатом натрия и кварцевым песком или с безводным тетраборатом натрия. Смеси помещали в тигли из карбида кремния и проводили плавление в муфельной печи.

Были получены образцы двух видов: отожженные (медленно охлажденные в печи) и закаленные (полученные путем слива расплава на металлический лист)

Фазовый состав полученных материалов определяли на рентгеновском дифрактометре ДРОН-4 (Cu Kα излучение). Микроструктуру образцов и локальный химический состав определяли на сканирующем электронном микроскопе JSM-5610LV с энергодисперсионным спектрометром JED-2300. Химическую устойчивость по отношению к воде определяли по методике РСТ-А [5], которая, в основном, соответствует ГОСТ Р 52126-2003 [7] для случая использования дробленых образцов и проведения испытаний при 90°С.

Результаты испытаний и обсуждение

Результаты рентгенофазового анализа и сканирующей электронной микроскопии показывают, что, как медленно охлажденные, так и закаленные образцы, состоят из одних и тех же фаз, но первые лучше раскристаллизованы и кристаллы имеют более крупный размер и правильную форму.

Процесс остекловывания в шихтных смесях из имитатора шлака и натрий-дисиликатного или натрий-тетраборатного флюса протекает через образование промежуточных фаз, главным образом, силикофосфатов, способных инкорпорировать элементы, рассматриваемые как имитаторы актиноидов.

Выделяющиеся в стекломатрицах кристаллы имеют размеры порядка десятков и сотен нанометров, редко достигая первых микрон. Подобные материалы, по структуре близкие к ситаллам и при высоком содержании шлака обладающие высокой химической устойчивостью, могут рассматриваться как перспективные матрицы для долговременного хранения радиоактивного шлака.

Стекломатериалы серий Na2Si2O5 – кальцинат (шлак) и Na2В4O7 – кальцинат при низком содержании шлака  остаются рентгеноаморфными. При увеличении содержания шлака до 50 масс.% в материале с боратным флюсом (50B) появляется фаза ларнита, Ca2SiO4, а в материале с силикатным флюсом (50Si) также и нефелин. При 75%-ном содержании шлака в материале с силикатным флюсом (75Si) фаза нефелина становится доминирующей, а второстепенными – ларнит, фаза со структурой бритолита и шпинель типа магнетита, а в материале с боратным флюсом (75B) фаза со структурой бритолита является основной. При 85 и 100%-ном содержании шлака в материалах, как с силикатным (85Si) и с боратным флюсом (85B), так и в плавленом кальцинате (шлаке - MS) фаза нефелина является основной, а бритолит и магнетит – дополнительными.

Стекломатериалы, содержащие имитатор шлака в количестве до 50 масс.%, а с боратным флюсом – до 85 масс.%, даже после отжига плохо раскристаллизованы, доля кристаллической составляющей не превышает 5–10 об.%, а размеры кристаллов меньше диаметра электронного зонда, что не позволяет сколько-нибудь точно определить их химический состав. На электронных микрофотографиях образца с 75Si (рисунок 1, 1 и 2) достаточно хорошо различимы распределенные в ликвирующей стеклофазе удлинненные более темные и более светлые 
кристаллы, которые могут быть отнесены, соответственно, к нефелину 
и бритолиту, чьи составы хорошо пересчитываются на 
формулы Na0.69K0.19Ca0.12 Sm0.01Al0.82Fe0.11Si1.00P0.07O4.08 и (Na2.82K0.68Ca2.04Fe2.57Al1.72Sm0.17)(Si4.52P0.70 Al0.78)O26-x.

Рис. 1 – СЭМ изображения образцов 75Si (1,2), 75B (3,4), 85Si (5-7), 85B (8,9) 
и MS (10-12)

Рис. 2 – Рентген-дифрактограммы закаленных (слева) и медленно охлажденных материалов (справа)

В изученных нами материалах фаза бритолита аккумулирует самарий (имитатор трехвалентных актинидов, в частности Pu3+, Am3+, Cm3+, и лантанидов).

В системе с силикатным флюсом нормированные выходы Na, Si и Sm снижаются при увеличении содержания шлака в закаленных и медленно охлажденных материалах от 75 до 90 масс.%. В системе с боратным флюсом разница в величинах нормированных выходов элементов между закаленными и медленно охлажденными образцами более заметна. В целом, нормированные выходы B, Na и Si из шлакосодержащих стеклокерамик намного меньше, чем положено по стандарту EPA5 и сравнимы с величинами, найденными для стекол с имитаторами ВАО SRNL, в частности, разработанными для иммобилизации высокоалюминатных ВАО SB46 (табл. 2).

Таблица 2

Результаты испытаний по методике PCT-A самарий-содержащих образцов 
с различным содержанием шлака

| Образец | Содержание шлака, масс.% | Нормированный выход, г/л |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B | Na | Si | Sm |
| 75Si, закалка | 75 | - | 2.44 | 1.75 | 0.25 |
| 75Si, медленное охлаждение | 75 | - | 2.48 | 1.73 | 0.24 |
| 85Si, закалка | 85 | - | 1.58 | 1.32 | 0.20 |
| 85Si, медленное охлаждение | 85 | - | 1.57 | 1.30 | 0.21 |
| 90Si, закалка | 90 | - | 1.55 | 1.00 | 0.12 |
| 90Si, медленное охлаждение | 90 | - | 1.56 | 1.03 | 0.10 |
| MS, закалка | 100 | - | 2.03 | 0.64 | 0.08 |
| MS, медленное охлаждение | 100 | - | 2.05 | 0.60 | 0.05 |
| 75B, закалка | 75 | 5.55 | 3.24 | 3.16 | 0.34 |
| 75B, медленное охлаждение | 75 | 5.77 | 3.26 | 3.25 | 0.30 |
| 85B, закалка | 85 | 3.17 | 2.17 | 2.54 | 0.26 |
| 85B, медленное охлаждение | 85 | 6.23 | 4.32 | 5.47 | 0.22 |
| 90B, закалка | 90 | 0.84 | 1.67 | 1.09 | 0.17 |
| 90B, медленное охлаждение | 90 | 2.11 | 3.73 | 2.20 | 0.15 |
| SB4-60 (стенд)6 | 60 | 0,66 | 0,57 | 0,32 | - |
| SB4-50 (промышленная)6 | 50 | 1,00 | 0,60 | 0,34 | - |
| Стандарт EA (США)5 |  | 18.57 | 13.73 | 3.92 |  |

По данным рентгенофазового анализа и электронной микроскопии образцов, допированных оксидом гафния, материал, полученный закалкой расплава, образован стеклофазой и распределенными в ней наноразмерными (от десятков до сотен нанометров) кристаллами фаз типа нагельшмидтита, в котором часть ионов Ca2+ замещена на равные количества ионов Na+ и Al3+ - Na2Ca3Al2(PO4)2(SiO4)2, гематита (Fe2O3) и примеси шпинели, по-види-мому, магнетитового типа (Fe3O4) – рис. 3, слева. Материал, полученный медленным охлаждением расплава (отожженный) состоит, в основном, из тех же фаз, но в нем в незначительном количестве присутствует нефелин, повышается содержание шпинели, а Fe2O3 кристаллизуется в другой модификации (рис. 3, справа). Также присутствуют следы HfO2. Этот материал несколько лучше раскристаллизован, чем закаленный, но и в нем максимальный размер кристаллов не превышает микрон.

Рис. 3 – Рентген-дифрактограммы закаленных (слева) и отожженных (справа) образцов шлакосодержащих стекломатериалов, допированных гафнием. Н – гематит, NCP – ортофосфат натрия-кальция (NaCaPO4), NCS – натрий-кальций силикат (Na2Ca2Si3O9), Ne – нефелин, Ng – нагельшмидтит, О – оксид гафния, Q – кварц, S – шпинель

При отжиге выкристаллизо-вывается нефелин, который становится главной фазой, а нагельшмидтит – второстепенной. Минорными фазами являются гематит, шпинель и оксид гафния (рис. 5, справа). При дальнейшем разбавлении шлака натрий-дисиликатным флюсом материалы (75Si и 50Si), как после закалки, так и после отжига, становятся более аморфны-ми. В закаленных образцах основной фазой становится фосфат натрия-кальция NaCa-PO4 (рис. 3, слева), а минорными – нефелин и оксид гафния. Отожженные образцы имеют примерно такой же фазовый состав, плохо раскристаллизованы, а по текстуре подобны двум предыдущим 
(рис. 3). В закаленных образцах при содержании натрий-тетраборатного флюса 15 (85В) и 25 масс.% (75В) нагельшмидтит остается практически единственной кристаллической фазой (рис. 3, слева), а образец 50В является аморфным. Отожженный образец 85В хорошо раскристаллизован и имеет достаточно сложный фазовый состав (рис. 5, справа). Основной фазой является нефелин, второ-степенными – шпинель и нагельшмидтит, минорные фазы – гематит и оксид гафния.

Наименьшие величины нормированного выхода ионов Na+ имеют место из образцов, содержащих 85 масс.% оксидов шлака; для кремния наблюдается монотонное снижение величин нормированного выхода с увеличением содержания оксидов шлака в материалах, выход гафния является наименьшим и практически постоянен, как из материалов на силикатной, так и боросиликатной основе. Для боросодержащих материалов выход бора из материала с 85 масс.% шлака несколько ниже, чем из материала с 75 масс.% шлака, но это, скорее всего, связано с понижением концентрации В2О3 в стекломатериалах (табл. 3).

Таблица 3

Результаты испытаний по методике PCT-A гафний-содержащих образцов с различным содержанием шлака

| Образец | Содержание шлака, масс.% | Нормированный выход, г/л |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B | Na | Si | Hf |
| 75Si, закалка | 75 | - | 2.35 | 1.55 | 0.10 |
| 75Si, медленное охлаждение | 75 | - | 2.58 | 1.53 | 0.14 |
| 85Si, закалка | 85 | - | 1.44 | 1.22 | 0.10 |
| 85Si, медленное охлаждение | 85 | - | 1.49 | 1.20 | 0.11 |
| MS, закалка | 100 | - | 2.00 | 0.75 | 0.08 |
| MS, медленное охлаждение | 100 | - | 2.05 | 0.80 | 0.05 |
| 75B, закалка | 75 | 5.66 | 3.35 | 3.02 | 0.14 |
| 75B, медленное охлаждение | 75 | 5.84 | 3.29 | 3.20 | 0.10 |
| 85B, закалка | 85 | 3.65 | 3.17 | 2.77 | 0.10 |
| 85B, медленное охлаждение | 85 | 5.03 | 3.42 | 2.47 | 0.13 |
| SB4-60 (стенд) [127,128] | 60 | 0,66 | 0,57 | 0,32 | - |
| SB4-50 (промышленная) [128] | 50 | 1,00 | 0,60 | 0,34 | - |
| Стандарт EA (США) [137] |  | 18.57 | 13.73 | 3.92 | - |

Сравнение результатов определения фазового состава образцов с HfO2 и Sm2O3 с одинаковым массовым содержанием компонентов показывает, что присутствие даже малых концентраций оксидов (5 масс.%) существенно на него влияет. Прежде всего, это связано с различным кристаллохимическим поведением ионов Hf4+ и Sm3+. Если при низких концентрациях оксидов этих элементов (образцы 50Si и 50В) это влияние мало заметно и различия в фазовом составе образцов определяются в основном особенностями их синтеза, то в образцах, содержащих не менее 75 масс.% шлака, разница в кристаллохимических свойствах ионов Hf4+ и Sm3+ становится главным фактором. Выделяющиеся в стекломатрицах кристаллы имеют размеры порядка десятков и сотен нанометров, редко достигая первых микрон. Подобные материалы, по структуре близкие к ситаллам и при содержании шлака более 75 масс.% обладающие высокой химической устойчивостью (табл. 2, 3), могут рассматриваться как перспективные матрицы для долговременного хранения радиоактивного шлака.

Литература

1. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010). Санитарные правила и нормативы СП 2.6.1.2612-10. –(http//www.base.garant.ru /12177986/).

2. Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Текст]: федер. закон от 11 июля 2011 г. № 190-ФЗ // Рос. газета. – 2011. – 15 июля. – С. 8.

3. Nuclear Waste Forms [Text] / S.V. Stefanovsky, S.V. Yudintsev, R. Giere, G.R. Lump-kin // Energy, Waste and the Environment: A Geological Perspective. Geological Society, London. – 2004. – Special Publication. – 
V. 236. – P. 37–63.

4. Nuclear Waste Materials Handbook (Test Methods). USDOE Technical Information Cen-ter, Washington, DC, Report DOE/TIC-11400, 1981.

5. Standard Test Methods for Determining Chemical Durability of Nuclear Waste Glasses: The Product Consistency Test (PCT) [Text] // ASTM Standard, Р. 1285-94, ASTM, Philadelphia, PA, 1994.

6. Дмитриев, С.А. Обращение с радиоактивными отходами: учеб. пособие для студен-тов [Текст] / С.А. Дмитриев, С.В. Стефановский. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2000, 125 с.

7. ГОСТ Р 52126-2003. Отходы радиоактивные. Определение химической устойчиво-сти отвержденных высокоактивных отходов методом длительного выщелачивания. Госстандарт России. М., 2003.

8. Iron-Phosphate Based Chemically-Bonded Phosphate Ceramics for Mixed Waste Stabili-zation [Text] / A.S. Wagh, D. Singh, S.Y. Jeong, A.S. Aloy // Proc. Waste Management ’97, March 2-7, 1997. Tucson, AZ, 1997, 
CD-ROM.