УДК 66.018.83 + 546.261:28 + 621.793

Возможности  применения  керамических  материалов 
в  узлах  ГТД

Прокофьев В.А. 1; Сорокин О.Ю. 1

lab13@viam.ru

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)

1Federal state unitary enterprise «All-Russian scientific research institute of aviation material», State research center of the Russian Federation (FSUE «VIAM»)

На современных гражданских ТРДД большой тяги уровень температуры газа перед турбиной практически сравнялся с уровнем температуры перед турбиной военных ТРДД. Максимальная температура газа перед ротором ТВД достигает  порядка 1600°С. Рабочие и сопловые лопатки турбины работают в непосредственном соприкосновении с высокотемпературным газом, при этом допустимая температура лопаточных сплавов ниже рабочих температур газа перед каждым венцом на (200–500)°С. Наибольшую трудность представляет обеспечение надежности рабочих лопаток, особенно в турбине высокого давления.

Это означает, что рабочие (и сопловые) лопатки, камера сгорания (жаровая труба) являются наиболее теплонагруженными деталями ГТД, которые подвержены термической усталости, вибрации, газовой коррозии и эрозии, действию газовых нагрузок. Кроме того, рабочие лопатки подвергаются действию центробежных сил.

Наиболее перспективными материалами для изготовления теплонагруженных неподвижных и движущихся деталей ГТД c рабочей температурой выше 1200°С являются керамические композиционные материалы (ККМ от англ. CMC – ceramic matrix composite).

Основными преимуществами ККМ по сравнению с никелевыми жаропрочными сплавами (НЖС) являются:

- На 2/3 более низкая плотность (2–3 г/см3) по сравнению с НЖС;

- Более высокая рабочая температура деталей на их основе ККМ по сравнению с НЖС (ΔТ>150–200°C),

- Сохранение высокого уровня физико-механических свойств при температурах Т>1200°C.

Основными технологиями получения керамических композиционных материалов и изделий на их основе являются [1–3]:

- Реактивная инфильтрация расплава (reactive melt infiltration, RMI);

- Горячее прессование (hot pressing (HP), искровое плазменное спекание  (spark plasma sintering(SPS)), спекание без приложения давления (pressureless sintering);

- Инжекционное литье (injection molding);

- Инфильтрация полимерного керамообразующего прекурсора с последующим пиролизом (polymer (precursor) infiltration and pyrolysis, PIP);

- Химическая инфильтрация из газовой фазы (chemical vapor infiltration, CVI);

- Инфильтрация суспензии (slurry infiltration, в т.ч. nano-Infiltration and Transient Eutectic Phase Process (NITE));

- Селективное лазерное спекание (сплавление) (selective laser sintering).

Одним из основных недостатков, до сих пор сдерживающим применение керамических материалов в авиационной техники, являлось их невысокая трещиностойкость (вязкость разрушения, численно определяемая коэффициентом интенсивности напряжений К1С), а значит, низкий уровень надежности, определяющий ресурс работы изделий авиационного назначения.

Таким образом, для повышения трещиностойкости керамических материалов необходимо обеспечить их армирование непрерывными волокнами или волокнистыми материалами в виде ленты, ткани и т.д., а также дисперсными частицами, пластинами, усами, дискретными волокнами и др.

В таблице 1 приведены некоторые свойства дисперсно-упрочненных керамических композиционных материалов и области их применения в перспективных ГТД.

Таблица 1

Свойства керамических дисперсно-упрочненных керамических материалов [4-7]

| Производитель Свойства | ОАО «ЦНИИСМ», Россия | ONERA, Франция | NASA, США |
| --- | --- | --- | --- |
| Состав | SiC(30-40 об%) – алмаз(50-60 об.%) - Si(~10 об.%) | Si3N4 (70 об%) – MoSi2 (26,5-30 об.%), cпекающие добавки - MgO/CeO2/Lu2O3/Y2O3 | SiC (дискретное волокно Si-TUFF, до 65об%) – SiC |
| Область применения | Элементы соплового аппарата (верхние/нижние полки и полые лопатки) малоразмерного газотурбинного двигателя | Лопатки соплового аппарата | Лопатки (сегменты из нескольких лопаток) соплового аппарата |
| Метод получения | Жидкофазное силицирование | Искровое плазменное спекание (1600-1700оС, 5-15 мин) | Метод 3D печати |
| Плотность, г/см3 | 3,3 | 4-4,3 (95% от теор.) | 2,10-2,15 |
| Пористость, % | - | <1 | - |
| Теплопроводность, Вт/м*К | 300…600 | - | - |
| ТКЛР, 10-6/K | 2,0…2,3 | - | - |
| Предел прочности на изгиб, МПа | 300…450 (при Т=1000… 1200°С) | 717 | 70 |
| Модуль упругости, Гпа | 500-830 | 302 | - |
| Вязкость разрушения К1С, МПа˖м1/2 | - | 9,5±1,5 | - |
| Микротвердость (Hv), ГПа | 50 | 13,4±1,5 | - |
| Рабочая температура, оС | 1500 | 1400-1500 | 1500 |

Материал с карбидокремниевой матрицей, армированный порошком синтетического алмаза (материал типа «скелетон»), обладает высокой теплопроводностью, прочностью, твердостью, низким ТКЛР, что определяет его высокую стойкость к высоким градиентам температур, возникающим при нагреве и охлаждении двигателя. В работе [4] рассмотрена возможность получения сегмента СА на основе данного материала методом диффузионной сварки (спекания) полок и лопатки с применением высокотемпературного клея, позволяющего получать неразъемное соединение с прочностными свойствами шва, сопоставимыми с прочностью основного материала. Однако отмечается, что при разработке соплового аппарата необходимо учитывать хрупкость и высокий модуль упругости алмаз/SiC материала.

Во Французском центре аэрокосмических исследований ONERA (Франция) по проекту HYSOP («Hybrid Silicide-based Lightweight Components for Turbine and Energy Applications») были разработаны материалы на основе  Si3N4, полученные методом искрового плазменного спекания. Для повышения степени обрабатываемости и улучшения механических характеристик материала в его составе дополнительно содержится силицид молибдена в количестве 30 об.% [5].

По мнению авторов работы также перспективным материалом для некоторых турбинных деталей ГТД является керамический материалы на основе двойных или тройных оксидных систем: Al2O3/GdAlO3, Al2O3/Y3Al5O12/ZrO2 с рабочей температурой до Т=1700°С, полученные направленной кристаллизацией эвтектик (directionally solidified eutectic). Однако авторы признают, что метод является сложным в технологическом исполнении, т.к. требует специальные плавильные печи [6].

Возможности 3D печати при изготовлении сегментов соплового аппарата 1-ой ступени турбины высокого давления (ТВД) рассмотрены в проекте «Полностью неметаллический ГТД, полученный с применением аддитивных технологий», выполненным исследовательским центром Гленна (NASA)  совместно с Принстонским университетом (США), аэрокосмическим институтом Огайо (США), компанией Honeywell (США), компанией RP+M (Rapid Prototyping+Manufacturing, США).

В работе применяли принтер трехмерной печати модели ExOne M-Flex (США). Исходными компонентами являлись:

- SiC порошки со средним размером зерна 53, 45, 23 и 9 мкм;

- Пропитывающий раствор на основе керамического прекурсора (поликарбосилана), SiC порошка, фенольной смолы, наполненной  порошками С, SiC, Si, а также чистого кремния.

- Армирующий наполнитель в виде дискретного SiC волокна (диаметр филамента – 7 мкм, длина – 65–70 мкм, модуль упругости – 
350 ГПа).

Было установлено, что после проведения 3-х пропиток пропитывающим раствором плотность ККМ возрастает до значения 
(2,10–2,15) г/см3, при этом наполнение керамического SiC материала дискретным волокном до 65об.% позволяет практически в 2 раза повысить прочность на изгиб до значения σизг=70 МПа (4-х точечный метод испытания). Отмечается, что оптимальный подбор гранулометрического состава SiC  порошка позволяет добиться достаточно плотной упаковки керамического материала (рис. 1). Тем не менее,  получить полностью беспористый ККМ, вероятно, не удается, о чем свидетельствуют снимки микроструктуры лопаток соплового аппарата, представленные в работе NASA [7].

| а | б |
| --- | --- |
| Рис. 1 – Лопатки соплового аппарата и микроструктура карбидокремниевого материала, упрочненного дискретными волокнами SiC |  |

Проведенные в компании General Electric экспериментальные исследования применимости  керамических материалов для изготовления рабочих лопаток показали, что, например, керамика на основе Si3N4 марки SN-282 производства компании Kyocera (средний коэффициент интенсивности напряжений К1С=(6…7)МПа·м1/2) полностью разрушается при попадании в керамическую пластину металлического шарика с Φ=4мм со скоростью 121 м/с (рис. 2). При попадании шарика в пластины из ККМ со скоростью 121 м/с или 427 м/с разрушения не наблюдаются, отмечается появление сквозного отверстия с диаметром близким к диаметру шарика [8].

| а | б |
| --- | --- |

| Рис. 2 – Результаты баллистических испытаний керамического материала на основе Si3N4 (SN-282) и ККМ класса SiC/SiC (HiperComp) |  |
| --- | --- |

В связи с этим, для изготовления наиболее теплонагруженных изделий ГТД, подверженных значительным динамическим нагрузкам в условиях воздействия продуктов сгорания топлива, зарубежные компании (General Electric, Snecma Propulsion Solide и др.) предлагают применять керамические композиционные материалы, армированные непрерывными волокнами, как правило, на основе SiC. В настоящий момент только 
2 страны – Япония и США промышленно выпускают SiC волокна марок Nicalon (Япония), Tyranno (Япония), Sylramic (США) для производства ККМ. Условно карбидокремниевые волокна можно разделить на 3 поколения в зависимости от степени совершенства их кристаллической структуры, стехиометрии (С/Si) что, в свою очередь, способствовало повышению свойств SiC волокна - плотности, модуля упругости, однако, привело к увеличению их стоимости до €8000/кг и выше [9].

Следует отметить, что бескерновые SiC волокна 3-го поколения с диаметром филамента 10–12 мкм (диаметр керновых волокон свыше 
75 мкм) удовлетворительно поддаются переработке в тканные продукты на специальных станках и в настоящее время рассматриваются в качестве армирующих компонентов ККМ на рабочие температуры до 1400°С в окислительной среде и продуктах сгорания топлива.

Достигнутый уровень свойств SiC волокон 3-го поколения, например, позволил компании General Electric впервые в мире в 2016 году изготовить сектора ТВД и рабочую лопатку ТНД, провести их стендовые испытания и установить в новый двигатель LEAP самолетов Boeing737 МАХ, Airbus A320 neo, а также к 2018 году планируется установить в двигатель GE9X следующего поколения самолетов Boeing 777) [10].

Необходимо подчеркнуть, что работа по созданию ККМ в General Electric по созданию элементов конструкций ГТД началась в 80-х годах 20 столетия, т.е. компания имеет опыт работы в данной области более 30 лет.

В таблице 2 приведены данные по керамическим композиционным материалам, изделия из которых в настоящее время применяются в зарубежных гражданских и военных самолетах.

Как следует из таблицы 2, керамические композиционные материалы на основе углеродного волокна (С/SiC), как правило, не рассматриваются в качестве конструкционного материала для изготовления наиболее теплонагруженных роторных элементов конструкций ГТД с ресурсом работы в несколько тысяч часов при температуре выше (1150–1200)°С (верхнего предела рабочих температур НЖС).

Наиболее высокие прочностные показатели, в частности по значению предела длительной прочности при температуре Т=1315°С и нагрузке в 95 МПа были получены компанией General Electric на ККМ класса SiC/SiC марки HiPerComp с защитным покрытием.

Как следует из таблицы 2, основными теплонагруженными элементами конструкций ГТД из ККМ (С/SiC, SiC/SiC), применяемые как в гражданских, так и в военных зарубежных самолетах являются: лопатки ТНД/ТВД, сектора ТВД, сегменты жаровой трубы, стабилизатор пламени, створки сопла изменяемого вектора тяги и др.

Таблица 2

Свойства керамических композиционных материалов, армированных волокном 
(С или SiC) зарубежного производства [11-12]

| Производитель Свойства | Snecma Propulsion Solide (Франция) |  | General Electric (США) |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка ККМ | SEPCARBINOX A500 | CERASEP A416 | HiPerComp |
| Область применения | Створки сопла изменяемого вектора тяги двигателя F100 (истребители F15 и F16), М88(истребитель Рафаль) | лопатки ТНД в двигателе CFM56-5B, сегментная жаровая труба, стабилизатор пламени, сектора ТВД | лопатки ТНД в двигателе F414, сектора ТВД в двигателе LEAP(737 МАХ, A320 neo), GE9X (след. покол. 777) |
| Тип ККМ | С/(Si-С-В) | SiC/SiC (c добавкой B4C) | SiC/SiC |
| Метод получения | Химическая инфильтрация из газовой фазы (CVI) | Химическая инфильтрация из газовой фазы (CVI) | Жидкофазное силицирование (LSI) |
| Марка волокна | ПАН волокно | Hi-Nicalon S | Hi-Nicalon S |
| Содержание волокна, об.% | 40 | 40 | 24 |
| Тип интерфазного покрытия | - | пироуглерод | BN |
| Плотность, г/см3 | 1,90-2,10 | 2,40-2,50 | - |
| Пористость, % | 12-14 | 5-7 | - |
| Теплопроводность, Вт/м*К | 13(по х) 4(по z) | 9(по х) 6(по z) | - |
| ТКЛР, 10-6/K | 2,5 | 4,5 | - |
| Предел прочности на растяжение, МПа | 230 (при 20°С) | 360 (при 20°С) | - |
| Модуль упругости, ГПа | 65 | 240 |  |
| Предел длительной прочности, МПа/ ч | 160/100 (при 1200°С) | 120/200(при 1400°С) | 95/4000 (при 1315°С, с покрытием) |
| Вязкость разрушения К1С, МПа˖м1/2 | - | 30 |  |

Для достижения высоких теплофизических и физико-механических характеристик ККМ и изделий из них компании Snecma Propulsion Solide и General Electric особое внимание уделяют следующим аспектам технологии получения ККМ и изделиям на их основе:

- Выбор интерфазного покрытия на волокно и способ его нанесения;

- Архитектура ККМ;

- Технология получения матричного материала ККМ;

- Выбор защитного покрытия;

Выбор интерфазного покрытия на волокно (и способ его нанесения) играет достаточно важную роль, поскольку оно должно  выполнять несколько функций: (1) отклонять трещины на границе раздела волокно-матрица, (2) передавать механическую нагрузку от матрицы к волокну, (3) сохранять химическую и микроструктурную стабильность во всем рабочем интервале температур и (4) быть устойчивой к окислению и защищать волокно (углеродное, карбидокремниевое и др.) от воздействия кислорода, продуктов сгорания топлива. В настоящее время интерфазные покрытия на основе пироуглерода или гексагонального нитрида бора уже не в полной мере удовлетворяют предъявляемым к ним требованиям, поэтому перспективными являются системы на основе более тугоплавких ZrO2, карбидов (SiC,TaC и др.), германатов циркония, Al2O3-SiO2-Y2O3и др [13–14]. Наиболее перспективными методами нанесения интерфазных покрытий являются: CVD, золь-гель метод и др.

Анализ литературных источников показал, что для увеличения прочностных характеристик, в т. ч. сдвиговых характеристик керамического композиционного материала архитектура ККМ должна быть трехмерной (3D) или 2,5D, т.е. содержать ось армирования в направлении Z.

Получение матричного материала ККМ возможно любым из доступных методов (CVD, PIP, RMI и др.), однако наилучшие теплофизические и физико-механические результаты могут быть гарантированы при сохранении интерфазного покрытия, SiC волокна (температура термообработки/силицирования/прессования должна быть не выше получения карбидокремниевых волокон), обеспечении наименьшего содержания свободного Si в материале, наименьшего значения пористости,   однородности материала по всему его объему и др.

Для защиты от окисления и воздействия паров воды кремнийсодержащую керамику и ККМ необходимо защищать с помощью покрытий, причем наиболее высокотемпературными и с высоким ресурсом работы являются таковые на основе стеклокристаллических систем, содержащие высокотемпературные оксиды - Al2O3, Y2O3, ZrO2, HfO2 и силикаты РЗМ. Покрытия также должны быть многослойными [15].

Литература

      - Naslain, R. R. Design, preparation and properties of non-oxide CMCs for application in engines and nuclear reactors: an overview/ Composites Science and Technology//  Vol.64. – 2004. – P. 155–170.

      - Noviyaanto, A. Characteristics of SiCf/SiC hybrid composites fabricated by hot pressing and spark plasma sintering / Advances in Applied Ceramics// Vol. 110. №7. – 2011. - P. 375–382.

      - Shaoming, D. Preparation of SiC/SiC composites by hot pressing, using Tyranno-SA fiber as reinforcement / J. Am. Ceram. Soc.// Vol. 86  - №1. – 2003. - P. 26-32.

      - Каримбаев Т.Д. Разработка и экспериментальные исследования неметаллических деталей и узлов горячей части перспективного газотурбинного двигателя/ Т.Д. Каримбаев, М.А. Мезенцев, А.Ю. Ежов //Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета / Том 14, №3, Ч.1, 2015. С. 128–138.

      - Julian-Jankowiak A. Potential of innovative ceramics for turbine applications / Julian-Jankowiak A., R. Valle, M. Parlier // Materials at High Temperatures. 2016.  P 1–8.

      - Guedou J.-Y. Materials evolution in hot parts of aero-turbo-engines / J.-Y. Guedou // 27th INTERNATIONAL CONGRESS OF THE AERONAUTICAL SCIENCES (ICAS 2010). 19-24 сентября 2010. Ницца. Франция.

      - Halbig, M., Singh M. Additive manufacturing of SiC-based ceramics and ceramic matrix composites / 11th International Conference on Ceramic Materials and Components for Energy and Environmental Applications, Vancouver, B.C., Canada, June 14-19, 2015.

      - Corman, G. Melt infiltrated composites (HIPERCOMP) for gas turbine engine applications. Phase II Final Report for the Period May 1994 - September 2005. GE Global Research High Temperature and Structural Ceramics Laboratory Niskayuna, NY 12309, 2006.

      - Flores, O. Ceramic fibers based on SiC and SiCN systems: current research, development, and commercial status / O. Flores,  R. Bordia, D. Nestler, W. Krenkel, G. Motz // Adv. Eng. Mater. – 2014. – Р. 1-16.

      - Corman, G. General Electric company: selected applications of ceramics and composite materials / G. Corman, R. Upadhyay, S. Sinha, S. Sweeney, S. Wang, S. Biller,  K. Luthra // Materials Research for Manufacturing. 2016. P. 59–91.

      - Baroumes, L. An improved long life duration ceramic matrix composite material for jet aircraft engine applications /L. Baroumes, E. Bouillon, F. Christin // 24th international congress of the aeronautical sciences ICAS 2004. – 2016. - P. 1–10.

      - Lacombe, A. Ceramic matrix composites to make breakthroughs in aircraft engine performance / A. Lacombe, P. Spriet, A. Allaria, E. Bouillon, G. Habarou // 50th Structures, Structural Dynamics, and Materials Conference. 4 - 7 May 2009, Palm Springs, California.

      - Бакланова Н.И. Интерфейсные покрытия на армирующих углеродных и карбидокремниевых волокнах для композитов с керамической матрицей. Дисс. д.х.н. - Новосибирск. 2010. – 380 с.

      - Апухтина Т.Л. Способ получения высокотемпературных защитных покрытий на карбидокремниевых волокнах. Дисс. к.т.н. – Москва. 2015. – 149 с.

      - Corman, G. Melt infiltrated ceramic matrix composites for shrouds and combustor liners of advanced industrial gas turbines. Final Report. GE Global Research Advanced Ceramics Laboratory Niskayuna, 2010.