УДК.7.023.224:536.2.023629

Дизайн  функционально-градиентных  оксидных  слоев  на  металлах

Design  of  functionally  graded  oxide  multilayers  on  metals

Садыков В.А.1,2, д.х.н.; Павлова С.Н.1, к.х.н.; Беспалко Ю.Н.1, к.х.н.;

Федорова Ю.Е.1; Боброва Л.Н.1, к.т.н.;  Саланов А.Н.1, к.х.н.;

Стояновский В.О.1, к.ф.-м.н.; Ларина Т.В.1, к.ф.-м.н.;

Ульяницкий В.Ю.3, д.т.н.; Винокуров З.С.1; Кривенцов В.В.1, к.х.н.

V.A. Sadykov1,2, S.N. Pavlova1,  Y.N. Bespalko1,  Y.E. Fedorova1 , L.N. Bobrova1,  A.N. Salanov1, V.O. Stoyanovsky1, T.V. Larina1, V.Yu. Ulianitsky3, Z.S. Vinokurov1,2 , V.V. Kriventsov1

sadykov@catalysis.ru; pavlova@catalysis.ru; bespalko@catalysis.ru; fedorova@catalysis.ru; lbobrova@catalysis.ru; salanov@catalysis.ru; stoyn@)catalysis.ru; larina@catalysis.ru; uluanv@mail.ru; vinzux@mail.ru; kriven@mail.ru

1 Институт Катализа им. Борескова, Новосибирск, Россия

1 Boreskov Institute of Catalysis, Novosibirsk, Russia

2 Новосибирский Государственный Университет, Новосибирск, Россия

2 Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia

3 Институт Гидродинамики им. Лаврентьева, Новосибирск, Россия

3 Lavrentiev Institute of Hydrodynamics, Novosibirsk, Russia

Аннотация:

Функционально-градиентные термобарьерные покрытия с низкой  теплопроводностью и высокой стойкостью к термоударам были созданы детонационным напылением на Ni-Cr суперсплав подслоя NiCrAlY и основного слоя YSZ, покрытого затем тонким слоем совместимых с ним  оксидных нанокомпозитов, наносимых из суспензий в изопропаноле.

Ключевые слова:

термобарьерные покрытия; нанокомпозиты; нанесение и характеризация; теплопроводность; стабильность к термоударам.

Abstract:

Functionally graded thermal barrier coatings with a low thermal  conductivity and high thermal shock stability were manufactured  by detonation spraying  NiCrAlY bond coat and  YSZ top coat on Ni-Cr superalloy substrate, with finishing nanocomposite perovskite-fluorite (pyrochlore) or perovskite –hexaaluminate layers supported by slip casting.

Keywords:

thermal barrier coatings; nanocomposites; deposition and characterization; thermal conductivity; thermal shock stability.

Реферат

Разработаны методики синтеза нанокомпозитов  LaAlO3 - La2Zr2O7, LaAlO3 – LaMg(Cu, Mn)Al11O19 , La2Zr2O7 –YSZ для термобарьерных покрытий. Детонационное напыление было использовано для нанесения подслоя NiCrAlY и  верхнего  слоя YSZ на пластины из Ni суперсплава, а   финишные слои нанокомпозитов  были нанесены на слой YSZ  из суспензий.

Генезис текстуры слоев, их состава и реальной/дефектной структуры после прокаливания на воздухе и термоударов  был изучен комплексом дифракционных и спектроскопических  методов. Показана  хорошая адгезия и совместимость всех слоев при низкой общей теплопроводности покрытий. После термоударов финишные слои сохраняют пористость, нанокристалличность и разупорядочение, необходимые для низкой теплопроводности и отсутствия трещин.

Введение

Повышение энергоэффективности и срока службы современных газовых турбин критически зависят от улучшения характеристик термобарьерных покрытий (ТБП) [1–4]. Поэтому разработка новых материалов для термобарьерных покрытий [2, 5–9], оптимизация их структуры/микроструктуры [1, 2, 10] и разработка новых эффективных и экономичных методов их нанесения [1, 11–13]  в настоящее время находятся среди наиболее важных задач материаловедения, связанных с энергетикой. Традиционно используемый для таких покрытий допированный иттрием диоксид циркония (YSZ)  имеет такие недостатки как сильная зависимость его характеристик от метода нанесения и взаимодействие с подслоем на основе Ni-Al-Cr сплава [1, 5]. Это привело к тестированию ряда материалов на основе сложных оксидов со структурой пирохлора, гексаалюмината перовскита и т.д., обладающих низкой теплопроводностью и совместимостью с  YSZ в качестве покрывающих его верхних слоев, как однофазных, так и смешанных с ним в разных соотношениях в так называемом функционально градиентном дизайне, что позволило повысить устойчивость к термоударам [1, 18].

Для нанесения термобарьерных покрытий используются такие методы как распыление плазмой, пламенем горелки, испарение электронным пучком, лазерным нагревом, химическое осаждение из паров, золь-гель метод, напыление воздушной кистью и т.д. [1, 4, 12, 14, 15, 19, 20]. Хотя испарение электронным пучком наиболее энергозатратно, оно позволяет обеспечить  так называемую перистую структуру слоя с вертикальными порами между отдельными зернами YSZ, наиболее устойчивую к термоударам. В этом отношении представляет несомненный интерес использование существенно более экономичного метода детонационного напыления, основанного на детонации смеси ацетилена и воздуха и введении напыляемых порошков в газовый поток продуктов 
[21–23]. Для нанесения слоев нанокомпозитов на подложки со слоем YSZ перспективным также представляется метод нанесения путем погружения в суспензии порошков в изопропаноле с добавлением ПАВ (поливинилбутираля), ранее успешно использованный в дизайне тонкопленочных твердооксидных топливных элементов и нанесенных мембран для выделения кислорода из воздуха [24].

В данном докладе представлены результаты исследований, направленных на дизайн бинарных нанокомпозитов на основе термостабильных оксидов со структурами перовскита  (LaAlO3), пирохлора  (La2Zr2O7) и гексаалюмината  (LaCuAl11O19)  для верхних слоев ТБП, покрывающих основной слой из 8YSZ , а также применение новых технологий – детонационного напыления и погружения подложек в суспензии  для  изготовления ТБП.

Экспериментальная часть

Материалы. В качестве подложек для нанесения ТБП использовали диски диаметром 18 мм и толщиной  1 мм,  вырезанные лазером из фольги Ni-Cr- суперсплава (Ni ~70%, Cr ~20%). Для нанесения связывающего подслоя использовался порошок Ni-Cr-Al сплава  (65%Ni, 21%Cr, 14%Al). Для нанесения основного слоя ТБП был использован порошок 8YSZ (Metco 204 NS) со средним размером агрегатов частиц  12510  микрон.

Сложные оксиды 8YSZ, LaAlO3, La2Zr2O7 и LaCuAl11O19 были приготовлены методом Пекини [24, 25]. После разложения полимерных предшественников – комплексов катионов с эфирами лимонной кислоты и этиленгликоля оксиды были прокалены на воздухе при 700°C. Смесь нанокристаллических оксидов в весовом отношении 1:1 была дипергирована в изопропаноле с добавлением 1 вес.% поливинилбутираля используя диспергатор T25 (ULTRA-TURRAX IKA, Германия).  Суспензия с содержанием твердой фазы до   20 вес.%) была высушена при комнатной температуре. Порошки были спрессованы в таблетки при давлении   
~20 MПa и прокалены на воздухе при 1000–1300°C в течение 2 часов.

Процедуры нанесения и обработки. Связывающий слой (~50 microns)  и верхний слой 8YSZ (~ 100 microns) были последовательно нанесены на подложки введением порошков в поток высокотемпературных продуктов детонации смеси ацетилена с воздухом  используя комплекс CCDS2000 (разработка Института гидродинамики им. Лаврентьева СО РАН, Новосибирск). Для предотвращения окисления связывающего слоя он был нанесен в восстановительных условиях, а слой 8YSZ – в окислительных. Завершающие слои нанокомпозитов были нанесены на слой 8YSZ путем погружения в суспензии в изопропаноле. Нанесенные слои были высушены при комнатной температуре и спечены на воздухе медленно повышая температуру до 1100°С в течение 2 часов и выдерживая при этой температуре 3 часа. При необходимости процедура нанесения повторялась несколько раз для обеспечения толщины слоя 20 микрон.

Термоудары были проведены путем нагрева подложки с нанесенными слоями ТБП открытым пламенем кислородно-водородной горелки до 1200°C (контроль пирометром) в течение 5 минут, выдерживанием при этой температуре 5 минут и затем охлаждением до комнатной температуры при контакте с воздухом в течение ~5 мин, с последующим повторением цикла.

Характеризация.  Удельная поверхность  образцов была определена экспресс-методом БЭТ  используя данные термодесорбции  Ar на приборе  SORBI-M. Пористая структура композитов, спеченных при 1100°, была охарактеризована с использованием изотерм адсорбции –десорбции азота при 77 K на приборе  ASAP-2400 Micrometrics.

Изображения просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) были получены на микроскопе JEM-2010 (разрешение 1.4 Å, напряжение  200 кВ). Анализ элементного состава был произведен с помощью спектрометра EDX, оснащенного Si(Li) детектором (разрешение по энергии 130 эВ). Для приготовления образцов для исследования порошки были диспергированы в этаноле ультразвуком при частоте 35 кГц. Суспензия была нанесена на пористую углеродную подложку на  Mo решетке и высушена при  20°C.

Исследование нанесенных слоев с помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) было проведено на микроскопе  JSM 6460SV (JEOL Ltd.) оборудованным анализатором EDX INCA (Oxford Inst.). Для приготовления сечений образца подложки с нанесенным ТБП она фиксировалась в эпоксидной смоле, разрезалась и сечение полировалось  Cr2O3.

Дифрактограммы  были получены на дифрактометре  D8 Advance (Bruker, Germany) используя монохроматическое  Cu Kα излучение  (λ=1.5418 Å) в области 2θ 5–90°. Анализ дифракционных картин был произведен с использованием программ Diffrac. EVA (Bruker), идентификация фаз с помощью базы данных ICDD PDF-2 and ICSD. Размер областей когерентного рассеяния оценивался по уравнению Селякова–Шерера.

Исследования релаксации параметров фаз в ТБП при нагреве на воздухе  путем дифракционных экспериментов in situ на синхротронном излучении (СИ) были проведены в Сибирском центре СИ (Институт ядерной физики им. Будкера, Новосибирск) с использованием высокотемпературной камеры  Anton Paar XRK900 и детектора OD-3M [26].

Спектры EXAFS Zr-K края поглощения  были получены на станции  EXAFS в Сибирском центре СИ в режиме  флюоресценции с шагом 
~1.5 eV [27]. Обработка спектров была произведена с использованием стандартных процедур [27–28].

Электронные спектры диффузного отражения (ЭСДО) были записаны на спектрометре Shimadzu 8300 , оснащенном ячейкой DRS 8000.

Спектры фотолюминесценции Dy3+ в  8YSZ (концентрация Dy3+ в   
<0.2 %) были записаны при комнатной температуре на спектрометре Cary Eclipse (Varian) при длине возбуждающего излучения 351 нм.

Измерения температуропроводности для спеченных таблеток и подложек из никелевого суперсплава с нанесенным ТБП были проведены с использованием лазерного импульсного нагрева  (прибор  NETZSCH LFA 457 MicroFlash)  в зависимости от температуры образца в области 25-1100°C в атмосфере аргона.  Перед проведением измерений обе поверхности  образцов были покрыты тонким слоем графита. Теплопроводность (Вт/м K) была оценена из величин температуропроводности , удельной теплоемкости  и реальной плотности  образцов в зависимости от температуры до 1100°C, в соответствии с уравнением  (1):

.                                                     (1)

Зависимость удельной теплоемкости от температуры была рассчитана с использованием теоретических уравнений, выведенных на основе описания экспериментальных данных [29].

Результаты и обсуждение

Сложные оксиды и нанокомпозиты. Удельные поверхности оксидов, приготовленных методом Пекини и прокаленных при 700°C, находятся в области  30–50 м2/г. Для нанокомпозитов, прокаленных при  700–900°C, поверхность изменяется в интервале 30–20 м2/г, а после 1200oC она снижается до 1–3 м2/г. Нанокомпозиты сохраняют пористость (размер пор  ~15 нм и объем до 0.06 см3/г) даже после спекания при 1100°C.

Кристаллизация 8YSZ происходит после прокаливания при 700°C, оксидов La2Zr2O7  и LaAlO3 – после 900°C, а фазы гексаалюмината LaCuAl11O19 –после 1000°C. Для нанокомпозитов La2Zr2O7+YSZ и LaAlO3+ La2Zr2O7  спекание при 1300°C не приводит к появлению новых фаз. Согласно данным электронной микроскопии размеры доменов фаз остаются в нанообласти (20–30 нм), и элементный анализ указывает на небольшое (~ несколько ат.%) перераспределение катионов между ними. Это отражается в спектрах ЭСДО, указывающих на искажение координационной сферы катионов в оксидах (смешение края поглощения).

Для нанокомпозита La2Zr2O7 -LaCuAl11O19 спекание при 1100–1200°C приводит к появлению фаз  LaAlO3 , m- и t-ZrO2, что указывает на сильное взаимодействие между фазами. Элементный анализ показал близкое содержание Cu в доменах сосуществующих фаз, что указывает на быструю миграцию катионов меди  при данных температурах, способствующую перераспределению и других катионов.

Оценка теплопроводности сложных оксидов и нанокомпозитов 
(рис. 1) показала, что она существенно меньше чем у 8YSZ, что делает их перспективными для практического применения.

Рис. 1 – Температурная зависимость теплопроводности  для спеченных при 1200°С сложных оксидов и нанокомпозитов в сравнении с теплопроводностью 8YSZ

Детонационное напыление. Детонационное напыление как связующего слоя сплава NiCrAlY, так и последующего верхнего слоя  YSZ приводит к неровному рельефу поверхности вследствие наличия пор и микротрещин, что достаточно близко к характеристикам слоев, нанесенных с помощью плазменного распыления водных суспензий [13]. После спекания при высокой температуре или серии термоударов пористость слоя YSZ уменьшается, но все же остается заметной, и трещины не возникают (рис. 2).

Рис. 2 – Карта распределения циркония в сечении слоя 8YSZ, нанесенного детонационным напылением на подложку из никелевого суперсплава со связывающим слоем сплава NiCrAl после 90 термоударов кислородно-водородным пламенем

Дифракционные картины на СИ, а также спектры EXAFS показали, что в нанесенном слое 8YSZ сохраняет тетрагональную структуру без появления примесей фаз c- или  m-ZrO2. Таким образом, в отличие от нанесения с помощью энергонапряженных  методов испарения электронным пучком или распыления воздушной плазмой при детонационном испарении не происходит диспропорционирования фазы  
t-ZrO2, что обеспечивает  большую стойкость ТБП к термоударам  [16, 18].

Разупорядоченность структуры нанесенного слоя 8YSZ отражается в снижении координационных чисел Zr-O и  Zr-Zr (EXAFS) и уменьшении ширины запрещенной зоны с 5 эВ для  исходного оксида до 4 эВ в нанесенном слое (данные ЭСДО).

Покрывающие слои нанокомпозитов. ТБП с финишными слоями нанокомпозитов обладают большей пористостью в сравнении со слоем 8YSZ  как после спекания на воздухе, так и после серии термоударов, равно как и отсутствием трещин (рис. 3), что обеспечивает меньшую теплопроводность и отсутствие отслаивания.

| а | б |
| --- | --- |

Рис. 3 – Оптическое (а)  и СЭМ (б) изображение финишного слоя LaAlO3-La2Zr2O5 на поверхности подложки из Ni суперсплава с нанесенными методом детонационного  напыления слоями сплава NiCrAlY  и 8YSZ после 90 термоударов кислородно-водородным пламенем

Спектры ЭСДО показывают красный сдвиг края поглощения в сравнении как с исходными нанокомпозитами, так и со слоем 8YSZ, особенно после термоударов, что указывает на разупорядочение структуры обоих слоев вследствие перераспределения катионов и напряжений на границах доменов, что также способствует снижению теплопроводности. Увеличение интенсивности спектров фотолюминесценции примесных катионов Dy3+  в допированном диоксиде циркония   также указывает на увеличение концентрации кислородных вакансий в их координационной сфере вследствие внедрения катионов La и Al в поверхностные слои доменов 8YSZ.

Для подложек из суперсплава с функционально структурированными термобарьерными покрытиями и финишными слоями нанокомпозитов LaAlO3-La2Zr2O7  и LaCuAl11O19  -La2Zr2O7 величины теплопроводности при 1100 oC  были равны 9.81 and 8.41 Вт/м*K, соответственно, что существенно ниже теплопроводности  самого суперсплава 27 Вт/м*K [31], Таким образом, эффект термобарьерного покрытия на снижение теплопроводности субстрата очевиден.

Выводы:

- Разработаны процедуры синтеза оксидных нанокомпозитов как материалов для верхних слоев термобарьерных покрытий, основанные на методе Пекини для получения нанокристаллических однофазных оксидов  и ультразвуковом диспергировании их смеси в изопропаноле с добавлением поливинилбутираля для приготовления нанокомпозитов.

- Показана высокая разупорядоченность, пористость и низкая теплопроводность этих нанокомпозитов, спеченных при температурах >1100°C,   как у массивных материалов, так и тонких слоев, нанесенных на слой  YSZ, покрывающий  металлическую подложку.

- Показана высокая стабильность к термоударам и химическая совместимость таких нанокомпозитных покрывающих слоев с субстратами YSZ/NiAlCrY/Ni суперсплав.

- Детонационное напыление позволяет нанести связывающий слой из NiAlCrY сплава и покрывающий слой из однофазного t-YSZ с морфологией и свойствами, обеспечиваемыми более затратными методами распыления в плазме.

- Разработанные материалы, методы нанесения и дизайн функционально градиентных термобарьерных покрытий обеспечивают их низкую теплопроводность.

Благодарность:

Работа поддерживалась проектом THEBARCODE FP7-NMP-2012-SMALL-6 и  Министерством образования и науки Российской Федерации

Литература

- Clarke D., Oechsner M. and Padture N. Thermal-barrier coatings for more effi cient gas-turbine engines // MRS Bulletin. 2012. V. 37. P. 891–902.

- Vaßen R.,  Jarligo M., Steinke T., Mack D., Stöver D. Overview on Advanced Thermal Barrier Coatings // Surf. Coat. Technol. 2010. V. 205. 
P. 938–942.

- Padture N., Gell M. and Jordan E. Thermal barrier coatings for gas-turbine engine applications // Science. 2002. V. 296. P.280–284.

- Levi G. Emerging materials and processes for thermal barrier systems // Curr. Opin. Solid State Mater. Sci. 2004. V. P. 77–91.

- Pan W., Phillpot S., Wan C., Chernatynskiy A. and Qu Zh. Low thermal conductivity oxides // MRS Bulletin. 2012. V. 37. P. 917–922.

- Lehmann H., Pitzer D., Pracht G., Vassen R. and Stöver D. Thermal Conductivity and Thermal Expansion Coefficients of the Lanthanum Rare-Earth-Element Zirconate System // J. Am. Ceram. Soc. 2003. V. 86. P.1338–1344.

- Vassen R., Cao X., Tietz F., Basu D. and Stöver D. Zirconates as New Materials for Thermal Barrier Coatings // J. Am. Ceram. Soc. 2000. V.83. 
P. 2023–2028.

- Zhu D.M. and Miller R. A.  Development of Advanced Low Conductivity Thermal Barrier Coatings // Int. J. Appl Ceram. Technol. 2004. 
V. 1. P. 86–94.

- Gadow R. and Lischka M. Lanthanum hexaaluminate — novel thermal barrier coatings for gas turbine applications — materials and process development// Surf. Coat. Technol. 2002. V.151–152. P. 392–399.

- Song X., Liu Z., Suhonen T., Varis T., Huang L., Zheng X., Zeng Y. Effect of melting state on the thermal shock resistance and thermal conductivity of APS ZrO2–7.5 wt.% Y2O3 coatings // Surf. Coat. Technol. 2015. V. 270. 
P. 132–138.

- Zhu D. and Miller R.  Thermal Conductivity and Sintering Behaviour of Advanced Thermal Barrier Coatings // Ceram. Eng. Sci. Proc. 2002. V. 23. P. 457–468.

- Sampath S., Schulz U., Jarligo  M. and Kuroda S. Processing Science of Advanced Thermal-Barrier Systems // MRS Bulletin. 2012. V.  37. P. 903–910.

- Fauchais P., Montavon G. and Bertrand G. From Powders to Thermally Sprayed Coatings// J. Therm. Spray Technol. 2010. V. 19. P. 56–80.

- Preauchat B. and Drawin S. Properties of PECVD-deposited thermal barrier coatings // Surf. Coat. Technol. 2001. V. 142–144. P. 835–842.

- Schulz U., Fritscher K., Ebach-Stahl A.  Cyclic behavior of EB-PVD thermal barrier coating systems with modified bond coats // Surf. Coat. Technol. 2008. V. 203. P. 449–455.

- Harmsworth P., Stevens R. Microstructure of zirconia-yttria plasma-sprayed thermal barrier coatings // J. Mater. Sci. 1992. V. 27. P. 611–616.

- Chen X., Gu L., Zou B., Wang Y., Cao X. New functionally graded thermal barrier coating system based on LaMgAl11O19/YSZ prepared by air plasma spraying // Surface & Coatings Technol. 2012. V. 206. P. 2265–2274.

- Stöver D., Pracht G., Lehmann H., Dietrich M., Döring J., Vassen R.  New Material Concepts for the Next Generation of Plasma Sprayed Thermal Barrier Coatings // J. Therm. Spray Technol. 2004, 
V. 13. P.76–83.

- Ren C., He Y., Wang D. Cyclic oxidation behavior and thermal barrier effect of YSZ–(Al2O3/YAG) double-layer TBCs prepared by the composite sol–gel method // Surf. Coat. Technol. 2011. V. 206. P. 1461–1469.

- Pin L., Ansart F., Bonino J.-P., Maoult Y., Vidal V., Lours P. Reinforcedsol–gel thermal barrier coatings and their cyclic oxidation life // Surf. Coat. Technol. 2011. V. 206. P.1609–1614.

- Ulianitsky V., Shtertser A., Zlobin S. and Smurov I. Computer-controlled detonation spraying: from process fundamentals toward advanced applications // J. Therm. Spray Technol. 2011. V. 20. P. 791–801.

- Shtertser A., Muders C., Veselov S., Zlobin S., Ulianitsky V., Jiang X., Bataev V. omputer controlled detonation spraying of WC/Co coatings containing MoS2 solid lubricant// Surf. Coat. Tech. 2012. V. 206. P. 4763–4770.

- Sadykov V., Sobyanin V., Mezentseva N., Alikina G., Vostrikov Z., Fedorova Y., Pelipenko V., Usoltsev V., Tikhov S., Salanov A., Bobrova L., Beloshapkin S., Ross J., Smorygo O., Ulyanitskii V., Rudnev V. Transformation of CH4 and liquid fuels into syngas on monolithic catalysts// Fuel. 2010. V. 89. P. 1230–1240.

- Sadykov V., Usoltsev V., Yeremeev N., Mezentseva N., Pelipenko V., Krieger T., Belyaev V., Sadovskaya E., Muzykantov V., Fedorova Yu., Ishchenko A., Salanov A.,  Okhlupin Yu.,  Uvarov N.,  Smorygo O., Arzhannikov A.,  Korobeynikov M., Thumm M. Functional nanoceramics for intermediate temperature solid oxide fuel cells and oxygen separation membranes// J. Europ. Ceram. Soc. 2013. V. 33. P. 2241–2250.

- Sadykov V., Kriventsov V., Moroz E., Borchert Yu., Zyuzin D., Kol’ko V., Kuznetsova T., Ivanov V., Boronin A., Mezentseva N., Burgina E., Ross J. Ceria-zirconia nanoparticles doped with La or Gd: effect of the doping cation on the real structure. // Solid State Phenom. 2007. V.128. P. 81–88 .

- Aulchenko V., Evdokov O., Kutovenko V., Pirogov B., Sharafutdinov M., Titov V., Tolochko B., Vasiljev A., Zhogin I., Zhulanov V. One-coordinate X-ray detector OD-3M // Nucl. Inst. Methods Phys. Res. A. 2009. V. 603. P. 76.

- Dorovskikh S.I., Trubin S.V., Filatov E.S., Kriventsov V.V., Kozlova S.G., Shubin Yu.V, Morozova N.B., Igumenov I.K. Deposition of Ni thin films from Ni(II) β-diketonates derivatives with 1,3-diaminopropane// J. Phys. Chem. Solids. 2013. V. 74. P. 1204–1211.

- Binsted N., Campbell J.W., Gurman S.J, Stephenson P.C. SERC daresbury laboratory EXCURV 92 program // Warrington: Daresbury Laboratory, P. 48.

- Zhou H., Yi D., Yu Zh., Xiao L. Preparation and thermophysical properties of CeO2 doped La2Zr2O7 ceramic for thermal barrier coatings // J. Alloys Comp. 2007. V. 438. P. 217.

- URL:http://www.specialmetals.com/documents/Nimonic alloy PK33.pdf.