УДК 62-233.21

Металлокерамические  композиционные  материалы триботехнического  назначения

Сomposite  metal-ceramic  materials  for  tribological

Ефимочкин И.Ю. 1; Севостьянов Н.В. 1

Sevostyanov N. V., Efimochkin I.Yu.

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)

1Federal state unitary enterprise «All-Russian scientific research institute of aviation material», State research center of the Russian Federation (FSUE «VIAM»)

Аннотация:

В работе исследованы триботехнические свойства металлокерамических композиционных материалов для применения в узлах трения подшипников скольжения авиационной техники. Установлено влияние содержания керамической составляющей в композиционном материале на трибологические свойства. Показано влияние природы материала контртела в паре трения с металлокерамическим композиционным материалом на функциональные трибологические свойства.

Ключевые слова:

трение, износ, карбид титана, оксид алюминия, карбид вольфрама, коэффициент трения, металлокерамика, подшипник скольжения, контртело.

Abstract:

In this study we investigated the tribological properties of metal-ceramic composite materials for sliding bearings of aircraft tribotechnical system. It was established the influence of the ceramic component content of the composite material on tribological properties. Focus of investigation was the influence of counter body material in the friction pair with a metal ceramic composite material on to functional tribological properties.

Keywords:

friction, wear, titanium carbide, alumina, tungsten carbide, coefficient of friction, metal-ceramics, sliding bearing, counter body.

Введение

В узлах трения современных летательных аппаратов нагрузки на подшипники качения достигают теоретического предела. Для создания перспективных силовых агрегатов для летательных аппаратов с увеличенной тяговой мощностью требуется иной подход решения узлов трения. Одним из вариантов является применение подшипников скольжения. Однако для подшипников скольжения требуются особые материалы способные работать в столь жестких условиях.

Металлокерамические композиционные материалы (МКМ) с высоким содержание керамической составляющей (до 75% и более) связанной металлической матрицей могут быть использованы для изготовления подшипников скольжения [1].

В качестве керамической составляющей для МКМ могут применяться карбиды, нитриды, оксиды и более сложные керамоподобные соединения, а так же их комбинации [2]. В парах трения-скольжения из МКМ удается получить низкие значения коэффициента трения, сравнимого с подшипниками качения и малую величину потерь [3].

К достоинствам подшипников скольжения стоит отнести [4]:

– способность работать в условиях высоких нагрузок;

– большой интервал рабочих температур;

– высокая виброустойчивость;

– способность работы в условиях сухого трения;

– постепенное развитие отказа подшипника.

Из недостатков подшипников скольжения можно отметить склонность к автоколебаниям на некоторых режимах работы.

На сегодняшний день во всем мире ведется поиск и разработка перспективных материалов для применения в особо тяжело нагруженных узлах трения авиационных двигателей. Особенность подшипников скольжения заключается в том, что рассматривать необходимо пару трения трущихся материалов, как правило, применяют разнородные материалы [5, 6].

Современные керамические материалы для узлов трения обладают высокой твердостью, теплопроводностью и более низким коэффициентом трения по сравнению со сталью. Однако, керамические материалы не способны выдерживать значительные динамические нагрузки. Создание триботехнических материалов на металлокерамической основе позволит сочетать свойства керамики (твердость, износостойкость) и вибростойкость металлов.

Материалы и методы

Металлокерамические композиционные материалы для исследований изготавливали методом порошковой металлургией. Более подробно методика подготовки шихты и способ конгломерации образцов описан в работе [7].

Исследования трибологических характеристик проводили на универсальном трибометре UMT-3. Коэффициент трения измерялся по возвратно-поступательной схеме трения пластина-цилиндр и плоскость-сфера с амплитудой 5 мм и частотой 13 Гц. Контртелами служили палец из стали ЭП866 диаметром 6мм и шарик из карбида вольфрама диаметром 6мм. Контактная нагрузка составляла 10H для стального пальца и 1H для твердосплавного шарика.

Измерение коэффициента трения по схеме диск-диск (диаметр 
60 мм) с торцевым осевым вращением производили с частотой вращения 
1 и 2 Гц и контактной нагрузкой 10 и 20 H.

Результаты и обсуждения

В работе были исследованы триботехнические свойства металлокерамических композиционных материалов с карбидом титана и оксидом алюминия с никелевой матрицей. Наполнение дисперсной керамической составляющей колебалось в диапазоне от 55 до 75% массовых.

Для исследований были использованы два различных материала в качестве контртел керамика (карбид вольфрама) и металл (сталь ЭП866). Помимо природы контртела различаются пятном контакта. Шарик из карбида вольфрама имеет пятно контакта в форме точки, в связи с этим давление в пятне контакта даже при незначительных нагрузках велико [8]. В связи с этим нагрузка для каждого контртела была своя, для шарика 1 H, а для стального пальца 10 H.

Результаты испытаний с шариком из карбида вольфрама приведены в таблице 1. Наименьшее значение коэффициента трения достигнуто у образца, содержащего 75% оксида алюминий. Столь низкое значение коэффициента трения для оксида алюминия по сравнению с карбидом титана можно объяснить разным составом трущихся материалов, оксида и карбида, в отличие от случая трения карбида титана с карбидом вольфрама.

Таблица 1

Коэффициент трения МКМ по шарику из «WC»

| Материал | Нагрузка, P. H. | f, коэф трения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Ni3Al+TiC(75%) | 1 | 0,33 |  |
| Ni3Al+TiC(40%) | 1 | 0,47 |  |
| Ni3Al+Al2O3(75%) | 1 | 0,25 |  |
| Ni3Al+Al2O3(60%) | 1 | 0,73 |  |
| Ni3Al+Al2O3(55%) | 1 | 2,96 | Значительный износ |
| Графит | 1 | 0,63 | Небольшой износ |

Как можно видеть, с уменьшением массовой доли керамики в составе материала коэффициент трения растет, как для TiC, так и для Al2O3. Увеличение коэффициента трения для карбида титана не столь значительно, как для оксида алюминия с уменьшением керамической составляющей. Даже при содержании оксида алюминия в МКМ более 50% коэффициент трения высокий. Более высокую стабильность антифрикционных свойств карбида титана можно объяснить большей твердостью и стойкостью к износу.

Для сравнения в таблице 1 приведены данные результатов измерения коэффициента трения по графиту плотного мелкокристаллического марки МПГ-7. Значительный коэффициент трения для графита, являющегося по природе твердой смазкой, можно объяснить высоким контактным давлением шариком, что вызывает процесс резания.

В таблице 2 приведены данный триботезнических испытаний МКМ в паре трения со сталью ЭП866. Самый низкий коэффициент трения имеет МКМ с карбидом титана. МКМ с оксидом алюминия показывает низкий коэффициент трения лишь при высоком содержании керамической составляющей. С уменьшением доли керамической составляющей в МКМ в обоих случаях коэффициент трения закономерно увеличивается. Видно, что при пониженном содержании керамической составляющей, МКМ с карбидом титана имеет более низкий коэффициент трения, чем МКМ с оксидом алюминия.

Во время триботехнических испытаний МКМ с оксидом алюминия был установлен значительный износ.

Для сравнения в таблице 2 приведены данные результатов измерения коэффициента трения по графиту плотного мелкокристаллического марки МПГ-7. Графит имеет самый низкий коэффициент трения из испытанных материалов. Однако, надо учитывать, что применение в чистом виде возможно только в легко нагруженных узлах трения.

Таблица 2

Коэффициент трения МКМ по стали ЭП866

| Материал | Нагрузка ,P. H. | F, коэф трения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Ni3Al+TiC(75%) | 10 | 0,40 | Скрип |
| Ni3Al+TiC(40%) | 10 | 0,58 | Скрип |
| Ni3Al+Al2O3(75%) | 10 | 0,45 | Скрип |
| Ni3Al+Al2O3(60%) | 10 | 0,76 | Скрип |
| Ni3Al+Al2O3(55%) | 10 | 0,76 | Скрип, значительный износ |
| Графит | 10 | 0,39 | «Мягкая работа» |

Таким образом, в результате триботехнических испытаний установлено значительное влияние природы материалов трущихся тел в паре трения и состава материала на процесс трения. Показано, что в случае разнородных материалов пары трения коэффициент трения ниже, чем сходных по природе.

Для применения и дальнейшей разработки материалов для подшипников скольжения узлов трения авиационной техники можно рекомендовать металлокерамические материалы содержащих карбид тина. Металлокерамические материалы содержащие оксид алюминия возможно эксплуатировать только с высоким содержанием керамического наполнения или подбирать материал контртела иной природы для обеспечения низкого коэффициента трения и низкого износа.

Литература

1. Вашарин С.А., Федоров А.Е., Кочерга Л.Н. Состояние и перспективы применения подшипников скольжения из керамических материалов и твердых сплавов в насосном оборудовании / Труды VII Международной научно-технической конференции «СИНТ»13». С. 184–191.

2. Подшипник скольжения с наноструктурным антифрикционным керамическим покрытием: пат. 2476736 Рос. Федерация; опубл. 27.02.2013 Бюл. № 6. – 5с.

3. Критский В.Ю., Зубко А.И. Исследование возможности использования керамических авиационных подшипников скольжения нового поколения в конструкциях опор роторов газотурбинных двигателей // Двигатель. 2013. №3(87). С. 24–26.

4. Чернавский С.А., Подшипники скольжения. М.: Машгиз, 1963, 245 с.

5. Зубко А.И., Донцов С.Н. Исследование условий работоспособности и разработка диагностики керамических подшипников нового поколения // Электронный журнал «Труды МАИ». №74. С. 1–30.

6. Климов А.К., Климов Д.А., Низовцев В.Е., Ухов П.А. Эффективность применения наноструктурированных композиционных материалов и изделий из них в авиационной промышленности // Электронный журнал «Труды МАИ». №67. С. 1 – 15.

7. Гращенков Д.В., Ефимочкин И.Ю., Черепанин Р.Н. Высоконаполненные металлические композиционные материалы на интерметаллидной матрице с карбидным и оксидным упрочнением // Конструкции из композиционных материалов. 2015. №2 (138), 
С. 23–26.

8. Хренов О.В., Дмитрович А.А., Лешок А.В. Металлокерамические фрикционные материалы. Учеб.-метод. пособие. БНТУ: Минск – 2011.