УДК 669–1

Получение  электронно-лучевым  методом
устойчивого  оксидного  слоя  на  границе
металлический  подслой / керамическое  покрытие

Сасарин А.М. 1, к.т.н. Шевцов М.А.1

Sasarin Aleksey Mikhaylovich, candidate of technical sciences;

Shevtsov Mikhail Aleksandrovich

aleksey.sasarin@npo-saturn.ru; shevtsov_ma@saturn.int

1Публичное Акционерное Общество «Научно-производственное объединение «Сатурн»

Аннотация:

При циклической температурной нагрузке термобарьерного покрытия (ТБП) постепенно начинают возникать термические напряжения на поверхности раздела между металлическим подслоем и оксидным слоем. Термические напряжения, возникающие в оксидном слое, ведут к снижению сцепления и образованию пустот на границе раздела металлический подслой / оксидный слой, что является механизмом разрушения ТБП. В данной работе представлены исследования оксидного слоя, механизмов его разрушения и предложена технология получения стабильного барьерного слоя, на основе Al2O3.

Ключевые слова:

газотурбинный двигатель, оксидный слой, термоусталостные напряжения, термоциклические испытания.

Abstract:

During the cycling thermal load of thermal barrier coating (TBC) the wavy interface between metal underlayer and oxide layer appear gradually. Thermal stresses induced in oxide layer lead to adhesion decreasing and forming of voids on metal underlayer / oxide layer interface which are the mechanism of TBC spallation. At present work introduced investigations of oxide layer, it’s fracture mechanisms and the technology of producing a stable barrier oxide layer (Al2O3).

Keywords:

gas turbine engine, oxide layer, thermal fatigue stresses, thermal cycling test.

Рост оксидной пленки (Al2O3) и её стабильность, в процессе эксплуатации газотурбинных установок является одним из основных факторов, оказывающих влияние на долговечность внешнего керамического слоя при эксплуатации.

Целями работы являлось следующие:

– отработка технологии удаления ТБП, со структурой металлический подслой / керамическое покрытие, с поверхностей лопаток;

– отработка технологии получения устойчивого барьерного слоя на основе Al2O3 в покрытии, со структурой металлический подслой / керамический слой, электронно-лучевым методом за один технологический цикл.

Для выполнения работ по созданию ТБП были взяты образцы лопаток (рисунок 1), в количестве двух штук (образцы № 1, № 2), материал ЧС88У-ВИ (ХН57КВЮТМБРЛ-ВИ) ТУ 1-809-1060-97, прошедшие операцию удаление покрытий защитного наружного (Ni Co Cr Al Y) и термобарьерного (ZrO2 – Y2O3) методом струйной гидроабразивной обработки. Данная технология была специально отработана в данном проекте, как ремонтная, позволяющая удалять ТБП с лопаток после эксплуатации, с целью последующего восстановления ТБП.

Поверхности лопаток, перед нанесением ТБП, были подготовлены согласно серийному технологическому процессу (ТП): термообработка, подготовка (активация) поверхностей, промывка, сушка.

Рис. 1 – Вид образцов лопаток (образцы № 1, № 2), перед нанесением ТБП

В предложенной инновации, при создании ТБП использовались: металлический слиток (таблица 1), металлический слиток (99,8 % Al) специально изготовленный для электронно-лучевого испарения в вакууме, керамический штабик (таблица 2).

Таблица 1

Химический состав испаряемого металлического слитка

| Система сплава | Ni, % | Co, % | Cr, % | Al, % | Y, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ni Co Cr Al Y | Основа | 6 – 11 | 18 – 22 | 11 – 13 | 0,4 – 0,6 |

Таблица 2

Химический состав испаряемого керамического штабика

| Система штабика | ZrO2, % | Y2O3, % |
| --- | --- | --- |
| ZrO2 – Y2O3 | Основа | 7,5 – 8,0 |

Технологический процесс нанесения ТБП выполнялся на электронно-лучевой установке (ЭЛУ).

Схема процесса напыления ТБП представлена на рисунке 2.

Рис. 2 – Схема процесса напыления ТБП

По окончанию процесса напыления ТБП была выполнена необходимая термообработка лопаток согласно серийному ТП.

Внешний вид образца лопатки (образец № 1) представлен на
рисунке 3.

Внешний вид образца лопатки (образец № 2) представлен на
рисунке 4.

Рис.3 – Внешний вид образца лопатки, образец № 1

Рис. 4 – Внешний вид образца лопатки, образец № 2

Покрытые лопатки прошли требуемые операции контроля на подтверждение качества нанесенного ТБП.

На образце лопатки № 2 был проведен замер шероховатости (Ra) и выполнено металлографическое исследование. Результат измерения параметра шероховатости представлен в таблице 3.

Таблица 3

Результат измерения параметра шероховатости на поверхности образца лопатки

(образец № 2)

| Места измерения параметра шероховатости | Ra (среднее значение), µ∙m |
| --- | --- |
| Со стороны спинки | 4,3 |
| Со стороны корыта | 4,3 |

Согласно выводам протокола металлографического исследования (ПИ):

а) толщина керамического покрытия составляет 77…90 мкм;

б) толщина металлического покрытия составляет 50…75 мкм;

в) толщина полученного барьерного оксидного слоя (Al2O3) на границе металлический подслой / керамическое покрытие составляет ~ 0,7 мкм.

Микроструктура ТБП полученная при металлографическом исследовании на электронном микроскопе представлена на рисунке 5.

Рис. 5 – Микроструктура ТБП

На рисунке 5 изображено:

1) позиция 1 – подложка, поверхность образца лопатки, материал ЧС88У-ВИ (ХН57КВЮТМБРЛ-ВИ);

2) позиция 2 – металлический подслой, получен в результате испарения электронно-лучевым методом металлического слитка. Согласно результатам исследования, в металлическом подслое обнаружены локальные вертикально ориентированные поры. Согласно требованиям инструкции к микроструктуре теплозащитного покрытия, в слое не должно быть открытых на поверхность пор и каналов, что не наблюдается в металлическом подслое, позиция 2;

3) позиция 3 – барьерный слой на основе Al2O3 на границе металлический подслой / керамическое покрытие, получен в результате испарения электронно-лучевым методом металлического слитка (99,8% Al) и керамического штабика (ZrO2 – Y2O3), содержащего достаточное количество кислорода для образования оксида (Al2O3);

4) позиция 4 – керамическое покрытие (ZrO2 – Y2O3), согласно результатам исследования, имеет характерную для метода EB-PVD столбчатую структуру, горизонтально ориентированных трещин и отслоений не выявлено.

Для проведения термоциклических испытаний образец лопатки (образец № 1) был направлен в лабораторию высокотемпературных испытаний. Испытания проводились в печи.

Режим термоциклического испытания (рисунок 6):

– нагрев до 950°Сза ≈15 минут;

– выдержка при 950°С в течение 10 минут;

– охлаждение до 400°С в камере печи за ≈60 минут;

– охлаждение до температуры окружающей среды в комнатных условиях.

Рис. 6 – Режим термоциклического испытания

С целью анализа эффективности разработанного ТБП относительно серийного ТП термообработки и получения покрытий, за границу испытаний принято количество циклов равное 200.

Внешний вид образца лопатки (образец № 1) после 100 циклов (рисунок 6) представлен на рисунке 7.

Рис. 7 – Внешний вид образца лопатки после 100 циклов, образец № 1

После 100 циклов, согласно термоциклическому испытанию, представленному на рисунке 6, процент отслоения ТБП на образце лопатки (образец № 1) составляет – 0%, повреждений наружного керамического слоя не обнаружено.

Внешний вид образца лопатки (образец № 1) после 200 циклов (рисунок 6) представлен на рисунке 8.

Рисунок 8 – Внешний вид образца лопатки после 200 циклов, образец № 1

После 200 циклов, согласно термоциклическому испытанию, представленному на рисунке 6, процент отслоения ТБП на образце лопатки (образец № 1) составляет – 0%, повреждений наружного керамического слоя не обнаружено.

По результатам испытаний на 200 циклов было принято решение об увеличении температуры термоциклического испытания до 1 100°C и проведении испытаний до отслоения 30% ТБП на образце лопатки.

В результате выполненных работ была отработана технология удаления ТБП, со структурой металлический подслой / керамическое покрытие, с поверхностей образцов лопаток, позволяющая восстанавливать ТБП на лопатках для дальнейшей их эксплуатации на газотурбинных двигателях (ГТД), а также выполнять перепокрытия, в случае его некачественного нанесения. Опытным путем, в результате испарения металлических слитков и керамического штабика электронно-лучевым методом, была отработана технология создания стабильного барьерного слоя на основе Al2O3 для системы покрытия металлический подслой / керамическое покрытие. Данная структура, при проведении термоциклических испытаний показала более высокие свойства долговечности относительно серийного технологического процесса.

Литература

1.	Производство высокотемпературных литых лопаток авиационных ГТД / Под ред. С.И. Яцыка. – М.: Машиностроение, 1995. – 256 с.: ил.

2.	Жаростойкие покрытия, осаждаемые в вакууме / Мовчан Б.А., Малашенко И.С. – Киев: Наук. думка, 1983. – 232 с.