УДК 621.7

Применение  3D-печати  для  создания  корпусной  детали 
из  композитного  материала

An  Application  of  3D  Printing  to  Create  a  Basic  Part  of  Composite

Фолифоров М.А.1, к.т.н.; Юрменёв А.В. 1; Фролов А.С. 1; Аксёнов А.С. 1

Foliforov Mikhail Alexandrovich; Yurmenev Alexei Vladimirovich;

Frolov Alexandr Sergeevich; Aksenov Anton Sergeevich

foliforov@vniisignal.ru; yurmenev@vniisignal.ru; frolov@vniisignal.ru;

aksenov@vniisignal.ru

1АО «ВНИИ «Сигнал», г. Ковров

Аннотация:

Доклад посвящён использованию 3D-печати по технологии FDM для создания приспособления в котором формировалась корпусная деталь из композитного материала. Отражены сложности, связанные с требованиями к конструкции детали, отсутствием специального оборудования на предприятии, отсутствием опыта, которые были решены при использовании 3D-печати.

Ключевые слова:

3D-печать, композит, приспособление.

Abstract:

The paper covers an application of 3D printing according to the FDM technique to create a gadget with forming a basic part of composite. The article shows problems associated with requirements to the part design and difficulties due to the deficiency of experience and factory dedicated equipment.  These questions were decided by the application of 3D printing.

Keywords:

3D printing, composite, gadget.

Реферат

В ходе работ по внедрению композитных материалов в разрабатываемые приборы были сформулированы требования и спроектирована экспериментальная корпусная деталь. При отсутствии специальной оснастки способом изготовления была выбрана послойная выкладка с формованием поверхностей контактным способом. При этом жёсткие требования были предъявлены к конструкции приспособления для формования композитного корпуса, к себестоимости его изготовления, к срокам корректировки конструкции по результатам формования корпусов. Использование 3D-печати элементов приспособления позволило решить поставленные задачи и изготовить композитные корпуса, соответствующие заданным требованиям.

В 2012 г. в АО «ВНИИ «Сигнал» в рамках НИР «Разработка несущих корпусных деталей электронных приборов из композитных материалов» была впервые разработана корпусная деталь из композитного материала на основе углетканей с алюминиевыми закладными элементами. Основным требованием к корпусу было снижение массы в сравнении с алюминиевым на 30% при сохранении соответствия требованиям группы 1.7.1. ГОСТ РВ 20.39.304-98 климатического исполнения О.

Для удовлетворения предъявляемым требованиям к корпусу (в составе прибора), а также для обеспечения возможности получения размеров с точностью не хуже, чем у базового алюминиевого корпуса, был предпринят ряд конструктивных мер:

- Использование закладных элементов в боковых стенках корпуса и в «приливах» дна для закрепления печатных плат.

Цель: исключение резьбовых отверстий непосредственно в композитном материале; снижение вероятности возможных проблем с теплоотводом, т.к. теплопроводность композитного материала была неизвестна.

- Обеспечение требований по точности установки закладных элементов, а также по расположению наружных слоёв углеткани.

Цель: сведение к минимуму вероятности повреждения армирующих материалов при последующей обработке «в размер», достижение однозначности расположения нитей в структуре корпусов для обеспечения повторяемости их механических свойств.

- Использование различных по форме выкроек слоёв материала и однозначная последовательность их укладки.

Цель: обеспечение свойств по восприятию нагрузок, прилагаемых в различных направлениях [1]; предотвращение возможного расслоения делали при механических воздействиях и термоциклировании.

- Получение точных поверхностей со всех сторон детали.

Цель: Обеспечение взаимозаменяемости с базовым алюминиевым корпусом, все поверхности которого обрабатываются на станке с ЧПУ.

В результате была разработана конструкция корпуса из композитного материала  (рис. 1) и сформулированы требования к способу и оснастке для его изготовления [2].

Рис. 1 – Корпус из композитного материала и его алюминиевый аналог

Способом изготовления (с учётом отсутствия на предприятии специальной оснастки) была выбрана послойная выкладка с формованием поверхностей контактным способом:

А) Формообразование – по поверхностям приспособления (со всех сторон)

Б) Создание давления на поверхности изготавливаемого корпуса – механически, давлением со стороны стенок приспособления.

В) Удаление воздуха из смолы – вручную путём промачивания и «выгонки» пузырей с поверхности слоёв кистью.

Г) Удаление излишков смолы – через «дренажные» отверстия в приспособлении.

Д) Фиксация поверхностей формируемой детали – по элементам приспособления с подтягиванием винтами.

Е) Извлечение готовой детали из приспособления – обеспечивается конструкцией приспособления и материалом-разделителем. Количество повреждаемых элементов приспособления минимально.

Следовательно, требованиями к приспособлению были обозначены:

– Невысокая себестоимость и сроки разработки и изготовления приспособления (исключение из «цепочки» технологических и производственных служб).

– Возможность быстрой замены элементов приспособления при корректировке конструкции по результатам изготовления экспериментальных корпусов.

– Высокая точность элементов приспособления (размерные допуски не хуже 0,1 мм) (в том числе и для собираемости самого приспособления при использовании замков в деталях приспособления).

– Сложность формы поверхностей элементов приспособления (приспособление разрабатывалось без учёта технологических ограничений для деталей).

– Инертность материала приспособления к материалу-разделителю (использовался спец. воск Mirror Glaze).

– Упругость материала элементов приспособления для облегчения извлечения готовой детали.

Приспособление (рис. 2), разработанное для изготовления из алюминия, не могло соответствовать всем приведённым требованиям.

Рис.2 – Первый вариант приспособления

В результате было принято решение о переработки конструкции приспособления (рис. 3) и его изготовлении при помощи 3D-печати по 
3D-моделям с исключением этапов разработки КД, написания техпроцессов, изготовления в производстве. Использованное оборудование – 3D принтер Stratasys Dimension Elite, технология FDM, материал – пластик ABS Plus.

Рис.3 – Приспособление для формования композитного корпуса, изготовленное при помощи 3D-печати

Конструкция приспособления предусматривает его последовательную сборку по мере укладки слоёв формируемой детали (рис. 4)

Рис.4 – Последовательная сборка приспособления при формовании детали

Результаты, достигнутые при изготовлении приспособления при помощи 3D-печати, приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Требования к приспособлению | Достигнутые результаты |
| --- | --- |
| Снижение сроков разработки и изготовления приспособления | Первый вариант приспособления был разработан и изготовлен в течении месяца. Корректировки конструкции и повторное изготовление откорректированных компонентов по результатам использования в течении недели |
| Снижение себестоимости изготовления | Стоимость разработки КД – 0 руб. (достаточно 3D-моделей) Стоимость технологической подготовки приспособления – 0 руб. Оплата труда рабочих – 0 руб. Стоимость 3D-печати – не более 30 тыс. рублей (затраты на материал – ABS-Plus пластик в картриджах) В работе были заняты только специалисты конструкторского отдела |
| Высокая размерная точность элементов приспособления | Достигнутая точность позволила скреплять элементы приспособления «замками», а также собирать в процессе выкладки при наличии на элементах не отверждённой смолы |
| Отсутствие технологических ограничений | Ряд поверхностей приспособления невозможно получить применяющимися на предприятии субстрактивными технологиями |
| Инертность материала к воску-разделителю | Использованный ABS- пластик стоек к применённому воску |
| Достаточная упругость элементов для извлечения готовой детали из приспособления | Достигнуто благодаря свойствам использованного пластика так и возможности печати пустотелых (сетчатых) деталей |

Результатом применения 3D-принтера в указанной работе стало изготовление композитной корпусной детали, соответствующей (подтверждено испытаниями) предъявляемым требованиям, с сохранением достаточно низкой себестоимость, несмотря на отсутствие опыта и при  единичном производстве (всего было изготовлено 3 корпуса).

Литература

- М.А. Фолифоров, А.В. Терновой. Использование композитных материалов в корпусных деталях приборов.// Оборонная техника №5-6, 2015.

- Справочник по композиционным материалам: В 2-х кн. Кн.2/ Под ред. Дж. Любина; Пер. с англ. А.Б. Геллера и др.; Под ред. Б.Э. Геллера.– М.: Машиностроение,1988. – 584 с.; ил.