УДК 534.08

Особенности  неразрушающего  контроля  изделий, 
изготовленных  аддитивными  технологиями

Non-destructive  control  features  of  additive  technologies  products

Алешин Н.П.1, академик РАН, д.т.н.; Григорьев М.В. 1, к.т.н.;

Щипаков Н.А. 1, к.т.н.

Aleshin Nikolay Pavlovich; Grigoriev Mikhail Vladimirovich;

Shchipakov Nikita Andreevich

aleshin@bmstu.ru; grigoriev.mv@mail.ru; shchipak@yandex.ru

1ФГАУ «НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Баумана»

Аннотация:

Рассмотрены области применения, преимущества и ограничения исследуемых в настоящее время различных физических методов неразрушающего контроля деталей, полученных с помощью аддитивных технологий. Представлены собственные результаты исследований возможностей ультразвуковых методов контроля.

Ключевые слова:

аддитивные технологии, неразрушающий контроль, ультразвуковой метод контроля, акустическая волна, дефект.

Annotation:

Reviewed the application, the advantages and limitations of currently researched various physical methods of nondestructive inspection of additive technology parts. Presented the results of their own research capacity ultrasonic inspection techniques.

Keywords:

additive technologies, non-destructive testing, ultrasonic method, acoustic wave, defect.

С развитием аддитивных технологий в РФ возникла необходимость контроля состояния поверхности и внутренней структуры деталей и изделий, полученных с применением данных технологий, с целью выявления дефектов методами неразрушающего контроля. Специфика изготовления изделий определяет характерные типы производственных дефектов, таких как отдельные поры, трещины, вертикальные и горизонтальные несплавления, а также пористость, распределенная в объеме [1]. В рассмотрены причины образования основных дефектов при аддитивном производстве [2].

Для обеспечения требуемого качества изделий, полученных с применением аддитивных технологий, необходимо проводить как контроль параметров процесса сплавления (скорости сканирования, шага сканирования, тепловой мощности, температуры плавления), так и неразрушающий контроль готовых изделий.

Дефектоскопию и определение физико-механических свойств материала при помощи неразрушающих методов контроля можно проводить как на готовом изделии, так и непосредственно в процессе аддитивного производства.

Особенности формирования структуры материала в процессе изготовления детали с применением аддитивных технологий обуславливают существенные отличия методик и приемов контроля по сравнению с методиками и приемами контроля материалов, полученных традиционными методами. Внутренние дефекты, не выявленные при визуальном осмотре, склонны к росту под действием нагрузок и могут стать причиной разрушения детали или конструкции в целом. Применение неразрушающего контроля материалов позволяет исключить возможность пропуска опасных дефектов. Однако на сегодняшний день в литературе зачастую встречаются не готовые решения, а лишь исследования возможностей того или иного метода контроля.

Проведенный анализ возможностей методов неразрушающего контроля аддитивного производства позволяет делать выводы о перспективности того или иного метода для решения определенных задач (см. таблицу 1).

Таблица 1

Возможность применения различных методов неразрушающего контроля к оценке качества показателей изделия, выполненный по технологиям аддитивного производства: пов. – контроль параметров поверхностного слоя.

| Метод контроля | Микро структура | Трещины, пористость, пустоты | Механические свойства | Точность геометрических размеров | Шероховатость | Остаточное напряжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Визуальный | - | пов. | - | пов. | пов. | - |
| Ультразвуковой | + | + | + | + | + | + |
| Вихретоковый | + | пов. | - | - | - | - |
| Радиографический | + | + | - | + | + | - |
| Магнитный | + | пов. | - | - | - | + |
| Капиллярный | - | пов. | - | - | + | - |
| Ширография | - | + | - | - | - | + |
| Термография | - | пов. | - | - | - | - |

В качестве основных проблем неразрушающего контроля изделий, полученных с применением аддитивных технологий можно выделить: сложные геометрические формы и малые размеры изделий, малые толщины, малые размеры дефектов, наличие анизотропии свойств и отсутствие нормативной базы.

Результаты исследований показали, что наиболее информативными методами диагностики изделий, полученных аддитивными технологиями, на наличие дефектов в объеме детали являются ультразвуковой, и микрорентген томография [3, 4]. Оба способа имеют свои преимущества и недостатки.

Микрорентген томография позволяет определить процентное содержание пористости и обозначить места локального скопления пор, но является трудоемким способом и имеет очень высокую стоимость оборудования. Из-за частичного поверхностного эффекта в результатах микрорентген томографии возникают ложные индикации. Кроме того, недостатком данного способа является отсутствие единого алгоритма определения пористости по шкале-серого, точно работающего во всех случаях диагностики. Метод рентгеновской компьютерной томографии представляется оптимальным методом неразрушающего контроля при отработке режимов синтеза, а также при выборочном контроле или контроле единичного производства особо ответственных деталей.

Ультразвуковым методом могут контролироваться изделия как в процессе печати, так и готовые.

Перспективными методами неразрушающего контроля с целью оценки качества поверхностного слоя или тонкостенных изделий аддитивного производства являются капиллярный и вихретоковый методы, а также ультразвуковой метод с применением поверхностных и подповерхностных волн.

К преимуществам ультразвукового метода можно отнести высокую производительность, относительно низкую стоимость и простоту автоматизации. Ультразвуковой контроль позволяет выявлять как плоскостные, так и объемные дефекты, используя как объемные, так и поверхностные волны.

Исследования коллектива авторов показали наличие корреляционной зависимости между скоростью распространения продольных волн и объемной долей пор, что позволяет делать вывод о возможности разработки методики экспресс-оценки процентного содержания пор в материале изделия и обозначать места локального их скопления. Точность такой оценки пористости, конечно, будет уступать микрорентген томографии, однако, на практике, как правило, определение пористости в изделиях, выполненных аддитивными технологиями, с точностью до сотых долей процента не требуется. Необходимо определение допустимых/недопустимых участков изделий с точки зрения наличия дефектов, влияющих на механические характеристики, поэтому недостаток точности ультразвука по сравнению с микрорентген томографией не играет существенной роли при контроле изделий.

Экспериментальные исследования чувствительности ультразвукового метода на образцах с искусственными дефектами показали, что ультразвуковым эхо-импульсным методом в образцах, изготовленных по технологии селективного лазерного сплавления, возможно выявление дефектов частично или полностью заполненных порошком типа несплавление. Минимальная площадь уверенно выявляемого при ультразвуковом контроле такого дефекта составила 
0,268 мм2.

При исследовании образцов с плоскодонными отражателями, имитирующими дефекты типа пора, чувствительность ультразвукового метода контроля эквивалентна выявлению плоскодонного отражателя диаметром 0,2 мм, которые уверенно выявляются при использовании сфокусированного преобразователя с центральной частотой 10 МГц.

Кроме того, анализ использования поверхностных волн показал возможность выявления дефектов в виде выходящих на поверхность несплавленных областей, имитирующих трещины с раскрытием 0,1 и 
0,2 мм и глубиной от 0,3 мм.

Получение достоверной информации о качестве изделий аддитивного производства может быть обеспечено только с применением ни одного определенного метода неразрушающего контроля, а комплекса методов.

Для успешного внедрения ультразвуковых методов контроля на производство необходимо разрабатывать индивидуальные технологические инструкции на контроль конкретного изделия, с учетом толщины и других конструктивных особенностей, свойств материала, степени анизотропии и других параметров. При использовании ультразвуковых методов необходимо применять как объемные, так и поверхностные волны для выявления дефектов как в объеме, так и на поверхности изделия. Кроме того, для обеспечения высокой достоверности и производительности необходимо разрабатывать технологии автоматизированного контроля с применением иммерсионных ванн и манипуляторов для взаимной ориентации изделия и преобразователя.

Литература

- Алёшин Н.П., Мурашов В.В., Евгенов А.Г., Григорьев М.В., Щипаков Н.А., Василенко С.А., Краснов И.С. Классификация дефектов металлических материалов, синтезированных методом селективного лазерного сплавления, и возможности методов неразрушающего контроля для их обнаружения. — Дефектоскопия, 2016, № 1, С. 48–55.

- Алёшин Н.П., Мурашов В.В., Григорьев М.В., Евгенов А.Г., Карачевцев Ф.Н., Щипаков Н.А., Василенко С.А. Дефекты жаропрочных сплавов, синтезированных методом селективного лазерного сплавления. — Материаловедение, 2016, № 4.

- Алёшин Н.П., Григорьев М.В., Щипаков Н.А. и др. Применение методов неразрушающего контроля для оценки качества деталей непосредственно в процессе аддитивного производства // Дефектоскопия. 2016. №9. С. 64–71.

- Алёшин Н.П., Григорьев М.В., Щипаков Н.А. и др. Применение методов неразрушающего контроля для оценки качества готовых деталей аддитивного производства // Дефектоскопия. 2016. №10. С. 63–75.